09년 제 1회 mt산업기사 필답

1. 표면이 거칠고 요철부가 많은 시험편을 검사하려한다. 이 때 자분적용시기에 따라 분류하고 전류치를 설정하는 방법을 설명하라.

2. 압력용기 ASME SEC V ART25에 따라 최대허용균열치를 몇%초과할 때 피복을 벗기거나 재시험을 하는가?

3. A,B,C 시험편사용방법과 적용방법을 설명해라

4. ASME SEC V에서  가우스메터의 응답주파수 범위는 얼마인가?

5. 잔류법으로 여러개의 시험체를 검사하다가 결함지시가 나와서 탈자후 재검사했는데 지시가 없어졌다. 이에대한 해석과 그이유를 설명하라.

6. 압력용기 규격? ASME에서 자화강도 설정시 사용하는 3가지 방법은?

7. KS-D-0213에서 시험시 사용하는 자화전류의 종류를 모두쓰시오

8. A2-30/50 의 인공흠의 형태와 30/50의 의미는?

9. 극간법의 최대간극에서 직류의 경우 최소 몇 kg을 들려올려야하며 영구자석의 경우 몇 kg을 들어올려야 하는가?