2007학년도

제 1 과목 : 자기탐상시험원리(제 1 회)

1. 외경이 20인치인 부품을 직류를 사용하여 원형자화 시키려 한다. 필요한 전류값은?

가. 300~500A     나. 700~900A     다. 1000~1400A     라. 2000~6600A

2. 자계와 관련된 특성 설명 중 틀린 것은?

가. 각 자극 간에 폐회로를 형성한다.

나. 자력선은 강자성체 내에만 존재한다.

다. 자극 간의 거리가 멀어지면 자속밀도는 감소한다.

라. 자속은 자기적 저항이 적은 경로로 흐른다.

3. 다음 중 자분탐상시험용 부속기기가 아닌 것은?

가. 침전관(Centrifuge Tube)               나. 스프레이 건(Spray Gun)

다. 자장계(Field Indicator)                 라. 배액대(Drain station

4. 다음 중 비파괴검사의 목적에 해당하지 않는 것은?

가. 품질관리                              나. 생산원가의 절감

다. 품질의 평가                           라. 제조 공정의 신속화

5. 다음 중 자분탐상시험을 수행하는데 가장 쉽게 검출 가능한 결함의 방향은?

가. 코일법에 있어서 코일의 축과 평행한 결함

나. 극간법에 있어서 극과 극을 잇는 가상선에 평행한 결함

다. 프로드법에 있어서 전극을 잇는 가상선에 평행한 결함

라. 축통전법에 있어서 축에 수직한 결함

6. 다음 중 자분탐상시험 후 일반적으로 탈자가 요구되는 시험체는?

가. 보자성이 낮은 시험체              나. 시험 후 열처리를 실시하는 시험체

다. 항자력이 낮은 시험체              라. 투자율이 낮은 시험체

7. 다공성 시험체(porous material)를 검사하는데 다음 중 가장 적합한 침투제는?

가. 수세성 침투제	나. 여과입자 침투제

다. 후유화성 침투제	라. 용제제거성 침투제

8. 자분탐상시험으로 습식자분을 선택할 때 적합하지 않는 것은?

가. 액체 중에 잘 분산하는 것            나. 액체 중에서 침강 속도가 느린 것

다. 장기간 침전하지 않는 것             라. 점성이 큰 것

9. Hall 소자라 불리는 감자성 반도체로 만들어진 작고 얇은 평판모양의 자기검출기를 이용하여 국부적인 공간자계나 누설자속 밀도를 측정하는 자기계측기는?

가. 자속계      나. 가우스메타      다. 간이형 자기검출기      라. 자기콤파스

10. 자분탐상검사에 사용되는 형광 현탁액으로서 가장 적절치 못한 것은?

가. 액체가 높은 형광휘도를 유지하고 있어야 한다.

나. 시험면에 대한 적심성을 유지하고 있어야 한다.

다. 시험품에 대한 부식 영향이 없어야 한다.

라. 점도가 낮고 휘발성이 낮아야 한다.

11. 다음 중 요크(YOKE) 장비의 성능 측정 방법으로 가장 적당한 방법은?

가. KETOS RING TEST	나. 전자속 측정

다. A형 표준 시험편 측정	라. LIFTING POWER TEST

12. 500A･T/m 의 자계 중에 어떤 자극을 놓았을 때 3x10³N의 힘이 작용한 경우 자극의세기[㏝] 는?

가. 2               나. 3               다. 5               라. 6

13. 다음 중 영구자석용 재료로 적합하지 않은 것은?

가. 보자력이 큰 재료	나. 잔류자기가 큰 재료

다. 고투자율 재료	라. 항자력이 큰 재료

14. 자분탐상시험으로 다음의 무엇을 검사하는데 가장 적합 한가?

가. 내부 결함                         나. 내부 불연속

다. 표면결함과 표면근처 결함          라. 재료의 변형 분류

15. 자분이 갖추어야할 자기적 성질에 대하여 바르게 설명한 것은?

가. 폭이 좁은 자기이력곡선과 높은 초기투자율

나. 폭이 좁은 자기이력곡선과 낮은 초기투자율

다. 폭이 넓은 자기이력곡선과 높은 초기투자율

라. 폭이 넓은 자기이력곡선과 낮은 초기투자율

비 교	폭이 넓은 것①	폭이 좁은 것②
잔류 자장	높 다.	낮 다.
항 자 력	높 다.	낮 다.
보 자 성	높 다.	낮 다.
자기 저항	높 다.	낮 다.
투 자 율	낮 다.	높 다.
사용되는 곳	영구자석, 잔류법용	전자석, 자분, 시험편, 연속법용

②

①

16. 자기탐상시험의 투자율(μ)에 대한 설명은?

가. 쉽게 자회되는 정도               나. 히스테리시스 곡선의 기울기

다. 자석에 잘 붙는 성질              라. 잔류자기

17. 자분탐상시험에서 건식법 또는 습식법에 사용되는 검사매체로서 자분이 갖추어야 할 특 성이 아닌 것은?

가. 높은 명암도	나. 높은 투자율 특성

다. 낮은 보자성	라. 높은 항자성

18. 블랙라이트에 대한 설명이다. 옳은 것은?

가. 블랙라이트는 시간이 경과하여도 열화 되지 않는다.

나. 블랙라이트의 전면 필터는 정기적으로 탈착하여 이면먼지를 청소하면 좋다.

다. 블랙라이트로는 고압 네온등이 주로 이용되고 있다.

라. 블랙라이트의 자외선강도는 800㎼/㎠ 이하의 낮은 것이 자분탐상시험에 적당하다.

19. 그림의 자화이력곡선을 설명한 것 중 틀린 것은?

H

B

r

Br

가. 투자율이 높은 재질이라면 "H"값이 상당히 높아야 자기포화점에 도달한다.

나. “Br"은 잔류자속밀도로 이 값이 높을수록 잔류법 검사가 적당하다.

다. “B"는 자속밀도이며 시험체에 유도된 자계의 세기를 나타낸다.

라. “r"은 자기포화점이며 이 점에 도달하면 자화전류를 증가하여도 자속밀도는 더 이상 증가하지 않는다.

20. 자동차 부품인 크랭크 축의 자분탐상시험은 어떻게 하는 것이 바람직한가?

가. 거치식 장치로 축 통전법과 코일법을 병행해서 검사한다.

나. 프로드법이나 극간법으로 검사한다.

다. 전류관통법과 직각 통전법으로 검사한다.

라. 극간법과 자속 관통법으로 검사한다.

해답: 4.2.4.4.3.4.2.4.2.1.4.4.3.3.1.1.4.2.1.1

제 2 과목 : 자기탐상검사(제 1 회)

21. 다음 중 잔류자화법의 장점은?

가. 보자력이 낮은 부품에 적용하기 유리하다.           나. 고탄소강의 정밀검사에 좋다.

다. 검사속도를 빠르게 할 수 있다.   라. 대형의 시험체를 검사하는데 작업성이 우수하다.

22. 탈자 후 시험체에 자극이 없는 경우의 탈자를 확인하는 방법으로 다음 중 적합한 것은?

가. Hall소자를 사용한 자속계로 측정한다.

나. 시험체를 강자성체로 마찰하여 이곳에 자분을 적용하여 부착 여부로 확인한다.

다. 간이형 자장지시계로 측정한다.

라. 자기콤파스로 측정한다.

23. 다음 중 원통의 내 표면을 자화하여 능률적으로 검사하는 효과적인 방법은?

가. 축통전법          나. 전류관통법          다. 프로드법          라. 직각관통법

24. 다음 중 유도전류법(Induced Current)에 의한 자분탐상검사의 장점이 아닌 것은?

가. 링, 원반(Disk)또는 구(Ball) 형태의 시험체 검사에 적합하다.

나. 크기나 작은 구형 시험체를 연속법으로 검사하면 효율이 매우 높다.

다. 1회의 자화로도 시험체를 100% 검사할 수 있다.

라. 시험체에 전류를 직접적으로 접촉시키지 않고도 검사가 가능하다.

25. 단강품의 보수검사 시 코일법을 이용하는 방법의 설명이다. 적절하지 않은 것은?

가. 미세한 결함을 검출해야하므로 입자가 작은 자분에 의한 습식법이 사용된다.

나. 모서리부에 의사모양이 나타나기 쉬우므로 비형광자분을 적용하여야 한다.

다. 검사 종료 후 다시 조립하여 사용하기 때문에 대부분 탈자가 필요하다.

라. 대형 시험체인 경우 표층부의 검출능을 높이기 위해 교류나 맥류를 사용하는 것도 유효하다.

26. 원둘레 용접을 위한 6인치 파이프 끝 부분의 개선부를 현장에서 자분탐상검사 할 때 가장 알맞은 방법은?

가. 극간법          나. 중심도체법          다. 통전법          라. 프로드법

27. 실린더형 시험체는 전류관통봉을 사용하면 시험체 내부표면에 존재하는 결함을 효과적으로 검출할 수 있는데 이 때 사용되는 전류 관통봉으로 구리 등을 많이 사용하는 이유가 아닌 것은?

가. 상자성체이므로 반자계를 개선하기 때문에

나. 시험체의 자화효과를 높일 수 있기 때문에

다. 시험체와 직접적으로는 달라붙지 않기 때문에

라. 전도성이 커서 전류가 잘 흐르기 때문에

28. 다음 자분탐상검사의 자화방법 중 선형자계가 형성될 수 있는 것은?

가. 코일법          나. 축통전법          다. 프로드법          라. 전류관통법

29. 형광자분모양을 사진으로 촬영하려면 다음 중 어떻게 하는 것이 가장 적절한가?

가. 일반 플레쉬를 사용하여 카메라로 촬영한다.

나. 자외선등 아래에서 1/60초 또는 B셔터를 사용하여 촬영한다.

다. 일반 카메라 렌즈에 특수 필터를 끼워 촬영한다.

라. 자외선등의 밝기보다 10배 정도 밝게 하여 촬영한다.

30. 자계를 측정하는 자기계측기 중 측정감도가 가장 높은 것은?

가. 가우스미터	나. 에르스테드미터

다. 간이형 자기검출기	라. 자기 컴퍼스

31. 자분탐상검사와 침투탐상검사 모두에서 검출하기 용이한 결함은 다음 중 어느 것인가?

가. 저탄소강의 표면결함               나. 환봉 강의 내부결함

다. 강관의 외경 변화                  라. 알루미늄용접부의 기공

32. 자외선 등(Black Light Lamp)은 정기적으로 강도를 측정하여야 하는데 그 측정 부위로 옳은 것은?

가. 광원부에서 측정한다.              나. 시험체 표면부에서 측정한다.

다. Filter 표면부에서 측정한다.        라. Filter와 시험체의 중간지점에서 측정한다.

33. 그림 중 봉강에 교류를 사용한 축 통전법을 나타낸 것은?

(단, X축은 반경과 비례한 길이, Y축은 자계의 세기임)

R

라.

Y

X

R

다.

Y

X

R

나.

Y

X

R

가.

Y

X

34. 다음 중 탈자를 하고 다시 검사해도 검출되기 쉬운 무관련 지시는?

가. 자기펜흔적        나. 재질경계지시        다. 전극지시        라. 자극지시

35. 다음 중 자분모양의 기록방법이 아닌 것은?

가. 탈자	나. 전사            다. 스케치            라. 사진촬영

36. 자분탐상검사법 중 극간법과 프로드법을 비교한 것으로 틀린 설명은?

가. 극간법은 탐상면에 스파크 등의 손상을 주지 않는다.

나. 극간법은 자극을 연결한 선에 수직으로 놓여진 결함이 가장 잘 나타난다.

다. 프로드법은 프로드를 연결한 선과 수직으로 놓여진 결함이 가장 잘 검출된다.

라. 프로드법은 검사품에 직접 전류를 적용하므로 전극을 잘 접촉시켜야 한다.

37. 다음 중 습식자분의 적용에 가장 적합한 것은?

가. 미세한 피로균열의 검출                 나. 고온용접부의 표면 결함

다. 주조품의 표면 아래결함                 라. 사형주물의 거친 표면 결함

38. 다음 중 비형광 습식법에 가장 많이 사용되는 자분의 색상과 시험 조건을 함께 조합한 것으로 가장 적합한 경우는?

가. 시험면이 밝은 색상일 때 : 은회색, 시험면에 광택이 날 때 : 청색

나. 시험면이 밝은 색상일 때 : 흑색, 시험면에 광택이 날 때 : 적색

다. 시험면이 밝은 색상일 때 : 황녹색, 시험면에 광택이 날 때  : 황색

라. 시험면이 밝은 색상일 때 : 청색, 시험면에 광택이 날 때 : 황색

39. 시험체에 전극을 접촉시켜 자계를 부여하는 자분탐상기의 자화장치가 아닌 것은?

가. 축 통전식 자화장치	나. 직각 통전식 자화장치

다. 전류 관통식 자화장치	라. 프로드식 자화장치

40. 직경이 20㎜ 와 30㎜인 환봉이 서로 연결되어 있어 축 통전법으로 직경(㎜)당 40암페어가 요구되는 직접전류를 통전시켜 자분탐상검사를 수행할 때 검사절차와 전류량으로 올바른 것은?

가. 800A 로 검사한 후 1200A 로 검사한다.                    나. 800A 로만 검사한다.

다. 1200A 로만 검사한다.                   라. 1200A 로 검사한 후 800A 로 검사한다.

해답: 3.2.2.2.2.1.1.1.3.2.1.2.3.2.1.3.1.2.3.1

제 3 과목 : 자기탐상관련규격 및 컴퓨터 활용(제 1 회)

41. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 투자율이 다른 두 재질의 접합부에 누설자속에 의하여 형성된 자분지시의 원인은 다음 중 어느 것인가?

가. 단면급변에 의한 지시	나. 표면 거칠기에 의한 지시

다. 재질경계에 의한 지시	라. 자기 펜 자국에 의한 지시

42. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상시험(ASME Sec.V Art.7)에서 규정한 링 시험편(ring specimen)에서의 표면 하 구멍의 갯수는?

가. 9                나. 10                다. 11                라. 12

43. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 2013)에서 시험결과 확인된 자분모양이 흠에 의한 것으로 판정하기 어려울 때는 일반적으로 어떻게 하는가?

가. 결함이 아닌 것으로 판정한다.

나. 현미경으로 관찰하여 확인 판정한다.

다. 탈자를 한 후 재시험을 한다.

라. 강자성체를 시험면에 접촉시켜 자기흔적 여부를 확인 한다.

44. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 2013)에 규정된 사용 중인 전류계, 타이머 및 자외선 조사장치의 점검주기는?

가. 적어도 5년에 2회	나. 적어도 3년에 1회

다. 적어도 2년에 1회	라. 적어도 1년에 1회

45. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상시험(ASME Sec.V Art.7)에 따라 직경 4인치 봉을 원형자화(축 통전)법으로 자화시킬 경우 직류로 표면불연속을 검출하고자 한다. 이때의 적정 전류(A)로 다음 중 옳은 것은?

가. 400[A]          나. 800[A]          다. 1600[A]          라. 3500[A]

46. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상시험(ASME Sec.V Art.7)에 따라 코일법으로 자화할 때 시험체의 길이가 L, 직경이 D 일 때 L/D 의 비가 얼마 미만이면 사용상 제한되는가?

가. 2                나. 4               다. 5               라. 10

47. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 2013)에서 표면흠의 검출에 한하여 사용되는 자화전류로 다음 중 맞는 것은?

가. 교류, 충격전류	나. 직류, 충격전류

다. 맥류, 교류	라. 직류, 교류

48. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 2013)의 자화에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 자계의 방향을 예측되는 흠의 방향에 대하여 가능한 한 평행하게 한다.

나. 시험면을 태워서는 안 될 경우는 간접 통전하는 방식을 선택하는 것이 좋다.

다. 가능한 한 반자계를 적게 한다.

라. 자계의 방향을 시험면에 가능한 한 평행으로 한다.

49. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상시험(ASME Sec.V Art.7)에 따라 프로드를 이용하여 자화할 때, 프로드의 간격 75㎜(3인치)미만은 일반적으로 사용되지 않는다. 그 주된 이유는?

가. 프로드 주위에 자문의 직접을 유발하기 때문이다.

나. 시험체에 국부과열을 발생시키기 때문이다.

다. 시험체에 소손을 방지하기 위함이다.

라. 작업자에게 감전의 우려가 있기 때문이다.

50. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상시험(ASME Sec.V SE.709)에 규정한 자분에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 투자율이 커야 한다.                  나. 보자력이 커야 한다.

다. 낮은 항자력을 가져야 한다.           라. 적당한 크기와 형태를 지녀야 한다.

51. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 2013)에 따라 시험 후 시험기록에 "EA-2000" 로 되어 있을 때 다음 설명 중 틀린 것은?

가. 축 통전법을 사용하였다.              나. 전류는 2000암페어를 사용하였다.

다. 건식자분을 사용하였다.               라. 전류를 교류로 사용하였다.

52. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상시험(ASME Sec.V SE.709)에 의해 탐상을 수행한 후 탈자를 했을 때 별도로 규정하지 않은 경우 탈자 후 제품은 자장계로 측정하여 몇 가우스(G)를 넘기지 않아야 하는가?

가. 1               나. 3               다. 10               라. 30

53. 항공 우주용 자기탐상 검사방법(KS W 4041)의 원형자화에 대한 다음 설명 중 (   )안에 알맞은 수치는?

- 효과적으로 자화되는 원주 방향의 길이는, 중심 도체 지름의 약 ( A ) 배이다.

- 둘레 전체를 한 번에 자화시키지 못할 때에는 자장을 약 ( B )%씩 겹치면서, 도체위에서 원통의 위치를 바꾸면서 검사할 것.

가. A : 2    B : 50	나. A : 4    B : 10

다. A : 1    B : 30	라. A : 3    B : 20

54. 보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상시험(ASME Sec.V Art.7)에서 파이형 자장지시계의 용도를 가장 잘 나타낸 것은?

가. 전류치 측정	나. 결함위치 측정

다. 결함의 깊이 측정	라. 자계 방향의 적합성 측정

55. 철강 재료의 자분탐상 시험방법(KS D 0213)에 의한 “시험방법의 분류”에 포함되지 않은 것은?

가. 자분의 종류	나. 검사체의 두께

다. 자분의 분산매	라. 자화전류의 종류

56. 컴퓨터의 제어장치의 구성요소 중 다음에 실행할 명령어의 주소를 기억하는 것은?

가. 프로그램카운터	나. 기억레지스터

다. 번지레지스터	라. 명령레지스터

57. 다음 중 인터넷 검색엔진의 종류가 아닌 것은?

가. Yahoo          나. Altavista          다. Naver          라. MIME

58. 인터넷에서 하이퍼텍스트 문서를 주고 받기 위한 프로토콜은?

가. FTP	나. Telnet           다. HTTP          라. Explore

59. 인터넷에서 사용하는 대표적인 스크립트 언어로서 웹과 데이터베이스를 연결하는 언어 는?

가. Lisp	나. PL/1           다. PHP           라. Ada

60. 웹브라우저 프로그램에서 자주 방문하는 URL을 목록으로 모아서 관리하는 메뉴는?

가. Find	나. URL Info         다. URL List         라. Bookmark

해답: 3.4.3.4.3.1.1.1.1.2.3.2.2.4.2.1.4.3.3.4