-1-	과년도 출제 문제 및 요점정리
과년도 2001 95,96	1. ASME Sec.V에서 요구하는 절차서 요건 5가지를 쓰시오 -1. 시험범위 -2. 누설 검출 또는 누설율 측정에 사용하는 장치의 종류 -3. 표면 청결처리 및 사용장치 -4. 수행 시험방법 또는 기법 -5. 사용되는 온도, 압력, 가스 및 농도% 2. ASME Sec.V에서 보고서에 기록사항 - 1. 시험일자 - 2. 시험원의 자격수준 및 이름 - 3. 시험절차서(번호)와 개정번호 - 4. 시험방법 또는 기법 - 5. 시험절차 - 6. 기기의 식별 - 7. 시험장치 표준누설 및 재료의 검증 - 8. 시험조건, 시험압력 및 기체의 농도 - 9. 게이지 - 제조자, 형식, 범위, 식별번호 -10. 온도측정장비 및 식별번호 -11. 방법 또는 기법의 설정을 나타내는 개략도 3. 발포누설시험의 절차(절차서 작성) -1. 가압법 전처리 - 시스템연결 - 시험압력설정 - 가압 - 압력유지 - 발포액의 적용 - 관찰 - 감압 - 후처리 ① 전처리와 관련 검사전 준비사항 □. 시험편의 전처리 □. 발포액 온도 측정 □. 조도측정 □. 시험편 표면 온도 측정 ② 압력의 유지시간 □. ASME : 15분 □. K S : 30 ∼ 60초 ③ 발포액의 적용 □. 적용방법 : 붓칠 □. 주의사항 : 발포액을 적용할 때 거품이 발생하지 않도록 한다. -2. 감압법 전처리 - 시스템연결 - 시험압력의 설정 - 발포액의 적용 - 감압 - 압력의 유지 - 관찰 - 압력의 제거 - 후처리

-2-	과년도 출제 문제 및 요점정리
과년도 2001 95,96 2002 과년도 2002 □99하	4. Helium 누설검사의 긴공용기법(Bel-jar 법)에 대해 간단히 설명하시오 - 시험체를 진공용기에 설치하고 시험체의 내부에 헬륨가스를 넣어서 시험체의 외부에 누설된 헬륨가스를 검출하는 방법 (기타 방법은 규격 정리 참조) 5. ASME Sec.V 규정에 의거하여 침투형 누설시험편과 모세관형 누설시험을 비교 하시오(교정용 누설표준 : 괄호넣기) -1. (침투형) ① 누설시험편의 구조 : 용융유리, 수정을 통과하는 구조 ② 누설율 :( 10-6 ∼ 10-10 std □/sec) -2. (모세관형) ① 누설시험편의 구조 : 관을 통과하는 구조의 교정된 할로겐, 헬륨 모세관형 ② 누설율 :(10-4 ∼ 10-5 std □/sec 또는 그 이하) 6. 할로겐 다이오드 누설탐상시 다이얼 게이지가 1.2×10-2 oz/y를 std □/sec 단위로 환산하시오 (단, 1 std □/sec = 5.5×10-3 oz/y - 1 std □/sec : 5.5×10-3 oz/y = x : 1.2×10-2 oz/y ∴ x = 2.18 x 10-6std □/sec 답 : x = 2.18 x 10-6std □/sec 7. 헬륨 누설탐상에서 산소용기 300kPa로 시험을 하려고 한다. 헬륨 sniff로 검사 시에 헬륨 부피 농도가 10% 이다. 이때 헬륨의 부분 압력은 몇 kPa 인가Ｃ (단, 대기압은 100kPa 이다) - Ph = (300+100)(10/100) = 40□ 참고) 스니퍼 주사속도 : 1.5□/s 프로브와 시험체의 거리 : 6□(1/4″) 호스의 직경 : 13□ 호스의 길이 : 2m 접지전극의 압력 : 10mPa

-3-	과년도 출제 문제 및 요점정리
95,96 2002	8.거품시험-진공상자법(절차서 작성/괄호넣기) 1) 적용범위 - 누설장소의 확인 2) 장치 -1. 거품용액 - ①시험표면으로부터 이탈하지 않는 막을 형성 ②온도/건조/낮은 표면 장력에 의해 급격히 소멸하지않아야 한다 ③자체에 거품을 포함하지 않아야 한다 -2. 진공상자 - 문제12번 참조 - -3. 진공원 - 문제13번 참조 - 3) 시험 -1. 표면온도 - (40)°F ∼(125) °F -2. 용액의 적용 - 흘리기, 분무, 솔질 -3. 진공상자의 설치 -4. 압력(진공)유지 - 최소 유구되는 국부진동도에서 (10)초 동안 유지 -5. 침지,진공상자 겹침 - 최소 (2)인치의 겹침 -6. (관찰)조건의 설정 및 시각보조 장치 이용- 문제31번 참조 - -7. 누설지시 - 연속적인 거품이 발생하는 경우 누설이 존재하는 것을 의미한다 -8. 시험 후 세정처리 - 제품의 사용상 이유에 의해 세정이 필요할 수 있다 4) 평가 - 재료 또는 용접심 표면상의 연속적인 기포 성장이 존재하면 이는 시험부위를 관통 하는 구멍이 있다는 지시이다. 5) 합부판정 기준 - 참조 규격에 달리 규정되지 않는다면 연속적인 기포 형성이 관찰되지 않는 시험 부위는 합격으로 한다 - 누설이 관찰된 경우 누설 장소를 표시하고 진공상자에 공기를 넣고 관련코드 섹션 에 따라 누설부위를 보수해야 한다. 보수 완료 후 보수는 본 부록의 요건에 따라 재시험하여야 한다. 6) 기록 - 1. 시험일자 - 2. 시험원의 자격수준 및 이름 - 3. 시험절차서(번호)와 개정번호 - 4. 시험방법 또는 기법 - 5. 시험절차 - 6. 기기의 식별 - 7. 시험장치 표준누설 및 재료의 검증 - 8. 시험조건, 시험압력 및 기체의 농도 - 9. 게이지 - 제조자, 형식, 범위, 식별번호 -10. 온도측정장비 및 식별번호 -11. 방법 또는 기법의 설정을 나타내는 개략도

-4-	과년도 출제 문제 및 요점정리
과년도 95,96 2001 2002 □99하	9.헬륨가스를 추적가스로 사용하는 이유(3가지 이상) -1. 공기중에 미량으로 존재한다(4∼5ppm) -2. 분자의 직경이 작아 미세한 누설에도 쉽게 검출이 용이하다 -3. 화학적으로 불활성이므로 인체에 무해하다 -4. 원자량이 작아 분석관이 비교적 작아도 된다 -5. 미세 누설로의 확산 속도가 빠르다 예) 불활성가스 : He, Ar, Ne, Xe, Kr (2001년 추적가스의 종류) 불활성가스의 문제점 (구두질문) : 인체에 유해하다. 10. 누설량 구하는 공식 Q = (PV/T) = (□PV/□T) = V(P2-P1)/(t2-t1) = atm.□/s 11. 발포액의 구비조건(구두시험 포함) -1. 표면장력이 작을 것 -2. 점도가 낮을 것 -3. 적심성(젖음성)이 좋을 것 -4. 진공하에서 증발하기 어려울 것 -5. 발포액 자체에 거품이 없을 것 -6. 시험품에 영향이 없을 것 -7. 온도에 의한 열변화(열화)가 없을 것 -8. 인체에 무해할 것 12. 진공상자에 대해 설명하시오 - 진공상자는 사용하기에 편리 하여야 하며(6×30″) 개구부 하단과 반대되는 면에 유 리창을 포함하고 있어야 한다. 개구부 하단 모서리는 적절한 가스켙을 갖추어 시험 표면과 밀착되어야 한다. 적절한 연결장치, 밸브, 조명 그리고 게이지가 준비 되어야 한다. 게이지는 0∼15psi의 범위를 가지거나 등가의 압력 단위인 0∼30in-Hg 범위 내 에 있어야 한다. 13. 진공원 - 진공상자 내의 필요한 진공상태는 어떠한 편리한 방법(공기 배출기, 진공펌프 모터 구동)으로 만들어도 된다. 게이지는 대기압 보다 적어도 2psi(4.1in-Hg) 낮은 국부 진공도 또는 관련코드 섹션에 규정된 국부진공도를 형성하여야 한다 14. 할로겐 다이오드 검출기 프로브시험에서 작성된 절차서에 괄호 넣기

-5-	과년도 출제 문제 및 요점정리
2001	15. ASME 규정에서 게이지에 대한 사항(범위,위치)의 기술(구두시험 포함) -1. 게이지 범위 : 다이얼지시형 및 기록형 압력 게이지가 누설시험에 사용되는 경우 목적한 최대 압력의 약 2배 범위의 눈금판을 가진 다이얼이 있어야 한다. 어떠한 경우에도 눈금판의 범위가 필요한 최대압력의 1.5보다 작거나 4배를 초과하여서는 안된다 -2. 게이지 위치 : 기기를 압력식/진공식 누설시험할 때 다이얼 지시 게이지는 가압, 진공화, 시험, 감압 또는 진공해제하는 시간 동안 압력/진공을 조절 하는 작업자가 쉽게 게이지를 읽을 수 있도록 기기에 직접 연결하거 나 원격위치에 접속하여야 한다 16. 헬륨이나 할로겐 시험에서 교정 및 교정주기에 대해 설명하시오 -1. 헬륨 ● 교정 - 검출 프로브를 장치에 연결한 후에 검출 프로브 선단이 모세관 현상 누설 표 준의 구멍을 지나도록 하여 시스템을 교정하여야 한다. 프로브 선단은 모세관 현상 누설 표준의 구멍과 1/8인치 이내의 거리를 유지하여야 한다. 시험 시스템 에 대한 주사 속도는 교정용 누설 표준이 100%의 헬륨 추적가스 농도를 가진다 면 교정용 누설 표준으로부터 누설율 Q를 검출할 수 있는 속도를 초과할 수 없 다 - 1×10-4std□/s의 실제 허용 누설을 검출할 수 있는 속도를 초과할 수 없다. ● 교정주기 및 교정승인 - 시스템의 감도는 달리 규정이 없는 경우 시험전, 시험후, 시험도중 2시간을 초 과하지 않는 주기마다 결정해야 한다. 임의의 교정 점검중에 계기편향, 가청알 람, 가시조명이 표준누설을 검출할 수 없는 경우 장치를 재교정하여야 하며, 마 지막 만족스러운 교정 점검 이후에 시험된 모든 부위를 재시험한다. -2. 할로겐 ● 교정 - 모세관 현상 누설 표준의 구멍을 프로브팁이 지나가도록하여 교정해야 한다. 프로브팁은 모세관 현상 누설 표준의 구멍과 1/8인치 내의 거리를 유지해야 한 다. 모세관 현상 누설표준으로부터 누설율 Q를 검출할 수 있는 주사속도를 초과 할 수 있다. 이 주사속도에는 계기편향 또는 가청알람, 가시조명의 경향을 기 록 하여야 한다. ● 교정주기 및 교정승인 - 시스템의 감도는 달리 규정이 없는 경우 시험전, 시험후, 시험도중 2시간을 초 과하지 않는 주기마다 결정해야 한다. 임의의 교정 점검중에 계기편향, 가청알 람, 가시조명이 표준누설을 검출할 수 없는 경우 장치를 재교정하여야 하며, 마 지막 만족스러운 교정 점검 이후에 시험된 모든 부위를 재시험한다.

-6-	과년도 출제 문제 및 요점정리
2001 2002 □99하 2002	17. 냉매가스의 종류 및 화학식(화학식 괄호 넣기) ◇ Refrigerant-12 CCl2F2 ◇ Refrigerant-11 CCl3F ◇ Refrigerant-21 CHCl2F ◇ Refrigerant-22 CHClF2 ◇ Refrigerant-114 C2Cl2F4 ◇ Methylene Chloride CH2Cl2 18. 헬륨의 필요량 계산 시험체의 용적과 체적당 헬륨의 농도가 규정되어 졌다면 요구되는 헬륨의 양을 구할 수 있다 Vh = (V × %C/100) × (P/Pa) Vh : 헬륨의 용적(□) V : 시험체의 용적(□) P : 절대압력(□) Pa : 대기압(□) 예) 헬륨 추적가스의 농도는 단위 체적당 5%가 요구되어지고 시험체의 체적은 500□이다. 200□의 게이지 압력으로 가압 되어질 때 필요한 헬륨의 양은 얼마인가 (단, 대기압은 100□) Vh = 500(5/100)(100+200/100) = 75□He 19. 헬륨 후드법에서 응답 시간에 관한 문제 Ex) 펌프의 배기속도가 54,000□/s 이고 시험체의 용적이 10,000□일 때 대략적인 응답 시간은 얼마인가? An) T = V/S =(10*106)/(5.4*104) = 185s =3min 5s 참고) 1,000□ = 1□ 20. ASME에서 규정한 누설시험 기법 4가지 -1. 거품시험 - 가압법, 진공상자법 -2. 할로겐 다이오드 검출기 프로브법 -3. 헬륨질량분석기시험법 - 검출기프로브법, 추적자프로브법, 후드기법 -4. 압력변화시험

-7-	과년도 출제 문제 및 요점정리
2001	21. 헬륨질량분석기시험의 종류 -1. 진공분무법(추적자프로브법) - 시험체를 진공으로 배기하고 분무프로브를 이용하여 대기와 접해있는 시험체 외부 표면에 헬륨가스를 분사시켜 시험체내에 누설된 헬륨가스를 검출하는 방법 으로 진공배기 가능한 시험체의 비교적 작은 누설의 검출에 적용된다 -2. 진공적분법 - 시험체의 내부를 진공 배기하고 헬륨가스를 넣고 봉한 후드로 시험체를 덮고 일 정시간 경과 후 시험체내에 모인 헬륨가스를 검출하는 방법이다. 진공펌프 배기를 막고 시험체에 대한 배기속도를 0으로 한다 -3. 진공후드법 - 시험체의 내부를 진공 배기하고 시험체 바깥쪽으로 후드를 덮는다. 그리고 후드내 에 헬륨가스를 체우고 시험체내에 누설된 헬륨가스를 검출하는 방법 -4. 가압법-검출기 프로드법 - 시험체 내부를 헬륨으로 가압하고 외부 표면에서 스니퍼 프로브를 이용해 누설되 는 헬륨가스를 흡입하여 측정한다 -5. 가압적분법 - 시험체 내부를 헬륨으로 가압하고 시험체 외부, 시험체 일부, 전부를 후드로 덮어 검사되는 기법이다 -6. 흡입법 - 시험체 내부를 헬륨으로 가압하고 바깥쪽으로 누설되는 헬륨가스를 시험체에 눌 러댄 Scution Cup으로 흡입, 헬륨가스를 검출하는 시험이다. -7. 진공용기법(가압/진공법-Beljar법) - 시험체를 진공 용기에 넣고 시험체 내부는 헬륨가스로 가압한다. 시험체 외부는 진공으로 하여 시험하는 가압/진공법이다 -8. 침지법(Bombing) - 충전된 밀폐용기(직접회로/수정진동자) 기밀성 판단하는 시험으로 시험체 내부에 헬륨가스를 스며들게 한 후(외부가압) 시험체 바깥쪽을 배기하여 누설된 헬륨가 스를 검출하는 방법이다 22. 압력단위의 환산(수치괄호넣기) 1 psi = 0.06804596 atm(std) 0.06894757 bar 68947.57 dyne/□ 51.71492 □Hg 0.07030695 □/□ 68.94757 hPa 6894 Pa(N/□)

-8-	과년도 출제 문제 및 요점정리
2002	23. 피검체가 표준온도를 벗어난 경우 검사 방법 - 시험중 40-125°F (규정온도)의 범위내로 온도가 유지되어진다면 국부 가열 또는 국부 냉각을 하면 된다. - 위 온도제한 범위를 따를 수 없는 경우는 그 절차가 실증되어지는 경우 다른 온도 를 사용할 수 있다.

-9-	과년도 출제 문제 및 요점정리
과년도	◑◑◑ 구두시험 ◑◑◑ 1. ASME. SecV Art10에 규정된 내용 암기 2. 누설의 단위 - Pa□□/s, std□□/s, atm□□/s, torr□□/s 3. 압력/체적/온도와의 관계 - PV = 일정 온도가 일정할 때 일정량 기체가 차지하는 부피는 압력에 반비례 - V/T = 일정 압력이 일정할 때 일정량 기체가 차지하는 부피는 온도 1℃ 변할 때 마다 0℃ 부피의 1/273씩 변한다. 기체부피는 절대온도에 비례한다 - P1V1/T1=P2V2/T2 온도, 압력이 동시에 변할 때 일정량의 기체 부피는 압력에 반비례 하고 온도에 비례한다 4. 게이지 압력/표준대기압/절대압력의 정의 및 관계 - 게이지 압력 : 압력계가 지시하는 계기압력으로, 표준대기압을 0으로 하는 그 이상 의 압력을 나타낸다 - 표준대기압 : 대기권으로부터 지구의 평균표면에 공기가 누르는 힘을 말한다 700mmHg = 1.03Kg/□ - 절대압력 : 가스의 실제 압력으로 완전진공때를 0으로 표준대기압 1.033을 더한 압 력을 말한다[대기압+게이지압(대기압-진공압)] - 진공압력 : 대기압보다 낮은 압력으로 수은주로 표시한다. 그 크기는 진공도를 나 타내며, 단위 V로 표기한다 5. 분압의 계산식 - 혼합가스의 전압은 각성분 가스의 분압의 합과 같다 - P(전압)=P1+P2+P3+□□□□□+Pn - 분압=전압×성분 기체 몰분율의 관계가 되며 따라서 분압은 분압 = 전압×(성분가스의 몰수/전몰수) = 전압×(성분가스의 부피/전부피) = 전압×(성분가스의 분압/전분자수) - Pn(분압) = O(전압) × Pt(성분기체 몰분율) 6. 추적가스의 정의 7. 냉매가스 -

-10-	과년도 출제 문제 및 요점정리
2001	8. 기포누설시험의 특징 - 지시의 관찰이 쉽다 - 실제지시 구별이 쉽다 - 누설위치 판별이 빠르다 - 가격이 저렴하다 - 기술의 숙련이나 경험이 크게 요구되지 않는다 - 큰 누설을 찿을 수 있다 - 프로브/스니퍼가 필요하지 않다 - 한 번에 전면의 탐상이 가능하다 9. 할로겐 다이오드 스니퍼 시험의 특성(장점 쓰기) - 대기압에서 작업할 수 있다 - 할로겐 추적가스로만 응답할 수 있다 - 기름등으로 막혀있는 누설부위도 검사가 가능하다 - 사용이 간편하고 휴대용이며 능률적이다 10. 가열양극법의 원리 -할로겐 누설시험의 하나로 양이온을 방출하는 세라믹 가열 전극과 플라티늄 전극으 로 구성되어 있으며, 방출 양이온 누설신호 전류를 나타내기위해 음극쪽으로 포검되 며 할로겐가스의 적은 양이라도 존재하면 양이온 방출이 증가하는데 이 이온형성에 비례하는 전류가 메타로 표시된다 11. 헬륨질량분석기 시험의 특성 - 혼합기체중 헬륨 농도를 측정하기 위한 기기 또는 혼합기체에 함유된 헬륨의 유동 지수를 측정하기위해 사용된다 - 장점 : ① 감도가 우수하다 ② 누설 위치와 누설량을 알 수 있다 ③ 미세한 누설의 검출에 용이하다 ④ 휴대용이며, 어떠한 시험품이나 시스템에 있어서 누설을 검출할 수 있다 12. 기포누설시험-가압발포액법의 순서 ♠ 가압발포액법 침투시간(압력유지시간) - 표면온도 - 용액적용(용액침지) - 조명 및 시각보조장치 - 누설지시 - 시험후 세정처리 - 평가 ♠ 진공상자법 표면온도 - 용액적용 - 진공상자의 설치 - 압력(진공)유지 - 진공상자 겹침 - 조명 및 시각보조장치 - 누설지시 - 시험후 세정처리 - 평가 13. 할로겐 누설시험의 세가지 형태 - 할로이드 토치법 - 가열양극 할로겐 검출기 - 전자포획 검출

-11-	과년도 출제 문제 및 요점정리
	14. 압력변화 시험의 특성 - 시험체를 가압 또는 감압하고 일정시간이 경과한 후에 압력변화에 따라 누설량을 측정하는 방법이다(공기/질소) - 장점 : ① 특별한 추적가스가 필요하지 않다 ② 대형용기, 저장탱크에 적절한 방법이다 - 단점 : ① 작업시간이 길다 ② 누설위치를 찿을 수 없다 15. 압력측정기중 교정에 사용하는 기기 ♠ 사용하는 모든 다이얼 표시형 및 기록형 게이지는 표준사 하중압력계와 비교하며 교정 마스터 게이지 또는 수은주와 비교하여 교정하여야 한다. 강제부록에서 별도 로 규정하지 않는한 적어도 1년마다 교정하여야 한다. 사용하는 모든 게이지는 제 조자가 규정한 정밀도로서 정확히 나타내져야 하며, 게이지가 작동오류의 의심이나 는 경우에는 항상 재교정하여야 한다 ♠ 다이알표시형, 기록형게이지 이외의 게이지를 사용하도록 규정한 경우 그러한 게 이지는 그 강제부록 관련코드섹션의 규정에 의해 교체한다 16. 할로겐과 헬륨의 최대누설율 ♠ 할로겐 - 100% 할로겐 포함 Q = 1×10-4(실제시험농도%/100)[std-□/s] ♠ 헬륨 - 100% 헬륨농도 포함 Q = 1×10-4(실제시험농도%/100)[std-□/s] 17. 질량 분석기의 원리 - 시험체에 유입되는 소량의 헬륨가스는 헬륨누설검출기에 전달되는 분석관 이온쳄 버에서 필라멘트 뷰터의 전자빔에 의해 이온화된다. 생성된 이온은 가속전압에 의해 가속되어 가속 Slit에서 탈출하지만 자장내를 통과할 때 질량차이에 의해 각기 다른 원궤도를 그린다. 이것 가운데 헬륨이온만 수집기에 모은 다음에 전류증폭기에 의해 증폭되 미터상으로 나타나게 된다 18. 암모니아 변색법(노란색→자주색) - 시험체를 암모니아로 가압한 후 시험체 외부에 브롬페놀을 적용하면 시험체 외부 에 노란색 피막이 형성되는데 누설이 발생되는 경우 화학반응에 의해 자주색으로 변하게 된다. - 참고 - CO2법 (붉은색→흰색반점)

-12-	과년도 출제 문제 및 요점정리
□99하	19. 음향을 이용한 누설검사의 특성 - 유체가 누설을 통해 고속도의 흐름이 발생할 때 생성되는 음파를 측정하여 검사하 는 방법이다 ♠ 소리를 발생하기 위한 물리적 조건이라면 어떤 유체에도 사용할 수 있다 ♠ 특별한 추적가스가 필요없다 ♠ 대기중에 누설이 존재하여 음파를 발생할 때 최대 30□거리에서 측정이 가능하다 ♠ 파이프라인 제품등에서 누설위치를 찾는데 효과적이다 20. 압력유지시간을 적용하는 이유 - 시험품 내부체적에 시험가스가 확산하는데 시간이 필요하기 때문(시험체 내부에 고르게 가충전 상태를 만들기 위해서) 21. 기포누설 가압법에서 발포액을 적용하는 시기 및 이유 - 가압법 : 가압후 - 누설부위의 안쪽으로 유입되는 유체의 흐름을 파악하기 위해 발포액을 적용한다 ( 참고 ) - 감압법 : 감압전(진공상자를 설치하기전에 발포액 적용) 22. 누설검사에서 반드시 필요한 변수는 - 누설경계 부위에 반드시 유체의 흐름이 발생하여야 한다 23. 누설감도를 증가시킬 수 있는 요인들은 - 누설경계 압력차이 - 관찰시간의 증가 - 누설 부위를 통과하는 유체의 양 증가 - 주위환경(온도등) - 표면 조건의 개선 - 누설을 통과하는 추적가스의 종류 24. 발포액의 구성 - 액상세재 : 글리세린 : 물 = 1 : 1 : 4½ - 빙점이하에서 사용하는 경우 발포액의 결빙을 방지하기 위해 발포액 10□당 1□의 부동액을 넣어서 사용한다(시험전 24시간 내에 제조된 것이어야 한다) 25. 헬륨의 유동율 - Qhe = Phe S Qhe : 헬륨의 유동율[Pa-□/s] Phe : 헬륨의 분압[Pa] s : 펌핑속도

-13-	과년도 출제 문제 및 요점정리
	26. 기체방사성 동위원소를 이용한 누설검사에 대해 설명하시오 (동위원소의 종류/방법) - 기본적으로 두가지 방법이 있으며 밀봉된 전자제품(반도체 직접회로) 등의 미세누 설을 검출하기 위해 광범위하게 사용된다 ♠ 장점 - 밀봉된 전자제품 등의 다량 검사가 가능하다 - 누설경로가 막힐 염려가 없어 누설을 지나칠 가능성이 적다 - 밀봉검사에 있어 다른 축적가스를 사용할 때 보다 2∼6배 빠르다 ♠ 단점 - 거대누설은 검사할 수 없다 - 세척한 후 계수할 때 시간이 길어지면 검사하기 어렵다(인체에 해롭다) ♠ 주의사항 - 방사선 추적가스 시험법은 액체 침적전에 이루어져야 한다 - 흡수성 재질의 시험편은 허위지시를 나타낼 수 있다 - 침지후 베타선이 제거될때까지 깨끗한 기체로 세척한다 - Kr-85기체 시험한 밀봉제품을 재시험할 때 계측기로 감마선 제거를 확인한 후 침지하도록 하고 가압 후 30분 안에 계측하여야 한다 - 유리/금속/세라믹 도는 복합물질로 표면에 코팅이 되어 있다면 시험전에 Kr-85 에 대한 표면흡수율을 검사한다 - 인체에 직접 조사되지 않도록 한다 ♠ 방법 -1. 방사성동위원소 추적가스 누설검사 : 추적가스(K-85)를 질소에 희석하여 사용 ① 시험품의 위치 : 밀봉된 집적회로나 밀봉제품을 방사성 가스에 침지하거나 노출 ② 배기 ③ 방사성가스 가압 : 300∼800□(30∼100psi) ④ 방사성가스 제거 : 쳄버내의 진공화에 의한 영구적인 시스템쪽으로 배기 ⑤ 공기 세척 : 깨끗한 기체로 세척하고 제품표면에 흡수되어 잔류된 방사성 추적가 스를 제거한다 ⑥ 누설검출 : 전자제품내의 K-85 가스의 발생으로 누설을 검출(신틸레이션 계수관) -2. 헬륨가스 검사법(Bombing)-침지법 - 시험체에 헬륨가스를 스며들게 한 후 시험체 바깥쪽으로 배기하여 누설된 가스를 검출하는 방법으로 K-85, Na-24를 사용한다 27. 발포액의 표면장력과 누설형태와의 관계 - 미세한 누설에는 표면장력이 낮아야 하고 거대누설에는 표면장력이 커야 한다 28. 누설위치 검사에 좋은 방법과 누설량측정에 좋은 방법 - 누설 위치 검사 ① 기포누설 시험 : 가압 및 진공상자법 ② 할로겐 다이오드 검출기 : 검출기 프로브 및 스니퍼 프로브 ③ 헬륨 질량 분석기 : 검출기 프로브, 스니퍼 프로브 - 누설량의 측정 ① 압력변화시험 ② 헬륨지량 분석시험 : 후드법, 적분법

-14-	과년도 출제 문제 및 요점정리
	29. 누설을 검출하는 방법 중 추적가스를 이용하는 방법, 물리적특성을 이용하는 방 법, 화학적반응을 이용하는 방법을 설명하시오 ① 추적가스를 이용하는 방법 : 헬륨, 할로겐, 기포누설시험 ② 물리적 특성의 이용 : 열전도율, 전기적 전도율법, 반송열법, 적외선분석법 전자포획법, 양이온검출법 ③ 화학적인 반응을 이용하는 방법 : 암모니아, 이산화탄소, 색층분석법 30. 할로겐 스니퍼시험이나 헬륨질량분석기시험에서의 누설지시의 평가 31. 기포누설시험시 관찰조건 -1. 24″거리에서 30。의 시야가 확보되어야 한다 -2. 조명 : 일반 - 15 Foot Candel(150Lx이상), 정밀 - 50 Foot Candel(500Lx이상) 3. 관찰속도 : 용접부 - 75□/min 이하, 정밀제품 및 불규칙한 제품 - 20s/□ 32. 응답시간,세정시간에 대한 설명 -1. 응답시간 : 장치의 출력 기기상에 지시가 나타나고 안정화 되는데 요하는 시간 -2. 세정시간(정화시간) : 검출한 출력신호가 시험시스템에 추적가스 공급을 중단한 시점에서 나타나는 신호의 37%로 감소하는데 요하는 시간 33. 응답 및 세정시간을 최소로하기 위한 관 호스의 길이 - 튜브나 호스의 길이는 장치의 응답 시간과 정화시간을 단축하기 위해 15feet 미만 으로 해야 하며, 유연성이 있어야 한다. 34. 압력변화 시험에서 대기압의 영향을 고려하지 않는 경우 - PV/T = □PV/□T 35. 헬륨질량 분석기시험에서 누설신호를 나타내는 장치는 -1. 메타 : 시험장치 또는 표시장치 하나 이상의 것으로 표시되어져야 한다 -2. 음향장치 : 가청지시음을 나타내는 스피커나 헤드폰 -3. 표시등 : 지시 표시등 36. 할로겐 다이오드 검출기 프로브법과 헬륨질량분광계 시험(검출기 프로브법/추적 프브법-후드법)에서 프로브 끝과 누설표준 구멍과의 거리는 -1. 1/8″ : 할로겐 다이오드 검출기 프로브법, 헬륨질량분광계시험(검출기 프로브법) -2. 1/4″ : 헬륨질량분광계시험(추적프로브법,후드법) 37. 기기에 대한 교정 사항 ① 예비가동 : 장치는 교정누설 표준과의 교정에 앞서 전원을 넣고 장치제조자가 규정 한대로 교정한다 ② 교 정 : 장치는 침투형 누설기준 표준을 이용하여 장치 제조자가 규정한대로 교 정한다 ③ 감도허용 : 장치의 감도는 최저 1×10-9std-□/s/div 이어야 한다

- 작업형(2002 순천직훈) -

※ 가압법 - 깡통 4개 중 2개 사용

: 1개 미세누설 1개소, 3개 누설 2개소

예) 설계압력이 4 Kg·f/□ 이다. 시험압력을 설정하시오.

- 최고허용압력×1.25배 = 5 Kg·f/□

실기)

일반 가스통의 누설검사

결함의 길이와 위치 스케치

① 기점 ∼ 15□

② 기점 ∼ 30□

기록사항)

1. 압력: 사용압력 4□f/□일 때 시험압력은 4×1.25=5□f/□

2. 압력유지시간 : KS 1분, ASME 15분 답안작성은 KS 1분 적용

3. 결함위치 스케치 및 시험결과 (결과 및 보수검사 실시)

: ( )개소 누설 □불합격□

누설부위는 동일한 용접 방법으로 보수 후 동일방법으로 재누설검사

실시 및 합격 시 누설검사 종료.

구두질문)

1. 압력유지시간 : ASME-15분, KS-30∼60초

2. 침지법 검사 요령

3. 추적가스의 종류 및 문제점

: 불활성가스 - 인체에 유혜함.

4. 실기시험 순서

⑴ 시험압력 구두로 불러줌 - 감독관 장비 Setting함.

⑵ 전처리 - 세척제 이용 시험부위 세척

⑶ 표면온도 측정 - 표면온도계 이용

⑷ 표면조도 측정 - 조도계 이용

⑸ 누설액 온도 측정 - 수은온도계 이용

⑹ 누설검사 실시

⑺ 결함위치 측정 - 기준점 설정되어짐

⑻ 후처리

⑼ 기록서 제출

거품시험- 감압법(진공상자법) -□99하·02산업기사 실기- 절차서 작성 : 네모칸 주어주고 후단부 작성
1	표면온도	-	전처리를 시행하며(세척액사용), 시험부 표면의 온도는 시험하는 동안 40∼125°F를 유지(표면온도계를 이용하여 온도를 측정한다)
2	용액의 적용	-	진공상자를 설치하기 전에 시험부에 대해 흘리기, 분무, 솔질(붓칠)을 하여 시험할 표면에 도포한다(실기시험에서는 분사법이 적용됨)
3	진공상자의 설치	-	도포된 시험면 위에 진공상자를 설치하고 필요한 국부진공도 까지 감압한다(25×35□의 진공상자) (국부진공도는 최소 2Psi-실기시험에 사용되는 계이지는 □Hg단위를 사용함), 필요에 따라 2차 감압을 시행한다(미세결함의 확인)
4	압력의 유지	-	요구되는 국부진공도는 최소 10초간 유지되어야 한다
5	진공상자 겹침	-	다음 시험간에 최소 2″의 진공상자의 겹침
6	조명 및 시각보조장비	-	24″의 거리를 유지하고, 30°의 시야를 확보하여야 하며 조명은 일반 15foot Cande, 정밀 50foot Candel이상의 밝기를 유지한다
7	누설지시	-	연속적인 거품이 발생하는 경우 누설이 존재하는 것을 의미한다
8	시험후 세정처리	-	제품의 사용상 이유에 의해 세정이 요구될 수 있다(발포액을 제거하고 세척제를 사용하여 후처리 한다)
9	평 가	-	연속적인 거품이 발생하지 않는 경우 합격으로 한다(누설지시 개소를 표기한다. 누설지시 2개). 누설위치를 표시하고 보수후 시험 요건에 따라 재시험한다

□99하 기사 실기시험편(순천 직업훈련원)

					□		100□	□
	LT-01			35□
	지시-1 □
□
5 0	25□
□
□
													지시-2 □

2″ 겹침 부분