				수검번호	성명
자격종목 및 등급(선택분야) 침투비파괴검사산업기사	종목코드 2615	시험시간 2시간	문제지형별 A

1. 와전류탐상시험용 대비시험편을 취급시 주의해야할 사항    이 아닌 것은?

가. 표면을 무리하게 연마하지 말 것

나. 시험편에 가열을 피한다.

다. 재질과 결함 칫수를 표시해 둔다.

라. 전류가 흐르지 않게 한다.

2. 금속재 시험체의 온도가 높아지면 전도도는 어떻게 변화    하는가?

가. 전도도가 감소한다.

나. 전도도가 증가한다.

다. 일정 온도까지 감소하다 증가한다.

라. 일정 온도까지 증가하다 감소한다.

3. 상호비교형과 자기비교형 차동법 모드를 동시에 수행하    는 장비에서 검사시스템의 평형을 수행하는 조건은?

가. 와부코일안 기준 표준시편에 둔다.

나. 외부 코일은 기준 표준시편에, 다른 코일은 시험체의       건전부에 둔다.

다. 외부 코일은 기준 표준시험편에, 다른 코일은 시험체      의 결함부에 둔다.

라. 경사코일만 시험체에 둔다.

4. 중성자투과시험에 이용되는 중성자빔의 발생원과 관계가    먼 것은?

가. 방사성 동위원소              나. 가속기

다. 핵 반응기                    라. 대형 주조물

5. 다음 중 관통형 코일로 검사가 가능한 것은?

가. 관의 내부                    나. 박판

다. 핵 반응기                    라. X선 발생기

6. 와전류탐상시험에서 시험 코일의 임피던스를 증가시키기    위한 방법으로 올바른 것은?

가. 시험코일의 저항을 감소시킬 때 증가한다.

나. 시험코일의 인덕턴스를 감소시킬 때 증가한다.

다. 시험코일에 적용되는 전류를 증가시킬 때 증가한다.

라. 시험코일의 주파수를 증가시킬 때 증가한다.

7. 내삽형 코일을 사용하여 튜브를 검사 할 때 두께 치수의    완만한 변화를 탐지하기에 가장 적합한 코일 형태는?

가. 차동형 코일              나. 절대형 코일

다. Pancake 코일           라. Pencil 코일

8. 다음 중 와전류에는 어느 것에 의해 시험체에 형성되는    가?

가. 압전장(Piezoeiectric Field)을 변화시키므로

나. 기본파에 의해(Standing Wave)

다. 직류(Direct current)에 의해

라. 교번자장(AlTenating magnetic field)에 의해

9. 비자성의 시험체에 균열과 같은 불연속부가 존재할 때     다음 중 맞는 것은?

가. 불연속부는 시험체의 전도도들 감소시킨다.

나. 불연속부와 재료의 전도도는 무관하다.

다. 불연속부는 재료의 투자율을 증가시킨다.

라. 불연속부는 재료의 투자율을 감소시킨다.

10. 와전류탐상검사에서 가장 흔히 사용되는 전기파형은?

가. 구형파                   나. 삼각파

다. 사인파                   라. 톱니파

11. 와전류탐상시험시 검사주파수을 증가시킬 경우 내부가     비어있는 코일의 임피던스는 어떻게 되는가?

가. 증가한다.         나. 감소한다.

다. 변화하지 않는다.  라. 초기에는 증가하다가 감소한다.

12. 열교환기 배관검사시 배관 내형이 20mm, 내삽형 코일     의 외경이 16mm일 때 추진율은?

가. 1.56(156%)                 나. 0.80(80%)

다. 0.64(64%)                  라. 1.25(125%)

13. 시험체와 탐상코일의 간격이 변할 때 두 매체사이 전자    기장의 변화에 기인한 측정 결과를 설명하는데 사용하는    용어는?

가. fill factor                  나. edge effect

다. end effect                 라. lift-off

14. 전계중에 단위 정전하 +1[C]를 놓았을 때 받는 힘은?

가. 전계의 세기              나. 전위

다. 전위차                   라. 변위전류

15. 브리지회로를 적용하는 와전류 탐상장비에서 임피던스     균형 소자와 기준시험편을 부가하는 이유는?

가. 사용을 간편하게 함

나. 검사속도를 5배 빠르게 함

다. 시험편의 변화에 민감하게 함

라. 회로의 불균형을 이루어지게 함

16. 다음 중 비파괴검사법에 해당되는 것은?

가. 인장시험                   나. 굽힘시험

다. 누설시험                   라. 충격시험

17. 와전류의 표준침투깊이는 와전류의 밀도가 표면차의 얼     마 일때인가?

가. 37%     나. 63%    다. 50%    라. 75%

18. 와전류탐상시험으로 수행할 수 없는 것은?

가. 구리 봉에 대한 결함 검출

나. 철강 재료의 열처리 유뮤 검출

다. 페인트 도막 두께 측정

라. 벽돌의 터짐 유무 검출

19. 그림의 와전류 탐상장치의 CRT상에 있어서 결함신호      (S)와 잡음신호(N)와의 관계를 표시하였다. 기록계가       CRT의 횡축 성분으로 표현할 때 다음 중 위상 설정으     로 가장 좋은 것은?

20. 시험주파수가 일정할 때 와전류의 침투깊이가 가장 큰     재질은?

가. 납(7%, IACS 전기 전도도)

나. 알류미늄(35%, IACS의 전기 전도도)

다. 구리(99.9%, IACS의 전기 전도도)

라. 은(111.5%, IACS의 전기 전도도)

21. 넓은 범위를 형성하도록 감겨진 와전류 탐상코일은 일     반적으로 무엇을 검사하는데 사용되는가?

가. 피팅                    나. 작은 개재물

다. 전도도 변화             라. 기공

22. 단조, 압연, 압출고 같은 단련된 물질(wrought material)

에서 발생되지 않은 결함은?

가. 심(seam)        나. 라미네이션(lamination)

다. 기공(porcsity)    라. 터짐(burst)

23. 다음 중 와전류탐상시험으로 비교적 검출이 어려운 것     은?

가. 곁침   나. 균열    다. 심      라. 라미네이션

24. 열교환기와 같은 많은 수량의 튜브를 와전류탐상시험으     로 단시간에 검사하기 위해 가장 효과적인 코일은?

가. 내삽형 코일              나. 표면형 코일

다. 관통형 코일              라. 회전형 코일

25. 와전류 탐상장치에서 시험코일의 임피던스 변화를 전기    적심호로 교환하는 회로는?

가. 정류회로                 나. 브릿지회로

다. A/D변환기회로           라. 위상판별회로

26. 와전류탐상시험에서 증폭기와 이상기의 출력을 비교해    서 결함신호를 검출하기 위한 회로는?

가. 브릿지 회로              나. 선별기

다. 밸런스 미터           라. 위상판별기회로

27. 와전류 탐삼시험에서 사용되는 표준시험편에 관한 내용    으로 잘못된 것은?

가. 검사할 시험체와 크기, 모양 등이 같아야 한다.

나. 검사장치의 조정 및 점검을 위해 사용된다.

다. 검사결과의 정밀성을 위해 표면이 특수한 열처리를        한다.

라. 검사결과에 대한 합부의 판정기준을 설정하는데 사용       된다.

28. 약 300□C 정도 되는 보일러튜브를 와류탐상시험코자      한다. 상온에서 검사할 때와 표준침투깊이를 길게 하고     자 할 때 시험주파수를 어떻게 하여야 하는가?

가. 증가시킨다.

나. 감소시킨다.

다. 그냥둔다.

라. 증가시킬수도 감도시킬수도 있다.

29. 금속의 냉간가공에 의해 발생되는 내부응력, 입자크기      또는 금속의 화학조성 등에 의해 영향을 받는 원리를 이     용한 시험방법은?

가. 전도성 시험                나. 투자성 시험

다. 두께 시험                  라. 불연속부 시험

30. 관통형 또는 내삽형 코일로 와전류탐상시험을 실시할      때 관의 양끝 부분에 발생하는 신호를 무엇이라 하는가?

가. 가장자리 효과(End effect)

나. 표피효과 (Skin effect)

다. 모서리 효과 (Edge effect)

라. 리프트-오프 효과(Lift-off effect)

31 와전류탐상장치에서 자성체를 사용하여 자자을 한 쪽으    로 집속시켜 국부적인 검사에 알맞은 코일은?

가. 관통형 코일                나. 내삽형 코일

다. 스피닝 코일                라. 갭 코일

32. 와전류탐상시험의 부속장치로 강 동의 자성체□ 경우      자성의 균일을 도모하여 미세 잡음에 의한 영향을 적게     하기 위해 사용되는 것은?

가. 탈자장치                   나. 자기포화장치

다. 송신장치                   라. 동기검파장치

33. 와전류 탐상시험시 음극선관을 이용한 타원형법에 의한     검사방법을 설명한 것은?

가. 수평선 궤적은 편향판에 적용된  두전압의 위상차가      90□ 일 때 나타난다.

나. 시편에 터짐과 가티 결함이 존재하면 위상변화가 일      어난다.

다. 봉재의 직경변호는 터짐과 같은 결함의 신호와 구별      되지 않는다.

라. 전압이 수직판에 적용되지 않아도 원은 나타난다.

34. 와전류탐상시험 기기에서 직선성 시간축을 사용할 때      공조파(Harmonic)는 어느 경우에 나타나는가?

가. 기본파형의 위상변화  나. 기본파형의 왜곡

다. 기본파의 변화가 없을 때 라. 톱날파가 변조되었을 때

35. 와전류 탐상의 위상 설정에 관한 설명으로 올바른 것      은?

가. 결함의 종류나 위치 등을 구별해서 검출하는데 이용       된다.

나. 신호 대 잡음비를 최소로 하여 흔들림에 의한 진동잡      음을 소거할 필욕 있다.

다. 대비시험편의 인공결함이 충분히 검출되도록 시험주      파수를 조정하는 것이다.

라. 위상을 설정할 때 시험주파수 조정은 무시해도 된다.

36. 와전류탐상시험에 쓰이는 대비시험편을 설명한 것중 틀     린 것은?

가. 작업절차서와 일치해야 한다. 나. 제조가 간편해야 한다.

다. 결함은 노치로만 한다       라. 재현성이 있어야 한다.

37. 비자성체에서 합금정도에 따라 가장 크게 영향을 미치     는 것은?

가. 투자율   나. 전도도   다. 직경   라. 주파수

38.  내삽형코일은 다음 중 어떤 검사에 사용 될 수 있는      가?

가. 판재를 검사할 때      나. 봉을 검사할 때

다. 볼트 구멍을 검사할 때

라. 비전도체 피막두께를 검사할 때

39. 와전류탐상시험시 탐상기가 부정확하게 동작하고 있거     나 고장난 것이 발견되었을 때 올바른 대체방법은?

가. 최종교정 이후의 모든 재질은 재검사한다.

나. 합격된 모든 재질은 재검사한다.

다. 불합격된 모든 재질은 재검사한다.

라. 합격, 불합격에 관계없이 모두 기재한다.

40. 와전류탐상시험법으로 부푸믜 전도도를 측정할 때 일반     적으로 사용하는 코일 형식은?

가. 자기 비교형                 나. 상호 비교형

다. 절대형                      라. 차등형

41. ASME Sec. V Art 8. App.1에서 규정한 대비시험편에    는 원주율(360□)을 필요하면 가공하도록 규정하고 있다.    이때 규정된 이 홈의 폭은?

가. 1/16인치   나.1/8인치   다. 3/16인치 라. 1/4인치

42. ASME에 따라 가기포화를 이용한 강관의 시험방법을      알맞게 설명한 것은?

가. 회전프로브 쾰을 사용할 수도 있다.

나. 수신된 모든 신호는 불연속을 나타낸다.

다. 불연속이 있을 때는 가처장치에 의해서만 알 수 있다.

라. 관통코일은 적용하기 곤란하다.

43. ASME Sec. V에서 규정한 절대형 보빈코일을 이용하여    검사할 때 4개의 평저공으로부터 감도를 설정한다. 최소    20% 외면결함 신호의 진폭은 오실로스코프 감도를         1V/division으로 했을 때 수평표시의 풀 스케일의 몇 %로    하는가?

가. 20%   나. 30%   다. 40%   라. 50%

44. KS D 0251에 의한 인공결함 가공방법을 설명한 것 중     옳은 것은?

가. 줄홈은 3각형 줄로 관의 축방향으로 가공한다.

나. 각홈은 기계 또는 방전가공에 의한 축방향으로 가공       한다.

다. 각홈은 관의 바깥면에 원주방향으로 가공한다.

라. 각홈은 관의 안쪽면에 축방향으로 가공한다.

45. ASME Sec. XI에서 요구하는 와류탐상검사의 신호평가    자의 자격인정을 명시한 규정은?

가. U.S NRC regulatory guide 1.83

나. ASNT의□ SNT-TO-1A

다. ASME Sec. V

라. 100PR50. App. 8

46. 설치 되어 있는 동관을 내삽형 코일을 사용하여 ASME    code에 따라 평가 및 판정을 할 때 결함신호의 셩상 및     크기에 영향을 줄 수 있으므로 다음 중 고려해야 할 사항    은?

가. 회전장치               나. 자기간섭

다. 관 지지물              라. 프로브 코일의 주사방향

47. KS D 0251에서 호칭방법이 EF-12인 줄홈의 치수에 관    한 설명중 잘못된 것은?

가. 깊이의 허용차는 □10%로 한다.

나. 홈의 깊이는 호칭두께의 12.5%로 한다.

다. 홈의 각도는 60□로 한다.

라. 깊이는 20mm 이하로 한다.

48. KS D 0232에서 규정한 강의 와류탐상시 적용범위를 바    르게 나타낸 것은?

가. 원형봉강의 경우 선재를 포함한 지름이 2∼100mm

나. 원형봉강의 경우 선재를 포함한 지름이 2∼180mm

다. 강관의 경우 바깥지름이 1∼100mm

라. 강관의 경우 바깥지름이 1∼180mm

49. KS D 0251에 따른 강관의 와전류탐상검사시 설정하는    감도 기준을 EV에 해당하는 줄홈은?

가. EF-12     나. EF-15    다. EF-20    라. EF-25

50. ASCII 코드에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 대문자와 소문자를 구별한다.

나. 256개의 문자표현이 가능하다.

다. 영문자 하나를 7비트로 표현한다.

라. 1비트의 패리티 비트를 갖고 있다.

51. 동 및 동합금관을 KS D 0214에 따라 연속 시험할 때      시험판을 사용하여 장치의 상태를 점검하고 탐상감도를     확인하는 최소 주기는?

가. 1시간마다             나. 4시간마다

다. 8시간마다             라. 작업자가 변경될 때 마다

52. 이음매없는 동 및 동합금 관으로서 복수기용으로 사용  되는 것을 제외하고 KS규격에 따라 와전류 탐상할 때     종류, 등급, 질별 및 단면 치수가 같은 관에 대하여 전수   의 몇%에 상당하는 개수를 임의로 채취하여 시험하는      가?

가. 0.1%    나. 0.2%   다. 0.5%   라. 2.0%

53. 철강재료로 제조한 강고나 및 합금관을  KS 규격에 의    한 와전류탐상시험할 때 주문자가 특별 품질규정을 요구    하지 않을 경우의 결함판정을 위한 탐상감도 기준은?

가. 구분 EV                     나. 구분 EW

다. 구분 EX                     라. 구분 EY

54. KS D 0214에는 동판의 와전류탐상시험을 규정하고 있    다. 이 규격을 적용하는 외경의 범위는?

가. 1∼25cm                     나. 4∼50mm

다. 6∼100mm                   라. 10∼100mm

55. KS D 0251에서 용접 스테인레스 강판을 와류탐상시험    하기 위한 대비 시험편의 제작시 각을 깊이의 최소 값      은?

가. 0.1mm     나. 0.2mm    다. 0.3mm   라. 0.4mm

56. 컴퓨터에 있어서 TCP와 UDP 등의 전달 서비스를 제공    하며 경로 설정을 담당하는 것은?

가. ARP     나. SMTP     다. FTP    라. IP

57. 컴퓨터가 처리할 내용을 지시하는 명령어의 집합을 무    엇이라 하는가?

가. 보조기억장치            나. 중앙처리장치

다. 시스템 분석             라. 프로그램

58. ASTM E 215에서 규정한 Primary Reference Standard    는 인공평저공을 포함한다. 이 때 평저공 사이의 적당한    거리는?

가. 3인치   나. 4인치  다. 5인치   라. 6인치

59. 다음 중 인터넷 검색엔진의 종류가 아닌 것은?

가. yahoo   나. Galaxy   다. 심마니   라. MINE

60. ASME Sec. V. Art. 8. App. I에서 규정한 대비시험편    에는 원주홈을 필요하면 가공하도록 규정하고 있다. 이     홈의 깊이는 벽 두께의 몇 %로 하는가?

가. 40%     나. 30%     다. 20%     라. 10%

61. 다음 용접법 중 정전압 특성을 이용한 용접봉 송급방식     이 아닌 것은?

가. 이산화탄소 용접           나. MIG 용접

다. TIG 용접                 라. 서브머지드 용접

62. 서멧(cermet)의 특징이 아닌 것은?

가. 고속절삭에 적당하다.

나. 절삭속도의 광범위한 변화에 적당하다.

다. 고온경도가 높고 내마모성, 내식성 등이 우수하다.

라. 강,주철 절삭에 부적당하고 브레이징이 불가능하다.

63. 용착된 금속의 클랭을 방지하는 목적이 아닌 것은?

가. 용착금속 중에 가스나 슬래그가 떠오를 수 있는 시간      을 주기 위함

나. 모재와 용착금속이 자유로이 팽창, 수축하도록 하기       위함

다. 담금질 경화를 방지하기 위함

라. 슬래그제거를 쉽게하기 위함

64. 피복 금속아크 용접시 다음의 용접 전원 중에서 용입이 가장 깊은 것은?

가. AC   나. ACHF   다. DCSP   라. DCRP

65. 응력- 변형선도에서 최대하중점을 표시한 것은?

가. B    나. C     다. D     라. E

66. 그림에서 각축의 단위 길이를 □, □, □ 라 했을 때 정     방정계는?

가. a=b=c, □=□=□=90□

나. a=b□c, □=□=□=90□

다. a□b=c, □=□=□□90□

라. a=b=c, □=□=90, □=120□

67. 화학적 표면경화법이 아닌 것은?

가. 고주파 담금질         나. 침탐법

다. 질화법                라. 시안화법

68. 순수한 카바이트 1kg에서는 이론적으로 약 몇 □의 아     세틸렌을 발생하는가?

가. 280□   나. 290□   다. 326□     라. 348□

69. 소결전기 접점 재료의 구비조건 중 틀린 것은?

가. 접촉저항 및 고유저항이 커야한다.

나. 비열 및 열전도율이 높아야 한다.

다. 용착 현상이 적어야 한다.

라. 열 및 충격에 잘 견디어야 한다.

70. Ni-Cr 계 합금의 특징 중 틀린 것은?

가. 전기 저항이 대단히 작다.

나. 내식성이 크고 산화도가 적다.

다. Fe 및 Cu 에 대한 열전 효과가 크다.

라. 내열성이 크고 고온에서 경도 및 강도의 저하가 적다.

71. 접합하려고 하는 한쪽의 부재에 둥근 구멍을 뚫고 그곳     에 용접하여 이음 하는 용접은?

가. 플레어 용접               나. 비드 용접

다. 플러그 용접               라. 슬롯 용접

72. 주철에 나타나는 스테다이트조직의 3원 공정물이 아닌     것은?

가. MnS   나. Fe    다. Fe3P    라. Fe3C

73. 용접 금속에 흡수된 수소가스의 악영향은?

가. 선상조직                  나. 시효경화

다. 청열취성                  라. 적열취성

74. 다음 그림과 같은 홈 A, B, C 부 명칭으로 모두 올바른    것은?

가. A : 베벨 각도  B : 홈 각도  C : 루트 각도

나. A : 개선 각    B : 베벨각도 C : 루트 면

다. A : 홈 각도  B : 베벨 각도   C : 루트 면

라. A : 홈 각도  B : 베벨 각도   C : 루트 간격

75. X선으로 반사법을 이용하여 금속의 결정구조를 측정      할 때 결정되어 면간 거리를 나타내는 식은?

단, d : 면간거리, n : 정정수, □ : 파장

가. d=n□/2sin□          나. d=2sin□/n□

다. d=n□sin□            라. d=□sin□

76. 점용접시 전극소재에 요구되는 성질이 아닌 것은?

가. 피 용접재와 합금이 잘 될 것

나. 전기 전도도가 높을 것

다. 고온에서 경도가 높을 것

라. 열 전도도가 높을 것

77. 황금색으로 모양이 곱고 연성이 커서 장식용에 많이 쓰     이는 것으로서 아연이 5∼20% 포함된 구리합금은?

가. 포금                     나. 몬쯔메탈

다. 톰백                     라. 델타메탈

78. 용접작업시 홈을 만드는 주된 이유는?

가. 용입을 양호하게 하기 위하여

나. 용접변형을 최소화 하기 위하여

다. 잔류응력의 발생을 억제하기 위하여

라. 용융속도를 높이기 위하여

79. 단위포의 모서리 길이의 단위인 1□과 같은 것은?

가. 10	-8cm   나. 10-8mm   다. 10-4cm   라. 10-4mm

80. 부재를 접합하는 용접이음의 다섯가지 기본형에 속하지     않는 것은?

가. T 이음                   나. 모서리 이음

다. 원통 이음                 라. 겹치기 이음

해답

1. 라  2. 가. 3. 나 4. 라 5. 다 6. 라 7. 나 8. 라 9. 가 10.다

11. 가 12. 다 13. 라 14. 가 15. 다 16. 다 17. 가 18. 라 19. 나 20. 가

21. 다 22. 다 23. 라 24. 가 25. 나 26. 라 27. 다 28. 가 29. 나 30. 가

31. 라 32. 나 33. 나 34. 나 35. 가 36. 다 37. 나 38. 다 39. 가 40.다

41. 가 42. 가 43. 나 44. 나 45. 나 46. 다 47. 가 48. 가 49. 가 50. 나

51. 나 52. 나 53. 라 54. 나 55. 나 56. 라 57. 라 58. 라 59. 라 60. 라

61. 다 62. 라 63. 라 64. 다 65. 라 66. 나 67. 가 68. 라 69. 가 70. 가

71. 다 72. 가 73. 가 74. 라 75. 가 76. 가 77. 다 78. 가 79. 가 80. 다