2002년도 기능사 일반검정 제 2 회

와전류비파괴검사기능사

1. 다음 침투탐상시험법중 자외선등이 필요한 것은 ?

가. 용제 제거성 염색침투탐상법

나. 수세성 형광침투탐상법

다. 후유화성 염색침투탐상법

라. 수세성 염색침투탐상법

2. 다음 중 와전류탐상시험으로 검사가 곤란한 것은 ?

가. 내부결함 검사         나. 관의 표면균열

다. 도금두께 측정         라. 관의 외경변화

3. 다음 중 와전류탐상시험에 사용되는 시험코일의 종류에

해당되지 않는 것은 ?

가. 관통형 코일           나. 투과형 코일

다. 내삽형 코일           라. 표면형 코일

4. 와전류탐상시험에서 비철제 관의 표면에 아무렇게나 위치

해 있는 알려진 결함에서 최적의 감도를 얻는데 무관한

방법은 ?

가. 적당한 주파수의 선정

나. 코일내에 관을 중앙에 위치시킨다.

다. 위상의 적정한 선정

라. 최대의 검사 속도

5. 시험체의 특성 변화로 기인된 와전류탐상시험 코일의 임

피던스 변화가 일어나는 복합요인이 아닌 구성은 ?

가. 보자성과 주파수       나. 신호진폭과 음속

다. 표피효과와 저항       라. 저항과 유도리액턴스

6. 그림의 코일은 위에서 내려다 볼 때 시계방향으로 전류가

흐르고 있다. 이 코일에 의해 생성되는 자장의 방향은 ?

가. 전류와 같은 방향

나. 전류의 방향과 반대 방향

다. 시험지 면의 수직 위 방향

라. 시험지 면의 수직 아래 방향

7. 코일의 인덕턴스(Inductance)를 재는 단위는 ?

가. 오옴(ohm)             나. 가우스(gauss)

다. 헨리(henry)           라. 패러드(farad)

8. 다음 중 전기 전도도의 단위는 ?

가. V       나. A       다. V.m      라. V/m

9. 와전류탐상검사시 전도도는 저항에 의해 영향을 받으며,

전도도 변화에 기인하는 인자들에 대해 다음에 열거된 사

항중 맞는 것은 ?(단, □ : 전도도, R : 저항, K : 비례상

수)

가. □ = K(1/R2), 온도의 변화

나. □ = K/R2+1, 화학구조의 변화

다. □ = K(1/R), 내부결함의 변화

라. □ = KR, 열처리에 의한 변화

10. 와전류의 침투깊이에 관한 설명으로 가장 옳은 것은 ?

가. 주파수가 증가하면 침투깊이도 증가한다.

나. 투자율이 증가하면 침투깊이는 감소한다.

다. 전기 전도도가 감소하면 침투깊이도 감소한다.

라. 침투깊이는 전기 전도도에는 무관하다.

11. 다음 중 와전류에 의해 생성된 자계가 변하는 원인이 아

닌 것은 ?

가. 전도도                 나. 치수

다. 투자율                 라. 전류의 세기

12. 주파수가 아주 높은 와전류의 흐름은 전도체가 매우 얇은

외부층으로만 제한되어 흐르는데 이러한 현상을 무엇이라

하는가 ?

가. 표피 효과(skin effect)

나. 모서리 효과(Edge effect)

다. 리프트오프 효과(Lift off effect)

라. 끝부분 효과(End effect)

13. 다음 중 와전류탐상시험에 영향을 미치는 세가지 주요 변

수는 ?

가. 전기 전도도, 비중, 시험체의 기하학적 구조

나. 밀도, 투자율, 주파수

다. 전기 전도도, 투자율, 시험체의 기하학적 구조

라. 열 전도도, 전기 전도도, 투자율

14. 시편을 와전류탐상검사 측면에서 관찰할 때 세가지 변수

를 들어 생각한다. 이 중 한가지인 전도율이라는 변수는?

가. 자성 물질에서만 나타난다.

나. 비자성 물질에서만 나타난다.

다. 자성, 비자성 물질 모두에서 나타난다.

라. 전도율 값은 모든 물질에서 항상 1의 값을 갖는다.

15. 와전류의 정의에 대한 설명으로 다음 중 틀린 것은 ?

가. 와전류는 교번자계에 의하여 격리된 도체내에 유기되

는 회전전류이다.

나. 외부회로를 제거시켜도 회전전류가 흐른다.

다. 외부회로를 제거시키면 회전전류는 흐르지 않는다.

라. 시험부품의 외부에서 자계를 가하면 부품에 와전류가

유기된다.

16. 다음 중 와전류가 유도될 수 없는 시험체는 ?

가. 알루미늄(Al)           나. 라텍스(Latex) 페인트

다. 철(Fe)                 라. 구리(Cu)

17. 다음 중 Coil에 흐르는 교류의 흐름을 억제하는 요소는 ?

가. 임피던스(impedence)

나. 리액턴스(reactance)

다. 인덕턴스(inductance)

라. 인덕티브 리액턴스(inductive reactance)

18. 와전류탐상시험에서 리프트오프(lift-off)는 다음의 무엇

과 밀접한 관계를 가지는가 ?

가. 충전(진)율             나. 관통코일

다. 주파수                 라.시간

19. 와전류탐상시험의 특성을 설명한 것으로 옳지 않는 것은?

가. 고속, 자동화 검사가 가능하다.

나. 재료의 전도도 측정을 할 수 있다.

다. 점식(pitting)과 같은 작은 결함도 검출 가능하다.

라. 시험체에 유도되는 와전류가 6인치 이상 심층부에도

유도된다.

20. 비철금속 시험편을 와전류탐상시험할 때 균열 결함은 어

떤 변화를 나타내는가 ?

가. 시험체의 전도도를 증가시킨다.

나. 시험체의 투자율을 증가시킨다.

다. 시험체의 전도도를 감소시킨다.

라. 시험체의 투자율을 1100로 감소시킨다.

21. 다음 중 와전류탐상시험으로 금속중에 포함되어 있는 비

자성 금속 합금의 종류를 알아낼 수 있는 경우는 ?

가. 각 합금의 자성이 다를 때

나. 각 합금에 유도된 와류의 방향이 여러가지일 때

다. 각 합금이 일정한 범위의 전도도를 가졌을 때

라. 각 합금이 일정한 범위의 투자율을 가졌을 때

22. 와전류탐상 코일의 위상변화를 일으키는 주 요인은 ?

가. 유도 리액턴스(XL)와 저항(R)의 비율변화

나. 장비 감도의 변화

다. 변조 분석의 사용

라. 검사속도의 작은 변화

23. 와전류탐상시험시 다음 중 내삽형코일(inside coil)을 사

용하여 탐상 가능한 경우는 ?

가. 판재       나. 봉       다. 관      라. 도금두께

24. 포용코일(encircling coil)로 봉(rod)을 와전류탐상시험

할 때 제일 검사하기 어려운 경우는 ?

가. 봉 직경의 30%깊이를 가진 표면균열

나. 봉의 중앙에 위치한 작은 개재물

다. 직경의 5%변화된 부분

라. 전도도가 10%변화했을 때

25. 다음 중 자분탐상시험시 비관련성 지시의 원인으로 가장

빈번히 일어날 수 있는 경우는 ?

가. 자화전류를 잘못 선택하였을 때

나. 과소한 자화전류를 사용했을 때

다. 과도한 자화전류를 사용했을 때

라. 자분 선택이 잘못됐을 때

26. KS D 0251에 따른 와류탐상검사시 시험주파수의 범위는

원칙적으로 얼마로 정하고 있는가 ?

가. 0.5 - 500 kHz          나. 1.0 - 600 kHz

다. 2.0 - 800 kHz          라. 5.0 - 1000 kHz

27. D 0251에 따른 와전류탐상용 대비시험편의 인공 흠중

드릴구멍에 대한 설명으로 잘못된 것은 ?

가. 관통구멍으로 한다.

나. ED-10의 구멍의 지름은 1.0mm이다.

다. 드릴구멍의 지름이 1.6mm 이하일 때 허용차는 ±0.05

mm로 한다.

라. 드릴구멍의 지름이 2.0mm 이상일 때 허용차는 ±0.15

mm로 한다.

28. KS D 0214에 따라 탐상시험을 행할 때, 시험적용 순서 및

결과 판정에 대한 제시로 옳은 것은 ?

가. 대비결함의 신호와 동등 이상의 신호를 검출한 관은

모두 불합격으로 한다.

나. 시험중에 장치의 이상을 발견했을 경우에는 재조정하

며, 이상 기간 중에 통과한 관은 모두 재시험한다.

다. 연속시험의 경우에는 적어도 8시간마다 시험편을 사

용하여 장치의 상태를 점검한다.

라. 시험편을 시험속도로 코일 속을 통과시켜 2개 이상의

대비결함이 검출되도록 시험장치의 감도를 조정한다.

29. KS 규격에 따라 시험코일이 SA - 20 - 22로 표시되어 있

다. 이것은 어떤 코일인가 ?

가. 자기유도형 표준비교방식으로 평균 권선지름이 22 □,

관통구멍의 지름이 20 □인 시험코일

나. 자기유도형 자기비교방식으로 평균 권선지름이 22 □,

관통구멍의 지름이 20 □인 시험코일

다. 상호유도형 자기비교방식으로 관통구멍의 지름이 22

□, 평균 권선지름이 20 □인 시험코일

라. 상호유도형 표준비교방식으로 관통구멍의 지름이 22

□, 평균 권선지름이 20 □인 시험코일

30. 대비시험편의 인공결함이 N-20%로서 그 지시가 chart상에

50 □인 경우, 결함의 지시가 60 □로 나타났다. N-20%를

기준으로 하여 결함의 크기를 표현한다면 다음 중에서 적

당한 것은 ?

가. 50%       나. 75%      다. 120%      라. 150%

31. KS D 0214에 따른 동 및 동합금관의 와전류탐상시험 방법

에서 규정하는 시험장치에 해당되지 않는 것은 ?

가. 대비시험편              나. 탐상기

다. 이송장치                라. 자기포화장치

32. KS D 0232(강의 와류탐상 시험 방법)에서 규정한 시험장

치에 대한 설명이다. 틀린 것은 ?

가. 시험장치의 주된 구성은 탐상기, 시험코일, 기록장치,

이송장치 및 자기포화장치로 구성된다.

나. 이송장치는 시험체 및 시험코일에 진동을 주지않고

시험체가 시험코일의 중심을 통과해야 한다.

다. 자기포화장치는 순간적인 자기포화가 가능해야 한다.

라. 탐상기는 0 ℃에서 40 ℃의 환경온도 및 ±15%의 전원

전압변동에서 안정되게 작용되어야 한다.

33. KS D 0251(강관의 와류탐상검사 방법)에서 규정한 사항중

ES-25에 대한 설명으로 올바른 것은 ?

가. 각 홈의 깊이가 호칭두께의 25%이다.

나. 각 홈의 나비가 호칭두께의 25%이다.

다. 각 홈의 깊이가 0.25 □이다.

라. 각 홈의 나비가 0.25mm이다.

34. KS D 0074(티타늄관의 와류탐상검사 방법)에 의한 탐상장

치의 주된 구성품에 해당되지 않는 것은 ?

가. 시험코일                  나. 관송장치

다. 자동경보장치              라. 자기포화장치

35. KS D 0074(티타늄관의 와류탐상검사 방법)에서 규정한 사

항 중 시험결과의 기록에 포함되지 않아도 되는 것은 ?

가. 관의 치수                 나. 탐상장치명

다. 교정방법                  라. 시험코일

36. KS D 0232에 따른 강의 와전류탐상시험 방법에서 시험체

의 바깥지름이 20mm이고, 시험코일 권선의 안지름과 바깥

지름이 각각 21mm 및 23mm일 때 충전(진)율은 얼마인가 ?

가. 76%       나. 83%        다. 87%        라. 91%

37. KS D 0214에 따른 동 및 동합금관의 와전류탐상시험에서

사용하는 주파수 대역은 ?

가. 1Hz ∼ 100Hz              나. 1kHz ∼ 1000kHz

다. 1MHz ∼ 1000MHz           라. 1GHz ∼ 100GHz

38. 한국산업규격에 따른 와류탐상시험에서 시험장치의 감도

확인 주기에 관한 설명 중 옳지 않은 것은 ?

가. 강관의 와류탐상 검사방법에서는 연속적으로 검사할

때 매 4시간마다 확인

나. 강관의 와류탐상 검사방법에서는 검사 작업이 끝났을

때 확인

다. 동 및 동합금관의 와류탐상 시험방법에서는 연속적으

로 검사할 때 매 4시간마다 확인

라. 강의 와류탐상 검사방법에서 연속적으로 검사할 때

매 4시간마다 확인

39. KS D 0214에서는 신호전압과 발진기 출력전압의 위상차를

무엇이라 하는가 ?

가. 위상전압                나. 위상각

다. 전압차                  라. 위상변화

40. 동합금 용접관을 한국산업규격에 따라 9시간 연속적으로

검사한다면 시험편을 사용한 장치의 상태점검은 최소한

몇 회 실시해야 하는가 ?

가. 1회        나. 2회       다. 3회      라. 4회

41. 한국산업규격에 따른 동합금관의 와류탐상시험에서 재시

험해야 하는 경우는 ?

가. 대비결함의 신호보다 큰 지시가 검출된 경우

나. 장치의 이상이 발견된 경우

다. 기름에 의한 흔적이 발견된 경우

라. 상처에 의한 신호가 검출된 경우

42. 상온에서 비중이 약 1.74인 금속은?

가. Zn         나. Hg        다. Sn        라. Ag

43. 강 자성체에 속하지 않는 금속은?

가. 철       나. 코발트     다. 구리     라. 니켈

44. 금속의 일반적인 특성을 설명한 것 중 틀린 것은?

(수은은 제외)

가. 고체상태에서 결정을 구성한다.

나. 양도체이다.

다. 금속광택을 가진다.

라. 전연성이 없다.

45. 금속의 가공경화를 가장 옳게 설명한 것은?

가. 경도 및 인장강도가 증가하고 연신율이 저하 한다.

나. 경도 및 인장강도가 저하하고 연신율이 증가 한다.

다. 점성 및 취성이 크며 기계 가공성이 아주 양호하다.

라. 취성 및 인성이 증가하고 연신율이 증가한다.

46. 이온화 경향이 가장 큰 것은?

가. Cr        나. K        다. Sn       라. H

47. 현미경 조직시험을 위한 일반적인 시료준비 순서는?

가. 시료채취 →부식 →연마

나. 시료채취 →연마 →부식

다. 연마 →시료채취 →부식

라. 부식 →시료채취 →연마

48. 샤르피 충격시험기에 의해 측정하는 시험으로 옳지 않은

것은?

가. 파면율                  나. 충격값

다. 피로한도                라. 흡수에너지

49. 주철중에 나타나는 탄소량은 주로 어떤 형태 인가?

가. 흑연 + 화합탄소         나. 인 + 흑연

다. 망간 + 화합탄소         라. 텅스텐 + 화합탄소

50. 철-탄소계 평형 상태도에서 탄소량을 약 0.8%(S점)함유

한 강은?

가. 림드강                 나. 공석강

다. 케프트강               라. 자석강

51. 공구강의 구비조건으로 옳지 않은 것은?

가. 열처리 난이성이 클 것

나. 내마멸성이 클 것

다. 열처리변형이 적을 것

라. 상온 및 고온에서 경도가 클 것

52. 구리에 납 30 - 40%를 가한 합금은?

가. 켈밋                   나. 에드미럴티 포금

다. 델타 메탈              라. 콜슨

53. 원자로에서 생산되고 있는 플루토늄의 원소기호는?

가. Th      나. Pu       다. Cn       라. Us

54. AW-200 인 용접기로, 무부하 전압 70V, 아크 전압 30V 인

교류 용접기의 역률과 효율은 얼마 정도나 되겠는가 ?

(단, 내부 손실은 3kW로 한다.)

가. 역률 60.8 %, 효율 56.2 %

나. 역률 56.2 %, 효율 60.8 %

다. 역률 64.3 %, 효율 66.7 %

라. 역률 66.7 %, 효율 64.3 %

55. 가스용접 작업 중 불꽃에 산소의 양이 많게 될 경우 발생

하는 결과와 가장 관계가 깊은 것은 ?

가. 용접부에 기공이 생긴다.

나. 아세틸렌 소비가 많아진다.

다. 용접봉의 소비가 많아진다.

라. 용제의 사용이 필요없게 된다.

56. 응력제거 열처리법 중 노내 및 국부 풀림의 유지 온도와

시간으로 가장 적당한 것은 ?(단, 판두께 25 □의 보일러용     압연강재이다.)

가. 유지온도 400 ±25 ℃, 유지시간 1시간

나. 유지온도 400 ±25 ℃, 유지시간 2시간

다. 유지온도 625 ±25 ℃, 유지시간 1시간

라. 유지온도 625 ±25 ℃, 유지시간 2시간

57. 윈도우즈98에서 시스템 도구 메뉴에서 처리할 수 없는 기

능은 ?

가. 디스크 검사             나. 디스크 조각 모음

다. 디스크 정렬             라. 디스크 정리

58. 중앙처리장치에 속하는 것으로만 짝지워진 것은 ?

가. 기억장치, 제어장치      나. 연산장치, 입력장치

다. 기억장치, 입력장치      라. 제어장치, 연산장치

59. 인터넷 접속 방식에서 모뎀을 이용해 접속하지만 자신의

PC가 인터넷에 직접 접속되는 것과 같은 효과의 접속 방

식은 ?

가. LAN 접속                나. 터미널 접속

다. IPX                     라. SLIP/PPP 접속

60.컴퓨터에서 속도가 빠르기 때문에 캐시 메모리로 주로 쓰

이는 것은 ?

가. DRAM                     나. SRAM

다. PROM                     라. EPROM

* 종목명 : 와전류비파괴검사기능사

1 나  2 가  3 나  4 라  5 나  6 라  7 다  8 라  9 다 10 나

11 라 12 가 13 다 14 다 15 나 16 나 17 가 18 가 19 라 20 다

21 나 22 가 23 다 24 나 25 다 26 가 27 라 28 나 29 가 30 다

31 가 32 다 33 가 34 라 35 다 36 나 37 나 38 가 39 나 40 다

41 나 42 라 43 다 44 라 45 가 46 나 47 나 48 다 49 가 50 나

51 가 52 가 53 나 54 다 55 가 56 다 57 다 58 라 59 라 60 나