와전류검사의 실기문제의 형태는....

첫째, 시험주파수를 구하여 장비에 적용

둘째, 표준시험편으로 장비를 보정하여 시험에 적용할 테스트 시편을 검사하여 답을 기록하는 형식으로 이루어짐.

기능사 : 실기시험만

기 사 : 필기 및 실기 (실기에서 가끔씩 신호평가를 채점대상으로도 함)

실기문제중 주파수 구하는 요령중 일부만.......

조 건 :

관의 외경 : 18.1mm, 내경 : 14.6mm, 전도도 : 0.62, 투자율 : 1, δ/T=1 에서 주파수는?

풀어볼까요? :

침투깊이 = 1 / 제곱근(3.14 X 주파수 X 투자율 X 전도도)

주파수 = 1 / 3.14 X 투자율 X 전도도 X (침투깊이)제곱

여기서, 투자율=1, 전도도=0.62, 침투깊이=두께

중요 사항은 두께를 구할때 외경에서 내경을 뺀값에 나누기 2를 해야 침투깊이(=두께)가 나오지요.

또한, 여기 식에서 요구하는 주파수 단위는 'M'단위이고 주파수는 'Hz'입니다.

두께=1.75mm=0.00175M

여기까지의 자료는 박천웅님께서 올려신 자료 입니다.

여기에 제가 조금 더 보태어 말씀을 드리면 아래와 같습니다.

상기의 작업형의 경우 위와 같이 주어진 튜브에 대한 시험 주파수를 구하시고,

장비앞에서 해당 주파수를 입력하시어 ASME CAL TUBE(교정 시험편)의 100%(관통홀)에서 응답되는 와전류 신호의 위상각을 ±40° 가 되도록 위상각 조정키를 이용하시어 설정하시고, 나머지 내외면의 인공결함들로부터 얻어지는 신호에 대한 위상각들을 각도기를 이용하여 위상각도를 측정하시어 모눈종이에 하나씩 기록하시면 다음과 같은 교정 곡선을 얻을 수가 있습니다.

그림1. ASME CAL TUBE(교정 시험편)

그림2. Bobbin Coil에서의 다중 주파수별 와전류의 응답신호(Diff Mode)

그림3. 위상각 대 결함깊이 교정곡선

외면결함영역

내면결함영역

깊이

위상각

OD 80%

OD 60%

OD 40%

OD 20%

상기의 교정 곡선으로부터 위상각 40°에 해당되는 결함깊이는 100%, 즉 관통홀이라는 것을 의미하듯이 위상각이 0°～40° 이내에서 해당되는 와전류신호는 내면결함으로 평가를 수행하시고 위상각 40°～160° 이내에서 검출되는 와전류신호는 모두 외면결함으로 이에 맞는 결함깊이를 위의 그래프를 막대자를 이용하시어 Y축(위상각)에 해당되는 X축의 결함깊이 값을 읽어서 답안지에 표기 하시면 됩니다.

기록예 ;  ① 외면결함, 위상각 90°, 감육깊이 73%

② 외면결함, 위상각 160°, 감육깊이 20% ...,

또한, 구두 시험이 있습니다.

ASME CODE관련하여 장비교정주기 교정 절차 및 기준에 대한 질문이 있기에 반드시 ASME CODE는 여러번 정독하시어야 합니다.(영문본이 부담스러우시면, 사내에서 보유하고 있는 KEPIC CODE (KEPIC-ET/2003)를 참조하시면 도움이 될 듯싶습니다.

글구, 대표적인 결함신호에 대한 출력물을 보여주면서 평가를 요구하기도 합니다.

대표적으로, 외면결함, 감육량 40%, 결함의 종류는 PIT TYPE 이라고 답변을 하는 것이 좋을 듯싶습니다.

(저 개인적으로 ECT 결과에서 결함의 종류를 선별하기가 쉽지 않다고 생각하여 결함의 종류를 물어보는 것은 실무자 적인 입장에서 볼 때 이해할 수 없다고 사료됩니다만, 만일 감독이 이를 물어보지 않는다면 굳이 결함의 종류를 답변할 필요는 없겠지요.)

제가 시험을 볼 때(2000년도) 보았던 결함신호를 보면 크게 다음과 같은 결함들로 분류할 수 있습니다.

내외면 결함(PIT TYPE), 세관 찌그러짐(DENT), 지지판 신호(Support plate, Baffle plate)

구조물(지지판 신호)이 있는 위치에서의 결함신호는 어떻게 평가해야 하는 질문이 있는데, 이것은 MIX CHANNEL을 이용하여 평가를 수행한다고 하면 됩니다.

(물론, MIX가 무엇인지는 알고 계셔야 되고요,)

MIX : 다중주파수를 이용하여 결함신호 이외의 원치 않는 신호를 소거하는 방법

- 지지판, 관판, Dent, Pillgering 신호 등

여하튼, 열심히 준비 하시어 꼭 좋은 결과를 바래봅니다.