2005년  와전류 필답            2005년 7월 10일 시행

1. KS D 0074 탐상기의 감도 확인 시기를 모두 쓰시오.                            6점

검사 작업 종료시.  검사중에 장치의 이상을 발견한 경우.

검사중단시 및 연속적으로 검사할 경우 적어도 4시간 마다

2. KS D 0074에서 규정하고 있는 비교 시험편의 인공홈의 종류를 쓰시오.           6점

각진홈,  드릴구멍

3. 충진율이란 검사체와 코일이 얼마나 전자기적으로 잘 결합하고 있는가를 나타내는

용어이다. 내경25mm 인 세관을 코일 직경이 20mm 인 내삽형 보빈 코일로 검사

할때 충진율을 구하시오.                                                        3점

ή=[eqn: ( {20} over {25} ) ^{2}]*100%    =64%

4. KS D 0232에서 시험 조건의 설정 7가지중 5가지를 쓰시오.                      5점

시험조건의 설정 시기 : 시험 장치에 통전시켜 5분이상 경과후 시험개시 직전에 한다.

대비시험편의 선택 : 별도로 규정한 대비시험편을 선택한다.

시험주파수의 선택 : 대비시험편의 인공 홈이 충분히 검출되도록 설정한다.

시험코일의 선택 : 대비시험편의 인공홈이 충분히 검출되는 형식 방식 및 치수인 것을 선택

자기포화 : 자기포화가 필요한 시험체는 그 재질 치수에 따라 시험에 필요한 정도까지 자기            포화 시킨다.

탐상기 위상의 조정 : 탐상기 위상을 대비시험편의 인공홈이 충분히 검출되도록 조정한다.

표시장치 등의 조정 :대비시험편의 인공홈의 지시가 정상적인 작동범위에 들어오도록 한다,

5. 주파수 100KHz, 저항이 3Ω, 리액턴스4Ω 전류와 전압의 위상차를 구하시오.       4점

∅= [eqn: tan ^{-1````}][eqn: REL <-> {X _{L}} {R}]

= [eqn: tan ^{-1````}][eqn: REL <-> {4} {3}]    =53.1⁰

6. KS D 0074에서 결과 기록할 때 탐상 조건 3가지 쓰시오.                        6점

탐상속도,  탐상감도,  위상

7. 100마이크로핸리, 저항 5Ω, 20KHz 인 주파수를 가질때, 임피던스를 구하시오.     5점

[eqn: X _{L`} `=2 pi fL# ```````````]                   [eqn: Z= sqrt {X _{L} ^{2} +R ^{2}}]

=2*3.14*20000*0.0001           =[eqn: sqrt {(12.56) ^{2} +5 ^{2}}]

=12.56ῼ                         =13.51ῼ    <===정답

8. ASME Art8에서 절차서에 들어갈 내용중 (  )안에 넣으시오.                    10점

① 세관 (  재질  ),관 두께                 ② 프로브 size, 형식

③( 작동형식(absoluute,differential,both) )  ④ 시험 주파수

⑤ 와전류검사장비 ( 제작자  )및 사양       ⑥ 검사 속도

⑦ 검사기술(수동프로브, 기계화된 프로브, 원격조정장치) ⑧ 보정절차 및 대비시험편

⑨ 데이터 (  기록장치  )및 절차            ⑩ 결과( 해석   )절차

⑪ 기타 필요한 정보