E.C.T 필답 예상문제 총 정리

1. 다음의 ect  방법들을 상호 비교하여 빈칸을 채우시오

	작업속도	적용 범위(내,외)	프로브 마모정도
관통형 코일	고속작업 가능	②	④
내삽형 코일	작업속도가 양호	관재 내부 검사에 적요	⑤
표면형 코일	①	③	프로브 마모가 잘됨.

sol) ① 시험 속도가 문제가 있음(느림)

② 내외 검사에 적용.

③ 관재 외부 부분 검사에 적용.

④ 프로브의 마모가 없다.

⑤ 프로브의 마모됨.

2. 시험 코일 검출 형식을 쓰시오.

sol) 절대법 (단일 코일형,2중 코일형)

차동법 (자기 비교형, 상호 비교형)

3. 와전류탐상검사시 100%관통홀과 외부결함80% 외부결함20%에대하여

CRT상에 나타나는 8자 파형의 순서와 형태를 간단히 도식화하시오

그림 5-8

4. 스테인레스강의 와전류탐상시 시리즈300 이고 전도도 주어줌.투자율 주어줌

관의 두께는 와전류의 감도가 37%가되는 두께로한다.

관의두께는 1.35m , 전도율 1.42*[eqn: 10 ^{ 6}S/M] , 투자율 [eqn: 4π*10 ^{ -7}H/M]

최적 주파수는?

sol)  표면치의 약 37%가 표준 침투 깊이임.

침투깊이 = 1 / 제곱근(3.14 X 주파수 X 투자율 X 전도도)

주파수 = 1 / 3.14 X 투자율 X 전도도 X (침투깊이)제곱

* 참고 : 침투깊이=두께

중요 사항은 두께를 구할때 외경에서 내경을 뺀값에 나누기 2를 해야 침투깊이(=두께)             가 나오지요.또한, 여기 식에서 요구하는 주파수 단위는 'M'단위이고 주파수는 'Hz'입니다.

δ=1.35*10마이너스6승(단위가 M임)

5.외경이 24mm이고 두께가 1mm인 세관을 외경이 18mm인 내삽형프로브로 검사할

경우 충진률을 구하시오

sol) 세관의 내경 = 24 - 2= 22

내삽형일 경우 , D2 : 코일의 직경 D1 : 내경의 지름

[eqn: ({D2 } over {D1 }) ^{ 2}*100]%

관통형일 경우 , D2 : 코일의 직경 , D1 외경의 지름

[eqn: ({D1 } over {D2 }) ^{ 2} * 100]%

6. .ks d 0232의 절차서 작성시 지정사항을 6가지만 쓰시오

sol) ① 시험의 시기        ② 시험체의 표면 상화

③ 시험 장치           ④ 시험 코일

⑤ 대비 시험편

⑥ 시험 주파수, 시험 속도등의 시험 조건

⑦ 자기 포화의 유무와 탈자의 필요와 불필요

⑧ 합부 판정의 기준

⑨ 관련 규격

⑩ 기타 필요 사항

7. 와전류탐상검사시 동일한 위치에서 의사지시가 발생할경우 그의 확인방법과 대책은?

sol) 발생 원인 : 이송 장치의 중심 불량, 진동

대책 : 이송 장치의 수정후 재시험.

8.ASME SEC V.ART 8 의 ECT절차서에 적용사항 6가지를 적으시오

sol) ① 튜브의 재질, 직경, 벽두께

② 프로브의 치수 및 형식

③ 작동방식(차동형, 절대형 또는 양쪽 모두)

④ 시험 주파수

⑤ 와전류탐상장치의 제작자 및 사양

⑥ 검사 속도

⑦ 검사 기술(수동프로브, 기계화된 프로브, 원격 조정 장치)

⑧ 보정 절차 및 대비 시험편

⑨ 데이터 기록장치 및 절차

⑩ 결과 해석 절차

⑪ 기타 필요한 정보

9.대비시험편보관시의 주의 사항과 적절한 보관방법을 기술하시오

sol) ① 대비 시험편의 재질, 치수, 결함 치수 등을 잘 알수 있도록 표시해 놓는다.

② 대비 시험편은 조심스럽게 취급하며 구부러짐, 요철등이 생기지 않도록 한다.

③ 대비 시험편은 표면을 무리하게 연마해서는 안되며 가열등을 피한다.

10. 값이 주어지고 리액 턴스, 임피던스, 위상각을 구하시오

sol) ① [eqn: wL = 2πfL]

② [eqn: Z = sqrt { (wL) ^{ 2}+R ^{ 2} }]

③ [eqn: θ = tan ^{ -1} { wL} over {R }]

참고 : wL : 리액 턴스(Ω) , f: 주파수 , L:코일의 인덕턴스

Z : 임피던스  , θ: 위상각

11. KS D 0074 탐상기의 감도 확인 시기를 모두 쓰시오.

검사 작업 종료시.  검사중에 장치의 이상을 발견한 경우.

검사중단시 및 연속적으로 검사할 경우 적어도 4시간 마다

12. KS D 0074에서 규정하고 있는 비교 시험편의 인공홈의 종류를 쓰시오.

각진홈,  드릴구멍

13. 충진율이란 검사체와 코일이 얼마나 전자기적으로 잘 결합하고 있는가를 나타내는

용어이다. 내경25mm 인 세관을 코일 직경이 20mm 인 내삽형 보빈 코일로 검사

할때 충진율을 구하시오.                                                        3점

ή=[eqn: ( {20} over {25} ) ^{2}]*100%    =64%

14. KS D 0232에서 시험 조건의 설정 7가지중 5가지를 쓰시오.

시험조건의 설정 시기 : 시험 장치에 통전시켜 5분이상 경과후 시험개시 직전에 한다.

대비시험편의 선택 : 별도로 규정한 대비시험편을 선택한다.

시험주파수의 선택 : 대비시험편의 인공 홈이 충분히 검출되도록 설정한다.

시험코일의 선택 : 대비시험편의 인공홈이 충분히 검출되는 형식 방식 및 치수인 것을 선택

자기포화 : 자기포화가 필요한 시험체는 그 재질 치수에 따라 시험에 필요한 정도까지 자기            포화 시킨다.

탐상기 위상의 조정 : 탐상기 위상을 대비시험편의 인공홈이 충분히 검출되도록 조정한다.

표시장치 등의 조정 :대비시험편의 인공홈의 지시가 정상적인 작동범위에 들어오도록 한다,

15. 주파수 100KHz, 저항이 3Ω, 리액턴스4Ω 전류와 전압의 위상차를 구하시오.

∅= [eqn: tan ^{-1````}][eqn: REL <-> {X _{L}} {R}]

= [eqn: tan ^{-1````}][eqn: REL <-> {4} {3}]    =53.1⁰

16. KS D 0074에서 결과 기록할 때 탐상 조건 3가지 쓰시오.

탐상속도,  탐상감도,  위상

17. 100마이크로핸리, 저항 5Ω, 20KHz 인 주파수를 가질때, 임피던스를 구하시오.

[eqn: X _{L`} `=2 pi fL# ```````````]                   [eqn: Z= sqrt {X _{L} ^{2} +R ^{2}}]

=2*3.14*20000*0.0001           =[eqn: sqrt {(12.56) ^{2} +5 ^{2}}]

=12.56ῼ                         =13.51ῼ    <===정답

18. ASME Art8에서 절차서에 들어갈 내용중 (  )안에 넣으시오.

① 세관 (  재질  ),관 두께                 ② 프로브 size, 형식

③( 작동형식(absoluute,differential,both) )  ④ 시험 주파수

⑤ 와전류검사장비 ( 제작자  )및 사양       ⑥ 검사 속도

⑦ 검사기술(수동프로브, 기계화된 프로브, 원격조정장치) ⑧ 보정절차 및 대비시험편

⑨ 데이터 (  기록장치  )및 절차            ⑩ 결과( 해석   )절차

⑪ 기타 필요한 정보

19. 주파수가 100kHz, 저항 15Ω 인덕턴스 60μ 일때.

① 유도 리액턴스 값?

② 합성 저항값?

③ 위상각?

sol) ① [eqn: wL = 2πfL]

② [eqn: Z = sqrt { (wL) ^{ 2}+R ^{ 2} }]

③ [eqn: θ = tan ^{ -1} { wL} over {R }]

참고 : wL : 리액 턴스(Ω) , f: 주파수 , L:코일의 인덕턴스

Z : 임피던스  , θ: 위상각

20. KS D 0074에서 신호와 동등 이상의 신호를 검출해도 합격으로 처리 하는 것

2가지만 쓰시오.

sol) 교정 표시, 링표시, 표면 거칠기

21. 와전류 탐상 밀도가 100% 일 때, 표준 침투 깊이의 밀도는?

sol) 표면치의 약 37%로 저하하는 곳의 깊이를 표준 침투 깊이라 한다.

37%

22. 와류 탐상 할 때, 흔들리는 잡음 신호와, 관통홀의 위상각은 어떻게 설정하는가?

sol) 잡음 신호를 X축 방향에 수평으로 위상각을 조정한다.

시험 주파수에서 관통 드릴홀에 대한 신호의 위상각을 40±5°으로 한다.

표준 시험편의 4개의 20~80%의 평저공 신호를 100% 관통홀 신호로부터

시계 방향으로 50°에서 120° 사이의 위상각을 갖도록 calibration standard

신호를 요구한다.

그림 5-9

23. 시험 코일 방식 3가지 쓰시오

sol) ① 관통형 코일

② 내삽형 코일

③ 표면형 코일

24. ASME SEC V ART 8에서 교정 튜브에서 불연속적인 것 2가지 쓰시오

sol) ① 원형 저면 횡방향 노치

② 드릴 구멍

25. KS D 0074에서 인공홈의 종류 3가지 쓰시오

sol) ① 각진 홈

② 드릴 구멍

③ 줄 홈

26. 저항이 15Ω, 시험 주파수 100kHz, 인덕턴스 μF이다 다음 사항을 답하시오.

1) 유도리액턴스 구하기

2) 저항 임피던스 구하기

3) 임피던스 벡터 각도 구하기

sol) ① [eqn: wL = 2πfL]

② [eqn: Z = sqrt { (wL) ^{ 2}+R ^{ 2} }]

③ [eqn: θ = tan ^{ -1} { wL} over {R }]

참고 : wL : 리액 턴스(Ω) , f: 주파수 , L:코일의 인덕턴스

Z : 임피던스  , θ: 위상각

27. 시험 장치의 신호의 보상이 필요한 경우 3가지 쓰시오.

sol)  ① 적용 재료의 해당 지름 및 두께에 대해 각 생산 공정의 시작 시점에서

② 생산 공정의 종료 시점에서

③ 고장이 의심되는 시점마다.

28. 시험 조건 설정에 관해서 답하시오

① 시험 조건의 설정 시기 : 시험 조건의 설정은 시험 장치에 통전 시켜 5분 이상 경과 한 후

시험 개시 직전에 한다.

② 이송장치의 센터링 조정 : 이송장치의 센터링은 대비 시험편의 홈이 1개일 경우,

대비 시험편을 90°마다 위치를 바꾸어 대비 시험편의 홈이 원둘레 방향으로 90°마다

4개 또는 120° 마다 3개인 경우는 동위치에서 시험하는 속도로 시험코일 안을 통과시켜

홈의 신호가 목표값의 ±15%이내에서 검출되도록 조정한다.

③ 시험 감도의 확인 : 시험 감도가 적정하게 유지되고 있는지를 시험 작업 종료시 및

연속적으로 시험하는 경우에 적어도 4시간마다 확인한다.

시험 중에 시험 장치의 일부라도 이상이 인정되는 경우 또는 잘못 하여 조정손잡이 등에

닿는 경우는 재조정을 함과 동시에 이상기간 중에 시험한 시험체는 모두 재시험 한다.

④ 홈의 확인 : 시험에서 얻어진 지시가 시험체의 홈에 의한 것인지,홈에 의한 것이 아닌

의사지시 인지 의심스러운 경우는 재시험 또는 다른 방법에(육안검사,내시경 등)의해 확인.

⑤ 탈자 : 탈자할 필요가 있는 경우는 필요한 한도까지 탈자 한다.

29. KS D 0232의 강의 와류 탐상 시험 방법에서 적어도 시험의 기록에 기록 되어야 하는

항목 10가지를 괄호 안에 들어가게 쓰시오.

1. 시험 년 원 일

2. (시험체의 표면 상황)

3. (시험 장치)

4. 시험 코일

5. 대비 시험편

6. 시험 주파수,(시험 속도) 등의 시험 조건

7. (자기 포화의) 유무와 탈자의 필요 여부

8. (합부 판정 기준)

9. 관련 규격

10. 기타 필요한 조건

30. 괄호 안의 수치나 명칭을 쓰시오.

sol)  잡음 신호를 (X축 방향에 수평)으로 위상각을 조정한다.

시험 주파수에서 관통 드릴홀에 대한 신호의 위상각을 (40±5°)으로 한다.

표준 시험편의 4개의 20~80%의 평저공 신호를 (100%) 관통홀 신호로부터

시계 방향으로 50°에서 120° 사이의 위상각을 갖도록 calibration standard

신호를 요구한다.

31. 29. KS D 0232의 강의 와류 탐상 시험 방법에서 적어도 시험의 기록에 기록 되어야 하는

항목 10가지를 괄호 안에 들어가게 쓰시오.

1. 시험 년 원 일

2. 시험체의 (표면 상황)

3. 시험 장치

4. 시험 코일

5. (대비 시험편)

6. 시험 주파수,(시험 속도) 등의 시험 조건

7. (자기 포화의) 유무와 탈자의 필요 여부

8. (합부 판정 기준)

9. 관련 규격

10. 기타 필요한 조건

32.탐상 장치의 구성 중 다음 빈탄을 쓰시오

시험 코일 - (브릿지 회로)  -  증폭기  -  (동기검파기) - 선별기  -  기록장치

(평형회로)                      (위상판별기)

l                                     l

발진기       -  (이상기)  -----             ( CRT)

33. 비자성체 튜브를 와류 탐상할 때 절차를 10가지만 순서대로 쓰시오.

sol) ① 튜브 재질, 직경 및 벽두께

② 프로브의 치수와 형태

③ 작동 방식(자동, 절대 또는 양쪽 모두)

④ 시험주파수

⑤ 와류탐상시험장치의 제작자 및 형식

⑥ 시험시의 주사 속도

⑦ 시험기법, 수동 프로브, 기계화된 프로브 이동, 원격 조정장치

⑧ 교정 절차 및 교정용 대비 시험편

⑨ 데이터 기록장치 및 절차

⑩ 결과 판정에 대한 절차

34. 주파수 80kHz, 저항15Ω, 코일의 인덕턴스 50μF일때 다음에 답하시오.

1) 코일의 리액턴스를 구하시오

sol) wL = 2 * π * 800000 * 0.00005 = 25Ω

2) 코일의 임피던슬 구하시오

sol) Z = [eqn: sqrt { 15 ^{ 2}+25 ^{ 2} }]= 29

3) 저항의 벡터에 대한 임피던스의 백터차를 구하시오.

sol)  [eqn: θ = tan ^{ -1 } { 25} over {15 }]= 59°

35. 다음 빈 칸을 아래 보기에서 고르시오.

각 규격에서는 (검사방법)란에 시험체를 어떻게 검사하여햐 하는 등에 대해 기술하고

(정의)란에서는 용어의 정의를 하며 (검사장비)란에서는 검사하여야 하는 장치 등에 대해서

다룬다. 또 (보정)란에서는 시험 장치의 감도나 인공 결함으로부터의 (신호)로 포함한다.

36. 와류 탐상방법 중 위상 분석법의 종류에 해하여 3가지만 기술 하시오.

sol) Vector point method

Elipse  method

Linear time base method

* 참고) 임피던스 변화의 검출 방식에 의해 분류하면

① 임피던스 시험

② 위상 분석 시험

③ 변조 분석 시험

37. 와전류탐상시험의 장․단점을 설명하시오.

sol) ① 장점

* 응용 분야가 광범위 하다.

* 관,환봉,선 등에 대하여 고속으로 자동화한 능률이 좋은 시험이 가능하다.

* 표면 결함에 대한 검출 감도가 우수하다.

* 가는 선, 구멍 내부 등 다른 비파괴 시험으로 검사하기 곤란한 대상물도 검사 가능

* 결과를 기록 보존 할 수 있다.

② 단점

* 표면 아래 깊은 곳에 있는 결함의 검출이 곤란하다.

* 검사해 얻은 지시에서 직접적으로 결함의 종류,형상 등을 판별하기 어렵다.

* 관통형 코일의 경우 관의 원주상  어느 위치에 결함이 있는지 알수 없다.

* 검사의 숙련도가 요구된다.

* 강자성 금속에 적용이 어렵다.

38. 와전류탐상시험장비의 기본회로도를 작성하시오.

sol)   시험 코일 - 브릿지 회로  -  증폭기  -  동기검파기 - 선별기  -  기록장치

(평형회로)                         (위상판별기)

l                                     l

발진기       -  이상기  ------------ CRT

39. KS-D-0232에서 시허조건을 설정하는 방법을 쓰시오.

1) 시험시작전 : 시험 조건의 설정은 시험 장치에 통전 시켜 5분 이상 경과 한 후

시험 개시 직전에 한다.

2) 이송장치 : 이송장치의 센터링은 대비 시험편의 홈이 1개일 경우,

대비 시험편을 90°마다 위치를 바꾸어 대비 시험편의 홈이 원둘레 방향으로 90°마다

4개 또는 120° 마다 3개인 경우는 동위치에서 시험하는 속도로 시험코일 안을 통과시켜

홈의 신호가 목표값의 ±15%이내에서 검출되도록 조정한다.

3) 결합확인후 : 시험에서 얻어진 지시가 시험체의 홈에 의한 것인지,홈에 의한 것이 아닌

의사지시 인지 의심스러운 경우는 재시험 또는 다른 방법에(육안검사,내시경 등)의해 확인

40. 괄호넣기 : ASME에서 나오는 초기 장비보정방법

* 차동형 보빈 코일을 이용한 기본 주파수 보정

→ 선정한 기본 주파수로 와전류탐상 장치를 조정하여 4개의 20% 평저공으로 부터의

신호 위상각이 벽 관통 구멍 신호로부터 시계방향으로 50~120°가 되도록 한다.

* 절대 보빈 코일을 이용한 기본 주파수 보정

→ 와전류 탐상 자이츨 기본 주파수로 맞추어 벽 관통 구멍으로부터의 응답의 원점과

끝점을 연결한 선과 수평축 사이의 위상각이 약 40°가 되도록 한다.

4개의 20%평저공의 응답의 원점과 끝점을 연결한 선과 벽 관통 구멍으로 부터의

응답선 사이의 위상각은 50~120°사이에 있어야 한다.

41. 보고서류에 RECORD 해야 할 사항 5가지만 쓰시오.

sol ① 관재료 시방서, 지름 및 벽 두께

② 코일이나 프로브 제조자, 크기 및 형식

③ 작동 모드(절대, 차동)

④ 검사주파수 또는 주파수

⑤ 와전류탐상장비의 제조자, 모델 및 일련 번호

⑥ 주사 속도

⑦ 검사 절차서 번호 또는 일련 번호

⑧ 교정 시험편 및 일련번호

⑨ 검사원의 신원 및 적용 기술기준에서 요구할 경우 자격 등급

⑩ 검사일

⑪ 합격 재료 목록

⑫ 인정 일시

⑬ 재인정 결과(해당될 경우)

42. 저항성분 R = 15(π), 인덕턴스 L = ?일 때 다음을 구하시오.

1) 리액턴스 저항값은 ?

2) 합성저항 값은 ?

3) 저항성분 전압과 합성저항성분 전압과의 위상값 θ는 ?

sol) ① [eqn: wL = 2πfL]

② [eqn: Z = sqrt { (wL) ^{ 2}+R ^{ 2} }]

③ [eqn: θ = tan ^{ -1} { wL} over {R }]

참고 : wL : 리액 턴스(Ω) , f: 주파수 , L:코일의 인덕턴스

Z : 임피던스  , θ: 위상각

43. 보정은 어떨 때 하는가 ?  (보정하는 시기)

sol)  ① 적용 재료의 해당 지름 및 두께에 대해 각 생산 공정의 시작 시점에서

② 생산 공정의 종료 시점에서

③ 고장이 의심되는 시점마다.

44. KS D 0251 (강관의 의류탐상검사 방법)에서 검사결과의 기록 작성 사항 7가지 중

5가지를 쓰시오.  (15점)

① 검사년 월 일

② 강관의 종류 기호 및 치수

③ 탐상기의 형식

④ 사용 코일

⑤ 시험 주파수

⑥ 탐상 감도 구분 및 사용 대비 시편

⑦ 검사자 명

45. KS D 0232 (강의 와류탐상시험 방법)에서 시방의 지정해야 할 사항 8가지 중

5가지를 쓰시오.  (15점)

1. 시험 년 원 일

2. 시험체의 표면 상황

3. 시험 장치

4. 시험 코일

5.대비 시험편

6. 시험 주파수,시험 속도 등의 시험 조건

7. 자기 포화의 유무와 탈자의 필요 여부

8. 합부 판정 기준

9. 관련 규격

10. 기타 필요한 조건

46. ASME Sec. V, Art.8 (관제품의 와류탐상검사)에서 절차서에서 요구되어지는 사항

다음 11가지 중 (    )안에 잇는 것을 쓰시오.  (15점)

sol) ① 튜브의 재질, 직경, 벽두께

② 프로브의 치수 및 형식

③ 작동방식(차동형, 절대형 또는 양쪽 모두)

④ 시험 주파수

⑤ 와전류탐상장치의 제작자 및 사양

⑥ 검사 속도

⑦ 검사 기술(수동프로브, 기계화된 프로브, 원격 조정 장치)

⑧ 보정 절차 및 대비 시험편

⑨ 데이터 기록장치 및 절차

⑩ 결과 해석 절차

⑪ 기타 필요한 정보

47. 저항이 15ℓ, 시험주파수는 100kHz, 인덕턴스는 60μ H이다.

1) 유도 리액턴스,   2) 임피던스    3) 임피던스 벡터각도는?

sol) 1) L = 2π fL = 2π ․ 100kHz․60μ H ≒ 37.699ℓ

2) z = √R2 + (wL)2  = √152 + (37.699)2 ≒ 40.574ℓ

3) θ= tan -1(  wL ) = tan -1( 37.699 ) ≒ 68.303°

R               15

48. 두께가 13.5mm인 스테인리스 스틸의 탐상에 있어 최적 주파수는 ?

sol)  f = 516  =   516

T2C    13.52․3

49. 시험 장치의 신호의 보상이 필요한 경우는 ? (아는대로 3가지만)

sol) 표준시험편 이용한 검교정이 필요한 경우

1) Shift change (교대근무) 때마다

2) Tape 나 Chart roll이 시작할 때와 끝날 때마다

3) 같은 setting 으로 계속 시험중에라도 최대로 4시간마다

4) 다음중 어느 한부분이라도 적용될 때 (계기조정이 바뀔 때, 고장 발생 후 수선했을          때, 프로브․케이블․기록계 등을 교체했을 때)

5) 어느 순간에라도 data에 이상이 있다고 판단될 때

6) 기타 필요하다고 판단될 때

50. KS D 0232의 강의 와류탐상시험방법에서 적어도 시험의 기록에 기록되어야 하는

항목 10가지를 쓰시오.

1. 시험 년 원 일

2. 시험체의 표면 상황

3. 시험 장치

4. 시험 코일

5.대비 시험편

6. 시험 주파수,시험 속도 등의 시험 조건

7. 자기 포화의 유무와 탈자의 필요 여부

8. 합부 판정 기준

9. 관련 규격

10. 기타 필요한 조건