국가기술자격검정필기시험
2007 년도	제 2 회	와전류비파괴검사기사	수험번호 및 성명

제 1 과목: 와전류탐상시험원리

1.시험체가 알루미늄일 때 다음 중 와전류의 침투가 최대가 되는 시험주파수는?

가. 300㎐  나. 500㎐  다. 300㎑  라. 500㎑

2.와전류탐상시험에서 Run Away 현상이란 무엇인가?

가. 회전코일이 탐상체 주위를 돌며 주사하는 현상을 말한다.

나. 와전류가 탐상체에 침투해 들어가는 속도를 말한다.

다. 탐상체의 투자율의 변화에 따르는 자장의 변화속도를 말한다.

라. 탐상체의 속도가 검사주파수 신호의 속도를 초과하는 현상을 말한다.

3.도체 내에 흐르는 와전류를 설명한 것으로 옳은 것은?

가. 내부로 갈수록 전류 밀도가 크다.

나. 시험체 내부에 균일하게 분포한다.

다. 표면일수록 전도율이 크다.

라. 코일의 가장 가까운 표면에서 제일 약하다.

4.와전류탐상시험에서 자성체를 자기포화 시키는 주된 이유는?

가. 투자율을 증가시켜 침투깊이를 증가시키기 위해

나. 투자율을 감소시켜 침투깊이를 증가시키기 위해

다. 최대 자속밀도를 가질 때 감도가 가장 좋기 때문에

라. 투자율의 변화가 최소가 되게 하여 잡음을 줄이기 위해

5. 다음 중 와전류탐상 시험코일의 임피던스는 언제 증가하는가?

가. 주파수를 증가시킬 때

나. 코일의 리액턴스를 감소시킬 때

다. 코일의 인덕턴스를 감소시킬 때

라. 코일의 저항값을 감소시킬 때

6.물질의 특성주파수가 125㎐일 경우 f/fg 비를 10 으로 하려면 시험주파수의 값은 얼마인가?

가. 1.25㎐  나. 12.5㎐  다. 1.25㎑ 라. 12.5㎑

7.와전류탐상시험에서 신호대 잡음의 비율 (S/N 비)을 증가 시키는 방법이 아닌 것은?

가. 잡음을 감소시키는 방향으로 시험주파수를 변화시킨다.

나. 시험체에 약간의 기계적 진동을 가한다.

다. 충진율(fill‐factor)을 개선한다.

라. 장비에 필터 회로를 부가한다.

8.자기비교형 코일을 써서 관을 와전류탐상시험 할 때 일반적으로 검출이 곤란한 것은?

가. 국부 관통 드릴 구멍

나. 관 두께의 급격한 변화

다. 변화가 완만한 시험체의 재질

라. 축 방향으로 발생한 짧은 균열

9.다음 중 와전류탐상시험의 장점이 아닌 것은?

가. 결함크기, 재질변화 등을 동시에 검사가 가능하다.

나. 고속으로 자동화한 효과적인 검사가 가능하다.

다. 강자성체를 검사해 얻은 결과에서 직접적으로 종류, 형상 등의 판별이 쉽다.

라. 비접촉법으로 프로브를 접근시켜 검사할 수 있다.

10.저항성분이 없는 순수한 인덕턴스 회로에 교류를 가하면 전류는 전압과 몇 도의 위상차를 보이는가?

가. 90도   나. 180도   다. 250도   라. 360도

11.다음 중 비파괴시험법과 효과 및 현상이 서로 연관성이  없는 것은?

가. 음향방출시험 : 카이저 효과 (Keiser effect)

나. 초음파탐상시험 : 압전 효과 (Piezoelectric effect)

다. 침투탐상시험 : 모세관 현상 (Capillary action)

라. 방사선투과시험 : 홀 효과 (Hall effect)

12.그림과 같이 덧붙임을 삭제한 고장력 강판 (두께 20㎜)용접 이음매가 있다. 화살표 방향으로 반복 모멘트가 작용할 때에 용접 결함을 검출하는데 가장 적합한 탐상방법의 조합으로 옳은 것은?

용접부

방사선투과시험, 침투탐상시험

초음파탐상시험, 자분탐상시험

침투탐상시험, 자분탐상시험

와전류탐상시험, 누설검사

13. 초음파탐상시험시 다음 중 주파수의 선정방법으로 가장 적절한 것은?

가. 초음파 빔의 방향에 인접해 있는 두 결함의 검출에는 낮은 주파수를 사용하는 것이 유리하다.

나. 작은 결함의 검출에는 높은 주파수를 사용하는 것이 탐상에 유리하다.

다. 초음파의 감쇠가 큰 재료에는 높은 주파수를 사용하는 것이 유리하다.

라. 초음파 빔의 진행거리가 긴 시험체에서는 높은 주파수를 사용하는 것이 유리하다.

14.다음 중 용접 결함에서 응력 집중이 큰 것부터 순서대로 나열된 것은?

가. 용접균열>용입부족>기공>슬래그 개재물

나. 용접균열>융합불량>슬래그 개재물>기공

다. 용입부족>융합불량>용접균열>텅스텐 개재물

라. 용입부족>융합불량>텅스텐 개재물>용접균열

15.와전류탐상시험의 임피던스 변화 결과를 CRT(음극선관)상에 나타내는 검출방법은?

가. 임피던스법 (impedance method)

나. 위상 분석법 (phase analysis method)

다. 변조 분석법 (modulation analysis method)

라. 브릿지 평형법 (bridge balance method)

16.다음 중 와전류 탐상기의 직류 자기 포화 장치를 작동할 때 가장 근처에 놓여 있지 말아야 할 것은 무엇인가?

가. 강자성 철 조각이나 시계

나. 방사선 계측기나 필름

다. 자장계나 자속 밀도계

라. 전도성 물질 조각이나 대비시험편

17.전도체 위의 비전도체 피막의 두께를 측정하기 위하여 이용되는 효과는?

가. 끝부분 효과 (End effect)

나. 리프트‐오프 효과(Lift‐off effect)

다. 표피 효과 (Skin effect)

라. 충전율 효과 (Fill‐factor effect)

18.평면형 코일로 판을 검사할 때 검사표면에서 코일까지의 거리가 변하면 와류출력지시도 변한다. 이러한 작용을 무엇이라 하는가?

가. fill‐factor          나. Lift‐off

다. 위상분리           라. 모서리 효과

19.외경 20㎜ 인 알루미늄 봉을, 내경 22㎜ 인 관통형 탐촉자로 검사하면 충전율은 얼마인가?

가. 82.6%   나. 90.9%   다. 110%   라. 121%

20.다음 중 방사선투과시험에서 검출된 결함으로서 현상처리 전에 만들어진 인공결함으로 볼 수 없는 것은?

가. 눌림 표시            나. 구겨짐 표시

다. 텅스텐 혼입          라. 필름 스크래치

제 2 과목 : 와전류 탐상검사

21.와전류탐상검사에서 특수 용도에 사용하는 것으로서 자계를 원하는 모양으로 만들기 위해 자성물질을 사용하는 프로브는 무엇인가?

가. Bobbin 프로브       나. Spinning 프로브

다. 포용 프로브          라.Gap 프로브

22.다음 중 와전류탐상검사에서 불필요한 고주파수 잡음을 억제하는 데 사용되는 것은?

가. LOW‐PASS 필터     나. 오실레이터

다. 위상 선별기         라. HIGH‐PASS필터

23.봉의 와전류탐상검사에서 봉 외경의 점진적 변화를 탐지하려 한다. 다음 중 가장 적합한 탑촉자는?

가. 내삽형 코일         나. 절대형 코일

다. 표면형 코일         라. 자기포화 코일

24.와전류탐상 장치의 각 기능 설명 중 틀린 것은?

가. 증폭기 : 동기 검파기에서 나온 신호 증폭

나. 고역 filter : 저주파수 성분의 잡음 억제

다. 여과기 (Rejection) : 필터를 통과한 신호 중 제거 되지 않는 낮은 레벨의 잡음 억제

라. 이상기 : 동기검파기에 제어 신호부여

25.와전류탐상기의 브릿지 회로 내 가변저항기를 조정하여 시험체의 건전부에서 나오는 신호를 감지하는 것은?

가. Voltage meter     나. Ampere meter

다. Balance meter     라. Sensitivity Controller

26.다음 코일 중에서 튜브 (tube) 내면에 있는 미세한 결함을 탐지하는데 가장 효과적인 것은?

가. 관통형 코일         나. 내삽형 코일

다. 표면프로브 코일     라. 직류 코일

27.강자성체 재료에 대한 와전류탐상검사에서 투자율 변화에 의하여 나타난 신호를 결함에 의한 신호와 구별하기 위한 방법으로 옳지 못한 것은?

가. 자기포화 코일로써 자기 포화하여 검사한다.

나. 시험주파수를 바꿔서 다시 검사하여 확인한다.

다. 충전율 (Fill‐factor)이 낮은 코일로 다시 검사하여 확인한다.

라. 신호의 형상과 진폭을 자세히 관찰하고 신호 형성 속도를 비교한다.

28.지지판에 고정된 열교환기 및 복수기 튜브의 와전류탐상검사에서 자성체 지지판 근처의 결함 검출에 가장 효과적인 탐상법은?

가. 단일 주파수 와전류탐상검사

나. 다중 주파수 와전류탐상검사

다. 복수형 코일을 이용한 와전류탐상검사

라. 상호 유도형 표준비교방식의 와전류탐상검사

29.다음 중 와전류탐상검사의 기본적인 시험방법이 아닌 것은?

가. 임피던스 시험 (impedance test)

나. 펄스‐에코 시험 (pulse‐echo test)

다. 위상분석 시험(phase analysis test)

라. 변조분석 시험(modulation analysis test)

30.다음 중 와전류탐상 장치에서 시험주파수를 설정하는 것은?

가. 발진기             나. 동기검파기

다. 이상기             라. 증폭기

31.다음 중 결함을 가장 잘 검출할 수 있는 와전류와 결함과의 관계는?

가. 결함과 동일 평면상에 있을 때

나. 결함 방향과 수직일 때

다. 결함과 평행일 때

라. 결함방향과 와전류가 180도 일 때

32.와전류탐상검사 시 지시의 벡터표시에서 직교한 전압성분 Vx가 3 이고, Vy 가 2일 때 위상각 (θ)은 약 얼마인가?

가. 33.7도   나. 41.8도   다. 48.2도   라. 56.3도

33.와전류탐상검사에서 증폭기의 입력전압에 대한 출력전압의 배율이 100일 때 증폭도 (㏈)는 얼마인가?

가. 10㏈    나. 20㏈    다. 30㏈    라. 40㏈

34.열교환기 전열관의 와전류탐상시험에서 대비시험편의 관통구멍에 의한 신호의 위상각을 40도 로 조정하였다면 다음 중 내면결함으로 해석할 수 있는 신호의 위상각은?

가. 10도    나. 45도    다. 90도    라. 135도

35.내삽형 코일을 이용한 와전류탐상검사 시 배관의 보수검사에서 불연속의 깊이는 무엇으로 알 수 있는가?

가. 불연속신호의 진폭    나. 불연속신호의 위상각

다. 불연속신호의 주파수  라. 불연속신호의 동기

36.다음 중 비교시험편과 검사 시험체에서의 와전류 신호를 서로 비교하면서 검사할 수 있는 코일은?

가. 단일 절대 코일         나. 이중 절대 코일

다. 직류 포화 코일         라. 차동 코일

37.와전류탐상검사에 사용되는 탐촉자의 코일을 적용 방식에 따라 크게 3가지로 분류한 것은 무엇인가?

가. 원형, 타원형, 사각형

나. 절대형, 차동형, 표면형

다. 하이브리드형 , 표준형, 절대형

라. 표면형, 내삽형, 관통형

38.타원법(Ellipse method)으로 와전류탐상검사를 하였을 때 상변화에 의한 지시모양은 다음 중 어떻게 나타는가?

가.

나.

다.

라.

39.와전류탐상시험에서 변조분석에 쓰이는 리젝션 회로의 역할에 대하여 올바른 것은?

가. 투자율의 변화에서 전도도 변화를 분리한다.

나. 신호대 잡음 비율을 감소시킨다.

다. 균열이나 다른 결함신호를 증폭시킨다.

라. 시험체의 투자율이나 전도도의 변화에 따른 작은 영향을 제거한다.

40.와전류탐상검사 시 시험체에 의사지시가 발생한 원인으로 옳지 않은 것은?

가. 시험체의 룰 마크 (roll mark)

나. 시험체의 잔류 응력

다. 시험체의 재질 불균일

라. 시험체 표면의 응력부식

제 3 과목 : 와전류탐상관련규격 및 컴퓨터활용

41.강의 와류탐상 시험방법 (KS D 0232)에서 규정한 대비시험편의 인공흠에 해당되지 않는 것은?

가. 방전 가공된 각진 홈

나. 기계 가공된 드릴 구멍

다. 부식 가공된 각진 홈

라. 용접 가공된 각 홈

국가기술자격검정필기시험
2007 년도	제 2 회	와전류비파괴검사기사	수험번호 및 성명

42.강의 와류탐상 시험방법(KS D 0232)에 규정한 이송장치의 센터링 조정으로 옳은 것은?

가. 대비시험편의 가장 작은 드릴구멍인 D‐0.8 이 검출되도록 조정한다.

나. 호칭두께의 15% 이상 되는 각 홈이 검출될 수 있도록 감도를 조정한다.

다. 대비시험편의 가장 작은 인공흠인 N‐0.2 가 검출될 수 있도록 조정한다.

라. 대비시험편의 흠이 120도마다 3개인 경우 동 위치에서 시험하는 속도로 시험코일 안을 통과시켜 흠의 신호가 목표 값의 ±15% 이내에서 검출되도록 조정한다.

43.동 및 동합금관의 와류탐상 시험방법(KS D 0214)에 필요한 시험 장치 중 이음매 없는 니켈 동합금관에 한하여만 필요로 하는 것은?

가. 탐상기              나. 이송장치

다. 자기포화장치        라. 기록장치

44.보일러 및 압력용기에 대한 설치된 비자성 열교환기의 와류탐상검사(ASME Sec. V, Art.8 App. I)에서 교정용 관 시험편에 1개의 드릴구멍이 있을 때 이 불연속은 어떤 형태인가?

가. 10% 관통 구멍이다.  나. 20% 관통 구멍이다.

다. 50% 관통 구멍이다.  라. 100% 관통 구멍이다.

45.보일러 및 압력용기에 대한 설치된 비자성 열교환기의 와류탐상검사 (ASME Sec.V , Art.8 App.I)에서 검사도중 프로브의 공칭 속도는 몇 인치/s를 초과할 수 없는가?(단, 교정 대비시험편에 대한 시스템 주파수 응답과 감도가 실증 가능한 경우는 제외한다.)

가. 1       나. 7       다. 10       라. 14

46.보일러 및 압력용기에 대한 비자성 열교환기의 와류탐상검사 (ASME Sec.V , Art.8 App II)에서 아날로그 장비의 교정 확인 사항으로 옳은 것은?

가. 구동코일에서의 오실레이터 출력 주파수는 표시된 주파수의 ±10%이내이어야 한다.

나. 음극선관의 수직 및 수평 선형성은 입력 전압 방향의 ±10%이내이어야 한다.

다. 테이프레코드 로부터의 출력 전압 비율은 테이프 레코드 각 채널에 대한 입력 전압의 ±10% 이내이어야 한다.

라. 스트립 차트 레코드로부터의 차트 속도는 나타난 값의 ±10%이내어이야 한다.

47.보일러 및 압력용기에 대한 설치된 비자성 열교환기의 와류탐상검사 (ASME Sec.V , Art.8 App.I)에서 교정용 관시험편내의 100% 와 20% 인공 결함신호 사이의 최소허용 위상각 차이는 몇 도인가?

가. 50도    나. 90도    다. 120도    라. 170도

48.보일러 및 압력용기에 대한 관 제품의 와류탐상검사 (ASME Sec. V , Art.8)에서 검사 보고서를 작성할 때 다음 중 포함되지 않아도 되는 사항은?

가. 시험 주파수

나. 프로브의 크기와 종류

다. 관의 재질, 직경 및 두께

라. 자연 결함의 깊이 및 길이

49.티타늄관의 와류탐상 시험방법(KS D 0074)에 따라 검사결과보고서에 탐상기의 감도 조정에 사용한 비교시험편이 N‐20 으로 기록되었다면 “N‐20” 의 의미는 무엇인가?

가. 드릴구멍으로서 지름이 20㎜인 인공흠

나. 드릴구멍으로서 지름이 2.0㎜인 인공흠

다. 각진 홈으로서 깊이가 두께의 20%인 인공흠

라. 각진 홈으로서 길이가 두께의 20%인 인공흠

50.강관의 와류탐상 검사방법 (KS D 0251) 에서 비교시험편의 인공흠으로부터의 신호와 동등 이상의 신호가 검출된 관은 불합격으로 한다. 그러나 육안검사 및 신호의 발생 상황에 따라서 합격으로 하는 경우가 있는데 다음 중 이에 해당되지 않는 경우는?

가. 오목부             나. 긁힌 홈

다. 부식 균열          라. 바이트 주름

51.보일러 및 압력용기에 대한 설치된 비자성 열교환기의 와류탐상검사 (ASME Sec.V, Art8.App.I)에서 기본주파수 교정 시 100% 관통구멍 신호는 스크린의 어느 위치에서 시작하도록 장치를 조정해야 하는가?

가. 제 1사분면        나. 제 2사분면

다. 제 3사분면        라. 제 4사분면

52.강관의 와류탐상 검사방법 (KS D 0251) 에서 열간가공 이음매 없는 강관, 전기저항 용접 강관 및 단접 강관의 인공흠 중 네모홈 및 줄홈 깊이 (㎜) 의 최소 값은 얼마인가?

가. 0.2     나. 0.3      다. 0.4     라. 0.5

53.보일러 및 압력용기에 대한 코팅된 페라이트계 재료의 와류탐상검사 (ASME Sec.V, Art.8 App.Ⅲ)에서 검사할 재료와 동일한 인정 시험편이 요구될 때 이 시험편에는 적어도 1개 이상의 균열이 포함되어야 한다. 기저 금속내 균열 깊이 (㎜)는 최대 얼마인가?

가. 0.02     나.0.04        다. 0.5       라. 1

54.동 및 동합금관의 와류탐상 시험방법 (KS D 0214)에서 관 두께의 적용 치수 범위로 옳은 것은?

가. 0.2 ~ 5.0㎜        나. 0.3 ~ 3.0㎜

다. 1.0 ~ 5.0㎜        라. 2.0 ~ 30㎜

55.강관의 와류탐상 검사방법 (KS D 0251)에서 규정하는 검사 결과의 기록에 해당되지 않는 것은?

가. 검사 연월일         나. 탐상감도 구분

다. 사용 비교시험편     라. 인공흠의 가공방법

56.데이터 터미널 장비 (DTE : Data Terminal Equipment)의 기능이 아닌 것은?

가. 입ㆍ출력 기능       나. 신호 변환 기능

다. 전송 제어 기능      라. 기억 기능

57.네트워크 토폴로지를 분류할 때 그 종류가 아닌 것은?

가. 계층형  나. 버스형  다. 링형  라. 그래프형

58.인터넷에서 사용되는 도메인 이름을 IP 주소로 변환해 주는 것은?

가. WWW  나. DNS  다. SMTP  라.HTTP

59.웹페이지 검색엔진의 유형에 해당하지 않는 것은?

가. 웹 인덱스 방식      나. 웹 디렉토리 방식

다. 통합형 검색 방식    라. 웹 텍스트 방식

60.해킹 등 외부로부터 정부 유출을 막기 위하여 내부 네트워크 와 외부 네트워크의 중간지점에 설치하는 것은?

가. 윈속 (Winsock)        나. 방화벽 (Firewall)

다. 게이트웨이 (Gateway)  라. 아키 (Archie)

제 4 과목 : 금속재료학

61.α‐Fe 과 Fe3C의 층상 혼합물로써 강의 A1 변태에 의하여 생성되는 조직은?

가. 펄라이트 (Pearlite)  나. 베이나이트 (Bainite)

다. 트루스타이트 (Troostite)

라. 마텐자이트 (Martensite)

62.고망간 (12~14%Mn) 강 (steel)을 약 1050℃ 부근에서 급냉 하는 수인법 (水靭法)을 실시하였을 때 상온에서 나타나는 조직은?

가. 시멘타이트 (Cementite)

나. 오스테나이트 (Austenite)

라. 레데뷰라이트 (Ledeburite)

라. 페라이트 (Ferrite)

63.금속 침투법에서 칼로라이징(Calorizing)법은 어떤 금속을 침투시키는 방법인가?

가. Cr       나. Al      다. Si      라. Zn

64.다음 중 Al 합금의 질별기호에서 T4란 무엇인가?

가. 과 시효 처리한 것

나. 제조한 그대로의 것

다. 용체화처리한 다음 자연시효시킨 것

라. 용체화처리한 다음 인공시효시킨 것

65.심냉(Sub‐zero)처리는 무엇 때문에 실시하는가?

가. 오스테나이트를 펄라이트로 변태시키기 위하여

나. 펄라이트를 마텐자이트로 변태시키기 위하여

다. 잔류 오스테나이트를 마텐자이트로 변태시키기 위하여

라. 트루스타이트를 마텐자이트로 변태시키기 위하여

66.콘스탄탄(Constantan) 합금의 성분과 용도로 옳은 것은?

가. Cu 에 10 ~ 20%Al, 열전대용

나. Ni 에 10 ~ 20%Al, 전열기용

다. Cu에 40 ~ 50%Ni, 열전대용

라. Ni에 10 ~ 40%Cr, 전열기용

67.보통주철의 재질에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 보통주철의 성분범위는 2.5 ~ 4.0%C, 0.5 ~ 3.5%Si, 0.2 ~ 1.0%Mn, 0.03 ~ 0.8%P, 0.01 ~ 0.12%S 이다.

나. C 는 응고할 때 공정조직의 한 구성 요소인 편상 흑연(Flake carbon)을 정출한다.

다. C, Si 양이 낮을수록 공정량은 많아지고 주조성은 좋아진다.

라. 보통주철은 냉각속도가 빠를수록 Fe3C를 정출하고 기지는 Pearlite가 된다.

68.지름이 1㎛ 이하의 금속초미립자의 특성을 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 용융점이 금속덩어리보다 높다.

나. Cr계 합금 초미립자는 빛을 잘 흡수한다.

다. 활성이 강하여 여러 가지 화학반응을 일으킨다.

라. Fe계 합금 초미립자는 금속덩어리보다 자성이 강하다.

69.다음 중 Babbite Metal을 가장 올바르게 설명한 것은?

가. 주석을 주성분으로 하고 구리 및 안티몬을 첨가한 주석계 화이트메탈이다.

나. 납을 주성분으로 하고 주석 및 안티몬을 첨가한 납계 화이트메탈이다.

다. 아연을 주성분으로 하고 구리 및 주석을 첨가한 아연계 화이트메탈이다.

라. 구리계 베어링 합금이다.

70.다음 중 석출 경화성 동합금이며, 동합금 중에서 가장높은 강도와 경도를 얻을 수 있는 합금은?

가. 알루미늄청동         나. 니켈청동

다. 베릴륨동             라. 주석청동

71.다결정체인 탄소강 중에 함유된 P(인)의 영향으로 틀린 것은?

가. 고원취성의 원인이 된다.

나. Fe3P로 입계에 편석하며, 입자의 조대화를 촉진한다.

다. Fe3P는 MnS 또는 MsO 와 같이 집합하여 Ghost Line을 형성하고 강의 파괴 원인이 된다.

라. P 의 함유량은 공구강에서는 0.025% 이하, 주강에서는 0.03% 이하가 좋다.

72.다음 중 Ti 및 Ti 합금에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 6방정 금속으로 소성변형에 제약이 많다.

나. 비중이 비교적 작은 8.54 이며, 융점은 약670℃이다.

다. 기계적 성질은 300℃ 온도구역에서 강도의 저하가 현저하게 나타난다.

라. Ti 중에 불순물로 O, N, C 등은 Ti 결정구조에서 격자점사이에 들어가는 침입형 불순물이다.

73.Ac1 직하의 온도로 장시간 가열하거나 또는 Ac1 직상과 직하의 온도로 가열과 냉각을 몇 번 되풀이 하는 것으로 고탄소 합금강에서는 Fe3C가 망상으로 석출된 것을 개선하기 위한 열처리 방법은?

가. 확산 어닐링        나. 완전 어닐링

다. 응력제거 어닐링    라. 구상화 어닐링

74.Mg‐Al계 합금에 Zn 과 Mn 을 소량 첨가한 합금을 무엇이라 하는가?

가. 엘렉트론 (Elektron)합금

나. 하이드로날륨 (Hydronalium)합금

다. 실루민 (Silumin) 합금

라. 퍼말로이 (Permalloy) 합금

75.다음 중 공구강에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 고온경도가 높아 내마모성이 커야 한다.

나. 연성이 커서 충격에 잘 견뎌야 한다.

다. 열처리가 용이하고 열처리 변형이 커야 한다.

라. 고속도공구강에는 텅스텐형과 몰리브덴형 등이 있다.

76.산소나 탈산제를 품지 않은 Cu로 전도성이 좋고, 수소취성도 없으며, 가공성이 우수하여 주로 전자기기 등에 사용되는 시판동은?

가. 전기동  나. 정련동  다. 탈산동  라. 무산소동

77.한변의 길이가 10㎜인 정사각형 단면을 갖는 각재를 인장시험 하였다. 이 때 최대하중 500㎏f 에서 시편이 절단되었다면 인장강도 (㎫)는 약 얼마인가?

가. 150㎫    나. 290㎫    다. 490㎫   라. 980㎫

78.온도변화에 따라 열팽창계수, 탄성계수 등의 변화가 적어서 고급 정밀기계 부품, 전자기재료 등에 사용되는 Ni‐Fe합금이 아닌 것은?

가. 모넬메탈 (Monel Metal)

나. 엘린바 (Elinbar)

다. 슈퍼인바 (Super Invar)

라. 플라티나이트 (Platinite)

79.마텐자이트계 스테인리스강의 내식성을 개량시키는 방법으로 가장 관계가 먼 것은?

가. 탄소량을 감소시킨다.

나. 크롬량을 증가시킨다.

다. S, P, Se 등의 원소를 첨가한다.

라. Ni, Mo 등의 원소를 첨가한다.

80.다음 중 시효경화성 합금인 두랄루민의 주요 합금원소가 아닌 것은?

가. Ta       나. Mg     다. Al      라. Cu

제 5 과목 : 용접일반

81.다음 중 직류 용접기가 아닌 것은?

가. 가동철심형          나. 전동발전형

다. 엔진구동형          라. 정류기형

국가기술자격검정필기시험
2007 년도	제 2 회	와전류비파괴검사기사	수험번호 및 성명

82.아크 쏠림(arc blow) 방지법으로 다음 중 가장 적합한 것은?

가. 직류 역극성으로 극성을 선택한다.

나. 접지점(ground)을 용접부로부터 멀리한다.

다. 아크 길이를 길게 하여 용접한다.

라. 직류 정극성으로 극성을 선택한다.

83.아크 용접에서의 극성 설명으로 올바른 것은?

가. AC 정극성은 용접봉(‐)극, 모재(+)극이다.

나. DC 역극성은 용접봉(‐)극, 모재(+)극이다.

다. DC 정극성은 용접봉(‐)극, 모재(+)극이다.

라. AC 역극성은 용접봉(‐)극, 모재(+)극이다.

84.다음 피복 용접봉의 피복제 중 아크 안정제는?

가. 산화티탄 (TiO2)       나. 붕산(H3BO3)

다. 마그네슘 (Mg)         라. 알루미나 (Al2O2)

85.서브머지드 아크 용접의 장ㆍ단점 설명 중 틀린 것은?

가. 용접 자세에 제한을 받지 않는다.

나. 용융속도 및 용착속도가 빠르다.

다. 탄소강 등으로 적용 재료에 제약을 받는다.

라. 용접선이 짧거나 복잡한 경우 수동에 비하여 비능률적이다.

86.탄산가스 아크용접은 다음 어떤 금속에 가장 적합한가?

가. 연강              나. 동과 동 합금

다. 알루미늄          라. 스테인레스강

87.내용적 40ℓ 의 산소용기에 140기압의 산소가 들어 있다. 가변압식 토치로 400번 팁을 사용하여 혼합비 1:1의 표준불꽃으로 작업하면 몇 시간 작업할 수 있는가?

가. 7시간  나. 9시간  다. 12시간  라. 14시간

88.용해 아세틸렌 취급 시 주의사항으로 틀린 것은?

가. 저장 장소는 통풍이 양호하여 한다.

나. 저장 장소에는 화기를 가까이 하지 말아야 한다.

다. 저장실의 전기 스위치, 전등은 방폭 구조이어야 한다.

라. 사용후에는 밸브를 개방하여 잔압이 없도록 하여야한다.

89.AW500 용접기로 용접하였을 때 허용 사용율이 200%가 나왔다면 이 용접기의 실제용접전류는 약 몇 A 인가?(단, 이때 정격 사용율은 60%로 한다.)

가. 100A    나. 274A    다. 300A    라. 450A

90.가스 압접 (pressure gas welding)의 특징이 아닌 것은?

가. 이음부에 탈탄층이 생기기 쉽다.

나. 용접시간이 빠르다.

다. 용접봉이나 용제가 필요 없다.

라. 원리적으로 전기가 필요 없다.

91.점용접(spot welding)의 3대 요소가 아닌 것은?

가. 가압력             나. 전류의 세기

다. 전도율             라. 통전시간

92.용접 후 용접면 내의 수축 및 변형의 종류가 아닌 것은?

가. 가로수축           나. 세로수축

다. 피닝변형           라. 회전변형

93.용착금속의 파단면에 나타나는 은백색의 고기 눈 모양의 결합부로 중심에 수소와 비금속 개재물을 가진 결함은?

가. 은점    나. 균열    다. 기공   라. 언더필

94.다음 용접법 중 융접에 속하는 것은?

가. 초음파 용접        나. 유도 가열 용접

다. 전자 빔 용접       라. 심 용접

95.아크용접에서 아크를 끊는 순간에 생기며, 용융 풀 (pool)의 응고 수축에 의한 오목형상으로 편석이 생기기 쉬운 곳을 의미하는 용어는?

가. 엔드탭             나. 크레이터

다. 비드 시점          라. 스카핑

96.불활성가스 텅스텐 아크 용접에서 사용되는 텅스텐 전극 중 스테인리스강의 용접에 적당한 것은?

가. 순 텅스텐 전극봉

나. 토륨 텅스텐 전극봉

다. 지르코늄 텅스텐 전극봉

라. 바륨 텅스텐 전극봉

97.가스용접에 이용되는 다음의 가연성 가스 종류 중 연소 시 가장 많은 산소 (O2)를 필요로 하는 것은?

가. 아세틸렌   나. 수소   다. 프로판   라. 메탄

98.피복아크 용접회로에서 전류가 용접전원에서 흐르기 시작하여 용접전원으로 되돌아오는 순서로 가장 적합한 것은?

가. 전원 ‐>용접봉홀더 ‐>아크 ‐>용접봉 ‐>모재 ‐>전원

나. 전원 ‐>용접봉홀더 ‐>용접봉 ‐>아크 ‐>모재 ‐>전원

다. 전원 ‐>아크 ‐>용접봉 ‐>모재 ‐>용접봉홀더 ‐>전원

라. 전원 ‐>용접봉 ‐>용접봉홀더 ‐>아크 ‐>모재 ‐>전원

99.다음 용접 결함 중 구조상의 결함이 아닌 것은?

가. 기공  나. 융합불량  다. 언더컷  라. 연성 부족

100.가스절단 결과의 좋고 나쁨은 절단효율, 절단면의 모양 등에 따라 판정된다. 다음 중 양호한 절단면을 얻기 위한 조건이 아닌 것은?

가. 드래그가 가능한 작을 것

나. 절단면 표면의 각이 둔할 것

다. 슬래그 이탈이 양호할 것

라. 경제적인 절단이 이루어질 것