국가기술 자격검정 필기시험문제

2006년 누설비파괴검사기사 제2회 필기시험

제 1 과 목: 누설시험원리

1. 기체의 유동 중 천이유동(transition flow)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 기체의 평균 자유도가 물리적인 누설의 직경보다 아주 클 경우에 발생한다.

나. 기체의 평균 자유도가 물리적인 누설의 직경과 대략 같을 경우에 발생한다.

다. 기체의 평균 자유도가 물리적인 누설의 직경보다 매우 작을 경우에 발생한다.

라. 층상유동과 와류유동으로 대별하여 나눌 수 있다.

2. 가압법에 의한 기포누설시험에 의해 개략적인 누설률 측정이 가능하다. 이 검사법으로 평판 용접부위에 다량의 미소누설 기포가 발생하여, 1㎤ 포집관으로 포집하는데 걸린 시간이 65초라면 개략적인 누설률은 얼마인가?

가. 1.5×10-3 Paㆍ㎥/s       나. 6.5×10-4 Paㆍ㎥/s

다. 1.5×10-2 Paㆍ㎥/s       라. 6.5×10-5 Paㆍ㎥/s

3. 누설검사에 많이 사용되는 할로겐 추적가스는 CCI2F2와 CHCIF2이 있다. 이들의 특성을 잘못 설명한 것은?

가. 모두 상온에서 가압한 액상으로 저장된다.

나. 모두 불소 화합물이다.

다. 같은 온도에서 CCI2F2의 최대압은 CHCIF2보다 높다.

라. 21℃에서 CCI2F2는 480kPa(70psi), CHCIF2는 840kPa(122psi) 이상으로 가압하여 액상 냉매를 만든다.

4. 기포누설시험(bubble test)-가압법에 의해 아주 미세한 누설결함을 검출하고자 할 때 시험용 용액을 시험면에 적용하는 방법을 바르게 설명한 것은?

가. 기포가 생기지 않도록 얇게 도포하며 붓칠은 가급적 피하는 것이 좋다.

나. 시험면을 전처리하면 미세한 누설결함이 손상될 수 있으므로 전처리하지 않고 도포한다.

다. 미세 거품이 형성될 수 있도록 가능한 한 골고루 연속적으로 두껍게 도포한다.

라. 발포액의 구성 성분은 액상세제, 알코올, 물이며 비율은 1 : 1 : 30 이 된다.

5. 암모니아 누설검사의 주의 사항으로 틀린 설명은 ?

가. 대화 중의 타액과 담배 연기에도 반응이 민감하여 검지제의 색이 변하므로 외부 환경에 유의하여야 한다.

나. 순수 암모니아 가스는 습기에 강하므로 황동이나 구리 제품에 보관하여야 한다.

다. 암모니아 가스의 폭발한계는 공이 중 15 ～ 28%이므로 특히 주의해야 한다.

라. 대량의 암모니아 가스를 사용할 경우 산소 결핍, 악취 등의 영향이 있으므로 주의해야 한다.

6. 초음파란 일반적으로 인간의 가청(可聽)주파수 이상의 주파수를 말한다. 다음 중 얼마 이상의 주파수를 일반적으로 초음파라 하는가?

가. 20 ㎐ 이상              나. 20 ㎒ 이상

다. 2 ㎑ 이상               라. 20 ㎑ 이상

7. 다음 중 헬륨질량분석시험의 종류가 아닌 것은?

가. 할라이드 토치법(Halide Torch Method)

나. 검출 프로브법(Detector Probe Method)

다. 추적자 프로브법(Tracer Probe Method)

라. 후드법(Hood Method)

8. 펌핑공정에서의 용어 설명 중 배기방출(Bake-out)이란?

가. 펌핑 공정 중에 진공 system의 압력에 의하여 가스가 방출되는 현상

나. 펌핑 공정 중에 진공 system의 열에 의하여 가스가 방출되는 현상

다. 진공 system에서 모든 가스가 방출되는 현상

라. 펌핑 공정 중에 진공 system의 부적합한 가스에 의하여 방출되는 현상

9. 가열 양극 할로겐법의 장점이 아닌 것은 ?

가. 기름에 막혀있는 누설을 검출할 수 있다.

나. 할로겐 추적가스 및 어떤 가스에도 응답이 가능하다.

다. 대기압 하에서 작업할 수 있다.

라. 사용이 간편하고, 휴대용이다.

10. 헬륨질량분석-진공용기법(Bell-Jar)으로 검사할 때 시험체와 진공용기의 압력상태를 바르게 나타낸 것은?

가. 시험체 - 배기, 진공용기 - 가압

나. 시험체 - 배기, 진공용기 - 배기

다. 시험체 - 가압, 진공용기 - 가압

라. 시험체 - 가압, 진고용기 - 배기

11. 압력변화누설시험의 특성을 설명한 것으로 잘못된 것은?

가. 대형용기나 저장탱크의 누설검사에는 적합하지 않다.

나. 다른 누설검사법에 비해 작업시간이 긴 단점이 있다.

다. 압력계로 측정이 가능하여 특별히 추적가스가 필요치 않다.

라. 압력변화시험은 크게 가압법과 감압법으로 나눌 수 있다.

12. 다음 중 누설검사의 목적이라 볼 수 없는 것은?

가. 환경오염의 방지

나. 용접부 내부의 융합불량 검출

다. 가압이나 진공하의 유체를 포함한 시스템 관리

라. 설비의 신뢰성 확보

13. 헬륨(He)이 누설검사의 추적가스로 사용하기에 접합한 설명 중 틀린 것은?

가. 공기 중에 질소, 산소 다음으로 많이 존재한다.

나. 분자 직경이 작으므로 작은 누설에도 검출이 용이하다.

다. 화학적으로 불활성이고, 인체에 무해하다.

라. 원자량이 작아 미세 누설로의 확산이 빠르다.

14. 기포누설시험-침지법에 대한 설명 중 옳은 것은?

가. 시험체는 밀봉되어 있거나 시험도중 밀봉할 수 있는 것이어야 한다.

나. 시험체를 검사액에 침지한 후 가압하여야 한다.

다. 검사 용액으로는 물이 가장 좋다.

라. 대형 용기의 적용에 효과적이다.

15. 할로겐 추적가스에 대한 설명이다. 틀린 것은?

가. 가장 보편적으로 이용되는 것은 R-12 및 R-22이다.

나. 기화가 진행되면 냉매가스의 온도는 급상승한다.

다. 일반적인 냉매가스는 상온에서 가압한 액상으로 저장된다.

라. 냉각된 추적가스 실린더는 따뜻한 물에 위치하면 냉매의 증발을 가속화시킬 수 있다.

16. 누설검사법에서 이슬점(dew point) 온도에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 시스템내의 기체가 수증기를 전혀 포함하지 않는 온도

나. 시스템내의 기체가 더 이상 수증기를 포함하지 못하고 이슬형태의 응축이 일어나는 온도

다. 시스템내의 기체가 시스템내의 물을 증발시키기 시작하는 온도

라. 시스템내의 기체가 압력변화누설율 시험을 시작하는데 필요한 기준과 일치하기 위해 충분히 안정된 온도

17. 다음 중 양극에서 방출한 양이온을 음극에서 수집하여 누설신호를 감지하는 누설검사법은?

가. 버블시험법(Bubble Test)

나. 할로겐 다이오드법(Halogen diode Test)

다. 헬륨질량분석법(Helium Mass Spectrometer Test)

라. 압력변화측정법(Pressure change measurement Test)

18. 표준 대기압 1atm을 틀리게 표현한 것은?

가. 760torr   나. 760㎜Hg   다. 101.3㎪   라. 1.013bar

19. 기포누설시험(bubble test)을 할 때 검출능에 악영향을 주는 인자로 옳지 않은 것은?

가. 시험 표면의 부적절한 온도

나. 시험 표면에의 분순물

다. 오염된 시험 용액

라. 세척ㆍ건조된 시험 표면

20. 각종 비파괴검사의 종류와 특성 연결이 잘못된 것은?

가. 와류탐상시험 - 전도체의 표면검사.

나. 음향방출시험 - 동적결함검사

다. 전자초음파공명법 - 고온재료의 접촉검사

라. 핵자기공명단층영상법 - 수소원자핵의 분포를 영상화

제 2 과목 : 누설검사

21. 추적가스로 냉매를 사용하는 누설검사법이 아닌 것은?

가. 전자포획 검출기법     나. 가열양극 할로겐법

다. 할라이드 토치법       라. 헬륨질량분석법

22. 할로겐누설검사중 주기적으로 장비교점을 한 결과 누설검출기의 감도가 설정된 감도보다 떨어진 것을 발견하였을 때 장비 보정을 다시 하고 취해야 할 절차로 옳은 것은?

가. 검사가 끝난 부분에서부터 검사를 계속한다.

나. 앞서 검사한 부분은 모두 재검사하고 다음 부위를 측정한다.

다. 배기시키고 누설이 검출된 부분을 보수한다.

라. 장비감도가 떨어지지 않았던 교정시기를 확인하고 그 이후의 검사부분은 재검사한다.

23. 암모니아 누설검사법에서 암모니아와 혼합하여 사용하는 추적자가 아닌 것은?

가. 염화수소(HCI) 증기  나. 이산화탄소(CO2) 가스

다. 이산화황(SO2) 가스  라. 황화수소(H2S) 가스

24. 할로겐다이오드 검출프로브 시험에서 할로겐 추적가스의 농도는 시험압력에서 부피의 몇 % 정도가 좋은가?

가. 1%      나. 10%      다. 85%      라. 90%

25. 높은 진공시스템의 누설시험에서는 오일 확산펌프와 기계식(로타리) 펌프를 한 세트로 이어서 작동시킨다. 그 이유는?

가. 두 펌프에서 배기할 이온의 종류가 서로 다르기 때문

나. 확산펌프의 오일이 오염되지 않게 하기 위하여

다. 기계식 펌프에서 대기압 쪽으로 배기시킬 수 없어 오일 확산펌프가 이를 보조하기 위하여

라. 오일 확산펌프는 대기압 쪽으로 공기이온을 배기시킬 수 없어 기계식 펌프가 보조하기 위하여

26. 할로겐 다이오드 스니퍼 누설검사법의 하나인 전자포획법에서 사용되는 전자발생원은?

가. 네온     나. 불소     다. 트리튬     라. 요오드

27. 다음 누설검사 중 색변화를 이용한 검출법이 아닌 것은?

가. 암모니아 누설시험       나. 할라이드 토치법

다. 가스크로마토그래피법

라. 수용성 용지와 알루미늄 호일에 의한 검사

29. 다음 중 기포누설시험-가압발포액법의 검사수서가 옳은 것은?

가. 시스템연결→가압→발포액도포→기포관찰→가압유지→가압해제

나. 시스템연결→가압→가압유지→발포액도포→기포관찰→가압해제

다. 시스템연결→발포액도포→가압→가압유지→기포관찰→가압해제

라. 시스템연결→가압→발포액도포→가압유지→기포관찰→가압해제

30. 헬륨질량분석-진공시스템에서 표준누설 1×10-9Paㆍ㎥/s, 출력 신호 100 division 및 지시 눈금당 10의 누설율을 가질 때 누설 검출기 감도는 얼마인가?

(단, division : 최소 누설율 지시 척도(눈금))

가. 2×10-10Paㆍ㎥/s.div   나. 2×10-11Paㆍ㎥/s.div

다. 1×10-12Paㆍ㎥/s.div   라. 1×10-13Paㆍ㎥/s.div

31. 헬륨질량분석기-진공시스템에서 응답시간(또는 반응시간)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 스니퍼 호스의 길이가 길어지면 증가한다.

나. 응답시간은 짧게 유지하는 것이 바람직하다.

다. 시스템의 펌프속도가 증가하면 응답속도는 증가한다.

라. 출력기기 상에 지시가 나타나고 안정화하는데 요하는 시간이다.

32. 그림은 누설시험 장비의 상대적 비용과 누설시험 감도의 범위를 개략적으로 나타낸 것이다. 보기 항 중 (A)에 해당되는 누설검사법은?

가. 기포누설시험      나. 할로겐다이오드누설시험

다. 질량분석누설시험  라. 방사성물질 추적자 누설시험

상

대

적

인

장

비

값

검출기의 감도 Pa.㎥/s

50

500

5000

50000

10-4

10-7

10-10

10-13

5

std.㎤/s

(A)

(B)

(C)

(D)

33. 음향누설검사에서 누설 검출능과 관계있는 변수가 아닌 것은?

가. 검출거리 나. 시험압력 다. 누설직영 라. 표면온도

34. 헬륨질량분석시험에서 시험품의 용적이 400㎥, 헬륨의 분압이 100㎪일 때 필요한 헬륨의 양은?

(단, 게이지압은 300㎪, 대기압은 100㎪)

가. 50㎥He  나. 100㎥He  다. 150㎥He  라. 200㎥He

35. 헬륨질량분석기가 누설 신호를 낼 때, 분석관 속에서 헬륨 추적자 가스의 형태는?

가. 전기적으로 중성인 원자

나. 화학적으로 분리된 원자

다. 이온화된 마이너스 이온

라. 이온화된 플러스 이온

36. 기포누설시험-가압법에서 침지시간(soak time)의 의미는?

가. 검사액 적용 후 관찰하기까지 걸리는 시간

나. 시험체를 가압 후 검사용액을 적용할 때까지의 시간

다. 검사액을 세척 후에 후처리 하기까지 걸리는 시간

라. 누설지시를 처음 발견 후 판정하기까지 걸리는 시간

37. 압력변화누설시험-진공법의 기압게이지에 해당되지 않는 것은?

가. 오일 마노미터(Oil manometer)

나. 멕리오드(Mcleod) 게이지

다. 다이아프램(Diaphragm) 게이지

라. 알파트론(Alphatron) 게이지

38. 그림은 진공시스템의 공기를 펌프로 뺄 때 나타나는 대표적인 배기특성곡선이다. E와 F(즉, (나)구간)의 구역이 나타내는 것은?

압

력

시간

배기곡선

질소충진

밸브막음

증기들

A

B

C

D

E

F

(가)

(나)

가. 진공펌프의 특성                   나. 가스 방출

다. 참 누설(True Leak) 라. 겉보기 누설(Virtual Leak)

39. 기포누설시험-진공상자법의 적용에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 시험품 외부의 대기압과 진공상자 쪽의 낮은 압력에 따른 압력차이로 검출된다.

나. 진공산자를 설치한 후 대기압이 적용되는 반대면을 진공 또는 감압시킴으로서 검사가 이루어진다.

다. 진공상자는 곡면으로 된 표면, 각이 있는 심(seam)등을 검사하는데 적절하다.

라. 특별히 규정하지 않은 경우 대상 시험체의 표면온도 표준은 -10～20℃(14～68℉)이다.

40. 무색의 알칼리 기체로서 가연셩과 독성을 가지며 누설검사의 검출법으로는 리트머스 시험지의 변화나 염화수소와 접촉하여 흰 연기를 발생하는 등의 반응을 나타내는데 많이 사용되는 추적자(tracer) 기체는?

가. N2O      나. SO2      다. CH4      라. NH3

제 3 과목 : 누설관련규격및컴퓨터활용

41. 비파괴 시험 용어(KS B 0550) 규격에 정한 방치법에 따른 누설시험을 바르게 설명한 것은?

가. 시험체내를 진공배기하고 가스를 시험체 바깥쪽에서 스프레이건으로 뿜어 누출된 가스를 검출하는 시험

나. 시험체내에 가스를 넣고 시험체 바깥쪽으로 누출된 가스를 스니퍼 프로브로 빨아들여 누출을 검사하는 시험

다. 시험체를 가압 또는 진공으로 해서, 일정시간 경과 전 후의 압력차에 의한 누출량을 측정하는 시험

라. 시험체에 가스가 스며들게 한후 시험체의 바깥쪽을 배기하고 누출되는 사르를 검출하는 시험

42. 보일러 및 압력용기의 비파괴시험(ASME Sec.V, Art. 10) 기준에 의해 누설시험을 할 때 교정을 위한 침투형 누설 표준의 누설율 범위 규정은?

가. 1×10-4～1×10-8stdㆍ㎤/s

나. 1×10-6～1×10-10stdㆍ㎤/s

다. 1×10-8～1×10-12stdㆍ㎤/s

라. 1×10-10～1×10-14stdㆍ㎤/s

43. 보일러 및 압력용기 비파괴시험의 누설검사(ASME Sec. V, Art. 10) 기준에서 진공상자에 의한 기포누설시험을 할 대 요구되는 상자의 국부 진공도 최소한의 유지 시간은?

가. 3초        나. 6초       다. 7초        라. 10초

44. 질량분석계를 이용한 압력 및 진공 용기 누출 시험 방법(KS A 0087)에 규정한 압력 시험에 사용되는 탐지 기체가 아닌 것은?

가. 아르곤   나. 수소   다. 질소   라. 헬륨

45. 강제 석유저장 탱크의 구조(KS B 6225) 규격에 따라서 개구부 보강재 용접부의 누설시험은 몸통 물 채우기 시험전에 보강재의 텔테일홀에서 얼마(게이지압) 이하의 공기압으로 압력을 걸어 용접부의 누설을 조사하는가?

가. 100㎪                        나. 150㎪

다. 250㎪                        라. 500㎪

46. 이음매 없는 강제 고압가스 용기(KS B 6210) 규격에 따라 기밀시험 할 때의 설명으로 올바른 것은?

가. 내압시험 압력 값의 4/5 이상의 압력으로 가압한 후 30초 이상 압력을 유지한다.

나. 기밀시험은 원칙적으로 내압시험 전 실시한다.

다. 내압시험 압력 값의 3/5 이상의 압력으로 가압한 후 1분 이상 압력을 유지한다.

라. 내압시험 압력 값으로 가압한 후 10초 이상 압력을 유지한다.

47. 누설검사법 선정의 표준권고 지침(ASTM E 432)에 의해 검출프로브형 질량분석누설기를 사용한 누설검사에서 검사 대상물의 내부상태를 바르게 설명한 것은?

가. 물이 담겨져 있어야 한다.

나. 헬륨가스가 없어야 한다.

다. 추적자 가스로 내부가 가압되어야 한다.

라. 시스템이 진공상태가 되어야 한다.

48. 보일러 및 압력용기 비파괴시험의 누설검사(ASME Sec. V, Art. 10 App. V)기준에서 헬륨질량분석시험에 속하는 것은?

가. 추적 프로브(tracer probe) 시험

나. 진공상자(Bacuum) 시험

다. 수압시험(Hydrostatic test)

라. 압력변화시험(Pressure change test)

49. 액화 석유 가스 용기용 밸브(KS B 6212) 규격에 따라 공기 또는 불활성 가스를 사용하여 밸브의 기밀 시험을 할 때, 규정에 정한 점검 위치에의 시험압력 및 유지시간은?

가. 시험압력 : 내압 시험 압력의 50% 이상, 유지시간 : 10초 이상

나. 시험압력 : 내압 시험 압력의 60% 이상, 유지시간 : 30초 이상

다. 시험압력 : 내압 시험 압력의 70% 이상, 유지시간 : 1분 이상

라. 시헙압력 : 내압 시험 압력의 80% 이상, 유지시간 : 2분 이상

50. 보일러 및 압력용기 비파괴시험의 누설검사(ASME Sec. V, Art. 10) 기준에서 기기는 최소 얼마 동안 시험 압력을 유지해야 하는가?

가. 10초     나. 30초     다. 5분     라. 15분

51. 누설시험에 관한 보일러 및 압력용기(ASME Sec. V Art. 10) 기준에서 특별히 명기된 규정이 없을 경우 가압하여 누설 시험하는 기기는 설계압력의 몇 %를 초과하는 압력 상태로 시험해서는 안되는가?

가. 25%     나. 50%     다. 75     라. 100%

52. 다관원통형 열교환기(KS B 6230) 규격에서 기기 및 재료에 대한 내압 및 누설시험은 수압시험에 의하여 이상 유무를 조사한다. 이 때 수압시험의 압력 유지시간은?

가. 15분 이상               나. 30분 이상

다. 45분 이상               라. 1시간 이상

53. 보일러 및 압력용기 비파괴시험의 누설검사(ASME Sec. V, Art. 10) 기준에서 진공상자에 의한 기포누설시험을 할 때 거품 형성액의 적용법으로 적절하지 못한 것은?

가. 흘림(flowing)          나. 분무(spraying)

다. 솔질(brushing)         라. 침투(penetration)

54. 압력용기 제작에 관한 기준(ASME Sec. VⅢ), 검사와 시험에서 표준수압시험시 탱크에 물이 들어 있는 채로 시험할 때 금속온도는 최초설계 금속온도보다 얼마만큼 높게 유지하는가?

가. 10℉     나. 20℉     다. 30℉     라. 40℉

55. 보일러 및 압력용기 비파괴서험의 누설검사(ASME Sec. V, Art 10) 기준에서 가압법에 의한 기포누설시험을 하는 시험 절차로 올바른 것은?

가. 가압 → 시험압력유지 → 시험용액적용 → 검사 → 후처리

나. 시험용액적용 → 가압 → 시험압력유지 → 검사 → 후처리

다. 추적가스충진 → 시험압력유지 → 시험용액적용 → 검사 → 후처리

라. 시험용액적용 → 추적가스충진 → 시험압력유지 → 검사 → 후처리

56. 윈도우즈 프로그램에서 파일의 이름 대신 그래픽 형태의 지정된 모양으로 파일을 표현한 것을 지칭하는 말은?

가. 창(Window)             나. 로고(Logo)

다. 드래그(Drag)            라. 아이콘(I-con)

57. 인터넷 사용자들이 관심있는 분야별로 공지사항, 정보교환 의견교환 등을 할 수 있도록 형성된 네트워크 뉴스그룹은?

가. Usenet   나. Telnet   다. Edunet   라. E-mail

58. 다음 중 인터넷을 접속시켜주는 정보검색 브라우저가 아닌 것은?

가. 넷스케이프                나. 텔렛

다. 인터넷 익스플로러         라. 모자이크

59. 사용자가 인터넷을 이용하여 웹서버의 하이퍼 텍스트 문서를 볼 수 있도록 해주는 클라이언트 프로그램은?

가. HWP              나. Java

다. PDF               라. Web Browser

60. 다음 컴퓨터 하드웨어의 구성 중 산술 및 연산을 수행하는 장치로서 실질적인 자료처리 장치는?

가. DOS    나. ALU    다. RAM    라. ROM

제 4 과목 : 금속재료학

61. 950℃로 9시간 침탄하였을 때 침탄깊이는 1.2㎜ 이었다. 동일 온도에서 16시간 침탄할 때의 침탄 깊이는?

가. 1.2㎜    나. 1.4㎜   다. 1.6㎜    라. 1.8㎜

62. Cu에 Ni을 40 ～ 45% 정도 첨가한 것으로서 열전쌍(thermocouple)으로 사용되는 재료는?

가. 니크롬(nichrome)         나. 인코넬(inconel)

다. 콘스탄탄(constantan)     라. 모넬(monel)

63. 수소 저장성을 활용하여 자동차 연료용이나 연료전지로 활용이 가능한 합금은?

가. FeNi계  나. MnCu계   다. NbTi계  라. TiNir계

64. 황동에 Al을 첨가하였다. 이에 따른 겉보기 Zn량은?

(단, 아연 당량 : 6, 구리 : 70%, 아연 : 25%)

가. 36%     나. 38%     다. 40%     라. 44%

65. 주조용 Mg 합금 중 Mg - Al계 합금과 Mg - Zr계 합금에서 첨가 원소(Al, Zr)의 주요 목적은 무엇인가?

가. 열전도도와 취성의 증가  나. 열간취성의 생성

다. 결정립의 미세화         라. 연성과 강도의 저하

66. 강의 열처리 과정에서 나타나는 조직 중에서 담금질에 따른 용적변화가 큰 순서대로 나열된 것은?

가. austenite > fine pearlite > rough pearlite > martensite

나. austenite > rough pearlite > fine pearlite > martensite

다. martensite > fine pearlite > rough pearlite > austenite

라. martensite > rough pearlite > fine pearlite > austenite

67. 18 - 8 스테인리스강의 오스테나이트 결정입게에 석출하여 입계부식(intergranular corrosion)을 일으키는 입자는?

가. 황화물 입자            나. 질화물 입자

다. 산화물 입자            라. 탄화물 입자

68. 탄소강에서 망간(Mn)이 페라이트(ferrite) 중에 고용되면 나타나는 현상으로 틀린 것은?

가. 강의 변태점을 낮추고, 담금질의 속도를 느리게 하므로 담금질 효과가 있다.

나. 고온에서의 결정의 성장이 감소된다.

다. 강의 유동성을 해치고, 적열취성의 원인이 된다.

라. 강도ㆍ경도 증가, 연성 감소, 점성 증가, 고온 가공이 용이 하며 절삭성이 개선된다.

69. 다음 중 백금(Pt)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 비중은 6.7 이고, 융점은 670℃ 정도이며 내식성이 좋으므로 화학공업에 사용한다.

나. Pt는 회백색의 체심입방정 금속이다.

다. Pt는 산화는 하지 않으나 P, S, Si 등의 알칼리, 알칼리토금속의 염류에는 침식된다.

라. 25% ～ 75% Rh 합금은 장식용으로 사용하며, 0.8% ～ 9% Pd의 백금합금은 열전대에 사용한다.

70. Al 합금에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. T6 열처리란 용체와 처리 후 인공시효 하는 열처리 방법이다.

나. 고강도 항공기용 Al 합금으로 사용되는 7xxx계 Al 합금의 주요합금원소는 Al - Cu - V 이다.

다. T4 열처리란 용체화처리 후 자연시효 하는 열처리 방법이다.

라. Al - Mg - Si 합금인 6xxx계 Al 합금에서 석출경화에 기여하는 석출상은 Mg2Si 이다.

71. 입자분산강화금속(PSM)의 제조방법이 아닌 것은?

가. 내부산화법                   나. 열분해법

다. 풀몰드 주조법                라. 용융체 포화법

72. 열간가공과 냉간가공을 결정하는 온도는 무엇인가?

가. 용융 온도                    나. 적열 온도

다. 변태 온도                    라. 재결정 온도

73. 베어링용 합금의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 하중에 견딜 수 있는 정도의 경도와 내 압력을 가져야 할 것

나. 충분한 점성을 가지며, 인성은 없을 것

다. 주조성, 절삭성이 좋고 열전도율이 작을 것

라. 마찰계수가 크고 저항력은 작을 것

74. 표준 조직 중 경도의 크기를 큰 순으로 배열한 것은?

가. 펄라이트 > 베이나이트 > 페라이트 > 마텐자이트

나. 펄라이트 > 마텐자이트 > 베이나이트 > 페라이트

다. 마텐자이트 > 페라이트 > 베이나이트 > 펄라이트

라. 마텐자이트 > 베이나이트 > 펄라이트 > 페라이트

75. 특수강에서 오스테나이트(austenite) 구역을 폐쇄(감소)시키는 원소로만 짝지어진 것은?

가. Cr, Mo, W            나. Cu, Ni, Pb

다. Mn, W, C             라. Zn, Ni, Co

76. 합금 원소가 특수 주철에 미치는 영향을 설명한 것으로 틀린 것은?

가. 티타늄(Ti)은 흑연을 미세화하는 효과가 있고 아공정 주철에서는 0.1% 이하의 첨가로도 공정상 흑연을 생성시킨다.

나. 몰리브덴(Mo)은 흑연을 조대화시켜 강도, 경도, 내마모성을 작게 한다.

다. 알류미늄(Al)은 흑연화 촉진 원소이나 4% 이상 함유

라. 바나듐(V)은 강한 흑연화 저지 원소이며 흑연을 미세화 시키고 인장강도를 향상시킨다.

77. 백주철(white cast iron)을 일정 속도로 가열하면 600℃ 부근에서 심한 팽창이 일어난다. 주된 원인은?

가. 물리적으로 600℃에서 열팽창 계수가 가장 크기 때문

나. 시멘타이트가 분해하여 흑연이 생성되기 때문

다. 페라이트가 오스테나이트로 변화하기 때문

라. 흑연이 시멘타이트로 합성되기 때문

78. 주석 청동(tin bronze)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 주석 청동은 응고온도 범위가 넓으므로 결정 편석이 강하게 일어난다.

나. 청동 가공재는 관ㆍ봉 등의 잔류 응력에 기인하는 응력부식균열(stress corrosion cracking)을 일으키는 때가 있다.

다. 주석 청동은 가공재 보다느 주물로서 많이 사용된다.

라. 8～12% 에 1～2% Zn 을 합금한 것을 포금(gun metal)이라 부른다.

79. 다음은 Al - Cu 계 합금의 시효 석출 과정을 순서 대로 나타낸 것이다. 그 순서로 옳은 것은?

① 과포화고용체  ② (고용체 + θ)상

③ θ‘상         ④ GP(Ⅰ)

⑤ GP(Ⅱ)

가. ① → ④ → ② → ⑤ → ③

나. ① → ② → ④ → ⑤ → ③

다. ① → ④ → ③ → ⑤ → ②

라. ① → ④ → ⑤ → ③ → ②

80. 강의 열처리시 A1 변태점 이하의 온도에서 가열하는 것으로 인성을 향상시키는 열처리 법은?

가. Quenching            나. Tempering

다. Annealing             라. Normalizing

제 5 과목 : 용접일반

81. 서브머지드 아크용접에서 용접 전류와 속도가 일정할 때, 전압만 약간 증가시키는 경우의 설명으로 틀린 것은?

가. 비드가 평평하고 넓어진다.

나. 플럭스 소모가 많아진다.

다. 용입은 약간 감소한다.

라. 강의 스케일이나 녹에 의한 기공 발생이 증가한다.

82. 아크전압 40V, 아크전류 150A, 용접입열 32000 Joule/㎝ 로서 피복 아크용접하고자 할 경우 가장 적당한 용접속도는 몇 ㎝/min 인가?

가. 9.25      나. 10.25      다. 11.25      라. 12.25

83. 현장에서 많이 사용하고 있는 일반적인 용해 아세틸렌에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 발생기 아세틸렌에 비하여 불안정하다.

나. 운반이 용이하다.

다. 아세틸렌가스를 아세톤에 용해 시킨 것이다.

라. 발생기 아세틸렌보다 고순도이다.

84. 다음 금속 중 CO2가스 아크용접에 가장 적합한 금속은?

가. 황동                    나. 알루미늄(Aℓ)

다. 순동(Cu)                라. 킬드 및 세미킬드강

85. 용접법을 3가지로 대분류할 때 포함되지 않는 것은?

가. 단접      나. 압접      다. 납땜      라. 용접

86. 용접부에 생기는 결함 중 구조상의 결함이 아닌 것은?

가. 기공    나. 균열    다. 변형    라. 슬래그 섞임

87. 다음 중 탄산가스 아크용접의 장점이 아닌 것은?

가. 전류밀도가 높으므로 용입이 깊다.

나. 용접봉을 갈아 끼우는 시간이 필요 없다.

다. 용접진행의 양부판정이 가능하며 시공이편리하다.

라. 스패터(spatter)가 많고, 모재 재질에 제한이 없다.

88. MIG 용접에서 아크 전압과 용융 속도 및 용입 깊이와의 관계를 올바르게 설명한 것은?

가. 전류밀도가 높으므로 용입이 깊다.

나. 용접봉을 갈아 끼우는 시간이 필요없다.

다. 용접진행의 양부판정이 가능하며 시공이 편리하다.

라. 스패터(spatter)가 많고, 모재 재질에 제한이 없다.

89. 용접방향에 수직으로 발생하는 균열로 모재와 용착금속부에 확장될 수 있는 것으로 영접금속의 인성이 극히 작을때나 경화육성용접할 경우에 발생될 수 있는 용접결함은?

가. 설퍼 균열(sulfur crack)    나. 토 균열(tie crack)

다. 가로 균열(transverse crack) 또는 횡 균열

라. 세로 균열(lingitudinal crack) 또는 종 균열

90. 충정된 용해아세틸렌 용기의 무게가 56.5㎏이었는데 사용한 빈용기의 무게가 52.5㎏이었다면 15℃, 1기압에서 기화하였을 때 아세틸렌 가스의 부피는 약 몇 ℓ인가?

가. 2715      나. 3620      다. 272      라. 362

91. 수동용접에 비해 능률이 높고 열에너지의 손실이 적으며 용입이 대단히 깊고 잠호용접이라고도 하는 용접은?

가. 서브머지드 아크용접     나. 불활성가스 아크용접

다. 원자수소 아크용접       라. 이산화탄소 아크용접

92. 용접 접합 면에 홈(Groove)을 만드는 이유로 가장 중요한 것은?

가. 접합부 비드 폭을 조절하기 위해

나. 용접 변형을 작게 하기 위해

다. 용접 c이수를 조정하기 위해

라. 용착부에 완전한 용입이 되도록 하기 위해

93. 충격이나 반복하중 또는 큰 인장하중을 받는 중요한 부위의 탄소강 재질을 수동 아크용접 할 경우에 가장 적합한 이음은?

가. 부분용입 이음(PJP)     나. I형 홈용접 이음

다. 완전용입 이음(CJP)     라. 단속용접 이음

94. 산소 아세틸렌 절단과 산소 프로판(LP) 가스 절단을 비교하여 설명한 것 중 잘못된 것은?

가 LP가스가 폭발 한계가 좁아서 안전하다.

나. LP용 절단 팁의 예열가스 분출공이 크고 많다.

다. LP 가스는 액화가 쉬워서 수송과 보관이 쉽다.

라. 산소 아세틸렌 가스절단시보다 LP 가스절단에 산소 소모량이 적다.

95. 주철의 보수용접 방법으로 모재와 융합이 잘되는 용접봉으로 용착시킨 후 나중에 고장력 강봉이나 연강과 융합이 잘 되는 모넬메탈봉으로 용접하는 방법은?

가. 스터드법  나. 비녀장법  다. 버터링법  라. 로킹법

96. AW200인 무부하 전압 80V, 아크 전압 30V인 교류 용접기를 사용할 대의 역률과 효율은?

(단, 내부 손실은 4KW 이다)

가. 역률 75%, 효율 60%   나. 역률 62.5%, 효율 60%

다. 역률 60%, 효율 62.5%  라. 역률 60%, 효율 75%

97. 다음 중 용접 후 수축변형에 영향을 미치는 인자와 가장 관계 적은 것은?

가. 용접입열 나. 예열온도 다. 용접순서 라. 용접자세

98. 일반적인 불황성가스 아크용접에 사용되는 불활성가스는?

가. Ar        나. H2        다. Na        라. N2

99. 연강용 피복 아크용접봉 중 용착 금속의 내균열성이 가장 좋은 것은?

가. 일미나이트계                나. 저수소계

다. 고셀롤로스계                라. 티탄계

100. 용접봉의 용융속도를 가장 잘 설명한 것은?

가. 단위시간당 소비된 용접봉의 양

나. 단위시간당 소비된 용접봉의 길이 또는 무게

다. 일정량의 용접봉이 소비될 때까지의 시간

라. 일정길이의 용접봉이 소비될 때까지의 시간