2005년 LT 2차 필답

1. 가열양극시험법에 대해 기술 (5점)

1) 적용 : 가열양극 할로겐 누설시험을 위한 기기는 대기압에서 작동되는 스니퍼 프로브로서 누설위치를 특정하기 위한 검출 프로브가 우선적으로 고려된다. 또한 이것은 정적인 누설시험에서 제한 없이 사용되어질 수 있다.

2) 감도 : 대기압 하에서 작동되는 가열양극 거물기의 할로겐 누설감도는 표준 에어펌프(1cm3/s)를 사용할 때 1×10-10Pa․m3/s(10-9std․cm3/s)정도가 된다.

3) 가열양극 할로겐법의 장접

- 대기압 하에서 작업할 수 있다.

- 할로겐 추적가스에만 응답할수 있다.

- 기름에 막혀 있는(oil-clogged)누설을 검출할수 있다.

- 사용이 간편하고, 후대용이고 능률적이다.

2. 할로겐 다이오드누설시험에서 사용되는 원소3가지 (6점)

염소(Cl), 불소(F), 브롬(Br), 요오드(I)

3. 대기압에서 검출기프로브범에서 감도가 높아지는 순서 (5점)

화학적시험>게이지응답>적외선시험>질량분석기>할로겐검출기시험

4. 100% R-12가스로교정,실제시험농도 10%R-12로 누설지시가 30g/y일때 총누설율은 (4점)

- 10 : 15 = 100 : X     X=150g/y

5. 할로겐 누설시험의 3가지 형태 (6점)

1)할라이드 토치법    2) 가열양극 할로겐 검출기법   3) 전자포획 검출기법

6. 진공상자크기, 게이지범위, 진공근원, 압력유지시간, 진공상자중첩, 표면온도 (6점)

▲ 크기 : 15×75cm(6"×30")

▲ 게이지 범위 : 0 ~ 15 psi / 등가압력 단위인 0 ~ 30in/Hg

▲ 진공원 : 진공상태는 어떠한 편리한 방법(공기 배출기, 진공펌프 모터구동)으로 만들어도 된다. 게이지는 대기압보다 적어도 2psi 낮은 국부진공도 또는 관련코드 섹션에 규정된 국부 진공도를 형서하여야 한다.

▲ 압력유지시간 : 10초이상 진공을 유지한다.

▲ 진공상자중첩 : 2" 이상

▲ 표면온도 : 40℉ 초과 125℉ 미만

7. 할로겐다이오드 검출기프로브법 괄호채우기 (7점)

▲ 할로게 다이오드 검출기는 모세관누설표준으로 교정하기전에 전원을 넣어 장비제자자에 의해 규정된 최소시간동안 예비가동(Warm up)해야한다.

▲ 프로브 끝은 누설 표준구멍으로부터 1/8in이내 유지

▲ 시험압력 :  최소 30분유지

▲ 추적기체의 농도 : 시험압력에서 근사적으로 10%

▲ 주사방향 : 최상부 > 아랫쪽

▲ 감도 : 1x10-5 Pa ․ m3/s

8. 1) 다이얼게이지를 교정하는 게이지 3가지  (6점)

2) 헬률질량분석기 교정주기 3가지