2005년.8월28일 금속기능장 실기형 필답시험

1.침탄은 철속으로 탄소의 확산에 의하여 이루어진다 이때 침탄층과 시간과에 비례를 성립 시키시오.

단.x:표면으로부터 거리(침탄층) □:탄소 농도에 따른 상수 d:확산계수 t:확산시간

산출식:

2.강의 열처리 s곡선에 영향을 주는요소 3가지?

3.노멀라이징 처리방법을 설명하고 목적3가지를 기술하시오

4.강의 담금질 조직중 A,M,T,S중 경도가 높은순서대로 쓰시오

5.펄라이트 핵생성과정 그림으로 그리고 간단히 설명하시오

6.Al 개량처리 에 대한 정의나 목적을 쓰고 그에 따른 첨가재를 쓰시오

7.7:3 황동의 화학 조성 및 양(%) 을 쓰시오

8.일반적인 열처리요 치공구 재료에 조건 및 주의사항 5가지를 기술하시오

9.Fe-C상태도에서 탄소가 4.3%(          )점, 포정점의 자유도는(     ),자기변태온도는(  (       )□,□-철,□-철 의 입방격자는?

10.열처리 재료의 탈탄층 측정방법2가지?

11.염욕 연질화로는 구조상 포트(PORT)에 염욕을 녹여 액체질화 한다 이때 포트내부의 균일한 온도와 열분해등을 위해서 연질화를 효과적으로 하기 위해 설치하는 장치는?

12.고주파 탐금질 특성 5가지는?

13.침탄경화는 표면을 경화 시키는것이 목적이므로 표면경도가 부족하면 내마멸성이 나빠진다.경화불량을 일으키는 5가지는?

14.잔류 오스테나이트를 완전하게 마텐사이트로 변화시키는 처리는? 이때 냉각제 종류는?

15.특수강의 상태도 및 조직에서 A3은 내려가고 A4점은 상승하므로 AC구역이 확대되게 하는 Austenite 생성원소 2가지는?

16.폭이 12mm. 두께1mm. 길이 200mm인 Al 시편의 중간에 50mm표점거리를 표시한것이 67mm 늘어났을 때 공칭 변형율은(%)?

산출식:

답    :

17.냉간가공.열간가공은을 구분하는 용어는? 이들의 장점을 기술하시오

용어:

냉간가공의 장점:

열간가공의 장점:

18.금속의 일반적인 성질 5가지를 기술하시오

19.비파괴 검사방법중 라미네이션은 검출에 좋고 기공같은 원형에 결함은 검출하기가 용이하지 않은 검사방법은?

20. 자분탐상검사 방법 5가지를 기술하시오