◎흑연화 현상

열처리 실기 이론 총정리

-주철 및 비철합금의 열처리-

흑심가단주철의 열처리에서 930℃에서 오래 유지하면 분해되어 뜨임탄소가 되는 현상

Fe3C → 3Fe + C

◎흑심가단주철의 열처리

흑심기단주철을 제조하기 위해서는 백선주철을 900∼950℃에서 20∼30시간 가열하는 제1단계 흑연화와 펄라이트를 700∼720℃에서 25∼40시간 유지하는 2단계 흑연화로 이루어진다.

◎칠드주철

높은 내마멸성을 요하는 부품에 사용되는 주철로서 표면 부위를 금형에 의하여 급랭함으로써 백선화 시키고, 내부는 비교적 강인한 회주철로 만든 것이다 따라서 표면만을 경화시켜 내마멸성을 부여하고, 전체적으로 인성을 갖게 한 주철

◎비철금속재료의 열처리

풀림 및 용체화처리,  시효처리

◎석출경화

합금에 고용된 용질원자의 용해도가 온도의 저하에 따라 감소하는 것을 이용하여 고용되지 않는 용질 원자를 석출시켜 기계적 성질을 향상시키는 것

◎알루미늄 합금의 열처리 기호

F : 제조 그대로의 재질

O : 완전 풀림 상태의 재질

H : 가공경화 만으로 소정의 경도에 도달한 재질

W : 용체화 후 자연 시효 경화가 진행 중인 상       태의 재질

T : F, O, H 이외의 열처리를 받은 재질

T3 : 용체화 후 가공경화를 받는 상태의 재질

T4 : 용체화 후 상온 시효가 완료한 상태의 재질

T5 : 용체화 처리 없이 인공시효 처리한 상태의        재질

T6 : 용체화 처리후 인공시효한 상태의 재질

◎황 흑화법

소결철의 표면에 내산화성 검은색 피막을 얻는 방법으로서 공기 중에서 600℃로 가열하여 유냉한다.

◎침유 처리

진한 암모니아수에 황화수소 가스를 통하여 만든 혼합가스를 400∼700℃로 가열하여 소결재 표면에 황화철 피막을 형성시켜 주는 처리

◎용접품의 열처리

(1)응력제거 풀림

용접품의 잔류 응력 제거법으로 가장 널리 사용하는 방법으로 용접물 전체 또는 일부를 노 안에서 가열하여 잔류 응력을 제거하고자 600∼650℃(탄소강)의 온도에서 유지한 다음 서냉하는 방법

(2)저온 응력 완화법

그림과 같이 용접선의 양쪽을 일정한 속도로 이동하는 가스 화염에 의해 약 150mm 나비에 걸쳐서 150∼200℃로 가열한 다음 바로 수냉함으로써 주로 용접선의 인장 응력을 완화하는 방법