◎탈탄 방지 대책

열처리 실기 이론 총정리

-열처리 결함과 대책-

①탈탄 방지제의 도포

②가열분위기 조성

③가열시간, 온도의 과도함을 제한

④강재 탈탄층의 기계적 제거

◎비드만시퇴텐 조직

강재를 1100℃ 이상으로 가열하면 파면은 입자가 조대화 되어 메짐이 크고 인성이 약한 조직

흰색 - 페라이트

검은색 - 펄라이트

◎백점(white spot)

용강중의수소가스로 인하여 강의 파단면에 원형 또는 타원형의 은백색의 빛나는 부분

◎침탄강의 담금질 경도 부족 원인

①침탄량이 부족할 때

②담금질 온도가 너무 낮을 때

③탈탄이 되었을 때

④담금질 냉각속도가 느릴 때

⑤잔류오스테나이트가 많을 때

◎백점의 원인인 응력이 발생하는 원인

①잔류응력   ②온도차

③변태응력   ④수소가스

⑤비금속 개재물   ⑥기포 및 편석

◎담금질 방법

물체를 수직 또는 회전 방식으로 급랭

◎고탄소강의 담금질시 균열의 원인

①강부품의 내외 온도차로 인한 열적인응력

②변태로 인하여 생기는 마텐자이트와 오스테나이트의 체적차이로 인한 변태응력

◎강재의 가열시 과열 및 연소의 원인

①가열온도 높음

②장시간가열

◎강재의 가열시 과열 및 연소를 일으키는 원소

규소, 알루미늄, 크롬이 첨기된 강

◎침탄시 발생하는 입계산화의 원인

침탄용 RX가스에 함유되어 있는 소량의 산소가 강중의 크롬이나 망간과 결합하여 오스테나이트 결정립계에 산화물을 형성시키는 것

◎담금질 경도 부족 원인

①가열온도가 낮을 때

②탈탄 또는 스케일 부착→냉각속도가 맞지 않음

③잔류오스테나이트의 생성

④담금질 시간이 짧다.

◎담금질 균열 방지 대책

①모양이 복잡하지 않고

②살 두께가 갑자기 변하지 않고

③균일한 냉각

④모서리를 죽이며

⑤담금질후 빨리 뜨임

◎과잉 침탄에 대한 대책

①침탄 완화제를 사용

②침탄후 산화 처리

③1, 2차 담금질

◎침탄강의 담금질 변형 방지

①1차담금질의 생략

②프레스 담금질

③마퀜칭

④심냉처리

◎고주파 담금질의 경도 부족 경도 얼룩 원인

①재료가 부적당(0.3%C이하가 적당)

②냉각이 부적당

③가열온도 부족

◎고주파 담금질의 균열 원인

①재료불량

②담금질 가열 온도의 과대

③냉각 방법의 부적당

④자연균열

⑤연삭균열

⑥고주파 담금질로 인한 변형

◎고주파 담금질의 자연균열 대책

담금질한 후 즉시 저온뜨임

◎플림시 연화 부족 원인

①풀림온도가 너무 낮다.

②풀림시간 부족

③풀림 온도로부터 냉각이 부적당

④구상화 풀림이 부적당

◎뜨임균열의 원인

①뜨임의 급속 가열

②뜨임온도로 부터의 급냉

③탈탄층이 있는 경우

④담금질이 끝나지 않은 상태의 것을 뜨임한 경우

◎박리가 생기는 원인

①과잉침탄시 국부적으로 탄소함량이 너무 많을 때

②원재료가 너무 연할 때

③반복침탄시

◎열처리 제품의 시험 검사

(1)불꽃 시험법

강재를 그라인더로 연마하여 불꽃을 발생 시키며 그때 발생하는 불꽃의 분열 상태나 색상등에 의하여 강의 종류를 식별하는 방법.

(2)접촉 열기전력법

N, S에 의하여 형성되는 열전쌍 회로의 열기전력을 측정하고 그 강약과 양, 음으로부터 재질을 판정하는 방법

(3)시약 반응법

①산 부식법

산을 떨어뜨렸을 때의 반응에 의하여 판정하는 법

②점적 반응법

점적 반응에 의하여 나타나는 색깔에 의하여 재료 중의 특수 미량 성분을 검출하는 법

(4)조직검사법

①매크로 시험법

재료의 조직 검사에 있어서 육안 관찰을하든지 또는 10배 이내의 확대경을 사용하여 육안 조직을 검사하는 방법

②현미경 조직 시험법

(5)경도시험법

①브리넬 경도시험

지름D(5, 10)mm 인 특수강의 압입자를 시험편 표면에 대고 하중P(Kg)을 가하여 표면에 생기는 지름 d의 들어간 깊이 t를 측정 경도를 구함

[eqn: H_B = P over A = 2P over {□D(D-Root{D^2 -d^2 ~)}}](Kg/mm2)

②록크웰 경도시험

꼭지각 120°인 원뿔형 다이아모드 압입자(C 눈금) 또는 지름 1.5875mm([eqn: 1 over 16 ″])인 강구 압입자(B눈금)를 시험편에 먼저 기준 하중 10(Kg)을 건 다음 시험하중 100Kg(B눈금), 150Kg(C 눈금)을 가한 후 시험하중을 제거 했을 때의 깊이 차로 경도를 구한다.

[eqn: H_RB = 130 - 500h] (적색눈금)

[eqn: H_RC = 100- 500h] (검정색 눈금)

③비커스 경도 시험

꼭지각 136°인 피라미드형 다이아몬드 압입자 사용

[eqn: H_V = 1.8544 TIMES P over d^2]

적용 : 얇은 재료, 침탄층, 질화층

(6)인장시험

-시험편(4호 시험편)

-인장강도

최대하중(E)을 원단면적으로 나눈값

[eqn: 인장강도(Kg/mm^2 )= P_m over A_0]

-연신율

[eqn: 연신율(%) = l-l_0 over l_0 TIMES 100]

-단면 수축율

[eqn: 단면 수축율(%) = {A_0 -A} over A_0]

-응력 연신율의 관계

(7)에릭센 시험

연성을 시험하기 위하여 강구로 시험판을 눌렀을 때 균열이 갈때의 변형된 깊이를측정

(8)조미니 시험

노멀라이징 처리한 시편을 소정 온도로 가열하고 이것을 조미니 시험 장치에 걸고 밑 부분을 분수로 냉각시켜 냉각단으로부터 경도를 측정하여 일정 경도에 이르는 수냉단으로 부터의 거리를 측정하여 경화능을 측정하는 방법

(9)입도시험

비교법(FGC),  절단법(FGI),  평적법(FGP)

(10)설퍼 프린트

강재 중의 황의 편석 및 그 분포 상태를 검출하는 방법으로 황화물에 묽은 산이 작용시켜 황화수소(H2S)를 발생시켜 강철 또는 주철에 작용하면 황의 분포를 검출