◎발열체

금속발열체 : 니크롬선, 철-크롬선, 몰리브덴선,                 텅스텐선, 백금선

열처리 실기 이론 총정리

-열처리용 온도계 및 제어장치, 공구-

비금속 발열체 : 탄화규소 발열체, 규화 몰리브덴                  질 발열체, 흑연질 발열체

◎온도계

①열전쌍식 온도계

서로 다른 두 종류의 금속 양끝을 접속시켜 온도차를 주면 양쪽 접점 사이에 열기전력이 발생하는 원리를 이용

기호	재료	상용온도	가열온도
PR	백금, 백금-로듐	1400	1600
CA	크로멜-알루멜	1000	1200
IC	철-콘스탄탄	600	800
CC	구리-콘스탄탄	300	350

여러 가지 열전쌍

②저항온도계

가는 백금 또는 니켈의 금속선을 내열 전열물에 감아 붙여서 여기에 일정한 전압을 흘릴 때 금속선에 흐르는 전류의 세기를 재어 온도를 측정하는 장치

③방사 온도계

측정하고자 하는 물체가 방출하는 온도 방사를 이용한 온도계

④광고온계

고온의 물체온도를 눈으로 측정하는 대신 물체의 휘도와 표준휘도를 가진 백열전구의 필라멘트의 휘도를 수동으로 일치시켜 그 때 전구에 흐르는 전류의 측정치를 읽어 온도를 측정하는 방법

◎온도제어 장치

①자동 온도 제어장치의 순서

②자동 제어 장치의 종류

◎열처리 로

①고체침탄 가열로

②적하식 침탄로

③염욕 연질화로

④전기식 염욕로

⑤가스 침탄로