1.KS B 0896에서 경사각 탐촉자의 성능 점검 항목 5가지를 쓰시오.

빔 중심축의 치우침, A1 감도, A2 감도, 접근 한계 길이, 원거리 분해능, 불감대

2.탐촉자 기호 N2Q10N을 규격의 순서대로 쓰시오.

보통의 주파수 대역으로 공칭 주파수가 2MHz,

수정 진동자의 지름이 10mm인 직접 접촉용 수직 탐촉자

3. 경사각탐상에서 일반적인 주사방법 5가지를 쓰고 설명 하시오.

- 전후 주사(depth scanning) : 경사각법에서 탐촉자를 앞뒤로 이동하는 주사

- 좌우 주사(lateral scanning) : 경사각법에서 탐촉자의 거리를 일정하게 해서 탐촉자를 좌우로 이동하는 주사

- 종방향 주사(square scanning) : 경사각법에서 일정 간격으로 용접선과 직각으로 탐촉자를 이동시켜 실시하는 주사

- 횡방향 주사(lateral square scanning) : 경사각법에서 일정 간격으로 용접선과 평행으로 탐촉자를 이동시켜 실시하는 주사

- 용접선상 주사(longitudianl san of weld surface) : 경사각법에서 가로터짐 등의 흠집을 검출하기 위해서 살돋음이 삭제된 용접부 및 열영향부 위에 탐촉자를 놓고 초음파 빔을 용접선 방향으로 향하게 하고, 이것을 용접선 방향으로 이동시켜 실시하는 주사

- 스트래들 주사(straddle scanning) : 경삿각법에서 가로터짐 등 용접선에 직각 방향의 흠집을 검출하기 위해서 용접선의 양쪽에 1개씩 탐촉자를 놓고 이것을 동시에 이동시키는 주사

- 경사 평행 주사(parallel scanning of a probe slanted) : 경사각법에서 1개의 탐촉자만을 사용하여 용접선에 대하여 어떤 각도를 갖게 하여 탐촉자를 놓고, 이것을 접선과 평행으로 이동시켜 실시하는 주사

- 지그재그 주사(zig-zag scanning) : 경사각법에서 약간의 스위블 주사를 교차시켜 전후주사하면서 용접선에 평행으로 탐촉자를 이동시켜 실시하는 주사

- 스위블 주사(swivel scanning) : 경사각법에서 용접선에 대하여 초음파 빔의 방향을 변화시키기 위해서 탐촉자의 입사점을 중심으로 해서 탐촉자를 회전시켜 실시하는 주사

- 진자주사(orbital scanning) : 경사각법에서 흠집에 대하여 초음파 빔의 방향을 변화시키기 위해서 흠집을 붕으로 한 원둘레 위를 중심점을 향하게 하고 탐촉자를 이동시켜 실시하는 주사

4. KS B 0817의 탐상 장치의 정검은 일상점검, 정기점검, (특별)점검이 있다. 정기점검 항목에는 (시험주파수의 측정), (전기 임피던스 측정), (진동자 유효 치수의 측정), (시간 응답 특성의 측정), (중심 감도 프로덕트 및 대역폭의 측정)이 있다. ( )는 3개로 주어짐.

5.KS D 0248에서 감쇠계수를 구하는 식을 쓰시오.

[eqn: alpha `=` {500{(B _{1} /B _{2} )-Q}} over {T}]

[eqn: B _{1}]/[eqn: B _{2}] : 제1회 밑면 에코높이와 제2회 밑면 에코 높이와의 비(dB)

[eqn: Q]   : 밑면 에코의 확산 손실(dB)

[eqn: T]   : 단강품의 두께 (mm)

6. KS B 0896에서 주요 탐상절차를 탐상조건의 선정, 탐상 시험의준비, 탐상 및 정리, 기록으로 구분할때 탐상 장치의 조정에 포함될 내용을 순서대로 쓰시오.

경사각탐상 - 입사점 측정, 측정 범위의 조정, 굴절각 측정, 에코 높이 구분선 작성, 영역 구분

의 결정, 탐상 감도의 조정

수직 탐상 - 측정범위의 조정, 에코 높이 구분선의 작성, 영역 구분의 결정, 탐상 감도의 조정

탬덤 탐상 - 측정범위의 조정, 에코 높이 구분선의 작성, 영역 구분의 결정, 탐상 감도의 조정

위의 특별한 탐상에 대한 언급이 없었으면 공통으로 들어가는 사항이 정답이 되겠습니다.

측정범위의 조정, 에코 높이 구분선의 작성, 영역 구분의 결정, 탐상 감도의 조정

7. 1Skip으로 경사각탐상시 결함깊이(d)을 구하는 식.

[eqn: d=2t-W BULLET cos theta]

8.전달손실의 원인(3가지) 및 보정방법(2가지).

원인 : 표면거칠기, 곡률의 영향, 접촉매질의 영향

보정방법 : 주파수가 낮은 탐촉자, 진동자의 직경이 작은 탐촉자, 음향임피던스가 큰 접촉매질을 사용하면 손실량을 줄일 수 있다.

9. 물에서 강으로 음파진행시 음압통과율(%)

음압통과율(T)     [eqn: T= {2z _{1} BULLET z _{2}} over {z _{1} +z _{2}} =0.06] = 6%