초음파비파괴검사기사 : 2007년 기사 1회 필기시험 (A형)

제 1 과목 : 초음파탐상시험원리

1. 다음 중 비철 재료의 용접부위에 들어 있는 개재물의 영상을 검출하는데 가장 적절한 비파괴검사법은?

가. 방사선투과검사	나. 자분탐상시험
다. 침투탐상시험	라. 음향방출시험

2. 초음파가 진동자로부터 시험체로 진행할 때의 지향성에 관한 설명 중 틀린 것은?

가. 원형진동자의 지향성은 빔 축에 대해 대칭이 된다.

나. 만일 같은 진동자에서 종파와 횡파가 같이 발생할 때는 횡파의 지향성이 예리하다.

다. 지향성은 진동자의 파장과 주파수의 함수로서 이에 의해 변화된다.

라. 지름이 큰 진동자라 하여도 일부분에서만 진동할 때는 지향성은 둔하다.

3. 초음파탐상기의 화면에 나타난 2개의 에코 A, B가 있다. A 에코의 높이가 B 에코보다 10배 크다면 B 에코의 높이를 현재의 A 에코 높이까지 높이려면 증폭기를 몇 dB 올려야 하는가?

가. 10	나. 20	다. 100	라. 200

4. 초음파탐상시험에서 근거리 분해능을 개선해 주는 방법이 아닌 것은?

가. 주파수가 낮은 것을 사용한다.

나. 진동자의 직경을 크게 한다.

다. 충분한 접촉매질을 사용한다.

라. 분활형 2진동자 탐촉자를 사용한다.

5. 경계면에 수직으로 음파가 입사할 때 음파는 계면에서 반사하는 성분과 투과하는 성분으로 나누어지는데 이 비율을 결정하는 것은?

가. 각 매질의 음속	나. 각 매질의 파장
다. 각 매질의 입자 상태	라. 각 매질의 음향 임피던스

6. 표면이 거친 부품을 초음파탐상시험 할 경우 만족할만한 시험효과를 얻기 위하여 일반적으로 표면이 매끈한 부품에 사용할 경우와 비교한 설명으로 다음 중 옭은 것은?

가. 표면이 매끈한 부품에 사용할 경우보다 더 낮은 주파수의 탐촉자와 점성이 높은 접촉 매질을 사용한다.

나. 표면이 매끈한 부품에 사용할 경우보다 더 높은 주파수의 탐촉자와 점성이 높은 접촉 매질을 사용한다.

다. 표면이 매끈한 부품에 사용할 경우보다 더 높은 주파수의 탐촉자와 점성이 낮은 접촉 매질을 사용한다.

라. 표면이 매끈한 부품에 사용할 경우보다 더 낮은 주파수의 탐촉자와 점성이 낮은 접촉 매질을 사용한다.

7. 다음 중 결함의 형상을 볼 수 없는 비파괴검사는 어느 것인가?

가. 극간법에 의한 자분탐상시험

나. C 스코프에 의한 초음파탐상시험

다. 전도율 측정을 위한 와전류탐상시험

라. 감마선을 이용한 방사선투과시험

8. 수정 진동자의 특징에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 고온에서도 사용이 가능하다.

나. 사용수명이 길다.

다. 광범위하게 사용이 가능하다.

라. 송신효율이 가장 좋다.

9. 음파의 속도에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 음파의 속도는 온도에 따라 전혀 변화하지 않는다.

나. 음파는 전달되는 매질에 따라 음속이 달라진다.

다. 횡파의 음속은 일반적으로 종파 음속의 절반 정도이다.

라. 음속은 매질의 밀도 및 탄성계수에 따라 결정된다.

10. RB-A6 시험편으로 2Q10A 탐촉자의 입사점을 측정하고자 그림과 같은 결과를 얻었다. 탐촉자 앞면에서 입사점까지의 접근한계거리(L)은 얼마인가?

가. 5mm

나. 10mm

다. 15mm

라. 20mm

11. 다음 중 수신효율이 가장 좋은 탐촉자의 재료는?

가. Quarts	나. Lithium sulfate	다. Barium titanite	라. Potassium phosphate

12. 강에서의 음속 5900m/s, 밀도 7.8g/cm3 일 때 임피던스로 옳은 것은?

가. 4.6 X 105 g/cm2∙s	나. 7.5 X 105 g/cm2∙s
다. 4.6 X 106 g/cm2∙s	라. 7.5 X 106 g/cm2∙s

13. 다음 중 일반적인 비파괴검사 검사 시기를 잘못 설명한 것은?

가. 구속을 많이 받는 용접부위는 용접 후 24~28시간 경과 후에 실시한다.

나. 제작공정에 맞추어 검사를 실시한다.

다. 최종 공정이 끝난 후에 검사를 실시한다.

라. 열처리 과정 전에 검사를 실시하여야 한다.

14. 신속한 거리측정을 할 수 있도록 탐상기의 스크린상에 표시되어 있는 눈금을 무엇이라 하는가?

가. 마커	나. 게이트	다. 수직축	라. 스위프

15. 다음 중 초음파탐상시험의 스크린상 에코의 파형을 가장 바르게 읽는 방법은?

가. 높이는 최고치, 위치는 에코가 일어서기 시작한 점을 시간축 눈금에서 읽는다.

나. 높이는 최고치, 위치는 에코높이가 최고치의 점인 시간축 눈금을 읽는다.

다. 높이는 최고치, 위치는 에코 높이의 10% 되는 곳을 시간축 눈금을 읽는다.

라. 높이는 최고치, 위치는 에코 높이의 50% 되는 곳을 시간축 눈금을 읽는다.

16. 어떤 각도에서 재료의 계면에 초음파 빔이 통과할 때, 파의 진행방향이 바뀌는 현상을 무엇이라. 하는가?

가. 감쇠	나. 굴절	다. 희박성	라. 압축성

17. 초음파탐상시험시 접촉매질의 적용을 잘못 설명한 것은?

가. 시험편과 표면 사이의 공기를 제거할 수 있어야 한다.

나. 접촉매질의 막은 가능한 한 얇은 것을 선택한다.

다. 시험체의 음향임피던스와 차이가 큰 것을 사용한다.

라. 쉽게 제거되고 쉽게 적용할 수 있어야 한다.

18. 초음파탐상시험시 표면 근처의 결함은 탐지하기 어렵다. 그 이유로 가장 큰 영향을 미치는 것은?

가. 굴절현상 때문	나. 근거리음장 효과 때문
다. 감쇠현상 때문	라. 원거리음장 효과 때문

19. 경사각 탐촉자를 사용할 때 매질1에서 매질2로 초음파가 입사할 때 입사각이 2차 임계각보다 크게 되면 매질2 내에는 어떤 파가 존재하는가?

가. 종파	나. 횡파
다. 종파와 횡파가 함께 존재	라. 종파와 횡파 모두 존재하지 않는다

20. 두께가 3mm인 강재를 공진법으로 검사할 때 주파수 1Mhz에서 기본공명이 발생하였다면 강재에서의 초음파 전파 속도는 얼마인가?

가. 3000m/s	나. 4500m/s	다. 5200m/s	라. 6000m/s

제 2 과목 : 초음파탐상검사

21. 결함의 크기를 평가하는 방법 중 DGS 선도에 관한 설명으로 옳은 것은?

가. 결함의 크기를 등가의 원형 평면 결함의 직경으로 나타내는 방법이다. (?)

나. 결함의 크기가 초음파 빔의 폭에 비해 충분히 큰 경우에 적용하기 적합하다.

다. 시험주파수가 높을수록 결함형상으로 부터 영향이 적으므로 고주파수를 적용하는 것이 바람직하다.

라. 진동자 크기가 큰 것을 사용하는 것이 바람직하다.

22. 일반적으로 경사각탐촉자의 각도 표시는 어떻게 하는가?

가. 횡파가 발생했을 때의 반사각을 표시

나. 종파가 발생했을 때의 굴절각을 표시

다. 발생한 횡파의 굴절각을 표시

라. 발생한 종파의 반사각을 표시

23. 다음 초음파탐상 시험방법 중 주로 두께 측정에만 사용되는 방법은?

가. 펄스반사법	나. 투과법
다. 공진법	라. wheel법

24. 초음파탐상검사의 수침법에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 직접 접촉법보다 에코변화나 표면상태에 덜 영향을 받는다.

나. 접촉매질이 연속적으로 공급된다.

다. 정밀시험이므로 시험속도가 상대적으로 느려진다.

라. 시험물 형상에 따른 탐촉자 전면에 특수한 슈(shoe)를 부착할 필요가 없다.

25. 다음 시험편 중 경사각 탐촉자의 거리진폭특성 곡선을 작성하는데 일반적으로 사용되지 않는 것은?

가. N-1 블록 (?)	나. STB-A2 블록	다. RB-4 블록
라. ASME 표준교정시험편 (Basic Calibration Block)

26. 그림과 같이 길이 200mm, 직경 15mm인 봉재를 축방향으로 수직탐상 하였다. 봉재에 대한 아래 CRT 상에서 지연(delayed) 에코는 어느 부분인가?

가. a	나. b	다. c	라. d

27. 두께가 5mm인 판재를 공진법에 의해서 두께를 측정하려한다. 판재내 속도가 5km/s 인 경우 기본공진주파수는?

가. 0.5Mhz	나. 1Mhz	다. 5Mhz	라. 10Mhz

28. 초음파탐상검사에서 다른 조건은 고려하지 않은 탐상면에 바르는 접촉 매질 만의 일반적인 설명이다. 옳은 것은?

가. 물/글리세린 혼합제는 거친 표면에 효과적이다.

나. 물은 접촉매질로 사용하지 않는다.

다. 접촉매질의 종류에 따라 초음파의 전달효율이 달라 질 수 있다.

라. 탐상면이 매우 거칠 때는 기계유가 가장 좋다.

29. 그림과 같이 A-스코프에서 하나의 날카로운 형태의 에코를 나타내고, 탐촉자를 좌우로 움직일 때에 진폭이 일정한 구간에서는 거의 변화가 없거나 약간 변화하고 전후로 진폭이 부드럽게 변하는 경우에 결함의 종류로 가능한 것은?

가. 단일 점상 결함	나. 크고 평활한 반사체
다. 크고 불규칙한 반사체	라. 복수 결함

30. 초음파탐상검사에 사용되는 다음 진동자 재질 중 가장 높은 큐리점(curie point)를 갖는 것은?

가. 수정(SiO2)	나. 황산리튬(LiSO4)
다. 티탄산바륨(BaTiO3)	라. 니오비움산리튬(LiNbO3)

31. 초음파 탐상기에서 탐상을 편리하게 하기 위한 전자적 수단으로서 에코가 이 범위에 나타나면 램프나 부저로 결함이 존재하고 있는 것을 알려주는 장치를 무엇이라 하는가?

가. DAC회로장치	나. 게이트장치
다. 리젝션장치	라. 게인조정기

32. 다음 중 조대한 결정립의 오스테나이트계 스테인리스강 용접부를 검사하기에 가장 좋은 탐촉자는? (단, 용접 덧살을 제거하지 않음)

가. 횡파수직탐촉자	나. 횡파경사각탐촉자
다. 종파수직탐촉자	라. 종파경사각탐촉자

33. 단강품의 수직탐상검사에서 형상에코는 높고 저면에코가 나타나지 않는 경우에 대한 방법으로 옳은 것은?

가. 분할형 탐촉자를 사용한다.	나. 곡률탐촉자를 사용한다.
다. 시험 주파수를 더 높게 한다.	라. 시험 주파수를 더 낮게 한다.

34. 다음 중 초음파 탐상기의 회로라고 할 수 없는 것은?

가. 멀티플렉스	나. 송신부	다. 동기부	라. 증폭회로

35. 그림은 결함높이를 측정하는 주파수분석법으로 면상결함에 대하여 어떤 각도로 초음파를 입사시키면 결함의 상, 하단부로부터 에코가 얻어진다. 이와 같이 시간 차가 있는 2개의 에코를 주파수 분석하면 간격 ⊿f의 스펙트럼이 얻어진다. 이 때 결함 높이(H)를 구하는 식은?

(단, C는 음속, β는 굴절각 이라 한다.) ※제길, 수식 쓰는것도 귀찮은데 그림은 더 귀찮네...-_-;;

가. H =	나. H =	다. H =	라. H =

36. 초음파탐상검사시 동일한 크기의 탐촉자에 주파수를 증가시켰을 때 예상되는 결과는?

가. 측면 분해능이 저하된다.

나. 빔의 분산이 증가한다.

다. 근거리 음장의 길이가 증가한다.

라. 탐상시 감쇠가 저하된다.

37. 강재에서 횡파 굴절각이 60도인 경사각탐촉자를 구리에서 사용할 경우에 굴절각은 얼마인가?

(단, 강재에의 종파, 횡파 속도는 5900m/s, 3230m/s

구리에의 종파, 횡파 속도는 4700m/s, 2260m/s)

가. 32.5도	나. 37.3도	다. 43.6도	라. 46.4도

38. 펄스반사탐상법에서 직접접촉법과 비교한 수침법의 장점은?

가. 빔의 침투력 감소가 적다.

나. 휴대성이 양호하다.

다. 물거리(Water path distance)를 측정하지 않아 간단히 탐상할 수 있다.

라. 전달손실의 영향을 최소화 할 수 있다.

39. 다음 대비시험편 중 탠덤 주사 및 두갈래 주사에 주로 사용한는 시험편은?

가. RB-4	나. RB-A5	다. RB-A6	라. RB-A8

40. 펄스반사식 초음파탐상법에서 평판 맞대기 용접부 내에 용입불량이 용접선 방향으로 길게 존재할 때 경사각탐촉자의 주사방법에 따른 에코의 변화에 대하여 옳은 것은?

가. 진자주사시 에코의 높이가 거의 변하지 않는다.

나. 목돌림주사시 에코의 높이가 거의 변하지 않는다.

다. 전후주사시 에코의 높이가 거의 변하지 않는다.

라. 좌우주사시 에코의 높이가 거의 변하지 않는다.

제 3 과목 : 초음파탐상관련규격및컴퓨터활용

41. 강용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에 따른 탐상시험의 준비시 음향 이방성의 점검에 대한 설명이다. 다음 중 음향 이방성이 있다고 판정되는 내용으로 틀린 것은?

가. 횡파 측정에서 횡파 음속비가 1.05인 경우

나. 횡파 측정에서 횡파 음속비가 1.12인 경우

다. 공칭 굴절각 60〫의 경사각 탐촉자에 의한 측정에서 굴절 각도차가 3〫인 경우

라. 공칭 굴절각 60〫의 경사각 탐촉자에 의한 측정에서 굴절 각도차가 1〫인 경우

42. 강용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에서 경사각 탐촉자에 필요한 성능 중 탠덤탐상에 사용하는 탐촉자의 불감대는 어떻게 규정하고 있는가?

가. 특별히 규정하고 있지 않다

나. 진동자 공칭치수 10X10mm, 5MHz 주파수일 때 : 25mm

다. 진동자 공칭치수 20X20mm, 2MHz 주파수일 때 : 20mm

라. 진동자 공칭치수 10X10mm, 2MHz 주파수일 때 : 15mm

43. 강용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에 규정된 영역 구분의 H선과 L선의 dB 차이는 얼마인가?

가. 3dB	나. 6dB	다. 12dB	라. 20dB

44. 강용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에 의한 경사각탐상시 에코높이의 범위가 L선 초과 M선 이하일 때 에코 높이의 영역은?

가. I 영역	나. II 영역	다. III 영역	라. IV 영역

45. 금속재료의 펄스반사법에 따른 초음파탐상 시험방법 통칙(KS B 0817)에서 탐상기의 조정은 실제로 사용하는 탐상기와 탐촉자를 조합한 후 전원 스위치를 켜고 나서 최소 몇 분이 경과한 후 하도록 규정하는가?

가. 5분	나. 10분	다. 15분	라. 30분

46. 강용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에서 원둘레 이음 용접부의 경사각탐상시 탐촉자의 접촉면을 시험체의 곡률에 맞추어 탐상해야 하는 시험체의 곡률 반지름은 몇 mm 이하일 때 인가?

가. 300mm	나. 150mm	다. 200mm	라. 250mm

47. 보일러 및 압력용기에 대한 재료의 초음파탐상시험(ASME Sec.V Art.5)에 따르면 펄스에코 초음파탐상 장비는 게인조절기를 몇 dB 이하로 조정할 수 있는 장비를 갖추도록 규정하는가?

가. 2	나. 5	다. 10	라. 20

48. 초음파 탐촉자의 성능측정 방법(KS B 0535)에서 굴절각이 75〫인 경사각 탐촉자로 굴절각을 측정하려 할 때 표준시험편 STB-A1에 사용되는 관통 구멍의 지름은 얼마인가?

가. 1mm	나. 1.5mm	다. 4mm	라. 50mm

49. 보일러 및 압력용기에 대한 용접부의 초음파탐상시험(ASME Sec.V Art.4)에서 탐상 온도의 설명으로 옳은 것은?

가. 접촉법에서 교정시험편과 검사 표면 간의 온도 차는 30℉ 이내이어야 한다.

나. 접촉법에서 교정시험편과 검사 표면 간의 온도 차는 25℉ 이내이어야 한다.

다. 수침법에서 교정시 접촉매질의 온도는 검사시 접촉매질의 온도의 30℉ 이내이어야 한다.

라. 수침법에서 교정시 접촉매질의 온도는 검사시 접촉매질의 온도의 35℉ 이내이어야 한다.

50. 보일러 및 압력용기에 대한 용접부의 초음파탐상시험(ASME Sec.V Art.4)에서 검교정으로 확인한 경우를 제외했을 때 다음 중 탐촉자의 이동속도로 옳은 것은?

가. 3인치/s 를 초과할 수 없다.

나. 6인치/s 를 초과할 수 없다.

다. 9인치/s 를 초과할 수 없다.

라. 12인치/s 를 초과할 수 없다.

51. 보일러 및 압력용기에 대한 대형 단강품의 초음파탐상시험(ASME Sec.V SA-388)에서 오스테나이트 스테인리스강 단강품을 검사할 수 있는 장비의 주파수 규정으로 옳은 것은?

가. 0.4MHz 이하에서 검사할 수 있어야 한다.

나. 1MHz 이하에서 검사할 수 있어야 한다.

다. 2.25MHz 이하에서 검사할 수 있어야 한다.

라. 5MHz 이하에서 검사할 수 있어야 한다.

52. 보일러 및 압력용기에 대한 용접부의 초음파탐상시험(ASME Sec.V Art.4)에서 규정한 초음파탐상 기기의 주파수 범위는?

가. 0.1~5MHz	나. 0.5~10MHz	다. 1~5MHz	라. 1~20MHz

53. 보일러 및 압력용기에 대한 용접부의 초음파탐상시험(ASME Sec.V Art.4)에 따라 시험체를 탐상시험할 때 탐촉자의 일반적인 중첩 정도(over lap)로 맞는 것은?

가. 탐촉자 외경의 최소 5%

나. 진동자 치수의 최소 10%

다. 진동자 치수의 최소 5%

라. 탐촉자 외경의 최소 10%

54. 건축용 강판 및 평강의 초음파탐상시험에 따른 등급분류와 판정기준(KS B 0040)에서 점적률이 6%일 때의 등급과 합격 여부는 어떻게 되는가?

가. A등급, 합격	나. B등급, 불합격	다. X등급, 불합격	라. Y등급, 합격

55. 보일러 및 압력용기에 대한 용접부의 초음파탐상시험(ASME Sec.V Art.4)에 따라 증폭직선성을 측정할 때 스크린 80% 높이의 에코를 6dB 내렸을 때 지시 한계의 허용 범위는?

가. 16%~24%	나. 32%~48%	다. 19%~21%	라. 36%~42%

56. 글의 내용을 보충하기 위해 키보드 글자나 부호들의 짧은 나열을 이용하여 보통 얼굴 표정을 흉내내거나 느낌을 나타내어 인터넷 전자우편이나 채팅 그리고 메시지 등에 사용하는 문자 표현을 무엇이라 하는가?

가. emoticon	나. navigation	다. banner	라. prompt

57. 일반적으로 인터넷의 주소체게 중 URL(Uniform Resource Locator) 주소의 구성 순서는?

가. 프로토콜 + 파일명 + 호스트명 + 디렉토리

나. 프로토콜 + 호스트명 + 디렉토리 + 파일명

다. 호스트명 + 프로토콜 + 디렉토리 + 파일명

라. 호스트명 + 디렉토리 + 프로토콜 + 파일명

58. 단말 장치에서 발생하는 디지털 데이터를 전화선과 같은 아날로그 전송 매체를 통해 전송하기 위해서 디지털 테이터와 아날로그 전송신호 상호간에 변환 과정이 필요하다. 이러한 기능을 수행하는 기기를 무엇이라 하는가?

가. 허브(HUB)	나. 모뎀(Modem)	다. LAN 카드	라. 라우터(Router)

59. 컴퓨터에 있어서 TCP와 UDP 등의 패킷 전달 서비스를 제공하며 경로 설정을 담당하는 것은?

가. HTTP	나. SMTP	다. FTP	라. IP

60. 컴퓨터의 일반 주기억장치로 사용하며 전원이 공급되어도 일정 시간이 지나면 내용이 지워지므로 재충전이 필요한 메모리를 무엇이라 하는가?

가. EEPROM	나. DRAM	다. PROM	라. EPROM