국가기술자격검정 필기시험문제
2008년 기사 제3회 필기시험				수검번호	성명
자격종목 및 등급(선택분야)	종목코드	시험시간	문제지형별
초음파비파괴검사산업기사	2612	2시간	A
※ 답안카드 작성시 시험문제지 형별누락, 마킹착오로 인한 불이익은 전적으로 수험자의 귀책사유임을 알려드립니다.

제 1 과목 : 초음파탐상시험원리

초음파탐상시험시 공진법에 의한 두께 측정은 다음 중 어떤 현상을 이용하는 것이 가장 효율적인가?

가. 시험체의 두께가 초음파 파장의 1/2 일 때 초음파

에너지가 증가하는 방법을 이용한다.

나. 시험체의 두께가 초음파 파장의 1/4 이하일 때 초

음파 에너지가 손실되는 방법을 이용한다.

다. 시험체의 두께가 초음파 파장의 1/2 일 때 초음파

에너지가 손실되는 방법을 이용한다.

라. 시험체의 두께가 초음파 파장의 1/4 이하일 때 초

음파 에너지가 증가하는 방법을 이용한다.

강재에 대한 굴절각이 60도인 경사각 탐촉자로 회주철을 탐상할 때 굴절각은 약 몇 도가 되는가?

(단, 강재에서의 횡파 속도는 3200m/s, 탐촉자 쐐기

재질의 종파속도는 2800m/s, 회주철에서의 횡파

속도는 2400m/s 이다.)

가. 41°   나. 49°   다. 55°   라. 70°

다음 중 액체 내를 통과할 수 있는 파형은?

가. 횡파   나. 종파   다. 판파   라. 표면파

초음파탐상시험의 수침법에서 시험체에 횡파를 발생시키는 가장 보편적인 방법은?

가. X-Cut 결정체를 사용한다.

나. 시험체의 입사면에 수직인 종파를 입사시킨다.

다. 다른 주파수로 진동하는 두 개의 결정체를 사용한다.

라. 진동자를 고정시킨 장치의 각도를 적절히 변화시킨다.

결정립이 조대한 시험편을 초음파탐상시험할 때 투과력을 높이기 위해서는 다음 중 어떤 주파수를 사용하는 것이 좋은가?

가. 1MHz   나. 2.5MHz   다. 3MHz   라. 5MHz

철강재를 탐상하기 위해 굴절각이 70°인 경사각탐촉자를 제작하려면 쐐기의 각도는 약 몇 도로 제작되어야 하는가?

(단, 아크릴 내 종파속도는 2730m/s, 철강 내 횡파속

도는 3230m/s 이다.)

가. 33°   나. 43°   다. 53°   라. 70°

열처리의 영향에 따른 전기전도도의 변화를 측정할 수 있는 비파괴검사법은?

가. 자분탐상시험	나. 음향방출시험

다. 와전류탐상시험	라. 초음파탐상시험

비파괴검사의 안전관리에 대한 설명 중 옳은 것은?

가. 방사선투과시험에 취급되는 저방사선의 경우 안전

관리에 특별히 유의할 필요는 없다.

나. 초음파탐상시험에 취급되는 초음파가 강력한 경우

유자격자에 의한 관리·지도를 반드시 의무화 하여

야 한다.

다. 형광침투액을 이용하는 탐상시험에 사용되는 자외

선 조사등은 눈에 영향을 주지 않으므로 그에 대한

대책은 불필요하다.

라. 유기용제를 사용하는 침투탐상시험에는 방화대책

이나 환기 등의 안전관리에 특히 주의할 필요가 있

다.

초음파탐상시험에서 공진법으로 시험체의 두께를 측정할 때 2MHz 의 주파수에서 기본공명이 발생했다면 이 시험체의 두께는 몇 mm 인가?

(단, 시험체내의 초음파 속도는 4800m/s 이다.)

가. 1.2   나. 2.4   다. 3.6   라. 4.8

다음 중 침투탐상시험법의 장점이 아닌 것은?

가. 거의 무든 재질과 제품에 적용이 가능하다.

나. 검사 방법이 간편하고 결과를 즉시 알 수 있다.

다. 시험체는 침투제와 반응하여 보호막을 형성한다.

라. 시험체의 크기, 형상에 크게 영향을 받지 않는다.

비파괴검사법 중 시험체의 내부와 외부의 압력차를 이용, 기체나 액체가 결함부를 통해 흘러 들어가거나 나오는 것을 감지하는 방법으로 압력용기나 배관 등에 적용하기 적합한 시험법은?

가. 누설검사	나. 침투탐상검사

다. 자분탐상시험	라. 초음파탐상시험

비파괴검사의 목적으로 볼 수 없는 것은?

가. 검사 종류별 최신 장비만을 사용하여야 한다.

나. 재료의 낭비를 줄이므로 생산성을 증가시킨다.

다. 사고를 예방하여 인명과 재산 손실을 방지한다.

라. 품질수준을 높이고 균질성을 개선, 고객에게 만족

한 제품을 생산한다.

쿨롱의 법칙에서 두 자극 사이에 작용하는 힘(F)을 구하는 식으로 옳은 것은?

(단, 자극의 세기는 각각 m, m', 투자율은 μ, 자극

간의 간격은 r 이다.)

가．　  나．

다．　  라．

철강 재료의 와전류탐상시험에 의한 재질 시험에서 지시에 가장 큰 영향을 주는 인자는 다음 중 무엇인가?

가. 투자율	나. 열전도도

다. 인장강도	라. 전기전도도

미시 방사선투과시험(micro radiography)에 사용되는 에너지의 범위로 옳은 것은?

가. 5~50kV	나. 60~150kV

다. 180~250kV	라. 350~500kV

다음 중 알루미늄 재료에 적용할 수 없는 비파괴검사법은?

가. 침투탐상시험	나. 자분탐상시험

다. 초음파탐상시험	라. 와전류탐상시험

비파괴평가 기법을 능동적 기법과 수동적 기법으로 나눌 때 다음 중 능동적 기법에 해당하는 것은?

가. 누설검사법	나. 잡음 해석법

다. 음향방출시험법	라. 초음파탐상시험법

다음의 비파괴검사법 중 인체의 유해성이 가장 큰 시험법은?

가. 자분탐상시험	나. 초음파탐상시험

다. 방사선투과시험	라. 와전류탐상시험

누설검사법 중 가압법을 적용한 압력변화시험의 장점을 설명한 것으로 틀린 것은?

가. 누설의 양을 측정할 수 있다.

나. 누설의 위치 확인이 매우 쉽다.

다. 시험체의 크기에 관계없이 검사가 가능하다.

라. 측정 게이지로 누설 여부를 즉시 알 수 있다.

수세성 형광침투탐상시험의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 수도시설, 암실, 전원 및 자외선 조사장치가 필요

하다.

나. 나사부 형상과 같은 복잡한 시험체는 탐상할 수 없다.

다. 소형 및 다량의 제품을 1회의 작업으로 탐상할 수

있다.

라. 과세척의 우려가 있어 폭이 넓고 얕은 결함의 탐

상이 곤란하다.

제 2 과목 : 초음파탐상검사

초음파탐상기의 조정기 중 리젝션(rejection) 손잡이를 조정하면 나타나는 현상으로 옳은 것은?

가. 분해능이 나빠진다.

나. 파형을 평활하게 한다.

다. 잡음 에코를 억제한다.

라. 증폭의 직선성을 높여 준다.

초음파탐상검사에서 표준이 되는 시험편으로 장비를 조정하는 과정을 무엇이라고 하는가?

가. 감쇠	나. 교정

다. 사각 탐상	라. 상호 조정

용접부의 경사각탐상시 주로 검출되는 불연속의 종류가 아닌 것은?

가. 기공	나. 균열

다. 언더컷	라. 라미네이션

주·단강품의 초음파 탐상감도를 조정할 때 표준시험편을 사용하여 그 표준구멍으로부터의 에코가 정해진 높이가 되도록 탐상기의 감도를 조정하는 시험편 방식의 장점으로 볼 수 없는 것은?

가. 탐상감도를 나타내기가 용이하다.

나. 공정간에 탐상한 상호의 데이터들의 비교가 비교

적 용이하다.

다. 시험편과 시험체의 감쇠 차이에 의한 결함에코높

이 차이의 보정이 불필요하다.

라. 시험체와 동일한 종류의 강이며 검출목적에 맞는

깊이 및 크기의 인공결함을 임의로 만들 수 있다.

초음파탐상검사에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

가. 경사각탐상시 전후주사는 용접선에 대해 전후 방

향으로 탐촉자를 주사하는 것이다.

나. 동일 크기의 결함인 경우 초음파탐상시 가장 높은

결함에코가 검출되는 것은 초음파의 진행방향에 평

행한 균열이다.

다. 경사각탐상은 탐상면에 대해 경사지게 초음파를

입사시키는 방법으로 결함의 위치추정은 가능하나

크기추정은 불가능하다.

라. 수직탐상은 탐상면에 대해 수직되게 초음파를 입

사시키는 방법으로 결함의 크기추정은 가능하나 위

치와 두께의 측정은 불가능하다.

거리진폭교정곡선(DAC)은 무엇 때문에 생긴 신호의 손실을 보상하는 방법인가?

가. 시험체의 길이

나. 시험체의 자속밀도

다. 시험체 속에서의 음속

라. 탐상거리의 증가에 따른 감쇠

그림과 같이 환봉을 수직탐상하는 경우 옳은 설명은?

가. A방향은 C방향보다 결함에코 높이가 높다.

나. C방향은 B방향보다 결함에코 높이가 높다.

다. B방향은 A방향보다 결함에코 높이가 높다.

라. A방향에서 탐상하면 결함에코를 전혀 잡을 수 없다.

용접부에 대한 경사각탐상시 음파가 표면 용접 덧붙임부에 그림과 같이 반사되어 결함처럼 보인다. 접촉매질이 묻은 손으로 반사되는 부분을 문지를 때 이 반사에코의 변화에 대하여 옳게 설명한 것은?

가. 에코가 사라진다.

나. 에코높이가 높아진다.

다. 에코높이가 약간 낮아진다.

라. 에코높이가 전혀 변화하지 않는다.

다음 중 시험체의 두께 측정에 가장 널리 사용되는 초음파탐상검사 방법은?

가. 2탐촉자법	나. 표면파 탐상법

다. 투과 탐상법	라. 공진법 또는 펄스반사법

그림의 탐상도형은 어떤 표시방법에 대한 것인가?

가. MA표시(MA-scope)   나. 단면표시(B-scope)

다. 기본표시(A-scope)   라. 평면표시(C-scope)

다음의 압전 재료 중에서 송신 효율이 가장 좋은 것은?

가. 수정(Quartz)

나. 산화은(Silver Oxide)

다. 황산리튬(Lithium Sulfate)

라. 티탄산바륨(Barium Titanate)

초음파가 매질 내 원거리음장 영역의 어느 지점(x)에서의 음압을 나타내는 공식으로 옳은 것은?

(단, Px : 거리 y 에서의 음압, y : 진동자로부터의

거리, Po : 진동자 전면에서의 음압, λ : 파장,

D : 진동자의 직경이다.)

가．

나．

다．

라．

측정범위 250mm로 단강품(표면거칠기 25S)을 수직탐촉자 2C2ON 으로 탐상할 때, 건전부에서 그림과 같은 탐상도형이 얻어졌다. 이 조건에서 반사손실의 영향은 매우 적기 때문에 무시하면, 이 단강품의 감쇠계수는 몇 dB/m인가?

가. 10   나. 13   다. 18   라. 25

용접부의 경사각탐상에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

가. 측면의 용입불량(루트혼입불량)은 모드변환손실이

있기 때문에 검출이 곤란하다.

나. 비드에서의 에코는 결함에코보다 항상 작게 나타

나기 때문에 무시해도 좋다.

다. 동일 탐상면에서 탐상하면 모든 용접부의 결함은

1회반사법보다 직사법이 에코높이가 높게 나타난다.

라. 면상결함은 결함에 초음파의 입사각도가 바뀌면

에코높이는 현저히 변화한다.

집속(focus type) 탐촉자를 사용할 때 필요한 사항이 아닌 것은?

가. 집속거리	나. 집속범위

다. 집속빔 폭	라. 집속 노이즈 크기

다음 중 주조재, 단조재 등의 내부결함 탐상 및 두께 측정에 주로 사용되는 탐상법은?

가. 수직 탐상법	나. 판파 탐상

다. 표면 탐상법	라. 경사각 탐상법

초음파 탐상기에서 브라운관의 에코 밝기는 무엇에 의하여 조절하는가?

가. 게인(gain)	나. 클립핑(clipping)

다. 펄스 반복주파수	라. 소인길이(Sweep length)

다음 중 전기적인 에너지를 기계적인 에너지로, 기계적인 에너지를 전기적인 에너지로 변환시킬 수 있는 재료를 무엇이라 하는가?

가. 초전도재료	나. 반도체재료

다. 압전재료	라. 유전재료

다음 중 동축케이블을 연결하는 탐촉자의 컨넥터로 사용되지 않는 형태는?

가. VHF형   나. BNC형   다. UHF형   라. LEMO형

다음 중 경사각용 시험편으로 조합된 것은?

가. STB-A1, STB-A2   나. STB-G, STB-A1

다. STB-A2, STB-N1   라. STB-RB, STB-G

제 3 과목 : 초음파탐상관련규격 및 컴퓨터활용

초음파 탐상시험용 표준시험편(KS B 0831)중에서 A1형 표준시험편의 재료 종류로 옳은 것은?

가. SUJ2	나. STB4

다. SM400	라. SNCM439

보일러 및 압력용기에 대한 표준초음파탐상검사(ASME Sec.V, Art.23 SA-388)에서 대형 단강품의 탐상시 탐촉자의 주사속도와 중복 범위로 옳은 것은?

가. 주사속도 152mm/s 이하, 중복범위 최소 15%

나. 주사속도 200mm/s 이하, 중복범위 최소 10%

다. 주사속도 152mm/s 이상, 중복범위 최소 10%

라. 주사속도 200mm/s 이상, 중복범위 최소 15%

보일러 및 압력용기에 대한 재료의 초음파탐상검사(ASME Sec.V, Art.5)에 따라 튜브류를 탐상시 사용하는 교정시험편의 교정 반사체(calibration

reflectors)에 관한 내용으로 틀린 것은?

가. 형태는 축방향 노치(notch) 이다.

나. 길이는 약 1인치 또는 그 이하이다.

다. 폭은 1.6mm 이하이어야 한다.

라. 깊이는 0.1mm 또는 공칭 벽 두께의 5% 중 큰 쪽

을 초과하여야 한다.

강용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에서 용접부에 용접 후 열처리에 대한 지정이 있는 경우 합격 여부 판정을 위한 탐상 시기는 언제인가?

가. 열처리하기 바로 전

나. 최종 열처리한 후

다. 기계가공하기 전

라. 기계가공 후 열처리하기 바로 전

보일러 및 압력용기에 대한 표준초음파탐상검사(ASME Sec.V, Art.23 SA-435)에서 강판의 수직빔으로 2인치 두께를 갖는 강판을 검사할 때, 전체 저면반사의 손실을 일으키는 불연속부의 지름이 2인치인 경우 평가는?

가. 합격이다.	나. 불합격이다.

다. 시험편 방식으로 재검사한다.

라. 저면반사 손실은 합부판정 기준이 아니다.

알루미늄의 맞대기 용접부의 초음파 경사각탐상 시험방법(KS B 0897)에 따른 시험결과의 분류에서 모재의 두께가 40mm 이고, 1류의 판정이 내려진 경우 허용되는 흠의 최대길이는 얼마 이하인가?

(단, 분류는 B종 흠인 경우이다.)

가. 10mm   나. 20mm   다. 30mm   라. 40mm

강 용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에서 탐상장치 중 경사각 탐촉자의 성능점검시 특별한 보수를 하지 않은 상태에서 작업시간 8시간 이내마다 점검을 하여야 하는 것은?

가. 불감대	나. 빔 중심축의 치우침

다. 입사점 및 굴절각	라. 경사각 탐촉자의 감도

보일러 및 압력용기에 대한 표준초음파탐상검사(ASME Sec.V, Art.23 SA-577)에서 탐상을 하기 위해 선택되는 초음파 주파수는 필요한 교정 노치를 검출할 수 있는 가장 높은 주파수를 선택하여 지시의 진폭이 최소한 얼마의 신호 대 잡음비를 나타내도록 하여야 하는가?

가. 3 : 1   나. 6 : 1   다. 10 : 1   라. 20 : 1

보일러 및 압력용기에 대한 초음파탐상검사(ASME Sec.V, Art.4)에서 관경 20인치 이하의 곡률을 가진 모든 시험체를 완전히 적용할 수 있게 하려면 곡률이 다른 곡면대비시험편은 최소 몇 개를 만들어야 하는가?

가. 4개   나. 5개   다. 6개   라. 8개

보일러 및 압력용기에 대한 표준초음파탐상검사(ASME Sec.V, Art.23 SA-609)에서 주강품의 탐상에 사용되는 대비시험편의 인공결함에 대한 설명이다. 옳은 것은?

가. 3/64 ~ 8/64인치까지의 크기로 배열되어 있다.

나. 단독의 인공결함 구멍지름은 1/4인치이다.

다. 1 ~ 8인치 범위를 포함하는 깊이로 되어 있다.

라. 인공결함의 형상은 모두 측면공이다.

보일러 및 압력용기에 대한 초음파탐상검사(ASME Sec.V, Art.4)에 따라 니켈합금을 탐상할 때 접촉매질에 함유된 황(S) 함량을 제한하고 있다. 얼마 이하로 규정하고 있는가?

가. 5ppm   나. 50ppm   다. 150ppm   라. 250ppm

강 용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에서 형떼기 게이지를 사용하여 각 부위의 실체도를 그리고, 탐촉자 용접부 거리 및 빔노정을 실체도에서 구해야 하는 용접부는 다음 중 어느 것인가?

가. 강판 T이음 용접부

나. 노즐 이음 용접부

다. 강관 길이 이음 용접부

라. 강관 원둘레 이음 용접부

보일러 및 압력용기에 대한 표준초음파탐상검사(ASME Sec.V, Art.23 SA-388)에서 대형 단강품의 탐상시 수직탐촉자로 탐상할 때 보고서에 기록해야 할 지시 내용으로 옳은 것은?

가. 저면 반사법에서 1개의 지시가 건전부의 저면 반

사지시의 10%를 초과할 때

나. 대비시험편법에서 1개의 지시가 대비 증폭기준선

의 40%를 초과할 때

다. 대비시험편법에서 5개 이상의 집합적인 지시가 대

비 증폭기준선의 20 ~ 40% 이하일 때

라. 저면 반사법에서 5개 이상의 집합적인 지시가 건

전부의 저면 반사지시의 3 ~ 5% 미만일 때

탄소강 및 저합금강 단강품의 초음파탐상 시험방법(KS D 0248)에 의한 흠의 기록 및 평가 방법에서 미리 인수·인도 당사자 사이에 협정하지 않아도 되는 것은?

가. 흠의 깊이	나. 흠 에코 높이

다. 밑면 에코의 저하량

라. 단강품의 평가에 필요한 기록

압력용기용 강판의 초음파탐상 검사방법(KS D 0233)에서 이진동자 수직탐촉자를 사용하여 탐상하였을 때 결함의 정도가 가벼움에 해당될 때의 표시기호로 옳은 것은?

가. ○   나. X   다. △   라. □

다음이 설명하고 있는 기억장치는?

- 기억된 내용을 읽어낼 뿐만 아니라 변경도 가능하다.

- 컴퓨터의 주기억장치로 많이 사용된다.

- 휘발성 메모리(volatile memory) 이다.

가. RAM   나. ROM   다. BIOS   라. CMOS

국내 인터넷 주소를 표기할 때 포함되지 않는 것은?

가. 호스트명	나. 소속기관

다. 소속국가	라. 사용자 ID

컴퓨터 네트워크에서 상대방의 컴퓨터가 켜져 있는지 확인하기 위해서 사용할 수 있는 명령어는?

가. PING   나. ARP   다. RARP   라. IP

전자우편(E-mail)의 주소형식에 포함되지 않는 것은?

가. 사용자 ID	나. 패스워드

다. @	라. 메일서버의 주소

통신에서 데이터 신호 속도를 나타내는 단위는?

가. mps   나. bit   다. bps   라. word

제 4 과목 : 금속재료 및 용접일반

납땜의 용제가 갖추어야 할 조건 중 틀린 것은?

가. 청정한 금속면의 산화를 방지할 것

나. 전기저항 납땜에 사용되는 것은 부도체일 것

다. 용제의 유효 온도 범위와 납땜 온도가 일치할 것

라. 납땜의 표면장력에 맞추어 모재와의 친화력을 높

일 것

가스 용접시 중압식 토치에 사용되는 아세틸렌의 압력(kgf/㎠) 범위로 가장 적당한 것은?

가. 0.01 ~ 0.2	나. 1.5 ~ 1.8

다. 0.07 ~ 1.3	라. 1.8 ~ 2.5

주로 겹치기 용접에 많이 이용되는 용접은?

가. 슬롯 용접	나. 필릿 용접

다. V형 용접	라. H형 용접

가스 압접법의 특징 설명으로 틀린 것은?

가. 압접 소요시간이 짧다.

나. 원리적으로 전력이 필요 없다.

다. 용가재 및 용제가 불필요하다.

라. 매우 숙련된 작업자가 필요하다.

보기 그림에서 필릿 용접의 목 길이에 해당하는 것은?

가. ①   나. ②   다. ③   라. ④

용접부의 시험 중 화학적 시험인 것은?

가. 피로 시험	나. 굽힘 시험

다. 충격 시험	라. 부식 시험

용접봉의 용융속도를 나타내는 것으로 가장 적합한 것은?

가. 단위 시간당 소비되는 용접봉의 길이 또는 무게

나. 단위 시간당 소비되는 아크전압

다. 단위 시간당 소비되는 아크전류

라. 단위 시간당 진행되는 용접속도

피복금속 아크 용접에서 아크 전압이 20V, 아크 전류는 150A, 용접속도를 200cm/min 라 할 때 용접 입열량은 몇 Joule/cm 인가?

가. 900   나. 1200   다. 1500   라. 2000

후판용접에 사용되며 수냉 동판을 용접부 양편에 부착하고 용융된 슬래그 속에서 전극와이어를 연속적으로 송급하여 용융 슬래그 내를 흐르는 전류의 저항열을 이용하는 용접 방법은?

가. 불활성 가스 텅스텐 아크 용접

나. 불활성 가스 금속 아크 용접

다. 일렉트로 슬래그 용접

라. 서브머지드 아크 용접

속이 빈 피복 용접봉과 모재 사이에서 아크를 발생시켜 모재를 가열하고 봉의 가운데 구멍으로 절단 산소를 불어내어 가스 절단을 하는 방법은?

가. 분말 절단	나. 산소창 절단

다. 산소 아크 절단	라. 가스 가우징

다음 중 마텐자이트 변태에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 협동적 원자운동에 의한 변태이다.

나. 마텐자이트 변태를 하면 표면기복이 생긴다.

다. 성분원소의 확산이 급히 진행되어 일어난 변태이다.

라. 오스테나이트와 마텐자이트 사이에는 일정한 결정

방위 관계가 있다.

WC, TiC, TaC 의 분말에 Co를 결합재로 사용하여 1500℃에서 소결하여 만든 합금을 무엇이라 하는가?

가. 인바	나. 세라믹

다. 초경합금	라. 두랄루민

다음 설명 중 틀린 것은?

가. 방진(防振)이란 진동의 전파를 방지하는 것으로

방진고무, 금속 코일스프링 등이 있다.

나. 차음(遮音)이란 기계적 진동의 전파를 차단하는

것으로 콘크리트, 공기스프링 등이 있다.

다. 흡음(吸音)은 공기압의 진동을 열에너지로 흡수하

는 것으로 유리솜, 연질 폴리우레탄 등이 있다.

라. 제진(制振)이란 진동발생원인인 고체의 진동자체

를 감소시키는 것으로, 구조용 재료로 사용할 때는

강도와 감쇠능을 겸비하고 있다.

다음 중 Ni-Cu계 합금으로 전기저항이 높아 전열선 등의 전기저항재료로 사용되는 것은?

가. 엘린바(elinvar)	나. 콘스탄탄(constantan)

다. 문쯔메탈(Muntz metal) 라. 퍼멀로이(permalloy)

다음 중 오스테나이트계 스테인리스강에서 일어나는 입계부식(입간부식)의 방지대책으로 틀린 것은?

가. 예민화온도인 약 700℃에서 1시간 열처리한다.

나. 안정화제인 Ti, Nb 또는 Ta를 첨가시킨다.

다. 0.03% 이하로 탄소의 함량을 감소시킨다.

라. 1000~1150℃로 가열하여 탄화물을 고용시킨 후

급냉처리한다.

다음 중 GC350 에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 주강으로서 인장강도가 350kgf/㎟ 임을 의미한다.

나. 회주철로서 인장강도가 350N/㎟ 이상을 의미한다.

다. 가단주철로서 350은 비커즈 경도값을 의미한다.

라. 구상흑연 주철로서 350은 브리넬 경도값을 의미

한다.

다음 중 자기변태에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 결정 격자가 변화하는 것을 말한다.

나. 순철에서 A3, A4 변태를 자기변태라 한다.

다. 순철에서는 A2 변태를 시멘타이트의 자기변태점

이라 한다.

라. 일정한 온도 범위 안에서 점진적이고 연속적으로

변화하는 것이다.

22K(22금)은 순금의 함유량이 약 몇 % 인가?

가. 61.7   나. 71.7   다. 81.7   라. 91.7

마그네슘합금을 용해할 때의 유의사항에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 수소를 흡수하기 쉬우므로 탈가스 처리를 해야 한다.

나. 주조조직을 미세화하기 위하여 용탕 온도를 적절

하게 관리한다.

다. 규사 등이 환원되어 Si 의 불순물이 많아지므로

불순물이 적어지도록 관리한다.

라. 고온에서 산화하기 쉽고, 승온하면 연소하므로 탄

소분말을 뿌려서 CO2 가스를 발생시켜 산화를 방

지한다.

다음 중 입방정계의 축길이와 사이각으로 옳은 것은?

가. a = b ≠ c, α = β = γ = 90°

나. a ≠ b ≠ c, α = β = γ = 90°

다. a = b = c, α = β = γ = 90°

라. a = b = c, α = β = 90°, γ = 120°