2009년 1회 필기시험 초음파비파괴검사산업기사

1. 판파(Lamb)는 일반적으로 어떤 검사에 사용되는가?

가. 얇은 판   나. 부피가 큰 주괴   다. 외경이 큰 봉축   라. 표면이 거친 단련물

2. 다음 중 재료의 음향임피던스가 갖는 주된 요소는 무엇을 결정하는데 사용되는가?

가. 재료내에서의 음속   나. 경계면에서의 굴절각

다. 재료 내에서의 빔의 확산   라. 경계면에서 통과 및 반사되는 에너지의 양

3. 초음파의 파장이 1mm이고, 진동자의 직경이 10mm인 탐촉자로 강재 내 초음파 속도가 5000m/s로 초음파 탐상시 발생하는 근거리음장은 약 몇 mm인가?

가. 0.25   나. 2.5   다. 25   라. 250

4. 다음 중 표면파 입자의 진동 형태는?

가. 원형   나. 삼각형   다. 타원형   라. 사각형

5. 강에서 아크릴 계면으로 초음파가 수직으로 입사한다. 이때의 에너지 투과율은 약 얼마인가?

(단, 강과 아크릴의 음향임피던스는 각각 45.6x106kg/m2s, 3.2x106kg/m2s 이다.)

가. 14%   나. 25%   다. 75%   라. 86%

6. 근거리음장 내에서 초음파탐상시험을 수행할 때 주의해야 할 사항으로 틀린 것은?

가. 허용된 크기의 불연속이 CRT상에 불합격이 될 크기의 시그널이 될 수 있으므로 주의하여야 한다.

나. 불합격이 될 불연속으로부터의 시그널이 허용될 크기의 시그널로 나타날 수 있으므로 주의하여야 한다.

다. 불연속으로부터의 시그널이 완전히 소실될 수 있으므로 주의하여야 한다.

라. 하나의 불연속이 한 개의 지시만을 나타낼 수 있으므로 결함의 정량적 평가가 가능함에 유의하여야 한다.

7. 전도체이며 얇은 튜브 형태인 시험체를 비접촉법으로 단시간에 많은 양을 검사하기에 가장 적합한 비파괴검사법은?

가. 자분탐상시험법   나. 방사선투과시험법

다. 침투탐상시험법   라. 와전류탐상시험법

8. 다음 중 방사선투과시험을 적용하기에 가장 부적당한 것은?

가. 용접 개선면   나. 맞대기 용접부

다. 모서리 용접부   라. 완전용입 각이음부

9. 다음 중 표면결함 검출을 위한 비파괴검사에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 육안시험은 균열, 오버랩, 피트 등의 결함의 형태, 위치 및 깊이를 측정하는 것이 가능하다.

나. 자분탐상시험은 세라믹 표면균열의 검사에 이용되며 표면 및 표면직하의 결함 검출이 가능하다.

다. 침투탐상 시험은 전도체 재료에만 적용할 수 있으며 표면의 개구 결함에만 검출이 가능하다.

라. 와전류탐상시험은 전도체 표층부를 비접촉, 고속 탐상이 가능하여 봉, 관의 자동

20. 다음 중 시험체의 주변에 압력차를 발생시켜 검사하는 비파괴검사법은?

가. 누설겁사법   나. 자분탐상시험법  다. 와전류탐상시험법  라. 중성자투과시험법

21. 초음파탐상검사시 단조품을 검사할 때 고려해야 할 사항으로 옳은 것은?

가. 주사방향은 입자의 흐름 방향과 무관하다.

나. 탐상감도는 대비시험편법에 주로 의존한다.

다. 보편적으로 경사각탐상을 사용하여 특수한 경우 수직탐상이 이용된다.

라. 근거리음장을 보정하기 위하여 분할형 탐촉자를 사용하며, 탐상 주파수는 4-6MHz가 많이 사용된다.

22. 판두께 20mm인 시험체를 굴절각 60도의 탐촉자로 탐상 할 때 1스킵(skip)거리는 약 몇 mm인가?

가. 34.7mm   나. 40.3mm   다. 69.3mm   라. 80.6mm

23. 단조품의 초음파탐상검사에 적용되는 저면에코법에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 표면 거칠기의 보정이 필요하다.

나. 시험체 곡률의 보정이 필요하다.

다. 저면에코가 얻어지는 저면과 탐상면이 평행한 형태에서 적용이 가능하다.

라. 결함의 길이 측정이 어렵다.

24. 경사각탐촉자의 주사법 중 2탐촉자법에 해당되는 것은?

가. 지그재그주사   나. 좌우 주사   다. 탠덤 주사   라. 진자 주사

25. 다음 중 판재를 경사각탐상법으로 검사할 경우 가장 검출하기 어려운 결함은?

가. 균열(Crack)   나. 기공(blow hole)

다. 편성(segregation)   라. 라미네이션(lamination)

26. 수침법의 경우 가장 많이 쓰는 접촉 매질은?

가. 물   나. 오일   다. 알콜   라. 그리세린

27. 다음 중 탐상에 지장을 주는 방해 에코가 발생하는 경우가 아닌 것은?

가. 펄스 반복율이 매우 높을 때

나. 결정립이 조대한 시험체를 고감도로 검사할 때

다. 굴절각이 큰 경우 빔 퍼짐이 발생할 때

라. 음향임피던스가 제로(0)인 경우

28. 다음 그림은 탐촉자의 무엇을 측정하는 것인가?

<그림해설> A1 시험편의 수직탐촉자 분해능을 나타낸 그림.

가. 굴절각   나. 분해능   다. 감도   라. 거리

29. 다음 중 국제용접학회(IIW)의 권고에 따라 ISO에서 공인한 초음파탐상용 STB-A1 표준시험편으로 확인할 수 없는 것은?

가. 측정범위의 조정   나. 경사각 탐촉자의 굴절각 측정

다. 경사각 탐촉자의 분해능 측정   라. 경사각 탐촉자의 입사점 결정

30. 다음 중 가장 기본적인 펄스-에코 방식의 초음파탐상장비는?

가. A-Scan 장비   나. B-Scan 장비   다. C-Scan 장비   라. M-scan 장비

31. 두께 50mm인 강 시험체를 수직탐상한 결과 탐상기 화면에 결함에코(F)와 저면에코(B)가 동시에 나타났다. 이 경우 결함에코와 저면에코의 높이 비(F/B)가 -18dB 이었다면 저면에코의 높이가 80%가 되도록 장치의 게인을 조정한 경우 결함에코 높

42. 알루미늄 용접부의 초음파 경사각탐상시험(KS B 0897)에서 시험결과의 분류 중 1류는 흠의 길이가 몇 mm 이하인가?

(단, 흠의 구분은 B종이며, 모재의 두께는 60mm이다.)

가. 15mm이하   나. 20mm이하   다. 35mm이하   라. 45mm이하

43. 강용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에서 경사각탐촉자의 A1 및 A2 감도에 대한 규정으로 공칭 굴절각 60도 일 때 A1, A2 감도는 각각 몇 dB이상이어야 하는가?

가. A1: 40dB, A2: 40dB   나. A1: 40dB, A2: 20dB

다. A1: 20dB, A2: 40dB   라. A1: 20dB, A2: 20dB

44. 강용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)의 적용대상이 아닌 시험물은?

가. 두께 10mm이고 탐상면의 곡률반지름이 70mm인 원둘레 이음 용접부

나. 두께 15mm이고 탐상면의 곡률반지름이 40mm인 원둘레 이음 용접부

다. 두께 20mm이고 탐상면의 곡률반지름이 100mm인 원둘레 이음 용접부

라. 두께 25mm이고 탐상면의 곡률반지름이 150mm인 원둘레 이음 용접부

45. 강용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에 의한 탠덤탐상에서 III영역 이상을 평가대상으로 할 때 어떤 검출레벨을 지정하는가?

가. L 검출레벨   나. M 검출레벨   다. H 검출레벨   라. (H+6dB) 검출레벨

46. 보일러 및 압력용기에 대한 초음파탐상검사(ASME Sec. V, Art.4)에서 결함의 비교 평가를 위해 교정시험편을 사용하는데, 교정시험편에 포함되어 있는 반사체가 아닌 것은?

가. 기공   나. 노치   다. 평저공   라. 측면드릴구멍

47. 보일러 및 압력용기에 대한 표준초음파탐상검사(ASME Sec .V,Art.23 SB-548)에서 압력용기용 알루미늄합금판에 실시하는 탐상 치대 주사속도로 옳은 것은?

가. 152인치/초   나. 204mm/초   다. 255mm/초   라. 305mm/초

48. 보일러 및 압력용기에 대한 표준초음파탐상검사(ASME Sec. V, Art.23 SB-548)에서 권장하는 탐촉자에 대한 설명으로 관계가 먼 것은?

가. 평면 비집속형이다.

나. 정격주파수에서 종파를 발신하고 수신하는 압전수정을 내장한 것이다.

다. 초기 주사에 사용하는 탐촉자 내의 수정 또는 수정 집합체의 총 유효면적은 2.5cm2이하여야 한다.

라. 불연속부 치수를 평가하기 위해 사용하는 원형탐촉자의 유효지름은 19mm를 초과하지 않아야 한다.

49. 금속재료의 초음파탐상시험방법(KS B 0817)에서 시험결과의 기록 및 보고시 흠집정보의 기록에 필요한 내용에 해당되지 않는 것은?

가. 최대에코의 높이   나. 감도 보정량  다. 흠집의 지시길이  라. 흠집의 평가결과

50. 강용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에서 곡률을 가진 시험체를 탐상하기 위하여 RB-A8로 굴절각을 측정하려 한다. RB-A8의 두께가 tmm일 때, 0.5skip 구간에서 탐촉자 앞면에서 RB-A1의 끝면까지의 거리를 g, 0.5skip~1skip 구간에서 RB-A8 의 끝면까지의 거리를 H 라 하면 탐상굴절각을 구하는 방식은?

가. 굴절각= tan-1((h-g)/2t)   나. 굴절각= tan-1((h-g)/t)

가. 도메인(domain name)   나. 패킷(packet)

다. NIC(Network Information Center)   라. 텔넷(Telnet)

59. 다음 인터넷의 도메인 네임(Domain name)의 분류 중 정부기관 표기로 옳은 것은?

가. com   나. net   다. org   라. gov

60. 컴퓨터 연상 장치 중 연상 후 결과 값을 일시적으로 기억하는 장치는?

가. accumulator   나. instruction register

다. data register   라. status register

61. 강재 표면 흠 또는 게재물, 탈탄층 등을 제거하기 위하여 평평한 타원형 모양으로 얇고 넓게 깍아내는 가공법은?

가. 가우징   나. 용착   다. 스카핑   라. 평행절단

62. 이면 담금질법이라고도 하며 주로 맞대기 용접이음이나 필릿 용접이음부의 각 변형(angular distortion)을 교정하기 위하여 이용하는 변형제거 방법은?

가. 점가열법   나. 선상가열법   다. 삼각가열법   라. 격자가열법

63. 가스용접에서 산소-아세틸렌 가스의 완전 연소식에서의 반응 생성물의 화학식은?

가. CO+CO2   나. 2CO2+H2O   다. CO+H2O   라. CO+CO2+H2O

64. 다음 그림과 같은 용접이음에서 연강판 두께가 20mm, 용접길이가 150mm, 부재의 높이 L=60mm, 최대하중이 583.3kgf일 때 용접부에 발생하는 굽힘응력(kgf/cm2)은 약 얼마인가?

가. 550   나. 450   다. 350   라. 250

65. 2개의 금속을 밀착시키면 자유 전자가 공동화하여 결정 격자점의 금속 이온과의 상호 작용으로 금속 원자를 결합시키는 방법으로 상온에서 단순히 가압만으로 금속 상호간의 확산을 일으켜 접합하는 방식은?

가. 업셋 압접   나. 마찰 압접   다. 열간 압접   라. 냉간 압접

66. 교류 아크 용접기의 종류 중 일반적으로 용접 전류의 원격 제어가 가능한 것은?

가. 탬 전환형 용접기   나. 가동 철심형 용접기

다. 가동 코일형 용접기   라. 가포화 리액터형 용접기

67. 점 용접의 3대 요소가 아닌 것은?

가. 도전율   나. 전류의 세기   다. 가압력   라. 통전시간

68. 불활성 가스 금속 아크용접의 특징이 아닌 것은?

가. 3mm이상 두꺼운 판의 용접에 능률적이다.

나. 정전압 특성 또는 상승 특성의 직류용접기가 사용된다.

다. 아크 자기 제어 특성이 있다.

라. 직류 역극성 이용시 알루미늄, 마그네슘 등의 용접이 불가능하다.

69. 용접부 홈(Grove) 가공방법 중 두꺼운 재료의 용접에 가장 적합한 홈은?

가.      나. V 형   다. I 형   라. X형

70. 용접홈 설계에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 흠 각도를 작게 할 경우 루트간격은 넓게 한다.

나. 루트간격이 좁을 때는 루트면을 작게 한다.

탐상에 이용되고 있다.

10. 다음 초음파 중에서 전파속도가 가장 느린 파는?

가. 종파   나. 횡파   다. 압축파   라. 표면파

11. 다른 비파괴검사법과 비교하여 초음파탐상시험의 장점으로 옳은 것은?

가. 시험체의 표면거칠기에 관계없이 측정이 용이하다.

나. 시험체 내부조직 상태에 관계없이 측정이 용이하다.

다. 형상의 복잡함에 관계없이 결함 검출이 유리하다.

라. 감도가 높아 내부 미세 결함 검출에 유리하다.

12. 다음 비파괴검사법 중 시험체의 두계측정에 이용할 수 없는 것은?

가. 방사선투과시험법   나. 초음파탐상시험법

다. 자분탐상시험법   라. 와전류탐상시험법

13. 침투탐상시험의 적용 방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 침투시간을 단축하기 위해서는 버너 등으로 탐상 시작전에 침투액을 가열하여야 한다.

나. 습식현상법은 수세성 염색침투탐상시험에 실시하는 것이 효율성을 높일 수 있다. 물과 전원이 없는 장소의 대형구조물 부분검사에는 후유화성 형광침투탐상시험이 적합하다.

라. 건식현상법은 수세성 도는 후유화성 형광침투액을 사용하는데 주로 이용된다.

14. 다른 비파괴검사법에 비해 결함의 종류, 형상의 판별은 우수하나 라미네이션등과 같은 결함의 검출이 어려운 비파괴검사법은?

가. 자분탐상시험   나. 와전류탐상시험   다. 방사선투과시험   라. 초음파탐상시험

15. 자분탐상시험의 결함 검출에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 비자성체의 결함은 검출이 곤란하다.

나. 교류를 사용하면 주로 강자성체의 표면결함 검출에 국한된다.

다. 표면직하 결함의 탐상에는 직류 건식자분을 사용하면 검출능이 향상된다.

라. 오스테나이트계 재질의 표면결함은 반드시 교류 형광자분을 사용해야 한다.

16. 다음 중 누설검사(leak testing)의 원리와 가장 가까운 비파괴검사법은?

가. 자분탐상시험   나. 방사선투과시험   다. 침투탐상시험   라. 초음파탐상시험

17. 후유화성 형광침투제를 사용한 침투탐상시험법의 장점이 아닌 것은?

가. 탐상감도가 상대적으로 우수하다.

나. 미세한 결함 탐상에 적합하다.

다. 여러차례 검사하더라도 재현성이 좋은 검사결과를 나타낸다.

라. 시험체의 형상이 복잡한 경우에 적용이 용이하다.

18. 다음 중 시험체의 결정 구조 및 방향을 알 수 있는 비파괴검사법은?

가. 형광투시법(fluoroscopy)   나. 단층촬영법(tomo-graphy)

다. X선 회절법(X-ray diffraction)  라. 입체 방사선투과사진법(stereo-radiohraphy)

19. 압력용기 등의 구조물에 대한 건전성 진단에 내압시험 중 실시되는 비파괴검사법으로 적합한 것은?

가. 광탄성시험법   나. 스트레인측정법   다. 홀로그래피법   라. 음향방출시험법

이는 어떻게 나타나는가?

가. 약 5%   나. 약 10%   다. 약 20%   라. 약 40%

32. 초음파 탐상장치 수신부의 구성요소가 아닌 것은?

가. 증폭기   나. 감쇠기   다. 정류기   라. 측정범위

33. 초음파탐상검사 중 작업자의 장비의 게인은 18dB올렸다면 시험장치의 증폭인자는 얼마나 변하는가?

가. 증폭비가 4배 증가한다.   나. 증폭비가 1/4로 줄어든다.

다. 증폭비가 8배 증가한다.   라. 증폭비가 1/8로 줄어든다.

34. 초음파탐상검사시 펄스폭 손잡이를 조정하여 폭을 넓히면 어떻게 되겠는가?

가. 송신 출력은 올라가고 분해능은 떨어진다.

나. 송신 출력은 내려가고 분해능은 올라간다.

다. 송신 출력과 분해능이 모두 내려간다.

라. 송신 출력과 분해능이 모두 올라간다.

35. 초음파 탐상기에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 사용하려는 초음파의 주파수와 펄스반복주파수를 일치 시켜야 주어야 한다.

나. 초음파의 주파수는 송신부에서 조절한다.

다. 송신부의 펄스폭을 증가시키면 감도는 증가하나 분해능이 저하된다.

라. 강재내의 음속을 미세조정하기 위하여 음속조절 손잡이를 사용한다.

36. 초음파탐상기 중 음극에서 나온 전자 빔이 관의 앞면에 있는 형광스크린에 상을 재생시킬 수 있도록 만든 전자관을 무엇이라고 하는가?

가. 음극선관   나. 소임관   다. 펄스발생관   라. 증폭관

37. 초음파탐상장치 중 전몰수침법에 사용되는 조정기(manipulator)의 기능은?

가. 횡파를 발생시킨다.   나. 시험체를 고정시킨다.

다. 음파의 빔의 방향을 조절한다.   라. 음파의 빔의 분산을 확산시킨다.

38. 초음파탐상검사에서 일반적으로 사용되고 있는 결함 크기의 정량적 평가법이 아닌 것은?

가. 에코의 높이를 이용하는 방법   나. 탐촉자의 이동거리에 의한 방법

다. 에코의 전파시간 차를 이용하는 방법  라. 실효치 전압의 크기를 이용하는 방법

39. 다음 중 다른 진동자 재질과 비교할 때 기준으로 사용되는 재질은?

가. 수정(Quartz)   나. 지르콘 납(Lead zirconate)

다. 황산 리튬(Lithium sulfate)   라. 티탄산 바륨(Barium titanate)

40. 주강품을 초음파탐상검사할 때 탐상에 어려움이 따르는 가장 큰 문제점은?

가. 아주 작은 결정구조이므로   나. 불균일한 결함 형상 때문에

다. 탐상표면과 저면이 평행하므로   라. 조대한 결정입자를 가지므로

41. 보일러 및 압력용기에 대한 초음파탐상검사(ASME Sec.V, Art.4)에서 요구하는 장치의 증폭직선성에 대한 일반적인 허용범위로 옳은 것은?

가. 50%의 스크린 높이에서 전 스크린 높이의 +-10%이내

나. 85%의 스크린 높이에서 전 스크린 높이의 +-15%이내

다. 50%의 스크린 높이에서 전 스크린 높이의 +-5%이내

라. 85%의 스크린 높이에서 전 스크린 높이의 +-10%이내

다. 굴절각=cos-1(9h-g)/2t)   라. 굴절각= cos-1((h-g)/t)

51. 보일러 및 압력용기에 대한 초음파탐상검사(ASME Sec. V, Art.4)의 거리진폭기법에서 주사감도 수준은 대비 수준 이득 설정보다 최소 몇 dB 높게 설정하여야 하는가?

가. 6dB   나. 8dB   다. 10dB   라. 12dB

52. 금속재료의 초음파탐상시험방법(KS B 0817)에 의한 탐상장치의 특별 점검을 해야 할 경우가 아닌 것은?

가. 성능에 관계되는 수리를 한 경우

나. 정해진 성능이 유지되고 있는지 확인할 경우

다. 특별히 점검할 필요가 있다고 판단되는 경우

라. 특수한 환경에서 사용하여 이상이 있다고 생각되는 경우

53. 보일러 및 압력용기에 대한 초음파탐상검사(ASME Sec.V,Art4)에서 교정시험편을 사용할 때 동일한 곡률을 가진 시험편이 아닌 곡면시험편을 사용하는 경우로 옳은 것은?

가. 검사체의 직경이 508mm(20인치)를 초과할 때

나. 검사체의 직경이 508mm(20인치) 이하일 때

다. 검사체의 직경이 762mm(30인치)를 초과할 때

라. 검사체의 직경이 762(30인치) 이하일 때

54. 보일러 및 압력용기에 대한 표준초음파탐상검사(ASME Sec.V,Art.23 A-435)에서 주사 방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 공칭 간격이 9인치(225mm)인 세로 격자선을 따라 실시

나. 공칭 간격이 6인치(152mm)인 가로 격자선을 따라 실시

다. 공칭 간격이 4인치(101mm)인 세로 격자선을 따라 실시

라. 공칭 간격이 2인치(50mm)인 가로 격자선을 따라 실시

55. 강용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에서 모재 두께가 15mm인 맞대기 용접부를 탐상한 결과 M 검출레벨에서 흠의 최대에코 높이가 제 II영영에 해당하고 흠의 길이는 20mm인 것이 1개 검출되었다. 이 용접부의 시험 결과 분류는?

가. 1류   나. 2류   다. 3류   라. 4류

56. 다음 중 인터넷을 통해 멀티미디어 정보를 제공하는 온라인 잡지를 일컫는 용어로 옳은 것은?

가. 웹진(Webzine)   나. 옐로우페이지(Yellowpage)

다. 네티즌(Netizen)   라. 화이트페이지(Whitepage)

57. 다음 중 컴퓨터 범죄 방지 대책으로 거리가 먼 것은?

가. 해킹 방지를 위해 전문적인 통신보안인력을 양성한다.

나. 패스워드를 수시로 변경하여 패스워드 노출과 남용을 사전에 방지한다.

다. 사용화면 인터페이스 개선을 위해 웹디자이너를 양성한다.

라. 웹 사용자들의 윤리의식 정립을 위해 정기적인 윤리교육을 수행한다.

58. 다음 설명에 해당하는 것은?

-송신하려는 데이터를 일정한 길이로 분할한 후, 수신측 주소와 데이터 전송에 필요한 제어정보를 추가한 전송단위를 말한다. -

다. 루트간격이 좁을 때는 베벨 각도를 크게 한다.

라. 중판이상에서는 홈의 단면적을 가능한 한 크게 한다.

71. 금속표면에 초경합금, 스텔라이트 등의 특수합금을 용착시키는 방전경화법은?

가. Chromizing   나. Hard facing   다. Calorizing   라. Sheradizing

72. 섬유강화 합금의 제조방법 중 금속의 확산접합을 이용한 것이 아닌 것은?

가. 분말야금법   나. 열간압연법   다. 용침법   라. 박야금법

73. 특정의 평면을 경계로 하여 처음의 결정과 경면적대칭의 관계에 있는 원자배열을 갖는 결정을 무엇이라고 하는가?

가. 슬립   나. 전위   다. 쌍정   라. 단조

74. 동(Cu) 계 함유베어링(오일리스 베어링)의 주요 조성으로 옳은 것은?

가. Cu-Ti-Ni   나. Cu-Ta-Al   다. Cu-S-Cr   라. Cu-Sn-C

75. 조성이 Al-Cu-Mg-Mn이며, 고강도 Al 합금에 해당되는 것은?

가. Lautal   나. Silumin   다. Hydronalium   라. Duralumin

76. 피아노 선재를 패턴팅하여 얻는 조직은?

가. 마텐자이트   나. 잔류오스테나이트   다. 트루스타이트   라. 소르바이트

77. 압력이 일정한 경우 A-B합금에서 2상이 공존하는 영역에서의 자유도는 얼마인가?

가. 0   나. 1   다. 2   라. 3

78. 다음 중 탄화물 형성능이 가장 큰 금속은?

가. Ta   나. Nb   다. Cr   라. Mo

79. 동소변태에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 고체내에서 원자배열의 변화에 의해서 생긴다.

나. 결정격자의 형상이 변하기 때문에 나타난다.

다. 동소변태 A4의 온도는 약 1400도에서 일어난다.

라. 점진적이고 연속적인 변화에 의해 생긴다.

80. 다음 중 불변강의 종류가 아닌 것은?

가. 인바   나. 코비탈륨   다. 엘린바   라. 플래티나이트

*주의-오타 있을 수 있으며, 수식 및 그림은 귀찮아서 대충 풀어 썼습니다.

-가답안-

1.가 2.라 3.다 4.다 5.나 6.라 7.라 8.가 9.라 10.라

11.라 12.라 13.라 14.다 15.라 16.다 17.라 18.다 19.라 20.가

21.라 22.다 23.다 24.다 25.라 26.가 27.라 28.나 29.다 30.가

31.나 32.라 33.다 34.가 35.다 36.가 37.다 38.라 39.가 40.라

41.다 42.가 43.나 44.나 45.나 46.가 47.라 48.다 49.나 50.나

51.가 52.나 53.나 54.가 55.가 56.가 57.다 58.나 59.라 60.가

61.다 62.나 63.나 64.다 65.라 66.라 67.가 68.라 69.라 70.라

71.라 72.다 73.다 74.라 75.라 76.라 77.나 78.나 79.라 80.나

by Sim