오답 있을 겁니다. 고수님들의 활약을 기대해 봅니다. ^^;

1. 직접접촉용 경사각 탐촉자의 빔 치우침에 대한 편심과 편심각을 구하시오.

제 책엔(두권 있는데 둘다 없네요.) 나와 있지 않고, 물어볼 사람도 없고, 전에 정리해 놓았던, 관리자교육 내용을 뒤적여 봐도 없었습니다. 그래서 예전에 얼핏 들었던 내용으로 억지로 짜 맞춰 적어보았습니다. 아마 오답일겁니다.

가.사용시험편은?

STB-A1 시험편

나.45도 일 때.

탐촉자를 법선과 분해능검사불연속에 평행하게 1S로 전후좌우주사하여 최대 에코를 찾는다.

최대에코의 벗어난 각도 만큼 분도기로 측정하여 적는다.

다. 60,70도일 때

0.5S 이외 상 동.

2. 표면거칠기가 거칠수록 탐상에 주는 영향 3가지를 말하시오.

초기펄스 폭이 커진다. 지시파가 소실되기도 한다.

표면의 산란으로 인해 입사량이 감소한다.

시험편의 표면을 매끈하게 손질하고, 접촉매질을 선택한다.

대비시험편을 시험편과 유사한 거칠기를 갖도록 만들어야 한다.

3. 두께 20mm이고, 5Z20X10A70 인 탐촉자에 범위가 125이다. 빔행정거리가 18눈금일 때 결함의 깊이(d)와 입사점으로부터의 거리(Y), 어긋남을 구하시오. 아마 실제 굴절각이 70.5도로 주어졌던거 같습니다.

시간축 1눈금의 길이는 125/50= 2.5

빔행정거리 W=2.5X18 = 45

결함의 깊이 : d=cos70.5X 45 = 약 15.02  (답안지에서는 소수점 3자리에서 반올림 할 것을 요구함.)

입사점으로부터 거리 :  Y=sin70.5X45 = 약 42.42

4. 0896에서 재질의 영향에 따른 현저한 감쇠를 조정하기 위해 탐상감도 수정조작을 하는데 수정조작을 하는 이유는?

지시파가 너무 작거나, 소실되어 나타나지 않을 수 있으므로 증폭하여 탐상한다. 라고 찍었습니다. ^^

5. 압전재료 4가지를 말하고 설명하시오.

수정 : 기계적, 전기적, 화학적으로 안정. 수명이 길고 내마멸성이 좋다. 송신효율이 나쁘다.

황산 리튬 : 수신효율이 가장 좋다. 음향임피던스가 낮아 수침용으로 적당하나, 수용성이라 방수처리가 필요하다. 내부댐핑이 크나 깨지기 쉽다.

티탄산바륨 : 송신효율이 가장 좋다. 내마모성이 낮아 수명이 짧다. Pb를 첨가하여 퀴리점을 높인 PZT를 만든다.

니오븀산납 : 대부댐핑이 높아 고 분해용으로 사용되나, 고 주파수에서 깨지기 쉽다.

니오븀산리튬 : 퀴리점이 타 진동자에 비해 높다. 분해능이 떨어진다.

6. 초음파 탐상시 결함에서 나오지 않는 에코 3가지를 쓰시오.

임상에코(고스트에코), 저면반사에코, 측면반사에코, 송신에코

7. 탐상준비시 탐상장치조정의 5가지.

측정범위 조정, 입사점 측정, 굴절각 측정, 탐상감도 측정, 원점의 수정, DAC곡선 작성

8. 두께 mm, 4MHz, 굴절각60도 일 때 빔행정거리 65mm이다. 비드 중심으로부터의 결함의 깊이와 거리를 구하시오. 아마 비드에서 입사점까지의 거리가 45 였던거 같습니다. 아님 말구...

깊이 0.5S일 때, d = 두께 - (cos60 X 65) = ??mm  1S일 때, d = 2t-(cos60X65) = ??mm

비드에서 벗어난 거리 = l (입사점에서 비드까지의 거리) - sin60X65 l

9. 1매질(물), 2매질(플라스틱)이다. 물의 종파속도 1500m/s, 플라스틱의 종파속도 2700m/s 일 때 제 1임계각을 구하시오.

sinA/sinB = V1/V2  -> sinA/ sin90 = V1/V2  -> A = sin-1(V1/V2)

sin-1(1500/2700) = 33.75도