2002년도 기능사 일반검정 제 1 회

자기비파괴검사기능사

1. 연강을 자계의 가운데에 놓으면 자석이 되고, 바깥에 내놓     으면 자석이 되지 않는 현상을 무엇이라 하는가 ?

가. 자극화                 나. 자기감응

다. 투자성                 라. 누설자속

2. 그림 중에서 봉강을 교류전류로 검사할 경우의 자장 분포

로 맞는 것은 ?

가.

나.

다.

라.

3. 직경이 40mm, 길이가 200mm인 봉강을 코일법으로 자분탐

상시험하려고 한다. 이 때 9,000[ A] 의 자화전류가 필요하

다면 코일의 감은 수는 몇 회이어야 하는가 ?

(단, 장비의 최대 전류치는 3,000[ A] 이다.)

가. 1회       나. 2회       다. 3회       라. 4회

4. 자분탐상시험의 중요 3가지 분류에 적합치 않은 것은 ?

가. 검사할 시험편의 상자성화

나. 검사할 시험편의 자화

다. 시험할 표면에 자분적용

라. 자분에 의한 지시모양의 관찰 및 기록

5. 자분탐상검사법중 건식법의 장점은 ?

가. 표면하 부근 결함검출에 유리

나. 습식법보다 감도가 좋다.

다. 대형물에 적합하다.

라. 소형의 다량 제품에 적합하다.

6. 그림의 자기이력곡선에서 OK 는 무엇을 나타내는가 ?

가. 잔류자기

나. 포화점

다. 투자력

라. 항자력

7. 어떤 물질을 자화시키고자 할 때 가해지는 자장강도와 자

화력의 관계를 도표로 그린 곡선은 ?

가. 자력선                  나. 자기이력곡선

다. Sine 곡선               라. French 곡선

8. 막대자석을 원형으로 구부려 양끝을 서로 맞대어 폐회로

를 이룬다면 ?

가. 극성이 증가한다.        나. 자화력이 증가한다.

다. 자극을 잃는다.          라. 극성이 감소한다.

9. 다음 비파괴검사법 중 강자성 재료의 피로균열 검사에 가

장 적합한 것은 ?

가. 방사선투과검사          나. 초음파탐상검사

다. 자분탐상검사            라. 누설탐상검사

10. 다음 중 의사지시가 나타날 수 있는 가장 큰 원인은 ?

가. 부적절한 검사조작과 자장의 불균일한 분포

나. 적절한 전류와 검사품 두께의 변화

다. 완숙한 검사조작과 장비의 성능저하

라. 검사품의 자기적 충격과 새로운 검사액(자분) 적용

11. 수동아크 용접부의 중앙에 미세한 그물모양의 자분지시가

건식법으로는 잘 나타나지 않으나 습식법에서는 선명하게

나타났다면 이는 무슨 결함인가 ?

가. 융합불량(LF)               나. 기공(Porosity)

다. 크레이터 균열              라. 언더컷

12. 전류가 흐르고 있는 도체나 반도체에 전류와 직각방향으

로 자장을 가하면 그 사이의 직각방향으로 전위차가 생기

는 현상을 무엇이라고 하는가 ?

가. Hall Effect                나. Resonance Effect

다. EMAT                       라. Tomson Effect

13. 미세한 자성체의 입자들을 기름(oil) 용액속에 분산, 현탁

시킨 검사액을 사용하는 자분탐상검사 방법을 무엇이라 하     는가 ?

가. 스프레이법                 나. 침적법

다. 기름현탁법                 라. 습식법

14. 프로드법에 의한 자분탐상시험시 자화전류의 세기를 결정

할 때 다음 중 가장 영향을 미치는 요인은 ?

가. 프로드간의 간격            나. 부품의 두께

다. 부품의 길이                라. 부품의 직경

15. 검사체 표면으로부터 깊게 위치한 결함을 탐지하는데 가

장 좋은 자분탐상시험법은 ?

가. 직류를 사용한 건식 잔류 자기법

나. 반파 직류를 사용한 습식 연속자화법

다. 직류를 사용한 건식 연속자화법

라. 교류를 사용한 건식 연속자화법

16. 선형자화법에서 자계 강도를 구하는 공식으로 맞는 것은?

(단, L은 길이, D는 직경)

가. 암페아·턴 = 45000 L/D

나. 암페아·턴 = 4500 D/L

다. 암페아·턴 = 4500 L/D

라. 암페아·턴 = 45000 D/L

17. 자분탐상시험시 검사체를 선형자화하는 방법은 ?

가. 중심도체에 전류를 흐르게 한다.

나. 전류가 흐르고 있는 코일안에 부품을 놓는다.

다. 부품의 길이 방향으로 전류를 흐르게 한다.

라. 접촉부 양면에 중심도체를 연결한다.

18. 형광자분을 사용하는 자분탐상시험시 광원으로부터 38cm

떨어진 시험체 표면에서 자외선등의 강도는 최소한 얼마

이상이어야 하는가 ?

가. 500□W/cm2                 나. 800□W/cm2

다. 1,200□W/cm2               라. 1,500□W/cm2

19. 자분탐상시험에 사용되는 자외선등의 필터(filter)는 깨

진 것을 사용하면 안되는 이유로 다음 중 옳은 것은 ?

가. 작업자의 눈에 실명을 입힐 우려가 있기 때문이다.

나. 과도한 자외선 방출로 작업자가 방사선을 피폭받기

때문이다.

다. 시험체 표면에서 자외선의 강도가 너무 강하여 결함

검출에 영향을 주기 때문이다.

라. 작업자의 피부를 보호하기 위해서이다.

20. 자분탐상시험 장비의 보수점검시 전류계(ammeter)의 점검

주기로 다음 중 옳은 것은 ?

가. 시험시작 때마다 점검해야 한다.

나. 매일 점검해야 한다.

다. 1주일에 1회 이상 점검해야 한다.

라. 1년에 1회이상 점검해야 한다.

21. 잔류법으로 자분탐상시험을 실시할 때 시험체가 서로 접

촉하거나 또는 강자성체에 접촉했을 때 누설자속에 의해

형성되는 의사모양의 자분지시를 무엇이라 하는가 ?

가. 재질경계지시            나. 전류지시

다. 자극지시                라. 자기펜 흔적

22. 다음 중 자장이 가장 강할 때는 언제인가 ?

가. 자화전압이 변할 때

나. 자화전류가 흐를 때

다. 재료가 높은 항자력을 보일 때

라. 자화전류가 흐르지 않을 때

23. 다음 중 자속밀도(Flux Density)의 표시 단위는 ?

가. 가우스(Gauss)           나. 헨리(Henry)

다. 페러드(Farad)           라. 암페어(Ampere)

24. 다음 비파괴검사법중 표면 검출에 가장 적합한 것은 ?

가. 초음파탐상시험          나. 침투탐상시험

다. 방사선투과시험          라. 중성자투과시험

25. 자분탐상시험에서 지시의 관찰시 고려해야 할 인자가 아

닌 것은 ?

가. 자계의 방향             나. 지시의 방향 및 형상

다. 누설 자계의 세기        라. 시험체의 크기

26. KS D 0213에 따른 A형 표준시험편에 대한 설명으로 올바

른 것은 ?

가. 시험편의 명칭 가운데 괄호안은 자분의 모양을 나타

낸다.

나. 시험편에의 자분의 적용은 연속법으로 한다.

다. 시험편은 인공 흠이 있는 면이 시험면에 밀착되도록

용접하여 시험면에 붙인다.

라. 시험편은 초기의 모양, 치수, 자기특성에 일부 변화

를 일으켰을 때에도 그대로 사용한다.

27. KS D 0213에서 사용되는 A형 표준시험편에 표준으로 사용

되는 인공결함의 모양은 ?

가. 십자형, 원형            나. 원형,직선형

다. 오목형,돌출형           라. 코나형,장방형

28. KS D 0213에 따라 시험조건의 기호를 기록할 때 P-1000꿴

에 대한 설명 중 올바른 것은 ?

가. 극간법 사용             나. 시험물 길이 1000mm

다. 충격전류를 사용         라. 탈자를 시행

29. KS 규격에 의한 자분의 모양을 기재할 때 기록하지 않아

도 되는 사항은 ?

가. 제조자명                나. 형번호

다. 색, 입도                라. 자분형태

30. KS D 0213에서 자분모양의 분류시 다음 중 독립한 자분모

양으로 분류되는 것은 ?

가. 균열에 의한 자분모양    나. 선상의 자분모양

다. 연속한 자분모양         라. 분산한 자분모양

31. 다음 중 KS D 0213에서 시험방법의 분류를 올바르게 연결

한 것은 ?

가. 자분의 적용시기 : 건식법, 습식법

나. 자분의 분산매 : 연속법, 잔류법

다. 자화전류의 종류 : 극간법, 코일법 등

라. 자분의 종류 : 형광자분, 비형광자분

32. 다음 중 KS규격에 의한 자화방법의 분류부호가 올바르게

표시된 것은 ?

가. 축통전법 : ER             나. 직각통전법 : EA

다. 프로드법 : C              라. 극간법 : M

33. KS D 0213에서 용접부의 자분탐상시험시 전처리의 범위는

시험범위보다 넓게 잡아야 하는데 모재측으로부터 원칙적

으로 얼마나 넓게 잡도록 규정하고 있는가 ?

가. 약 10mm                   나. 약 20mm

다. 약 50mm                   라. 약 100mm

34. KS D 0213에 규정한 탐상에 필요한 자계의 강도가 올바르

게 설명된 것은 ?

가. 일반적인 용접부를 연속법으로 탐상시 500 ∼ 1200A/m

나. 퀜칭한 기계부품을 연속법으로 탐상시 2500A/m이상

다. 일반적인 퀜칭한 부품을 잔류법으로 탐상시 6400 ∼           8000A/m

라. 공구강 등의 특수계 부품을 잔류법으로 탐상시 1500A/m         이상

35. KS규격에 의한 표준시험편 A1-15/100의 설명으로 맞는 것

은 ?

가. 사선의 오른쪽이 판의 두께, 사선의 왼쪽이 인공흠의

깊이를 나타내는 수치이다.

나. 사선의 왼쪽이 판의 두께, 사선의 오른쪽이 인공흠의

깊이를 나타내는 수치이다.

다. 이 때의 치수단위는 mm로 한다.

라. 이 때의 치수단위는 cm로 한다.

36. KS D 0213의 자분탐상시험 장치 중에서 자분 및 검사액에

대하여 바르게 설명한 것은 ?

가. 검사액 및 자분은 필요에 따라 버너로 태워서 그 성

능을 확인하여야 한다.

나. 자분의 입도는 육안으로 측정하여 입자의 크기를 대,

중, 소로 표시하여 기록해 둔다.

다. 검사액속의 자분 분산농도는 자분의 무게를 단위용적

으로 나눈 값을 말하며 %로 표시한다.

라. 습식법에는 등유, 물 등을 분산매로 하여 필요에 따

라 적당한 방청제 및 계면활성제를 넣은 검사액을 사

용한다.

37. KS 규격에 의하면 자외선조사장치가 필터면에서 38cm 떨

어진 위치의 자외선강도 값이 얼마 이하일 때 수리 또는

폐기하여야 하는가 ?

가. 1500□W/cm2               나. 1500□W/m2

다. 800□W/cm2                라. 800□W/m2

38. 다음 중 KS D 0213(철강 재료의 자분탐상시험방법)의 목

적은 ?

가. 시험체 표면의 라미네이션 등 초음파탐상으로 검사가

어려운 결함을 검출하는 목적

나. 부도체에 관계없이 표면의 결함을 검출하는 목적

다. 시험체 내부의 기공 및 용입부족을 검출하는 목적

라. 시험체의 표면 및 표면부근에 있는 균열, 기타 흠을

검출하는 목적

39. KS D 0213에 의한 용어의 정의가 잘못 설명된 것은 ?

가. 자화전류란 시험품에 자속을 발생시키는데 사용하는

전류를 말한다.

나. 택류란 주기적으로 크기가 변화하는 자화전류를 말한

다.

다. 분산매란 자분이 여러 검사체에 잘 분산되는 정도를

매수로 나타내는 것을 말한다.

라. 검사액이란 습식법에 사용하는 자분을 분산 현탁시킨

액을 말한다.

40. KS D 0213에 따라 "시험품에 가한 교류전류나 교류 자속

이 표면의 가까운 부분에 생기는 현상"을 무엇이라 하는

가 ?

가. 교류효과                나. 모서리 효과

다. 표피효과                라. 자속효과

41. KS D 0213에 따른 자분탐상시험시의 주의사항을 바르게

설명한 것은 ?

가. 잔류법을 사용시는 자화조작후 자분모양을 관찰할 때

다른 시험체를 접촉시키면 좋은 효과가 있다.

나. 자기펜자국의 의사모양은 축통전법 사용시 발생하므

로 프로드법을 사용하면 사라진다.

다. 충격전류를 사용할 때는 일반적으로 통전시간이 길기

때문에 연속법을 사용하여야 한다.

라. 전류지시는 전류를 작게 하거나 잔류법으로 재시험하

면 자분모양이 사라진다.

42. 동소변태를 옳게 설명한 것은?

가. 고체내에서 결정격자의 변화

나. 고체내에서 전자격자의 활동

다. 액체내에서 결정격자의 변화

라. 기체내에서 결정격자의 변화

43. 소성가공이 아닌 것은?

가. 단조      나. 인발      다. 주조     라. 압연

44. 금속의 소성변형이 일어나는 원인과 관련이 깊은 것은?

가. 비중      나. 비열      다. 경도     라. 슬립

45. 시험편 파괴되기 직전의 단면적을 A, 원단면적을 Ao라 할

때 단면 수축율의 산출공식은?

[eqn: 가. □{A-A sub O} over A × 100 %]       [eqn: 나. □{A sub O -A } over A sub O × 100 %]

[eqn: 다. □{A-A sub O} over A sub O × 100 %]       [eqn: 라. □{A sub O -A } over A × 100 %]

46. 금속 시료(試料)의 연마에서 전해 연마(electrolytic

polishing)는 어디에 속하는가?

가. 쇼트 블라스트           나. 중간 연마

다. 미세 연마               라. 샌드 블라스트

47. 미세 펄라이트(fine pearlite)라고도 하는 것은?

가. 레데브라이트            나. 페라이트

다. 오스테나이트            라. 결절상 투루스타이트

48. 고속도강(SKH)의 특징을 설명한것 중 옳지 못한 것은?

가. 열처리에 의해 경화한다.

나. 마멸성이 크다.

다. 마텐자이트(martensite)는 안정되어 1900 ℃까지도

고속절삭이 가능하다.

라. 열전도도가 나쁘므로 담금질온도에서 적당한 유지

시간이 필요하다.

49. 반도체 기판으로 가장 많이 사용되는 금속은?

가. 납       나. 구리      다. 실리콘     라. 철

50. 600 ℃ 에서 6 : 4 황동(muntz metal)의 평형상태도 조직

은?

가. □ + □                 나. □ + □

다. □                      라. □

51. 강(steel)의 고체 침탄법의 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 대량생산에 적합하지 않다.

나. 균일가열에 의한 균일침탄이 힘들다.

다. 침탄층의 조정이 어렵다.

라. 코크스가루나 탄산바륨은 사용하지 않는다.

52. 금속을 냉간 가공하면 결정입자가 미세화 되어 재료가

단단해지는 현상은?

가. 가공경화                나. 시효경화

다. 고용경화                라. 석출경화

53. 금속적 성질과 비금속적 성질을 같이 나타낸 것은?

가. 양성금속(metalloid)

나. 중금속(heavy metal)

다. 연성금속(ductility metal)

라. 경금속(light metal)

54. 다음 원소 중 용접부의 용착금속 내에서 편석되면 가장

해로운 원소는?

가. 규소(Si)                나. 유황(S)

다. 망간(Mn)                라. 구리(Cu)

55. 이산화탄소 아크용접시 용착 금속 내에 생성되는 기공의

발생 원인이 아닌 것은?

가. 가스 유량이 부족하다.

나. 가스에 공기가 혼입되어 있다.

다. 노즐과 모재간의 거리가 너무 짧다.

라. 노즐에 스패터가 많이 부착되어 있다.

56. 용접부의 예열 목적에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 수축응력 감소           나. 용착금속의 경화 방지

다. 수소성분의 이탈 촉진    라. 냉각속도의 증가

57. 다음 중 UNIX에 대한 설명으로 옳지 않는 것은 ?

가. 시분할 시스템이다.

나. Bell 연구소에서 개발되었다.

다. 멀티태스킹을 지원한다.

라. 실시간 시스템이다.

58. Window 환경에서 공유된 폴더를 사용하기 위한 방법이 올

바른 순서로 나열된 것은 ?

가. 네트워크 환경-컴퓨터 아이콘-공유 폴더-암호 입력

나. 컴퓨터 아이콘-네트워크 환경-암호 입력-공유 폴더

다. 네트워크 환경-암호 입력-컴퓨터 아이콘-공유 폴더

라. 네트워크 환경-암호 입력-컴퓨터 아이콘-공유 폴더

59. Windows 98의 단축키에 대한 설명 중 바르게 연결되지 않

은 것은 ?

가. Ctrl + X : 잘라내기      나. Ctrl + A : 복사하기

다. Ctrl + V : 붙여넣기      라. F5 : 새로 고침

60. HTML에서 ID, 패스워드 등을 입력하기 위해서 사용하는

것은 무엇인가 ?

가. Form                   나. Table

다. Link                   라. Frame

2002년 제 1회 자기비파괴검사 기능사 해답

1. 가  2. 가  3. 다  4. 가  5. 가  6. 가  7. 나  8. 다  9. 다 10. 가11. 나 12. 가 13. 라 14. 가 15. 다 16. 가 17. 나 18. 나 19. 가 20. 라21. 라 22. 나 23. 가 24. 나 25. 라 26. 나 27. 나 28. 라 29. 가 30. 나31. 라 32. 라 33. 나 34. 다 35. 가 36. 라 37. 다 38. 라 39. 다 40. 다41. 라 42. 가 43. 다 44. 라 45. 나 46. 다 47. 라 48. 나 49. 다 50. 가 51. 라 52. 가 53. 가 54. 나 55. 다 56. 라 57. 라 58. 가 59. 나 60. 가