2002년도 산업기사 일반검정 제 1 회

침투비파괴검사산업기사

제 1과목:자기탐상시험원리

1. 자분탐상시험에서 연속법 또는 잔류법 검사방법을      선택할 때 가장 많이 고려되어야 할 사항인 것은 ?

가. 자계의 세기(magnetic field intensity)

나. 항자력(coercive force)

다. 투자율(permeability)

라. 보자성(retentivity)

2. 자분탐상검사의 전류에 대한 설명이 올바른 것은 ?

가. 교류전류를 사용하는 경우는 원칙적으로 표면           결함의 검출에 한한다.

나. 직류전류를 사용하는 경우는 원칙적으로 표면           결함의 검출에 한한다.

다. 교류전류를 사용하는 경우는 원칙적으로 내부           결함을 검출하기 위하여 사용한다.

라. 교류전류를 사용하는 경우는 원칙적으로 외부,

내부결함을 모두 검출할 수 있다.

3. 자기이력곡선에서 폭이 좁을 때의 특성을 나타낸       것중 올바른 것은 ?

가. 영구자석의 특성이 있다.

나. 낮은 잔류자계의 특성을 갖는다.

다. 낮은 투자율의 특성을 갖는다.

라. 높은 자기저항의 특성이 있다.

4. 프로드법을 이용한 자분탐상검사에서 탐상유효범위     에 영향을 미치는 탐상조건중 부적합한 것은 ?

가. 프로드 간격

나. 전류의 종류

다. 반자계

라. 시험면과 전극의 접촉상태

5. 자성체 중 자계에 끌리며 자력선과 평행으로 나열      되는 물체는 ?

가. 상자성체           나. 반자성체

다. 강자성체           라. 비자성체

6. 자분을 형성시켜 줄 수 있는 시험편의 구조적 또는     형태적 특성을 무엇이라 하는가 ?

가. 불연속             나. 결함

다. 지시               라. 변형

7. 시험체의 양끝에서 전류를 통전시켰을 때 시험체       내에서 자화될 수 있는 길이는 어떻게 되겠는가 ?

가. 시편의 투자율에 영향을 받는다.

나. 자계의 강도가 변한다.

다. 자계의 강도에 영향을 받지 않는다.

라. 자계가 변화할 수 있는 원인이 된다.

8. 자분탐상시험에서 자화전류치로 인하여 시험체에       손상을 가장 적게 줄 수 있는 자화법은 ?

가. 원형자화            나. 선형자화

다. 극성자화            라. 잔류자화

9. 어떤 전하(q)가 있을 때 이 전하로부터 거리(r)만큼     떨어진 곳에,같은 크기의 전하에 작용하는 힘           (F,자계의 세기)을 나타내는 관계식은 ?

(단, k는 비례상수임)

가. F = k(q/r)□        나. F = (q/r)□

다. F = k(r/q)□        라. F = (r/q)□

10. 자속밀도와 자계의 관계를 나타내는 식은 ?

(단, B :자속밀도, H :자계의 세기, □:투자율,

a :전도율, □:전하밀도)

가. B = □ x H           나. B = □ x H

다. B = (□ + H)/□       라. B = a/(□ x H)

11. 건식법을 사용한 연속법에서 자분적용 시기는 ?

가. 자화직전          나. 자화직후

다. 자화도중          라. 자화전부터 자화직후까지

12. 다음 중 강자성체의 투자율에 영향을 미치는 요인     이 아닌 것은 ?

가. 열처리 상태       나. 표면 상태

다. 가공상태          라. 작용시킨 자계의 세기

13. 직선의 도선에 전류를 흘렸을 때 그 주위에 생기는     자계의 모양을 설명한 법칙은 ?

가. 플레밍의 왼손법칙

나. 플레밍의 오른손법칙

다. 자력선속법칙

라. 자기저항법칙

14. 부품의 탈자 여부를 측정하는데 사용되는 기기는 ?

가. 자장계             나. 자석

다. 철분지시계         라. 서베이미터

15. 프로드법으로 탐상할 때 프로드간격으로 알맞는       것은 ?

가. 8 ∼ 15인치        나. 3 ∼ 8인치

다. 2 ∼ 3인치         라. 16 ∼ 32인치

16. 다음 맥류중 교류성분이 많은 순으로 나열된 것은?

가. 단상반파 - 단상전파 - 삼상반파- 삼상전파정류

나. 삼상전파 - 단상전파 - 삼상반파- 단상반파정류

다. 단상전파 - 단상반파 - 삼상전파- 삼상반파정류

라. 단상전파 - 삼상반파 - 단상반파- 삼상전파정류

17. 전류가 직경 20mm인 환봉에 흐르고 있다. 같은        전류가 직경 40mm인 환봉에 흐를 때 표면에서           자계의 자장 강도는 어떻게 되는가 ?

가. 감소한다.

나. 일정하다.

다. 2배로 증가한다.

라. 4배로 증가한다.

18. 다음 중 자분탐상시험시 자분의 적용이 필요없는      탐상법은 ?

가. 형광습식자분탐상법

나. 자기기록탐상법

다. 비형광건식자분탐상법

라. 잔류자기법(잔류법)

19. 자장계를 이용하여 잔류 자계를 측정할 때 자계의     유무를 알 수 있는 것은 다음 중 어느 것에 의해        서인가 ?

가. 원형 자장          나. 선형 자장

다. 누설 자장          라. 자속밀도

20. 다음 중 열중성자를 이용한 중성자투과시험을 가장     효과적으로 적용할 수 있는 것은 ?

가. 알루미늄합금의 산화피막 두께 측정

나. 강주조품의 내부공동 검출

다. 강관내부에 위치한 플라스틱 링(plastic ring)         의 상태확인

라. 스테인레스강 용접부의 결함검출

제 2과목: 자기탐상검사

21. 강용접부를 자분탐상시험하였을 때 모재와 용접       비드가 접하는 부분에 용접비드를 따라 단속적인        선형지시가 나타났다면,이 지시에 해당되는  결함의     종류는 ?

가. 용입부족            나. 융합부족

다. 터짐                라. 언더컷

22. 전류관통법으로 자화된 파이프의 단면에서 자계강     도가 가장 센 부분은 ?

가. 파이프의 양끝

나. 파이프의 바깥면

다. 파이프의 내면

라. 파이프벽의 중간

23. 자성체가 큐리온도에 도달했을 때 어떤 결과가        예상되는가 ?

가. 상자성체로 변환다.

나. 반자성체로 변한다.

다. 비자성체로 변한다.

라. 자성에는 무관하고 방사성 물질로 변한다.

24. 자분탐상시험시 고려해야 할 사항 중 맞지 않는 것은 ?

가. 자계 또는 자속의 방향이 시험체의 표면에              가능한한 평행이 되도록 한다.

나. 내부결함의 검출 또는 연속법에 의한 시험의            경우에는 교류자화한다.

다. 대형시험체는 국부적으로 자화시키는 자화방법         을 선택한다.

라. 검출하고자 하는 결함에 가능한한 수직이 되는          방향의 자속을 시험체에 형성시킨다.

25. 비형광의 자분탐상시험에서 관찰시에는 조명을 주     로 가시광선으로 하는데 가시광선 영역의 파장          범위는?

가. 300 ∼ 400nm       나. 400 ∼ 700nm

다. 500 ∼ 800nm       라. 600 ∼ 900nm

26. 자분탐상시험의 전류관통법에 의한 자화의 특징       으로 맞는 것은 ?

가. 닫힌 자기회로를 구성하므로 이음철봉이 필요로         하지 않는다.

나. 자계의 강도는 전류관통봉의 중심으로부터의            거리에 비례한다.

다. 자화전류를 직류로 사용하면 표면 아래 결함의          검출이 어렵다.

라. 자화전류로 교류를 사용하면 직류의 경우보다           표피효과가 적다.

27. 다음 중 홀 효과(Hall effect)의 발생원리는 ?

가. 얇은 철판의 길이방향으로 전류를 흐르게 하고          그 수직(철판의 두께)방향으로 자계를 걸면 발생         한다.

나. 얇은 철판의 두께방향으로 전류를 흐르게 하고          그 길이방향으로 자계를 걸면 발생한다.

다. 두꺼운 철판의 대각선 방향으로 전류를 흐르게          하고 그 역방향으로 자계를 걸어주면 발생한다.

라. 두꺼운 철판의 대각선 방향으로 자계를 흐르게          하고 그 역방향으로 전류를 걸어주면 발생한다.

28. 사용중에 있는 시험체를 자분탐상시험하였을 때       찾아낼수 있는 결함은 ?

가. Hot tear           나. 피로균열

다. Burst              라. Shrinkage Crack

29. 그림은 적용하는 자화전류(교류, 직류,삼상           전파정류, 단상반파정류)에 따라 표면하의 결함         검출능력이 다르다는 것을 보여준다.여기서             교류(A.C)는 어느 것인가 ?

가. a

나. b

다. c

라. d

30. 휴대형 교류극간식 탐상기를 이용하여 강용접부의     자분탐상시험을 하는 경우, 적절한 탐상피치는          얼마인가 ?

가. 자극폭과 동일길이

나. 20 ∼ 30mm

다. 70 ∼ 100mm

라. 자극폭의 약 2배 길이

31. 다음의 자분탐상 검사방법 중 시험체의 손상에        대한 우려가 가장 적은 것은 ?

가. 극간법             나. 직접접촉법

다. 전류관통법         라. 프로드법

32. 그림 중에서 봉강에 교류를 사용한 축통전법을        나타낸 것은 ? (단, X축은 반지름의 크기,

Y축은 자장의 세기임)

33. 다음중 와전류탐상 시험코일로써 표면형 코일이       사용되는 것은 ?

가. 열 교환기용 배관의 보수검사

나. 열간에 있어서의 선재의 탐상

다. 플라스틱의 두께측정

라. 항공기 엔진의 와류탐상

34. 대형구조물의 용접부위를 교류 극간법으로 자분       탐상시험 할 때 주의할 사항은 ?

가. 반자계의 영향

나. 시험부의 두께 영향

다. 탈자에 주의할 것

라. 용접선에 대한 자극 배치

35. 검사 후 표면에 묻어있는 오일, 그리스 등은           자외선등 아래에서 어떻게 보이는가 ?

가. 우유빛색            나. 적색

다. 보라색              라. 색이 나타나지 않음

36. 전류관통법에 의한 자화의 특징이 아닌 것은 ?

가. 전류관통법에 따른 가능한 자기회로는                  폐회로이므로 반자장이 없다.

나. 시험체의 크기 및 자기특성에 따라 자화전류를          흘리도록하여 적정한 자계의 강도에 의해 자화할         수 있다.

다. 자계의 강도는 전류관통봉의 중심으로 부터             거리에 반비례하지만 거리가 같으면 동일한             감도로 탐상할 수 있다.

라. 탈자할 때 시험체에 교류전류값을 적용한 경우,

직류 전류값으로 서서히 낮춰 0에 기깝게 해야          한다.

37. 자분탐상검사시 검출된 지시의 관찰에 관한설명       이다. 옳지 않은 것은 ?

가. 자분모양은 실제 불연속의 크기보다 크게 나타날         수 있다.

나. 자분모양의 관찰은 지시모양이 형성된 후 1 ∼

30분 이내에 수행한다.

다. 자분모양의 관찰시에는 형성된 지시가 관련지시         인지 여부를 확인해야 한다.

라. 정확한 관찰을 위해서 돋보기 등의 보조기구를          사용해도 무방하다.

38. 다음 중 피로균열과 같은 미세한 표면결함 검출에     가장 효과적인 자분탐상시험 방법은 ?

가. 반파 직류를 이용한 건식자분법

나. 직류를 이용한 습식자분법

다. DC를 이용한 건식자분법

라. AC를 이용한 습식자분법

39. 다음 중 의사모양의 발생원인이 아닌 것은 ?

가. 이종 금속 접합부

나. 용접부 개선면의 라미네이션

다. 자기펜 자국

라. 용접부의 열영향 경계부

40. 다음 중 탈자가 필요한 경우는 ?

가. 처음보다 낮은 전류로 다시 자화를 해야할 때

나. Curie Point이상에서 열처리될 때

다. 보자성이 낮은 연철 및 주철재료인 경우

라. 잔류자기가 크게 문제되지 않는 대형 주조품

제 3과목: 자기탐상관련규격

41. 아래 내용은 무엇에 대한 설명인가 ?

- 인터넷에 접속된 컴퓨터의 주소이다.

- 0 ∼ 255사이의 정수 4개로 구성된다.

가. 도메인 이름      나. DNS

다. LAN              라. IP address

42. ASME Sec.Ⅴ에서 규정한 형광자분탐상시 사용되는     자외선 조사등의 강도는 시험체 표면에서 최소 얼마     이상 되어야 하는가 ?

가. 1000 □/□       나. 500 □/□

다. 300 □/□        라. 100 □/□

43. KS D 0213에서 A형(원형)표준시험편에서 원의         직경은 ?

가. □5mm             나. □10mm

다. □15mm            라. □20mm

44. ASME 규격에 의한 극간법(yoke법)의 설명중 틀린      것은 ?

가. 표면결함 검출에 이용할 수 있다.

나. 시험품을 전자석이나 영구자석의 두 극 사이에          둔다.

다. 검사 시편의 두께가 1/4인치 이상인 경우는             교류형의 yoke가 같은 lifting power를 가진           직류나 영구자석의 yoke보다 탁월하다.

라. 자화의 세기는 최소 lifting power를 결정             하므로써 보정한다.

45. KS D 0213에 따른 표준시험편에 관한 내용중 틀린     것은 ?

가. A형 표준시험편의 자분 적용은 연속법으로              한다.

나. B형 대비시험편은 장치, 자분의 성능평가에             이용된다

다. C형 표준시험편은 B형 대비시험편의 적용이             곤란한 경우 사용된다.

라. C형 표준시험편의 자분 적용은 연속법으로              한다.

46. KS D 0213에서 자분탐상시험의 통전 시간에 관한      내용으로 틀린 것은 ?

가. 잔류법은 원칙적으로 1/4 - 1초로 한다.

나. 충격 전류의 경우에는 1/120초 이상으로 한다.

다. 충격 전류의 경우 3회 이상 통전을 되풀이하는          것으로 한다.

라. 연속법은 원칙적으로 1/2 - 1초로 한다.

47. Window 환경에서 공유된 폴더를 사용하기 위한        방법이 올바른 순서로 나열된 것은 ?

가. 네트워크 환경 →컴퓨터 아이콘 →공유 폴더 →

암호입력

나. 컴퓨터 아이콘 →네트워크 환경 →암호 입력 →

공유폴더

다. 네트워크 환경 →암호 입력 →컴퓨터 아이콘 →

공유폴더

라. 네트워크 환경 →암호 입력 →공유 폴더 →             컴퓨터 아이콘

48. 자화전류가 교류인 요크 장비의 리프팅 파워는        얼마 이상이어야 하는가 ?(단, 극간 거리는 최대로     한다.)

가. 3.5 kg               나. 4.5 kg

다. 8.5 kg               라. 9.5 kg

49. KS D 0213에서 의사 모양과 이를 확인하기 위한       방법을 연결한 것중 잘못된 것은 ?

가. 표면 거칠기 지시 - 시험면을 매끄럽게 하여

재시험한다.

나. 자기펜의 흔적 - 탈자후 재시험한다.

다. 전류지시 - 전류를 작게하여 재시험한다.

라. 재질 경계지시 - 연속법으로 전류를 높여 재시험

한다.

50. KS D 0213에 의거 자외선조사 장치의 필터가          통과시켜야할 근 자외선의 파장은 ?

가. 160 ∼ 240nm        나. 240 ∼ 320nm

다. 320 ∼ 400nm        라. 400 ∼ 480nm

51. ASME Sec.V. Art.7의 축통전법에 의한 원형자화를     얻을 때의 자화전류 계산시 고려하여야 할 사항중       맞는 것은 ?

가. 교류를 기준하여 계산한다.

나. 피검사체의 내경을 기준한다.

다. 원형이 아닌 경우 전류 통전방향에 수직인단면          의 평균 대각선 길이를 기준하여 전류를 계산           한다.

라. 필요한 전류를 얻기 어려울 경우 최대전류를            사용하고,적절성 여부를 자분자장 지시계를 이용         판단한다.

52. ASME Sec. V Art.7에 규정한 자외선조사장치의        예열시간은 ?

가. 5분 이상             나. 10분 이상

다. 15분 이상            라. 20분 이상

53. 거리에 관계없이 자료발생 즉시 처리하는 양방향      통신 기능을 가진 정보처리 방식은 ?

가. 온라인(On-Line)처리

나. 일괄(Batch)처리

다. 원격 일괄(Remote batch)처리

라. 분산 자료 처리(distributed data processing)

54. KS D 0213의 자분모양의 분류에 해당되지 않는        것은 ?

가. 균열에 의한 자분모양

나. 독립한 자분모양

다. 중복된 자분모양

라. 분산한 자분모양

55. KS D 0213 C형 표준시험편의 내용으로 틀린 것은 ?

가. 분할선에 따라 5x10mm의 작은 조각으로 분리           하여 사용한다.

나. 인공흠이 있는 면이 시험면의 반대방향에 오도록         밀착시킨다.

다. 밀착시 사용하는 양면 접착테이프의 두께는

100□이하로 한다.

라. 자분의 적용은 연속법으로 한다.

56. ASME Sec.V Art. 7의 전처리 범위는 어떻게 규정      하고 있는가 ?

가. (검사영역)+(인접지역 최소 1인치)

나. (검사영역)+(인접지역 최소 2인치)

다. (검사영역)+(인접지역 최소 1t)단,t는 두께

라. (검사영역)+(인접지역 최소½t)단,t는 두께

57. ASME Sec.V Art.7에 의거 그림과 같이 환봉을         코일법으로 검사하고자 할 때 필요한 자화전류는 ?

(단, 권수는 4회)

가. 1460 A      나. 2120 A

다. 2810 A      라. 3380 A

58. 시험편의 표시중 A2-15/50(직선형)에서 ()안의        설명으로 알맞는 것은 ?

가. 결함의 모양

나. 인공흠의 모양

다. 판의 모양

라. 자분의 입도

59. 윈도우에서 선택된 폴더나 파일의 정보 및 속성을     볼 수 있는 명령은 ?

가. 데스크 톱           나. 아이콘 정렬

다. 새로 만들기         라. 등록 정보

60. KS D 0213에서 자분탐상시험의 전처리에 대한         설명으로 잘못된 것은 ?

가. 용접부 전처리는 시험범위보다 모재측으로 약           20 □ 넓어야 한다.

나. 시험품은 원칙적으로 분해하지 말아야 자분에           의한 손상을 막을 수 있다.

다. 통전효과를 좋게 하기위해 시험품과 전극의             접촉부분을 깨끗하게 닦는다.

라. 시험품이 시험전 자화되어 있을 경우에는 필요에

따라 탈자한다.

제 4과목: 금속재료 및 용접일반

61. 비정질합금의 제조법이 아닌 것은?

가. 화학도금            나. 금속가스의 증착

다. 냉간가공법          라. 액체급냉법

62. 원판형 전극사이에 용접물을 끼워 전극에 압력을      주면서 전극을 회전시켜 모재를 이동하면서 용접하는     방법으로 주로 기밀, 유밀을 필요로하는 이음에 적용     되는 전기저항 용접법은 ?

가. 심 용접법            나. 플래시 용접법

다. 업셋 용접법          라. 테르밋 용접법

63. 서브머지드 아크 용접에서 사용되는 다전극 방식이     아닌 것은?

가. 직병렬식          나. 텐덤식

다. 횡병렬식          라. 횡직렬식

64. 용해 아세틸렌을 충전한 후 용기 전체 무게가          62.5[ kgf]이었는데, B형 토치의 200번 팁으로 표준     불꽃 상태에서 가스용접 후 아세틸렌 용기를 달아       보았더니 무게가 60.5[ kgf] 이었다면 가스용접을      한 시간은 약 얼마인가?(단, 작업조건은 15 ℃,        1기압으로 가정한다.)

가. 약 6시간

나. 약 9시간

다. 약 12시간

라. 약 15시간

65. 보기와 같은 용접홈 모양과 용접방향에 대한 (?)

부분에 도시될 용접기호로 가장 적합한 것은?

(보기)

66. 베어링에 사용되는 구리합금의 대표적인               켈밋(kelmet) 성분은?

가. 70% Cu - 30% Pb합금

나. 70% Pb - 30% Sn합금

다. 60% Cu - 40% Zn합금

라. 60% Pb - 40% Zn합금

67. 탄소강 중 망간(Mn)의 영향을 바르게 설명한 것은?

가. 강의 담금질 효과를 증대시켜 경화능이 커진다.

나. 강의 점성을 저하시키고 가공성을 해친다.

다. 연신율과 경도를 감소 시킨다.

라. 주조성을 나쁘게 하고 고온에서 결정입의 성장을

촉진시킨다.

68. 다음 중에서 용접 지그(Jig)의 사용목적이 아닌       것은?

가. 용접자세를 편리하게 한다.

나. 용접이 곤란한 재료를 가능하도록 한다.

다. 대량 생산을 하기 위하여 사용한다.

라. 제품의 정밀도를 향상 시켜 준다.

69. 용접결함 중 치수상의 결함인 것은 ?

가. 융합불량             나. 변형

다. 용접균열             라. 기공

70. 응력-변형선도에서 최대하중점을 표시한 것은?

가. B

나. C

다. D

라. E

71. 금속표면에 초경합금 스텔라이트 등의 특수합금을     용착시키는 방전경화법은?

가. Chromizing         나. Hard facing

다. Calorizing         라. Sheradizing

72. 다음 중 점용접의 3대 요소가 아닌 것은 ?

가. 전극의 재질

나. 용접 전류

다. 통전 시간

라. 가압력

73. 철광석을 용광로 속에서 코크스로 환원시켜            제련시킨 것은?

가. 탄소강     나. 순철    다. 강철   라. 용선

74. 전위(dislocation)의 종류에 속하지 않는 것은?

가. 나사전위           나. 칼날전위

다. 절단전위           라. 혼합전위

75. 소결기계 재료에 대한 설명이 옳지 못한 것은?

가. 재질은 철계분말이 주체이고 Cu, Sn, Pb 등의          분말을 배합한다.

나. 배합된 재료는 산화성 분위기 중에서 연속식            전기로에서 소결한다.

다. 소결된 부품은 사이징, 코이닝 공정에서 정확한         치수를 맞춘다.

라. 성형압의 증가에 따라 밀도, 강도 및 연신율이          함께 증가한다.

76. 황동의 가공제품에서 나타나는 자연균열의 발생에     대한 방지책은?

가. 탄산가스나 암모니아 분위기속에 보관한다.

나. 습기 또는 수은속에 보관한다.

다. 약 200綽에서 응력제거 풀림처리한다.

라. 재결정온도 이상에서 담금질처리한다.

77. 용접봉의 종류 중 내균열성이 가장 좋은 용접봉은?

가. 저수소계           나. 고산화철계

다. 고셀루로우즈계     라. 일미나이트계

78. 피복제에 습기가 있는 상태로 용접했을 경우 많이     일어날 수 있는 현상으로 다음 중 가장 중요한 것은?

가. 오버랩 현상이 일어난다.

나. 크레이터가 생긴다.

다. 언더컷이 생긴다.

라. 기공이 생긴다.

79. 다음 중 가스 압접법의 특징이 아닌 것은?

가. 압접 소요시간이 짧다.

나. 원리적으로 전력이 필요없다.

다. 용접부는 용융하지 않고 접합된다.

라. 가스 압접은 매우 숙련된 작업자가 필요하다.

80. FCC 결정구조를 갖는 금속에서 원자의                 충전율(%)은?

가. 36        나. 68      다. 74     라. 80