				수검번호	성명
자격종목 및 등급(선택분야) 자기비파괴검사산업기사	종목코드 2613	시험시간 2시간	문제지형별 A

제 1과목 : 자기탐상시험원리

1. 강제석유 저장탱크의 용접부를 자분탐상 할 때 자화

장치의 배치가 옳게 설명된 것은?

가. 용접선에 거의 직각방향의 자장이 얻어지도록

배치 한다.

나. 용접선에 거의 평행방향의 자장이 얻어지도록 배        치 한다.

다. 용접선에 거의 직각 및 평행방향의 자장이 얻어지        도록 2가지를 병행한다.

라. 용접선에 빗각의 자장이 얻어지도록 배치한다.

2. 자장과 관련된 특성 설명 중 틀리게 된 것은?

가. 각 자극간에 폐회로를 형성한다.

나. 자력선은 강자성체내에만 존재한다.

다. 자극간의 거리가 멀어지면 자속밀도는 감소한다.

라. 자속은 자기적 저항이 작은 경로로 흐른다.

3. 다음 중 자분탐상검사의 단점이 아닌 것은?

가. 강자성체에만 적용이 가능하다.

나. 탈자가 필요한 경우가 있다.

다. 내부결함은 전혀 검출되지 않는다.

라. 자분의 잔류물에 대한 후처리가 요구되기도 한다.

4. 비투자율 400인 강자성체를 환상 솔레노이드내에 넣     었을 때 평균 자계의 세기가 300m/A 라면 강자성체     중의 자속밀도는?

가. 0.15Wb/□           나. 0.30Wb/□

다. 0.45Wb/□           라. 0.55Wb/□

5. 직류 극간식 연속법으로 검사한 결과 나타난 결함      지시가 표면상 결함인지 표면직하 결함인지 알고자     할 때에는 어떻게 하는 것이 좋은가?

가. 표면을 재처리후 육안 관찰

나. 탈자후 잔류법으로 재검사

다. 탈자후 교휴로 재검사

라. 형광 자분을 적용후 재시험

6. 불연속부에 형성된 자분은 불연속부의 방향이 다음     중 어떤 경우에 있을 때 가장 잘 나타나는가?

가. 자력선의 방향에 180□

나. 자력선의 방향에 45□

다. 자력선의 방향에 90□

라. 자화전류의 방향에 90□

7. 자분탐상검사후의 탈자방법으로 틀린 것은?

가. 자계의 강도를 점차적으로 감소시킨다.

나. 자화전류를 점차적으로 증가시킨다.

다. 코일로부터 제품을 멀리한다.

라. 제품을 코일로부터 멀리한다.

8. 습식자분과 비교하여 건식자분을 사용할 때 설명으     로 틀린 것은?

가. 복잡한 형사의 모든 표면을 검사하기가 어렵다.

나. 자동검사를 하는데 어려움이 있다.

다. 작은 부품의 대량검사시 습식자분보다 검사속도가        빠르다.

라. 매우 선명하고 얕은 결함을 검출할 때 습식자분보        다 감도가 낮다.

9. 다음 중 자분탐상검사용 부속기기가 아닌것은?

가. 침전계(Centrifuge tube)

나. 스프레이 건(Spray Gun)

다. 자장계(Field Indicator)

라. 충전기(Charger)

10. 실린더 형태의 강재 시험 내에 구리로 된 전도체를      집어 넣은 다음 구리전도체에 절류를 통전시키면       실린더 시험체내에는 어떤 자화가 생성되겠는가?

가. 전도체와 같은 강도와 모양의 자력선이 생긴다.

나. 전도체에 형성된 자장보다 더 크다.

다. 전도체에 형성된 자장보다 작다.

라. 실린더의 외경에 관계없이 동일하다.

11. 코일법으로 자화하는 경우 코일 내의 시험체의 자      속밀도에 직접적인 영향을 주지 않은 요인은 ?

가. 코일을 감은 수     나. 코일에 흐르는 전류 값

다. 시험체의 투자율    다. 코일의 길이

12. 다음 자분의 성질 중 결함부로의 분산성과 흡착성      에 관계 없는 것은?

가. 자기적 성질        나. 자분의 입도

다. 자분의 비중        라. 자분의 색조

13. 다음 중 자분탐상검사를 수행하는데 가장 쉽게 검      출 가능한 결함의 방향은?

가. 코일법에 있어서 코일의 축과 평행한 결함

나. 극간법에 있어서 극과 극을 잇는 가상선에 평행한        결함

다. 프로드법에 있어서 전극을 잇는 가상선에 평행한        결함

라. 축통전법에 있어서 축에 수직한 결함

14. 전류관통법과 코일법의 공통점은 무엇인가?

가. 자계의 방향         나. 전극의 비접촉

다. 스파크 발생         라. 탈자의 형식

15. 자분탐상기의 정기점검 사항으로 필수 조건이 아닌      것은?

가. 입력축과 접지 사이의 절연 저항 측정

나. 전기회로의 기능 점검

다. 자화 장치나 탈자 장치의 타이머 정밀도 점검

라. 장치의 외부 표면 점검과 변색 점검

16. 두께가 2인치인 시험체를 프로드법으로 검사할 때     간격이 7인치라면 자화전류치는 얼마이면 되겠는가?

가. 320 ~ 460Amp      나. 630 ~ 770Amp

다. 870 ~ 1010Amp     라. 1000 ~ 11400Amp

17. 자분탐상검사시 자분의 적용방법을 잘 설명하고 있      는 것은?

가. 잔류법은 투자성이 강한 재료에 적용하는 것이 원        칙이다.

나. 건식법에서 공기압이 높으면 시험체의 표면에 습        기가 있어도 된다.

다. 잔류법에서는 검사품들이 서로 마찰되지 않도록        주의 하여야 한다.

라. 습식법의 용매를 물로 사용할 경우 자분은 다른        촉매없이 현탁된다.

18. 오래된 비파괴검사법의 하나로서 기름과 백색법

(oil and white method)으로 자칭되는 이 시험 방      법은?

가. 자분탐상시험         나. 와전류탐상시험

다. 침투탐상시험         라. 초음파탐상시험

19. 자분탐상검사에서 자계내에 존재하는 자력선의 성      질 설명으로 틀린 것은?

가. 자력선은 N극에서 나와 S극에서 그친다.

나. 같은 방향으로 향하는 자력선은 서로 반발한다.

다. 자극 주이에 자력선 밀도가 높다.

라. 자력선은 서로 교차한다.

20. 다음 중 시험체 외부의 도체에 통전하여 시험체를      자화시키는 검사법은?

가. 전류관통법, 코일법     나. 축통전법, 직각통전법

다. 극간법, 프로드법       라. 자속관통법, 축통전법

제 2과목 : 자기탐상검사

21. 취화(Embrittlement)현상은 재료의 사용중에 어떤      성질이 감소되는 것을 말하는가?

가. 인장강도           나. 연성

다. 항복강도           라. 피로강도

22. 다음 중 용접부의 표면 및 표면직하에 발생될수 있      는 불연속은 어떤 것인가?

가. 언터컷(Undercut)   나. 피로균열(Fatigue crack)

다. 기공(porosity)      라. 응력균열(Stress crack)

23. 습식자분의 검사 방법으로 틀린 내용은?

가. 거치식 장치에서는 매일 검사시작 전에 농도를 측       정한다.

나. 검사절차서에 표기된 시험편으로 점검한다.

다. 자분의 농도를 측정하려면 자분액을 가열하여 증        발시킨 후 잔류량을 계량한다.

라. 물을 자분액으로 사용할 시에는 분산제를 필히         첨가한다.

24. 자분탐상시험의 거치식 장비에는 일반적으로 변환      스위치(Transfer switch)가 있다. 이의 기능은?

가. 교류를 반파직류로 변화시킴

나. 코일 또는 축통전법으로의 선택

다. 자화 또는 탈자방식의 선택

라. 건식자분 또는 습식자분의 적용 선택

25. 자분탐상시험의 후처리 방법으로 적당하지 않은 것      은?

가. 탈자종료 후는 탈자의 정도를 확인한다.

나. 시험품에는 필용에 따라 방청처리 해 둔다.

다. 습식자분의 경우는 걸레로 잘 닦아낸 후 용제등을       사용하여 제거한다.

라. 시험품에 직접 전류를 흘려 자화한 경우 아크 발        생부에 도장(칠)을 해 둔다.

26. 다음 중 자분 검사액의 구성 성분이 될 수 없는 것      은?

가. 물                나. 경유

다. 형광물질          라. 습식자분

27. 원형자화 통전법으로 용접 구조물을 잔류법으로 탐      상하려고 한다. 알맞은 조건은?

가. 낮은 투자율, 높은 보자성

나. 낮은 보자성, 높은 투자율

다. 낮은 투자율, 낮은 보자성

라. 높은 투자율, 높은 보자성

28. 압연제품에 생길 수 있는 불연속은 무엇인가?

가. 겹침(Lap)         나. 라미네이션(Lamination)

다. 터짐(Burst)        라. 수축공(Shrinkage)

29. 자분탐상검사 방법 중에서 극간법과 프로드법을 설      명한 것이다. 틀린 것은?

가. 극간법은 검사품의 표면에 스파크(spark) 등의 손        상을 주지 않는다.

나. 극간법은 자기회로를 강자성체에 폐회로로 적용시        킬수 있어서 반자장이 매우 작다.

다. 프로드법은 원형자장을 형성하므로 2개의 적극을        잇는 선에 수직으로 늘여진 결함이 가장 잘 나타        난다.

라. 프로드법은 검사품에 전류를 적용하므로 전극을        잘 접촉시켜야 한다.

30. 다음 중 결함의 형상과 자분의 부착상태의 설명이      틀리게 된 것은?

가. 깊이가 얕은 균열에서는 부착된 자분이 떨어지기        쉽다.

나. 폭이 아주 넓은 표면균열은 자분모양을 형성하지        못할 수 있다.

다. 깊이가 깊은 표면균열에는 자분의 부착이 쉬우므        로 자분모양이 쉽게 형성된다.

라. 길이가 긴 균열일수록 부착하는 자분의 높이가 높        다.

31. 자분탐상시험시 검출하기 쉬운 결함에 대한 설명이      다. 올바른 것은?

가. 극간법에서 자극간 중앙에 위치하고 자극 중심을        잇는 직선에 평행한 방향의 균열

나. 극간법에서 자극간 중앙에 위치하고 자극 중심을        잇는 직선과 45□의 기울기를 갖는 균열

다. 극간법에서 자극간 중앙에 위치하고 자극 중심을        잇는 직선과 수직방향의 균열

라. 축통전법에서 환봉강의 원주방향의 균열

32. 보수검사시 코일법을 이용한 단강 부품의 자분탐상      에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 미세한 결함을 검출해야 하므로 입자가 작은 자분        에 의한 습식법이 사용된다.

나. 형광자분의 적용 시 비형광자분에 비해 모서리부        에 의사 모양이 나타나기 쉽다.

다. 자분탐상시험 종료 후 다시 조립하여 사용하므로        대부분의 경우 탈자가 필요하다.

라. 대형 시험체의 경우에는 표층부의 검출능을 증대        시킬 목적으로 교류나 맥류를 사용하는 것도 유        효하다.

33. 축통전법과 코일법으로 자분탐상시험후 탈자를 행      할 때 다음 중 어떤 순서로 해야 효과적인가?

가. 코일법 - 축통전법 - 탈자

나. 축통전법 - 탈자 -  코일법 -  탈자

다. 코일법 - 탈자 -  축통전법 -  탈자

라. 축통전법 - 코일법 - 탈자

34. 원통형 시험체 표면의 유효 자장강도를 시험체 치      수와 자화전류치로부터 쉽게 계산할 수 있는 자화      방법을 나타낸 것은?

가. 직각통전법           나. 프로드법

다. 축통전법             라. 극간법

35. 그림에 표시한 같은 크기의 결함중에서 A면에 누설      자속이 가장 강하게 나타나는 결함은?

가. a    나. b    다. c    라. d

36. 자분탐상시험시 나타난 지시로서, 자장의 누설에 의      해 형성된 지시가 아닌 것을 무엇이라고 하는가?

가. 자기펜 흔적(Magnetic writing)

나. 거짓 지시(False Indication)

다. 관련지시(Relevant Indication)

라. 재질 경계지시(Material Junction Indication)

37. 자분탐상시험을 적용함에 있어서 보수검사에 대한      설명중 틀린 것은?

가. 제조시의 결함종류와 동일하다.

나. 통상 1년 또는 2년 등으로 주기적 검사를 한다.

다. 소구경 관 내면의 검사 등에 대해서는 초음파탐       상시험이 자기탐상시험의 대체 시험으로서 사용된       다.

라. 접근 가능한 대구경 관이면 내표면의 검사를 자분        탐상시험으로 행한다.

38. 기포, 콜드 셧(Cold shut), 열간 터짐(Hot tear), 비      금속 개재물과 같은 결함은 어떤 제품에서 발견되      는가?

가. 단조품                나. 주조품

다. 용접품                라. 열처리 제품

39. 다음 중 형광자분탐상시 사용을 금해야 하는 자외      선의 파장은?

가. 300mm  나. 330mm  다. 360mm  라. 380mm

40. 열처리해야 할 용접부의 자분탐상시 합격여부를 결      정짓는 적절한 시기는?

가. 치음 예열후 즉시

나. 용접후 최소한 2일 경과후

다. 용접후 최소한 3일 경과후

라. 최종 열처리 후

제 3과목 : 자기탐상관련규격

41. 다음과 같은 식을 사용하는 자화방법은?

암페어.턴(A.T) = [eqn: { 4500 } over { { L } over { D } }]

가. 원형자화          나. 선형자화

다. 평형자화          라. 벡터(Vactor)자화

42. 다음 중 인터넷 검색엔지의 종류가 아닌 것은?

가. Yahoo  나. Galaxy  다. 심마니  라. MIME

43. ASME 규격에 의해 프로드법을 사용하여 검사할       경우 프로드 간격 6인치에 650[A]를 사용하였다.      만약 같은 장비로 프로드 간격을 12인치로 늘리고      전류를 1300[A]로 하였을 때 그 결과는 어떻게 되      는가?

가. 두가지 방법에서 동일한 결과를 얻는다.

나. 6인치 650[A]의 경우가 자분지시가 선명하다.

다. 12인치 1300[A]의 경우가 자분지시가 선명하다.

라. 두가지 방법 모두 자분지시가 나타나지 않는다.

44. ASME Sec. V에서 프로드(prod)법은 시험편 두께      가 3/4인치 이상일 경우 전류는 인치당 몇 암페어      로 규정하는가?

가. 70 ~ 90Amp/인치     나. 90 ~ 100Amp/인치

다. 100 ~ 125Amp/인치  라. 150 ~ 170Amp/인치

45. KS D 0213에 의한 자분탐상시험에서 탐상결과 얻      은 자분 모양을 모양 및 집중성에 따라 분류한 것      이 아닌 것은?

가. 균열    나. 독립    다. 연속    라. 군집

46. KS D 0213에서 시험 기록시 작성하지 않아도 되      는 것은?

가. 자분의 모양            나. 검사체의 두께

다. 자분의 적용시기        라. 시험실 온도

47. KS 규격에서 자분탐상시험의 분류 방법에 해당되      지 않는 것은?

가. 자분의 종류            나. 검사체의 두께

다. 자분의 분산매          라. 자화전류의 종류

48. KS D 0213에 의거 자외선조사 장치의 필터가 통      과시켜야 할 근자외선의 파장범위는?

가. 160~240mm           나. 240~320mm

다. 320~400mm         라. 400~480mm

49. KS D 0213에 의한 자화시 고려하여야 할 사항으      로 내용이 틀린 것은?

가. 자계의 방향을 예측되는 결함의 방향에 대하여 가        급적 직각이 되게 한다.

나. 자계의 방향을 시험면에 가급적 평행으로 되게 한        다.

다. 시험면을 태우는 것은 자화방법과는 관계없다.

라. 반 자계를 적게 한다.

50. 표면홈의 검출에 사용되는 자화전류로 다음중 맞는      것은?

가. 교류, 충격전류      나. 직류, 충격전류

다. 맥류, 교류          라. 직류, 교류

51. ASCII 코드에 관한 설명 중 옳지 않는 것은?

가. 대문자와 소문자를 구별한다.

나. 256개의 문자표현이 가능하다.

다. 영문자 하나를 7비트로 표현한다.

라. 1비트의 패리티 비트를 갖고 있다.

52. KS D 0213의 A형 표준시험편에 A2-7/50의 표시      가 있을 때 다음 중 틀린 설명은?

가. 판의 두께는 50□이다.

나. 인공 홈의 모양이 원형이다.

다. 인공 홈의 깊이가 7□이다.

라. 인공 홈의 모양이 직선형이다.

53. 컴퓨터가 처리할 내용을 지시하는 명령어의 집합을      무엇이라 하는가?

가. 보조기억장치            나. 중앙처리장치

다. 시스템 분석             라. 프로그램

54. 컴퓨터에 있어서 TCP와 UDP 등의 패킷 전달 서비      스를 제공하며 경로 설정을 담당하는 것은?

가. ARP    나. SMTP   다. FTP    라. IP

55. ASME Sec. V에서 자분의 분산농도 측정시 농도검      사시 원심형 침전관에 얼마정도의 현탁액을 넣어야      하는가?

가. 50□    나. 100□    다. 150□    라. 200□

56. ASME Sec. Ⅷ App.6에 불합격 결함 수리시의 관      련 규정을 잘못 설명한 것은?

가. 불합격 결함을 제거하든지 합격 기준치이내 크기        로 수리하여야 한다.

나. 불합격 결함 제거후 재용접이 이루어져야 한다.

다. 결함제거후 결함제거 확인 검사를 하여야 한다.

라. 재용접후에는 다시 검사를 수행하여야 한다.

57. ASTM E 709에서 규정한 링시편에서의 표면하 구      멍의 개수는?

가. 9     나. 10    다. 11     라. 12

58. ASME 규격에서 길이가 15인치, 직경이 3인치인       시험체를 코일법으로 검사할 때 자화전류 범위는?

가. 400 ~ 800 암페어     나. 700 ~ 900 암페어

다. 900 ~ 1100암페어    라. 1400 ~ 1600암페어

59. 직접 접촉법, 축통전법을 사용하여 시험체를 자화하      는 경우 ASME Sec. V의 요구사항에 따랐을 때 직      경 2인치, 길이 6인치의 시험체를 자화하는데 소요      되는 전류 값으로 가장 적당한 것은?

가. 35000 A.T           나. 1000 A

다. 45000 A.T           라. 3000 A

60. KS 규격에 의거한 그림의 검사법은?

가. 축통전법   나. 직각통전법

다. 프로드법   라. 전류관통법

61. 다음 용접법 중 정전압 특성을 이용한 용접봉 송급      방식이 아닌 것은?

가. 이산화탄소 용접

나. MIG 용접

다. TIG 용접

라. 서브머지드 용접

62. 서멧(cermet)의 특징이 아닌 것은?

가. 고속절삭에 적당하다.

나. 절삭속도의 광범위한 변화에 적당하다.

다. 고온경도가 높고 내마모성, 내식성 등이 우수

라. 강 및 주철 절삭에 부적당하고 브레이징이 불가         능하다.

63. 용착된 금속의 클랭을 방지하는 목적이 아닌 것은?

가. 용착금속 중에 가스나 슬래그가 떠오를 수 있는        시간을 주기 위함

나. 모재와 용착금속이 자유로이 팽창, 수축하도록          하기 위함

다. 담금질 경화를 방지하기 위함

라. 슬래그제거를 쉽게하기 위함

64. 피복 금속아크 용접시 다음의 용접 전원 중에서 용     입이 가장 깊은 것은?

가. AC

나. ACHF

다. DCSP

라. DCRP

65. 응력- 변형선도에서 최대하중점을 표시한 것은?

가. B     나. C     다. D     라. E

66. 그림에서 각축의 단위 길이를 □, □, □ 라 했을 때      정방정계는?

가. a=b=c, □=□=□=90□

나. a=b□c, □=□=□=90□

다. a□b=c, □=□=□□90□

라. a=b=c, □=□=90, □=120□

67. 화학적 표면경화법이 아닌 것은?

가. 고주파 담금질         나. 침탐법

다. 질화법                라. 시안화법

68. 순수한 카바이트 1kg에서는 이론적으로 약 몇 □의      아세틸렌을 발생하는가?

가. 280□   나. 290□   다. 326□     라. 348□

69. 소결전기 접점 재료의 구비조건 중 틀린 것은?

가. 접촉저항 및 고유저항이 커야한다.

나. 비열 및 열전도율이 높아야 한다.

다. 용착 현상이 적어야 한다.

라. 열 및 충격에 잘 견디어야 한다.

70. Ni-Cr 계 합금의 특징 중 틀린 것은?

가. 전기 저항이 대단히 작다.

나. 내식성이 크고 산화도가 적다.

다. Fe 및 Cu 에 대한 열전 효과가 크다.

라. 내열성이 크고 고온에서 경도 및 강도의 저하가        적다.

71. 접합하려고 하는 한쪽의 부재에 둥근 구멍을 뚫고      그곳에 용접하여 이음 하는 용접은?

가. 플레어 용접               나. 비드 용접

다. 플러그 용접               라. 슬롯 용접

72. 주철에 나타나는 스테다이트조직의 3원 공정물이       아닌 것은?

가. MnS   나. Fe    다. Fe3P    라. Fe3C

73. 용접 금속에 흡수된 수소가스의 악영향은?

가. 선상조직                  나. 시효경화

다. 청열취성                  라. 적열취성

74. 다음 그림과 같은 홈 A, B, C 부 명칭으로 모두 올      바른 것은?

가. A : 베벨 각도   B : 홈 각도  C : 루트 각도

나. A : 개선 각     B : 베벨각도 C : 루트 면

다. A : 홈 각도  B : 베벨 각도   C : 루트 면

라. A : 홈 각도  B : 베벨 각도   C : 루트 간격

75. X선으로 반사법을 이용하여 금속의 결정구조를 측      정할 때 결정되어 면간 거리를 나타내는 식은?

단, d : 면간거리, n : 정정수, □ : 파장

가. d=n□/2sin□          나. d=2sin□/n□

다. d=n□sin□            라. d=□sin□

76. 점용접시 전극소재에 요구되는 성질이 아닌 것은?

가. 피 용접재와 합금이 잘 될 것

나. 전기 전도도가 높을 것

다. 고온에서 경도가 높을 것

라. 열 전도도가 높을 것

77. 황금색으로 모양이 곱고 연성이 커서 장식용에 많      이 쓰이는 것으로서 아연이 5∼20% 포함된 구리합      금은?

가. 포금  나. 문쯔메탈  다.톰백  라. 델타메탈

78. 용접작업시 홈을 만드는 주된 이유는?

가. 용입을 양호하게 하기 위하여

나. 용접변형을 최소화 하기 위하여

다. 잔류응력의 발생을 억제하기 위하여

라. 용융속도를 높이기 위하여

79. 단위포의 모서리 길이의 단위인 1□과 같은 것은?

가. 10-8cm  나. 10-8mm  다. 10-4cm  라. 10-4mm

80. 부재를 접합하는 용접이음의 다섯가지 기본형에 속      하지 않는 것은?

가. T 이음                  나. 모서리 이음

다. 원통 이음                라. 겹치기 이음

해답

1. 다  2. 나  3. 다 4. 가 5. 다  6. 다 7. 나 8. 다 9. 라 10.나

11. 라  12. 라  13. 다  14. 나  15. 라  16. 나  17. 다  18. 다  19. 라  20. 가

21. 나  22. 다  23. 다  24. 나  25. 라  26. 다  27. 가  28. 나  29. 다  30. 라

31. 다  32. 나  33. 라  34. 다  35. 가  36. 나  37. 가  38. 나  39. 가  40. 라

41. 나  42. 라  43. 나  44. 다  45. 라  46. 라  47. 나  48. 다  49. 다  50. 가

51. 나  52. 나  53. 라  54. 라  55. 나  56. 나  57. 라  58. 다  59. 나  60. 가

61. 라  62. 라  63. 가  64. 라  65. 가  66. 다  67. 나  68. 가  69. 가  70. 가

71. 다  72. 다  73. 라  74. 라  75. 가  76. 다  77. 가  78. 가  79. 다  80. 가