2002년도 기능사 일반검정 제 1 회

침투비파괴검사기능사

1. 형광침투탐상시험에서 자외선등은 어떤 목적 때문에 사용

하는가 ?

가. 침투제가 형광을 발하게 하기 위해서

나. 침투제의 모세관현상을 도와주기 위해서

다. 표면의 과잉침투제를 중화시키기 위해서

라. 탐상부분의 표면장력을 줄이기 위해서

2. 침투탐상시험에서 유화제의 역할은 ?

가. 형광염색소를 침투액에 첨가시킨다.

나. 침투액을 물로 씻을 수 있도록 한다.

다. 건식 현상제가 잘 붙도록 얇은 막을 만든다.

라. 깊고 미세한 결함내에 침투액을 빨리 침투시킨다.

3. 침투탐상검사에 사용되는 현상제에 대한 설명 중 틀린 것

은 ?

가. 현상제는 보통 고도의 형광물질이다.

나. 현상제는 주위조건과 남아있는 침투제를 흡수하거나

빨아들인다.

다. 현상제는 불연속부에 남아있는 침투제를 흡수하거나

빨아들인다.

라. 현상제는 크게 습식, 건식, 속건식으로 나눈다.

4. 침투탐상시험에 사용되는 A형 대비시험편의 재질은 ?

가. Al합금                나. Au합금

다. Cu합금                라. Fe합금

5. 침투탐상시험시 사용되는 현상제의 특성이 아닌 것은 ?

가. 무기 백색 산화물이다.

나. 알루미나, 마그네시아, 규사 등으로 되어 있다.

다. 형광성을 가져야 한다.

라. 무독성을 가져야 한다.

6. 다음 중 일반적인 침투탐상시험의 대상이 아닌 재료는 ?

가. 유리                  나. 고무

다. 납                    라. 알루미늄

7. 침투탐상검사를 적용할 때 고려할 사항이 아닌 것은 ?

가. 침투액의 적용시간     나. 시험품의 표면온도

다. 제거제의 형상, 크기   라.표면 개구(開口)여부

8. 시편 표면의 과량 침투액을 제거하는데 가장 널리 이용되

는 방법은 ?

가. 젖은 걸레로 닦는다.

나. 호-스와 특수 노즐(nozzle)을 써서 제거한다.

다. 수도꼭지에서 흐르는 물에 직접 대어서 씻는다.

라. 물에 시편을 담구어서 씻는다.

9. 용제제거성 염색침투탐상 시험방법의 순서를 가장 옳게

나열한 것은 ?

가. 침투처리 → 제거처리 → 전처리 → 현상처리 →침투          및 후처리

나. 전처리 → 침투처리 → 현상처리 → 제거처리 → 관찰         및 후처리

다. 전처리 → 제거처리 → 침투처리 → 현상처리 → 관찰         및 후처리

라. 전처리 → 침투처리 → 제거처리 → 현상처리 → 관찰         및 후처리

10. 침투시간이란 침투액을 적용한 후부터 어느 때까지의 시

간인가 ?

가. 침투액에서 꺼낼 때까지

나. 배액 완료시간까지

다. 유화처리나 세척처리 시작전까지

라. 세척처리가 완료될 때까지

11. 후유화성 침투탐상시험에 사용되는 가장 적합한 세척방법

은 ?

가. 솔벤트 세척               나. 물 세척

다. 알칼리 세척               라. 초음파 세척

12. 다음 중 제품이나 부품의 전체적인 모니터링 방법을 사용

할 수 있는 검사법은 ?

가. 침투탐상검사              나. 스트레인 측정

다. 중성자투과검사            라. 자분탐상검사

13. 다음 중 초음파탐상검사법을 원리에 의해 분류한 것이 아

닌 것은 ?

가. 투과법                    나. 공진법

다. 표면파법                  라. 펄스반사법

14. 굴삭기의 몸체는 용접 구조물로 이루어져 있다.

이 몸체에 칠해진 페인트 도막 품질을 시험하기 위해 도막     두께를 측정하고자 한다. 가장 적합한 비파괴검사법은 ?

가. 방사선투과시험(RT)        나. 자분탐상시험(MT)

다. 침투탐상시험(PT)          라. 와전류탐상시험(ET)

15. 침투탐상시험 결과의 판독 사항에 대한 설명으로 잘못된

것은 ?

가. 침투지시모양을 결함과 무관련 지시로 분류한다.

나. 무관련지시는 결함으로 분류하지 않는다.

다. 결함은 모양과 존재 상태에 의해 분류한다.

라. 결함은 지시모양 그대로 육안만 사용하여 측정한다.

16. 침투탐상시험에 사용되는 수세장치는 수압, 유량, 수온 조     정이 가능한 기능을 가져야 하는데 수세장치를 작동시

켰을 때 다음 중 옳은 것은 ?

가. 수압은 0.5 ∼ 1.0kg/□2의 범위로 조정할 수 있어야          한다.

나. 유량은 12 ∼ 25 □/분의 범위로 조정할 수 있어야 한

다.

다. 수온은 4 ∼ 15 ℃의 범위로 조정할 수 있어야 한다.

라. 분무 노즐의 각도는 15 ∼ 30도의 범위로 조절할 수 있

어야 한다.

17. 침투탐상장치에서 배액대는 어떤 구성으로 되어 있는가 ?

가. 롤라콘베이어, 배액받이, 뚜껑 등

나. 롤라콘베이어, 히타, 온도조절기 등

다. 펌프장치, 온도조절장치, 배수장치 등

라. 온도조절장치, 배수장치, 뚜껑 등

18. 다음 중 침투탐상시험으로 검사가 불가능한 시험체는 ?

가. 주철(iron casting)

나. 담금질한 알루미늄(aluminium forging)

다. 다공성 물질로 된 부품

라. 유리로 만들어진 물질로 된 부품

19. 침투탐상시험에서 후유화성과 수세성을 비교할 때의 설명

으로 올바른 내용은 ?

가. 기름이 포함되어 있는 차이

나. 알미늄 합금에 사용할 수 있는 차이

다. 침투제에 유화제가 포함되어 있는 차이

라. 현상하기전에 표면에서 제거할 필요가 없는 차이

20. 휴대용 염색침투탐상시험을 행할 때 1조의 구성으로 알맞

는 것은 ?

가. 세척제 - 형광침투제 - 현상제 - 자외선등

나. 세척제 - 염색침투제 - 현상제 - 걸레(또는 종이)

다. 세척제 - 후유화성침투제 - 현상제 - 자외선등

라. 세척제 - 수용성침투제 - 유화제 - 걸레(또는 종이)

21. 검사대상 시험체가 매우 커 이동이 어려울 때는 어떤 침

투탐상 시험장치가 필요한가 ?

가.대형 장치                나. 중형 장치

다. 소형 장치               라. 휴대용 장치

22. 후유화성 침투액과 습식현상제를 사용할 때 알맞는 사용

방법은 ?

가. 현상제 적용 후에 건조시킨다.

나. 증기 세척후 도금을 벗겨야 한다.

다. 유화제 적용 전에 과잉 침투액을 제거해야 한다.

라. 현상제 적용 전에 건조시킨다.

23. 침투탐상시험 재료관리 방법중 일상 점검에 해당되는 것

들로만 묶여진 것은 ?

가. 외관, 수분허용도, 감도

나. 수분허용도, 밝기, 외관

다. 감도, 외관, 밝기

라. 밝기, 점도, 투과도

24. 침투탐상시험에서 용제에 의한 전처리시 사용되는 약품들

로 구성된 것은 ?

가. 신나, 트리클렌, 아세톤

나. 황산, 휘발유, 석유

다. 석유, 중유, 휘발유

라. 아세톤, 휘발유, 가성소다

25. 수세성 형광침투탐상시험을 할 때 수세장치에는 분무노즐

이 사용되는데 분무노즐의 수압은 특별한 규정이 없는 한

어느 정도이어야 하는가 ?

가. 0.5 ∼ 1.0kg/cm2로 조절할 수 있어야 한다.

나. 1.5 ∼ 3.0kg/cm2로 조절할 수 있어야 한다.

다. 3.5 ∼ 5.0kg/cm2로 조절할 수 있어야 한다.

라. 5.5 ∼ 7.0kg/cm2로 조절할 수 있어야 한다.

26. KS B 0816에 따라 침투탐상시험시 수세성 및 후유화성 침

투액은 물로 세척한다. 스프레이 노즐을 사용하는 경우 특     별한 규정이 없는 한 수압은 ?

가. 275kpa 이하              나. 250kpa 이하

다. 225kpa 이하              라. 200kpa 이하

27. KS W 0914에 규정된 형광 침투제에 대한 형광 휘도의 최

소한의 점검주기는 ?

가. 검사시마다               나. 매일

다. 매월                     라. 3개월

28. KS B 0816에 따라 침투탐상시험시 탐상제 및 장치의 점검

보수에 대한 설명이 잘못된 것은 ?

가. 자외선강도는 강도계를 사용하여 38cm 떨어져서 800

□W/cm2이상이어야 한다.

나. 암실의 밝기는 조도계를 사용하여 측정, 지시모양을

관찰하는 장소에서 20 lx 이하여야 한다.

다. 기준 탐상제 및 사용하지 않는 탐상제는 상온이 유지

되는 장소에 보관하여야 한다.

라. 용제제거성 침투액, 세척액 및 속건식 현상제는 밀폐

한 용기에 보관하여야 한다.

29. KS B 0816에 규정한 침투액을 적용하는 방법의 선정과 관

련하여 관계가 없는 것은 ?

가. 시험체의 모양               나. 시험체의 수량

다. 시험체의 재질               라. 침투액의 종류

30. KS B 0816에 의한 대비시험편의 사용 목적을 바르게 설명

한 것은 ?

가. 탐상제의 성능 및 조작방법의 적합여부 점검

나. 탐상제의 성능 및 검사자의 기량 점검

다. 조작방법의 적합성 및 검출능력 점검

라. 조작방법의 적합성 및 지시모양 관찰

31. 시험결과에 대한 표시로 전수검사의 경우 합격품에 대하

여 각인 또는 부식에 의한 표시로 KS B 0816에 규정한 것

은 ?

가. P의 기호를 사용             나. 끅의 기호를 사용

다. O의 기호를 사용             라. □의 기호를 사용

32. KS B 0816에 따라 샘플링(Sampling)검사의 경우 합격된 로     트(Lot)의 모든 시험품에 대하여 착색할 때의 색은 ?

가. 황색                        나. 적갈색

다. 적색                        라. 흰색

33. 다음 중 KS B 0816에서 규정한 탐상제의 점검 항목에 포

함되지 않는 것은 ?

가. 현상제                      나. 침투제

다. 세척제                      라. 유화제

34. KS B 0816에 규정된 결함의 기록 내용에 해당되지 않는

것은 ?

가. 결함의 종류                 나. 결함의 면적

다. 결함의 개수                 라. 결함의 위치

35. KS B 0816에 규정된 재질과 형태에 따른 침투 및 현상시

간을 바르게 나타낸 것은 ?

가. 알루미늄 용접부의 표준 침투시간은 10분

나. 티탄 용접부의 표준 침투시간은 5분

다. 강 용접부의 표준 현상시간은 3분

라. 마그네슘 용접부의 표준 현상시간은 5분

36. KS B 0816에 규정된 VC-S에서의 C가 의미하는 내용은 ?

가. 현상액을 나타낸다.

나. 잉여 침투액의 제거방법을 나타낸다.

다. 침투액을 나타낸다.

라. 침투탐상의 시험순서를 나타낸다.

37. KS 규격에서 침투탐상시험에 사용되는 A형 대비시험편의

재질은 ?

가. 니켈강                      나. 크롬강

다. 301 스테인레스강            라. 알루미늄과 그 합금

38. KS B 0816에 규정된 A형 대비시험편은 가로가 75mm, 세로     가 50mm인 판 및 조로 제조하는데 이 때 판의 두께 범위로     맞는 것은 ?

가. 4 - 6mm                 나. 8 - 10mm

다. 12 - 14mm               라. 16 - 18mm

39. KS B 0816에 규정한 형광침투탐상시험시 암실의 밝기는

조도계를 사용하여 측정한다. 이 때 침투지시모양을 관찰

하는 장소의 밝기는 ?

가. 30 lx 이상이여야 한다.

나. 50 lx 이상이여야 한다.

다. 40 lx 이하이여야 한다.

라. 20 lx 이하이여야 한다.

40. KS B 0816에 따른 FC-D의 시험순서로 올바른 것은 ?

(단, 순서에서 전처리와 후처리는 생략한다.)

가. 침투처리 → 현상처리 → 제거처리 → 관찰

나. 세척처리 → 유화처리 → 제거처리 → 관찰

다. 세척처리 → 건조처리 → 현상처리 → 관찰

라. 침투처리 → 제거처리 → 현상처리 → 관찰

41. KS B 0816에서 형광침투액 사용시 유화시간은 원칙적으로

몇 분 이내로 규정하고 있는가 ? (단, 기름베이스 유화제      사용)

가. 1분       나. 2분       다. 3분      라. 30분

42. 동소변태를 옳게 설명한 것은?

가. 고체내에서 결정격자의 변화

나. 고체내에서 전자격자의 활동

다. 액체내에서 결정격자의 변화

라. 기체내에서 결정격자의 변화

43. 소성가공이 아닌 것은?

가. 단조     나. 인발      다. 주조      라. 압연

44. 금속의 소성변형이 일어나는 원인과 관련이 깊은 것은?

가. 비중     나. 비열      다. 경도      라. 슬립

45. 시험편 파괴되기 직전의 단면적을 A, 원단면적을 Ao라 할

때 단면 수축율의 산출공식은?

[eqn: 가. □{A-A sub O} over A × 100 %]      [eqn: 나. □{A sub O -A } over A sub O × 100 %]

[eqn: 다. □{A-A sub O} over A sub O × 100 %]      [eqn: 라. □{A sub O -A } over A × 100 %]

46. 금속 시료(試料)의 연마에서 전해 연마(electrolytic

polishing)는 어디에 속하는가?

가. 쇼트 블라스트          나. 중간 연마

다. 미세 연마              라. 샌드 블라스트

47. 미세 펄라이트(fine pearlite)라고도 하는 것은?

가. 레데브라이트           나. 페라이트

다. 오스테나이트           라. 결절상 투루스타이트

48. 고속도강(SKH)의 특징을 설명한것 중 옳지 못한 것은?

가. 열처리에 의해 경화한다.

나. 마멸성이 크다.

다. 마텐자이트(martensite)는 안정되어 1900 ℃까지도

고속절삭이 가능하다.

라. 열전도도가 나쁘므로 담금질온도에서 적당한 유지시간         이 필요하다.

49. 반도체 기판으로 가장 많이 사용되는 금속은?

가. 납       나. 구리      다. 실리콘      라. 철

50. 600 ℃ 에서 6 ::4 황동(muntz metal)의 평형상태도 조직

은?

가. □ + □                  나. □ + □

다. □                       라. □

51. 강(steel)의 고체 침탄법의 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 대량생산에 적합하지 않다.

나. 균일가열에 의한 균일침탄이 힘들다.

다. 침탄층의 조정이 어렵다.

라. 코크스가루나 탄산바륨은 사용하지 않는다.

52. 금속을 냉간 가공하면 결정입자가 미세화 되어 재료가

단단해지는 현상은?

가. 가공경화                 나. 시효경화

다. 고용경화                 라. 석출경화

53. 금속적 성질과 비금속적 성질을 같이 나타낸 것은?

가. 양성금속(metalloid)

나. 중금속(heavy metal)

다. 연성금속(ductility metal)

라. 경금속(light metal)

54. 다음 원소 중 용접부의 용착금속 내에서 편석되면 가장

해로운 원소는?

가. 규소(Si)                 나. 유황(S)

다. 망간(Mn)                 라. 구리(Cu)

55. 이산화탄소 아크용접시 용착 금속 내에 생성되는 기공의

발생 원인이 아닌 것은?

가. 가스 유량이 부족하다.

나. 가스에 공기가 혼입되어 있다.

다. 노즐과 모재간의 거리가 너무 짧다.

라. 노즐에 스패터가 많이 부착되어 있다.

56. 용접부의 예열 목적에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 수축응력 감소            나. 용착금속의 경화 방지

다. 수소성분의 이탈 촉진     라. 냉각속도의 증가

57. 다음 중 UNIX에 대한 설명으로 옳지 않는 것은 ?

가. 시분할 시스템이다.

나. Bell 연구소에서 개발되었다.

다. 멀티태스킹을 지원한다.

라. 실시간 시스템이다.

58. Window 환경에서 공유된 폴더를 사용하기 위한 방법이 올

바른 순서로 나열된 것은 ?

가. 네트워크 환경-컴퓨터 아이콘-공유 폴더-암호 입력

나. 컴퓨터 아이콘-네트워크 환경-암호 입력-공유 폴더

다. 네트워크 환경-암호 입력-컴퓨터 아이콘-공유 폴더

라. 네트워크 환경-암호 입력-컴퓨터 아이콘-공유 폴더

59. Windows 98의 단축키에 대한 설명 중 바르게 연결되지 않

은 것은 ?

가. Ctrl + X : 잘라내기        나. Ctrl + A : 복사하기

다. Ctrl + V : 붙여넣기        라. F5 : 새로 고침

60. HTML에서 ID, 패스워드 등을 입력하기 위해서 사용하는 것     은 무엇인가 ?

가. Form     나. Table     다. Link     라. Frame

2002년 제 1회 침투비파괴검사 기능사 해답

1. 가  2. 나  3. 가  4. 가  5. 다  6. 나  7. 다  8. 나  9. 라 10. 다

11. 나 12. 나 13. 다 14. 라 15. 라 16.나  17. 가 18. 다 19. 다 20. 나

21. 라 22. 가 23. 라 24. 가 25. 나 26. 가 27. 가 28. 다 29. 다 30. 가

31. 가 32. 가 33. 다 34. 나 35. 나 36. 나 37. 라 38. 나 39. 라 40. 라

41. 다 42. 가 43. 다 44. 라 45. 나 46. 다 47. 라 48. 나 49. 다 50. 가

51. 라 52. 가 53. 가 54. 나 55. 다 56. 라 57. 라 58. 가 59. 나 60. 가