1. 피사체를 먼저 자화시킨 다음에 자분을 뿌려 검사하는 방법을 무엇이라 하는가?

① 연속법          ② 잔류법          ③ 습식법           ④ 건식법

2. 단상교류를 정류하여 생기는 전류는?

① 교류                                ② 반파정류전류

③ 전파정류전류                        ④ 자화전류

3. 중심도체법으로 자화한 파이프의 단면에서 가장 센 부분은?

① 파이프 끝                           ② 파이프의 바깥면

③ 파이프 내면                         ④ 파이프벽 중간

4. 시험체에 직접 전류를 흘리는 자화법은?

① 중심도체법     ② 극간법        ③ 프로드법      ④ 코일법

5. 표피효과를 가지는 전류는?

① 교류           ② 직류          ③ 반파정류전류     ④ 전파정류직류

6. 원형자장을 형성하는 것은?

① Coil 법        ② Solenoid 법       ③ Prod 법       ④ Yoke 법

7. 다음 그림에서 보인 파형은?

① 반파정류에 의한 파형이다.               □

② 전파정류에 의한 파형이다.               □

③ 삼상정류에 의한 파형이다.              □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

④ 위에 적은 사항과 관련없다.              □

□

8. 다음의 표시된 결함중 자분탐상시험에 의해 검출되는 것을 고르시오.

① 강괴의 중심부의 수축구멍            ② 강관의 살두께 감소부위

③ 강재 코일 스프링의 피로균열         ④ 강판 용접부의 용입불량

9. 다음의 글은 자분탐상시험에서의 자화방법을 표시한 것이다.  바깥지름 40의 원통형 시험

체 외부면의 원주 방향의 결함을 검출하는데 적합한 것을 고르시오.

① 축통전법                            ② 코일법

③ 전류관통법                          ④ 극간법

10. 습식 연속법이란?

① 용액을 뿌리는 방법

② 어떤 부품을 계속적으로 적신다.

③ 전류를 끈 후에 현탁물을 계속 적신다.

④ 전류를 통하여 있을때 현탁액을 뿌린다.

11. 자분탐상검사시 잔류 자기법은 어떤 때에 이용되는가?

① 피검사체가 불규칙적인 모양을 하고 있을때

② 피검사체가 높은 보자력을 가지고 있을때

③ 피검사체가 저탄소강일때

④ 연속법에 의한 결함지시의 판독을 돕고자 할때

12. 국부잔류자기에 나타나는 비관련성 지시는 어떻게 검사하여야 하는가?

① 더 높은 전류로 검사                 ② 탈자후 재검사

③ 낮은 전류로 검사                    ④ 다른 방향으로 검사

13. 피검물을 자화하여 전류를 끈후에 자분을 뿌려 검사하는 방법은?

① 연속법         ② 습식법        ③ 잔유법          ④ 건식법

14. 자분탐상시험으로 검사할 수 없는 것은?

① 탄소강                              ② 니켈

③ 코발트                              ④ 18-8스테인레스강

15. 용접부의 자분탐상에 적절한 시험방법은?

① Prod 법        ② Coil 법       ③ 전류관통법      ④ 축통전법

16. 건식 Prod 법의 자분탐상검사에 쓰이는 암페어의 양은 무엇에 따라 정하는가?

① 검사물의 두께                       ② Prod 사이의 거리

③ 지름                                ④ 검사물의 총길이

17. 원통의 안지름을 가장 좋게 자화시키는 방법은 어떤 것인가?

① 두머리 전극전류                     ② 어느 한쪽 끝 Prod

③ 양 접촉전극사이에 놓은 중심도체     ④ 선륜통에 교차되게 놓은 원통

18. 자화된 부분의 내부와 외계 혹은 통전도체를 무엇이라 하는가?

① 포화점          ② 자장         ③ 강자성          ④ 상자성

19. 자장이 자화된 부분에서 한 부분으로 돌아오거나 떨어져 나가는 자화된 물질의 부위를

무엇이라 하는가?

① 돌출관          ② 결함         ③ 자극            ④ 자장

20. 자화전류를 제거한 후 자장을 지속하거나 보유하는 자기성 금속의 성질을 무엇이라

하는가?

① 포화점          ② 보자력       ③ 반자성          ④ 쌍극자력

21. 자장의 세기를 나타낸 말은 어느 것인가?

① 자속밀도(gauss)    ② 강자성        ③ 자극       ④ 항자력

22. 자속선이나 자력선이 피검물의 장축(긴축)에 평행하게 가로로 놓였다.

이 자력선이 한 극에서 폐쇄된 자장을 이루는 다른 극까지 공기 중으로 돌아오는 경우도

있다.  이러한 자화의 형태를 무어라 하는가?

① 원형자화법        ② 직선형자장법      ③ 횡선형자화법     ④ 연속형자장법

23. 전류가 흐르고 있는 동안 부유 현상을 이용하여 검사하는 것을 무슨 법이라고 하는가?

① 연속법            ② 잔류법            ③ 건식법          ④ 탈자법

24. gauss는 자장의 강도를 측정하는 단위이다.  이와 관계되는 용어는 어느 것인가?

① 전류              ② 자속밀도          ③ 자력선          ④ 잔류자장

25. 전류가 코일을 통할 때 코일 내에 놓여 있는 막대에 유도된 자속선의 방향은?

① 원형              ② 불명              ③ 직선형          ④ 벡터

26. 표면 결함은 어떤 지시로 나타나는가?

① 예리하고 뚜렷하게                   ② 넓고 불명확하게

③ 원의 모양으로                       ④ 높고 희미하게

27. 습식잔류법이란?

① 잔류 부분의 습기                    ② 탱크에 가라앉은 잔류물

③ 전류를 끈후 현탁액을 뿌린다.         ④ 전류를 끈후 분말을 뿌린다.

28. 원형 자장법에서 자력은 암페어로 나타낸다.  직선자장법에서의 단위는 무엇인가?

① 암페어         ② 암페어턴       ③ 맥스웰         ④ 전압

29. 용량이 100□이고 배 모양으로 된 관의 현탁용액 용기에 포함된 형광자분의 ASTM

권고에 따른 함유량은 얼마인가?

① 1½온스                             ② 0.1 ∼ 0.7□

③ 1½□                               ④ 1.2 ∼ 2.4□

30. 강자성 물질의 피검물에서 자장이 자화력을 더 증가시켜도 더 이상 증가되지 않는 점에

도달했을때 이 피검물을 어떻게 되었다고 말하는가?

① 자기자력        ② 포화자력          ③ 항자력         ④ 보자력

31. 중심 도체에 의하여 자화된 파이프의 단면에서 자장은 어느 부분이 더 센가?

① 파이프의 밑                         ② 파이프의 외면

③ 파이프의 내면                       ④ 파이프 벽의 중간

32. 압출봉에서 이음매는 다음 어떤 방법의 자분탐상검사로 검사하는 것이 가장 좋은가?

① 직선형자화법                        ② 원형자화법

③ 극간형자화법                        ④ 진동자장자화법

33. 자분탐상검사의 가장 효과적인 사용은 아래의 어느 것인가?

① 모든 불연속들이 검사되어야 한다.

② 모든 표면결함이 검사되어야 한다.

③ 피검물의 기능에 중요한 불연속이 검사되어야 한다.

④ 어려운 문제점을 피할 수 있어야 한다.

34. 지름이 3″, 길이가 6″의 부품을 원형자화법으로 자분탐상을 하고자 할때의 암페어는

얼마인가?

① 1600 암페어                         ② 3800 암페어

③ 2400 암페어                         ④ 4000 암페어

35. 자장이 가장 강할 때는 다음중 언제인가?

① 자화전압이 흐를 때                  ② 자화전류가 흐를때

③ 재료가 높은 항자력을 보일때         ④ 자화전류가 흐르지 않을때

36. 원형자석에서 균열이 검출되었을때 균열에 자분이 모이는 원인은?

① 항자력                              ② 누설자장

③ 도플러효과                          ④ 균열에서의 높은 자기저항(Reluctance)

37. 자속밀도(Flux Density)를 표시하는 단위는?

① 가우스(Gauss)                       ② 헨리(Henry)

③ 페러드(Farad)                        ④ 암페어(Ampere)

38. 자력선에 대한 설명중 옳은 것은?

① 서로 교차하지 않는다.                ② 자극에서 밀도가 가장 높다.

③ 저항이 적은 쪽으로 모인다.           ④ 상기 모두 해당됨.

39. 불연속에 평행한 자력선이 나타내는 지시형태는?

① 강한 지시                           ② 약한 지시

③ 지시가 나타나지 않음.                ④ 흐린지시

40. 다음중 어느 경우에 자분탐상이 가능한가?

① 부품이 정전기장에 들어있는 경우     ② 강자성체인 재료

③ 비철금속재료                        ④ 전기전도체인 재료

41. 검사체에서 잔류자장의 크기는 무엇에 의존하는가?

① 길이/직경의 비율                     ② 적용된 자화력의 강도

③ 오른손의 법칙                        ④ 왼손법칙

42. 요크에 의해 유도되는 자장은?

① 선형자장        ② 원형자장         ③ 교류자장       ④ 회전자장

43. 검사체를 에워싸고 있는 코일에 의해 유도되는 자장은?

① 원형자장                               ② 선형자장

③ 적용전류의 형태에 따라서 ① 또는 ②    ④ 단속적인 자장

44. 불연속부에 형성된 자분은 자력선의 방향과 어떤 관계에 있을때 가장 잘 나타나나?

① 자력선의 방향에 180°                ② 자력선의 방향에 45°

③ 자력선의 방향에 90°                 ④ 자화전류의 방향에 180°

45. 다음중 탈자를 시킬 수 있는 방법은?

① 자기변태점 이상에서의 열처리         ② 교류코일법

③ 직류의 극성변환법                    ④ 상기 모두 해당됨

46. 자화력이 제거된 후에도 자성체에 남아 있는 자화의 세기를 무엇이라 하는가?

① 부유자기                            ② 잔류자기

③ 감쇄된 자기                         ④ 영구자기

47. 다음중 검출감도가 가장 좋은 것은?

① 연속법                              ② 잔류법

③ 단절법                              ④ 반전류법

48. 형광자분의 지시는 어느 곳에서 검사하여야 하는가?

① 형광등         ② 백색등          ③ 자외선등      ④ 네온등

49. 표면에서 깊은 곳에 자리잡고 있는 결함을 검출하기에 가장 효과적인 방법은?

① 건식잔류법 - DC충격전류            ② 습식연속법 - 반파정류파

③ 습식잔류법                          ④ 건식연속법 - 반파정류파

50. 어떤 재료에서 자화의 세기와 자장의 강도와의 관계를 도표화한 곡선을 무어라 하나?

① 자화력곡선                           ② 자기이력곡선

③ 포화곡선                             ④ 자기유도곡선

51. 처음 방향에서는 750암페어의 전류로, 두번째 방향에서는 400암페어의 전류로 용접부를

자화시켰을 경우를 설명한 것은?

① 첫번째와 두번째 자화사이에 탈자가 되었는지 검사하여야 한다.

② 두번째 자화시키기전에는 아무런 주의가 필요치 않다.

③ 적당한 탐상순서가 아니다.

④ 용접부는 두방향에서 자화시킬 필요가 없다.

52. 자분의 모양이나 분포가 전혀 형성되지 않는 주원인은?

① 검사체가  비자성체일때              ② 전류가 아주 낮을때

③ 전류가 통전되지 않았을때            ④ 상기 모두 해당됨

53. 여러개의 부품을 잔류자화법으로 자화시켜 선반위에 올려놓은 후에는 부품끼리 서로

맞닿지 않도록 하는 것이 중요한데 그 이유는?

① 자장의 손실이 있기 때문에

② 자분필적(Magnetic Writing)의 원인이 되기 때문에

③ 부품을 손상시키기 때문에

④ 부품을 취급하기 어렵게 해주기 때문에

54. 자분탐상으로 검출하기 어려운 결함은?

① 랩(Laps)                             ② 깊게 있는 동공(Cavity)

③ 균열(Cracks)                         ④ 이음매(Seams)

55. 형광습식자분탐상법은 다음중 어떠한 것을 제외하면 통상적인 습식자분탐상법과 동일

한가?

① 자외선등	② 고전류

③ 장비가 다름	④ 전류형태

56. 부품의 탈자여부를 측정하는데 사용되는 기기는?

① 자석                                ② 자장계

③ 서베이미터                          ④ 자분형성을 직접 관찰

57. 구리선을 통하여 전류가 흐를때 자장의 형성은?

① 선주위에 자장을 형성시킨다.          ② 선에서 자극을 만든다.

③ 선을 자화시킨다.                     ④ 자장의 형성이 안된다.

58. 원형으로 자화된 부품에 선형의 표면균열이 있을 때는 어떤 원인에 의해 이 지시가

나타나는가?

① 자장에 의해                          ② 투자성의 감소에 의해

③ 누설자속에 의해                      ④ 소요전류에 의해

59. 하나의 부품에서 거의 동일한 깊이에 다음과 같은 지시가 있을때 검출이 가장 어려운

것은?

① 표면균열                            ② 표면 근처의 균열

③ 긁힘 자국                           ④ 이음매(Seam)

60. 전류가 전도체를 통해 흐를때 전도체 주위에 생기는 것은?

① 와전류자장	② 전류

③ 자장	④ 잔류자장

61. 요크법에서 유도된 자장의 세기가 최대로 되는 지점은?

① 요크의 북극쪽                       ② 요크의 남극쪽

③ 양극사이가 똑바른 면                ④ 극을 벗어난 지점

62. 항자력이란?

① 습식법의 사용시 액체속에 분포된 자분을 의미하는 것이다.

② 연속법에서 사용되는 자기의 세기를 뜻한다.

③ 재료내에 남아있는 잔류자기를 제거하는데 소요되는 역의 자기세기를 뜻한다.

④ 자분탐상검사에서는 사용하는 용어가 아니다.

63. 탈자란 어떤 경우에 가능한가?

① 재료의 자기변태점(Curie Point) 이상에서 열처리함으로써 완료될 수가 있다.

② 항상 필요한 사항이다.

③ AC에 의해서만 가능하다.

④ DC에 의해서만 가능하다.

64. 보자성이란?

① 외부의 자화력으로 자성체에 자화를 유도시킬 수 있는 능력을 의미한다.

② 재료에 자속을 형성시키는데 반대역할을 하는 재료의 특성을 의미한다.

③ 자화력이 제거된 후에도 재료내에 잔류자기가 존재하도록 해주는 재료의 특성을 의미

한다.

④ 자분탐상검사에서 사용하는 용어가 아니다.

65. 45,000

□□□□□□□  = Ampere - turns 의 공식은 무슨 자화법에서 사용되는가?

L/D

① 원형자화	② 선형자화

③ 평행자화	④ 벡터자화

66. 미세하고 얕은 표면균열을 검사할때 효과적인 자분탐상법은 어느 것인가?

① 건식 - 교류                         ② 건식 - 직류

③ 습식 - 교류                         ④ 습식 - 직류

67. L/D의 비가 4인봉(bar)을 10회 감은 코일로 검사할 경우 필요한 전류는?

① 45,000 A	② 알 수 없음

③ 18,000 A	④ 1,125 A

68. 저항, 자기유도 및 콘덴서의 조화된 효과에 의한 전류의 흐름을 방해하는 것을 무엇이라

하는가?

① 유도저항(Inductive Reactrance)        ② 임피던스(Impedance)

③ 자기저항(Reluctance)                 ④ 자연붕괴(Decay)

69. 건식법 또는 습식법에 사용될 검사매체인 자분이 갖추어야 할 특성중에 하나는?

① 비독성                              ② 높은 투자성

③ 낮은 보자성                         ④ 상기 모두 해당됨

70. 잉고트(Ingot) 내에 존재하던 파이프, 개재물 또는 기공과 같은 불연속에 의해 판재,

박판재 또는 넓은 재료에서 압연과정을 거칠 때 나타날 수 있는 불연속으로서 제품의

표면에 평행하며 평평한 형태로 나타나는 불연속은 무엇인가?

① 이음매	② 라미네이션

③ 균열	④ 겹침

71. 자분의 모양을 보존하기 위해서 일반적으로 사용하는 기법은?

① 투명한 락카                         ② 투명한 테이프

③ 사진 촬영                           ④ 상기 모두 해당됨

72. 압연재에서 흔히 볼 수 있는 불연속이 아닌 것은?

① 이음매         ② 라미네이션        ③ 콜드셧          ④ 균열

73. 단조품에서 흔히 볼 수 있는 불연속이 아닌 것은?

① 겹침           ② 수축              ③ 터짐           ④ 후레이크

74. 용접과정에 의해 나타날 수 있는 결함의 종류는 어느 것인가?

① 용입부족       ② 후레이크          ③ 이음매         ④ 라미네이션

75. 직경이 1인치와 2인치로 되어 있는 시편에 전류를 통전시켰을 때 자장은 어떻게 되나?

① 동일하다.                            ② 2″직경쪽이 더 강함

③ 1″직경쪽이 더 약함                 ④ 1″직경쪽이 더 강함

76. 대형주조품의 검사에 가장 효과적인 자분탐상방법은 어느 것인가?

① 다방향자화법                        ② 중심전도체법

③ 프로드법                            ④ 직접자화법

77. 냉간가공(Cold Working)에 의한 지시는 어떻게 처리하면 시편상에 다시는 나타나지

않겠는가?

① 탈자시킨후 재검사할때               ② 응력 제거후 재검사할때

③ 반대 방향에서 재검사할때            ④ 고전류에서 탈자시킬때

78. 단위면적(□) 당 한개의 자속선속의 단위는 무엇인가?

① 오스테트(Oersted)                    ② 오옴(Ohm)

③ 가우스(Gauss)                       ④ 암페어(Ampere)

79. 다음중 강자성체가 아닌 금속은?

① Fe               ② Cr              ③ Ni             ④ Co

80. 자속밀도의 단위는?

(                               )

81. 검사체를 먼저 자화시킨다음 자분을 적용하는 방법은?

① 연속법         ② 잔류법        ③ 습식법         ④ 건식법

82. 중심도체로 자화시 자장의 강도가 가장 센 부분은?

① 파이프 끝      ② 바깥면         ③ 내면          ④ 중간

83. 자분이 갖추어야 할 조건으로 옳지 않은 것은?

① 고투자율       ② 저보자성      ③ 강자성체 미립자     ④ 높은 잔류자기

84. 표피효과를 가지는 전류는?

① 교류           ② 직류          ③ 반파 정류          ④ 전파 전류

85. 원형 자화법을 형성하는 자화방법은?

① coil법         ② 극간법         ③ prod법           ④ solenoid법

86. 자외선등의 파장의 범위는?(□)

① 100∼200      ② 200∼300       ③ 300∼400         ④ 400∼500

87. 원형자화(EA.B)시 필요한 전류량을 적으시요.

(                         ) Ampere

88. coil법의 자화전류 산출공식은?

(                        ) Ampere-Turn

89. 다음 자화방법중 옳지 않는 것은?

① 축통전         ② 전류관통          ③ 코일법          ④ 자속침투

90. 자화시 고려해야 할 사항이다.  옳지 않는 것은?

① 결함의 방향이 직각되게 한다.

② 자장의 방향이 시험면에 직각되게 한다.

③ 반자장을 적게 한다.

④ 시험면이 손상 우려시 직접 통전하지 않는 자화방법 선댁.

91. 표면하 자화시 가장 좋은 방법은?

① A.C wet        ② A.C Dry         ③ D.C wet        ④ D.C Dry

92. 형광자분의 분산 농도는? (KS D 0213-1994)g/□

① 0.1∼2.0         ② 0.2∼2.0         ③ 2.0∼7.0         ④ 7.0∼10

93. 비형광 자분 관찰시 조도는 얼마인가?

① 50Lx           ② 100Lx           ③ 300Lx           ④ 500Lx

94. 형광 자분 관찰시 암실의 밝기는?

① 10Lx이하       ② 20Lx이하        ③ 30Lx이하        ④ 40Lx이하

95. A형 표준시험편의 치수는? (가로×세로)

① 10×10         ② 20×20           ③ 30×30           ④ 40×40

96. A형 표준시험편의 인공홈의 길이는?(직선형)

① 2□            ② 4□              ③ 6□              ④ 8□

97. 다음은 A형 표준시험편에 대한 것이다. 옳지 않는 것은?

① A2는 A1보다 높은 유효자장에서 나타난다.

② 자분 적용은 연속법이다.

③ 인공홈이 있는 면을 바깥으로 붙인다.

④ 분수의 분자가 적은 것일수록 높은 유효자장에서 나타난다.

98. C형 표준 시험편의 두께는? (□)

① 20            ② 30               ③ 40               ④ 50

99. C형 표준 시험편 인공결함의 깊이는? (□)

① 6±1          ② 8±1            ③ 10±1            ④ 12±1

100. C형 표준 시험편에 관한 것이다. 옳지 않는 것은?

① C1는 A1-7/50과 근사값

② C2는 A2-7/50과 근사값

③ 테이프의 두께는 10□

④ 자분적용은 연속법으로 한다.

101. B형 대비 시험편의 h값은 얼마 이상인가? (□)

① 10            ② 20             ③ 30               ④ 40

102. B형 대비 시험편의 D값으로 옳지 않는 것은?(□)

① 50            ② 100            ③ 200              ④ 300

103. 용접부의 전처리시 모재측이 얼마 넓은 것을 원칙으로 하나? (□)

① 10            ② 15             ③ 20               ④ 25

104. 자속관통법의 기호는?

① ER           ② B              ③ B               ④ I

105. 잔류법으로 검사시 자화전류 통전시간은?

① ¼∼1초       ② 1∼2초         ③ 2∼3초           ④ 3초이상

106. 잔류법에 있어서 시험품이 서로 접촉한 부위에 생긴 누설자속에 의하여 생긴 부정

모양은?

① 잔류지시          ② 자기펜 흔적           ③ 자극지시         ④ 전극지시

107. 선상 결함 자분 모양은 길이가 폭의 몇 배인가?

① 1               ② 2                 ③ 3                 ④ 4

108. prod법으로 자분탐상시 전극간 거리가 4inch일때 전류량을 산출하라.

(                                           )

109. 방사선 투과 검사에서 기하학적 불선명도에 영향을 주지 않는 것은?

① 방사선질	② 선원의 크기

③ 선원-필름간 거리	④ 시험체-필름간 거리

110. Ir-192의 반감기는 얼마인가?

① 75일          ② 127일            ③ 5.3년            ④ 30년

111. 후유화제법에서 유화제의 적용시기는?

① 침투제 적용전      ② 현상제 적용후     ③ 침투제 적용후     ④ 세척제 적용후

112. 다음은 강중의 종파 속도이다.  맞는 것은?

① 330m/sec           ② 1500m/sec        ③ 3200m/sec         ④ 6000m/sec

113. 다음중 분해능이 가장 좋은 주파수는?

① 10□               ② 100□             ③ 1□                ④ 10□

114. 강자성체에 해당되지 않는 것은?

① Ni                ② Na                ③ Cr                ④ Fe

115. 자성체를 끌어당기는 힘을 갖고 있는 성질을 무엇이라 하나?

① 자성              ② 자력선            ③ 자속            ④ 자장

116. 다음 전류의 종류중 일정한 간격을 가지고 흐르며 방향이 역으로 교차하는 전류의

형태는?

① 직류              ② 교류              ③ 맥류            ④ 충격전류

117. 자화 전류를 통전후 단절시킨다음 자분을 적용하는 방법을 무엇이라 하나?

① 연속법            ② 잔류법            ③ 습식법          ④ 건식법

118. 직경 2″,길이 15″의 환봉에 원형자화시 전류요구량은 얼마인가?

① 500 암페어        ② 1000암페어        ③ 1500암페어      ④ 2000암페어

119. 다음 자화 방법중 원형자화 방법으로 옳지 않는 것은?

① 축통전법	② Prod법

③ Yoke 법	④ 전류관통법

120. 시험편의 국부적 소손을 방지하는 목적으로 시험품과 전극사이에 끼워서 사용하는

것을 무엇이라 하는가?

① 정류장치        ② 도체패드              ③ 자화장치          ④ 탈자장치

121. A형 표준시험편의 인공홈의 깊이가 7□ 일때 공차는?

① ±1□           ② ±2□                 ③ ±4□             ④ ±6□

122. C형 표준시험편의 인공홈의 깊이는 얼마인가?

① 6±1□          ② 8±1□                ③ 6±2□            ④ 8±2□

123. 전류관통법의 K.S 기호로써 맞는것은?

① B               ② C                    ③ M                 ④ P

124. 비형광습식 자분 탐상시 분산 농도는? KSD0213-1994

① 2∼7g/l          ② 2∼10g/l              ③ 5∼7g/l            ④ 7∼15g/l

125. 비형광자분 관찰시 일광 또는 조명의 밝기는 얼마인가?

① 100LX이상       ② 300LX이상           ③ 500LX이상          ④ 800LX이상

126. B형 대비시험편으로 할수 없는 것은?

① 장치점검         ② 자분점검            ③ 검사액성능점검       ④ 강도설정

127. 다음 장치중 필요에 따라 생략 하여도 되는 장치는?

① 자화장치         ② 관찰장치            ③ 자분적용장치         ④ 탈자장치

128. 자외선등의 파장의 범위이다 옳은 것은?

① 3650□           ② 300Å               ③ 320∼400Å           ④ 3650Å

129. 자분탐상검사에 앞서 조립품을 헤체하는 것이 타당한 이유는?

① 해체함으로써 전 표면의 탐상이 가능하므로

② 조립된 부위에서 누설자속이 나타날 가능성이 많으므로

③ 해체된 부위는 취급이 용이하기 때문에

④ 상기 모두 해당됨

130. 다음 중 어느 경우에 자분탐상이 가능한가?

① 부품이 정전기장에 들어 있는 경우         ② 강자성체인 재료

③ 비철금속 재료                            ④ 전기전도체인 재료

131. 다음 중 침투탐상과 비교하여 자분탐상법의 장점은?

① 재질이 다른 금속의 혼합된 표면 불연속의 검출이 가능하다.

② 개개의 부품에 대해서는 탐상시간이 줄어든다.

③ 표면하의 불연속도 검출이 가능하다.

④ 상기 모두 해당됨

132. 다음 중 자분탐상 방법의 양부를 결정하는데 영향을 미치는 인자는 어느 것인가?

① 자장의 세기                             ② 자화 코일에 걸리는 전압

③ 코일에 흐르는 전류                      ④ 자화시간

133. 비파괴 검사 방법 중에서 자분탐상 검사는 무엇을 알기 위함인가?

① 표면 결함                               ② 표면 근처의 결함

③ ①과 ②                                 ④ 재료 분류

134. 자분탐상 검사의 내용을 가장 적절히 표현한 것은 어느 것인가?

① 결함을 내포하고 있는 시편이 합격 처리될 가능성을 배제하기 위해서도 모든 의심스러

운 불연속은 재검사를 한다.

② 시편의 판정시 합격 기준에 합당하는지를 확인한다.

③ 시편에는 전혀 결함이 없음을 확인해야 한다.

④ 의심스러운 시편에 대해서는 다른 NDT 방법을 이용하여 재탐상한다.

135. 재료의 투자성(permeability)이란?

① 쉽게 자화할 수 있는 정도                ② 부품에서 자장의 깊이

③ 부품의 탈자에 걸리는 시간               ④ 자장을 유지하려는 능력

136. 재료의 보자성(retentivity)이란?

① 쉽게 자화할 수 있는 정도                ② 부품에서 자장의 깊이

③ 부품의 탈자에 걸리는 시간               ④ 자장을 유지하려는 능력

137. 원형 자석에서 균열이 검출되었을 때 균열에 자분이 모이는 원인은?

① 항자력                                  ② 누설 자장

③ 도플러 효과                             ④ 균열에서의 높은 자기저항(reluctance)

138. 보자성이란?

① 외부의 자화력으로 자성체에 자화를 유도시킬 수 있는 능력을 의미한다.

② 재료에 자속을 형성시키는데 반대 역할을 하는 재료의 특성을 의미한다.

③ 자화력이 제거된 후에도 재료 내에 잔류 자기가 존재하도록 해주는 재료의 특성을

의미한다.

④ 자분탐상 검사에서는 사용하는 용어가 아니다.

139. 자성체에 자력을 계속 증가시켜도 자성이 더이상은  증가되지 않는 점이 있는데 이를

무엇이라 하는가?

① 돌출극(salient pole)                     ② 포화점(saturation point)

③ 잔류점(residual point)                   ④ 잔존점(remnant point)

140. 자화력이 제거된 후에도 자성체에 남아 있는 자화의 세기를 무엇이라 하는가?

① 부유 자기       ② 잔류 자기       ③ 감쇠된 자기        ④ 영구 자기

141. 항자력이란?

① 습식법의 사용시 액체 속에 분포된 자분을 의미하는 것이다.

② 연속법에서 사용되는 자기의 세기를 뜻한다.

③ 재료 내에 남아 있는 잔류 자기를 제거하는데 소요되는 역의 자장의 세기를 뜻한다.

④ 자분탐상 검사에서는 사용하는 용어가 아니다.

142. 어떤 재료에서 자화의 세기와 자장의 강도와의 관계를 도표화한 곡선을 무엇이라 하는

가?

① 자화력곡선      ② 자기이력곡선      ③ 포화곡선       ④ 자기유도곡선

143. 자화된 부품이나 전도체의 표면이나 그 내부에서 발생된 자력선속을 무엇이라 하는가?

① 포화점          ② 자장              ③ 자성체         ④ 상자성체

144. 자화하기가 어려운 금속 재료는 무슨 영향 때문인가?

① 고투자성        ② 저투자성          ③ 고자기저항     ④ 저보자성

145. 전도체 주위에 자력선이 형성되었을 때 전류가 흐르는 방향을 설명한 법칙은?

① 왼손법칙        ② 오른속법칙        ③ 자력선속법칙    ④ 자기저항법칙

146 부품에 유도된 자장의 세기를 다른 명칭으로 무엇이라고 하는가?

① 전류 밀도       ② 전압              ③ 자속밀도         ④ 보자성

147. 검사체에서 잔류 자장의 크기는 무엇에 의존하는가?

① 길이/직경의 비율                     ② 적용된 자화력의 강도

③ 오른속의 법칙                        ④ 왼손법칙

148. 시편의 불연속에서는 자력 분포의 균일성이 깨어지는데 이는 무엇이 갑자기 변하기

때문에 나타나는가?

① 자기 유도(inductance)                 ② 자기저항(resistivity)

③ 콘덴서 저항(capacitance)               ④ 투자성(permeability)

149. 자분을 형성시켜 줄 수 있는 시편의 구조적 또는 형태적 분절을 무엇이라 하는가?

① 불연속            ② 결함            ③ 지시           ④ 변형

150. 단위 면적(□)당 한개의 자속선속의 단위는 무엇인가?

① 에르스텟(Oersted)                     ② 옴(Ohm)

③ 가우스(Gauss)                        ④ 암페어(Ampere)

151. 고리모양 자석(ring magnet)의 일부가 깨져 균열이 생겼을 때 균열이 주위에 생성되는

자력선을 무엇이라 하는가?

① 자력선(magnetic)                      ② 누설 자속(leakage flux)

③ 자장 강도(field strength)               ④ 선형 자장(longitudinal field)

152. 막대 자석 내에서 형성되는 자력선은 자석의 전체 길이에 걸쳐 어떤 형태로 나타나는

가?

① 임의의 방향으로                ② 영구자화 되어서

③ 원형으로 자화되어서            ④선형으로 자화되어서

153. 상자성체가 보유하고 있는 자기적 특성은 무엇인가?

① 자화력이 크다                        ② 자기적 특성이 전혀 없다.

③ 약간 자화가 된다.                     ④ 전자의 유동성이 결여된다.

154. 영구 자석 내에서 자극의 배열(magnetic domains)은 어떻게 되겠는가?

① 정해진 극에 따라 자극이 서로 상쇠될 수 있도록 배열된다.

② 정해진 극에 따라 한 방향으로 배열된다.

③ 임의의 방향으로 배열되어 자성체와 인력이 발생한다.

④ 금속 입자의 방향과 동일하게 배열된다.

155. 극성이 계속적으로 바뀌면서 자기 강도가 서서히 감소되는 과정을 무엇이라 하는가?

① 부품 자화                            ② 부품 탈자

③ 보유자장 강도의 증가                 ④ 깊이 존재하는 결함의 검출

156. 외부의 자화력이 제거된 후에도 부품에서는 자극의 배열이 질서정연하게 나타나는

경우가 있다.  이때 이들 자극의 배열을 원상태, 즉 임의대로 퍼져 있는 자극 배열로

환원시켜 주는데 소요되는 자력을 무엇이라 하는가?

① 공급되는 DC 전류                    ② 항자력

③ 잔류 자기                            ④ 적용 자화력의 세기

157. 원형 자장을 만들 수 있는 것은?

① 코일을 통하여 전류가 흐를 때         ② 솔레노이드에 부품을 놓았을 때

③ 프로드를 통하여 전류가 흐를 때       ④ 요크를 이용하여 전로를 흐를때

158. 검사체에 원형 자장을 유도시키는 방법은?

① 축통전법을 이용한 직접 유도법        ② 프로드를 이용한 직접 유도법

③ 중심 전도체법                        ④ 상기 모두 해당됨

159. 검사체를 에워싸고 있는 코일에 의해 유도되는 자장은?

① 원형 자장                              ② 선형 자장

③ 적용 전류의 형태에 따라서 ① 또는②    ④ 단속적인 자장

160. 전류가 전도체를 통해 흐를 때 전도체 주위에 생기는 것은?

① 완전류 자장        ② 전류         ③ 자장         ④ 잔류 자장

161. 튜브류에서 길이 방향으로 있는 결함을 검출하기에 가장 용이한 자장의 형태는?

① 선형 자장         ② 원형 자장        ③ 평행 자장        ④ 요크 자화법

162. 구리선을 통하여 전류가 흐를 때 자장의 형성은?

① 선 주위에 자장을 형성시킨다.          ② 선에서 자극을 만든다.

③ 선을 자화시킨다.                      ④ 자장의 형성이 안된다.

163. 요크법에서 유도된 자장이 세기가 최대로 되는 지점은?

① 요크의 북극쪽                        ② 요크의 남극쪽

③ 양극 사이의 똑바른 면                ④ 극을 벗어난 지점

164. 코일에서 자장이 가장 세게 작용하는 부위는?

① 모서리의 외측                        ② 모서리의 내측

③ 중심 부위                            ④ 끝 부위

165. 자장이 가장 강할 때는 다음 중 언제인가?

① 자화 전압이 흐를 때                  ② 자화 전류가 흐를 때

③ 재료가 높은 항자력을 보일 때         ④ 자화 전류가 흐르지 않을 때

166. 자력선의 생성 형태는?

① 직선상으로 형성                      ② 밀폐된 루프를 형성

③ 불규칙하게 나타남                    ④ 강자성체에는 표면 전체를 덮음

167. 원만한 탐상을 하기 위한 자화치보다 더 강한 자화를 생성시킬 수 있는 자극을 형성

시켜 줄 수 있는 자화법은 어느 것인가?

① 원형 자화       ② 선형 자화        ③ 극성 자화        ④ 잔류 자화

168. 실린더 형태의 강재 시편 내에 구리로 된 전도체를 집어 넣은 다음 구리전도체에 전류

를 통전시키면 실린더 시편에서는 어떤 형태의 자화가 생성되겠는가?

① 전도체와 같은 강도 및 모양의 자력선이 생긴다.

② 전도체보다 더 크다.

③ 전도체보다 작다.

④ 실린더의 외경 길이에 관계 없이 동일하다.

169. 자장을 감소시키는 방법에 해당하는 것은 어느 것인가?

① 전류를 줄인다.                          ② 코일로부터 부품을 멀리 이동시킨다.

③ 부품으로부터 코일을 멀리 이동시킨다.    ④ 상기 모두 해당됨

170. 자분탐상 검사에서 부품에 공급되는 자장의 강도가 가장 크게 나타날 수 있는 경우는?

① AC 전류의 사용에서 (+) 또는 (-)극으로 되기 직전

② 자화 전류가 제거된 직후

③ 자화 전류가 공급되는 동안

④ 자분이 적용되는 동안

171. 건식 자분탐상법에 주로 사용되는 전류는?

① 전파 직류                            ② 반파 정류

③ 고전압, 저전류의 전원                 ④ 전지에 의한 직류

172. 원형 자화에서는 자화력의 세기가 암페어 단위로 표시되는데 선형 자화에서는 어떻게

표시하고 있는가?

① 암페어                               ② 암페어-권선수

③ 자화에 따른 자극                     ④ 전압

173. 적정한 암페어-권선수(Ampere-turns)는 검사체의 무엇에 의해 결정되는가?

① 길이          ② 재질           ③ 길이와 재질          ④ 직경

174. 반파정류된 교류(HWDC)는 다음 중 어떤 결함의 검출에 용이한가?

① 단지 표면 결함만                     ② 단지 표면직하 결함만

③ 표면 및 표면직하 결함                ④ 상기 모두 아님

175. 다음 중 L/D의 비가 3인 봉재를 권선수 10인 코일로 검사할 경우 필요한 전류는?

① 45,000A                              ② 11,250

③ 15,000A                              ④ 1,125A

176. 어떤 회로의 저항, 인덕턴스 및 콘덴서의 복합적인 영향으로 인한 전류의 흐름을 방해

하는 것을 무엇이라 하는가?

① 유도 저항(Inductive reactance)         ② 임피던스(Impedance)

③ 자기 저항(Reluctance)                 ④ 자연 붕괴(Decay)

177. 원형 자화법을 사용하고 표면하 결함을 주검출대상으로 할 때 교류 대신에 직류를 사

용하고 있는데 그 이유는 무엇인가?

① 자분의 유동성과는 무관하기 때문에

② 직류는 교류보다 자분의 자기 포화점이 높기 때문에

③ 교류는 표피효과로 인해 결함 검출 깊이의 한계를 갖고 있기 때문에

④ 교류 대신 직류를 사용하는 것이 특별한 이유가 있는 것이 아니다.

178. 길이가 5인치이고 직경이 2인치인 부품을 권선수가 5인 코일과 head-stock으로 된

자분탐상 장치로 검사하고자 할때, 선형 자화에 필요한 전류값은 얼마인가?

① 3,600Amps                            ② 3,000Amps

③ 10,000Amp-turns                      ④ 4,500Amps

179. 길이가 6인치이고 직경이 2인치인 부품을 권선수 5인 코일을 사용하는 선형자화법으로

검사하고자 할때, 전류값으로 적당한 것은?

① 1,200Amps                            ② 12,000Amp-turns

③ 3,000Amps                            ④ 2,000Amp-turns

180. 권선수가 7인 코일에 1,000A의 전류를 통전하여 길이가 15인치이고 직경이 2.5인치인

중실형 원형 부품을 검사하였다.  이 때의 L/D는?

① 6                                     ② 7,500Amp-turns

③ 2.14                                   ④ 45,000Amp-turns

181. 습식법으로 표면에 자분을 적용할 때 자화 전류의 제거후 습식 자분의 흐름 속도가

너무 빠르지 않아야 하는 이유는?

① 미세하거나 희미한 지시를 지울 수 있기 때문

② 문제가 되지 않음

③ 눈에 자분이 튀어 들어갈 지 모르기 때문

④ 상기 모두 아님

182.습식 자분액이 균질하지 않을 때의 결과는?

① 지시의 강도가 변하거나 지시의 판독에 오류가 발생할 우려가 있다.

② 자속이 균일하지 못하게 된다.

③ 유동성을 더욱 좋게 해주어야 한다.

④ 부품을 자화시킬 수가 있다.

183. 습식 자분액을 만들 때 일정량의 액체에 대한 자분량을 무엇이라 하는가?

① 측정 단위                              ② 입자 번호

③ 자분 강도 또는 자분 농도               ④ 사용 가능 한계

184. 물을 용매로 습식 자분 현탁액을 만들 때 수적 방지액을 첨가하는 이류는 무엇 때문

인가?

① 응결 방지

② 탐상 장비의 부식 방지

③ 현탁액이 시험체에 잘 적용되도록 하기 위해

④ 물의 공급량을 줄이기 위해서

185. 형광 자분의 사용시 장점 중의 하나는?

① 소요 장비가 줄어든다.                ② 탐상 속도가 빠르다.

③ 경비가 절감된다.                     ④ 가시 자분보다 검출성이 양호하다.

186. 표면 균열의 검출 능력이 가장 좋은 것은?

① 반파 정류된 교류           ② 직류           ③ 교류              ④ 충격전류

187. 표면하에 있는 불연속의 검출에 감도가 가장 좋은 것은?

① 연속법         ② 잔류법            ③ 원형 자화법          ④ 선형 자화법

188. 탈자의 난이도는?

① 재료 특성에 따라 유동적이다.

② 항자력이 높은 재료에서는 용이하다.

③ 항상 높은 잔류 자기를 가진 재료에서 가장 어렵다.

④ 상기 모두 해당됨

189. 탈자 후 부품을 세척하는 이유는?

① 자분을 확실히 제거하기 위해            ② 허위 지시를 방지시키기 위해

③ 현탁액 중의 자분을 회수하기 위하여     ④ 열처리 과정에서의 균열을 막기 위해

190. 휴대용 형광 자분탐상 장비의 일종인 수은 전구(mercury vapor bulb)에는 보통 몇

와트의 전력이 필요하겠는가?

① 200W            ② 50W            ③ 100W            ④ 75W

191. 잔류 자기는 어느 경우에 유익하게 사용되는가?

① 용접 금속의 용착시에                ② 지시의 판독 및 평가시에

③ 탈자시에                            ④ 상기 모두 해당됨

192. 잔류 자기 때문에 생기는 무관련성 지시는 자분탐상 검사를 방해하는데, 원만하게

탐상을 수행하기 위해서 취해야 할 조치는 무엇인가?

① 고전류를 사용한다.                 ② 탈자시킨 다음 소정의 방향으로 재자화시킨다.

③ 저전류를 사용한다.                 ④ 다른 방향에서 자화시킨다.

193. 높은 자화력을 부품에 적용시킨 다음 자화력을 줄이고 자분을 적용시키는 동안 계속

해서 낮고 일정하게 자화력을 유지하는 검사 방법은?

① 잔류법(Residual method)             ② 다중 벡터법(Multivector method)

③ 연속법(Continuous method)           ④ 충격법(Surge method)

194. 자분 현탁액에서 자분의 농도를 측정하는 방법으로 올바른 것은?

① 현탁액의 무게를 측정                 ② 벤졸에 자분을 담금

③ 현탁액이 침전하도록 놓아둠           ④ 자석에서의 인력을 측정

195. 비관련성 지시가 나타나는 대표적인 세가지 원인은?

① 융합 부족, 두께의 변화, 연삭 균열

② 두께의 변화, 고전류, 표면 근처의 구멍

③ 고전류, 표면 근처의 구멍, 기공

④ 표면 근처의 구멍, 고전류, 융합부족

196. 자분탐상 검사로 표면 불연속의 결함성을 알아보는데 사용되는 기본 원리는?

① 깊이와 폭은 서로 관계가 없다.

② 깊이는 표면으로 개방된 결함의 폭에 대해 적어도 5배가 되어야 한다.

③ 깊이와 폭의 비는 1 : 1이어야 한다.

④ 알맞는 답이 없음

197. 누설 자속이 있는 부위의 탐상면에 자분이 집적되어 나타난 것을 무엇이라 하는가?

① 불연속          ② 결함           ③ 지시            ④ 자분 필적

198. 검사할 시편에서 금속학적 연속성(continuity)이 파단되었음을 시사하는데 사용되는

용어는 어느 것인가?

① 불연속          ② 균열           ③ 이음매           ④ 겹침

199. 다음 중 와류탐상으로 검사할 수 없는 것은?

① 4인치 두께판의 결함 검사               ② 관의 표준 균열

③ 봉의 Lap과 Seam                       ④ 관의 외경 변화

200. 와류탐상검사에 적용되지 않는 것은?

① 고속도 검사                             ② 전도도의 정확한 측정

③ 작은 결함에 높은 감도를 가지는 구성     ④ 6인치까지의 시편 투과가 가능

201. 다음 중 일반적으로 사용되는 와류탐상검사는?

① 전도도 측정 또는 전도도와 투자율의 조합 측정

② 얇은 금속 단면 덧붙임이나 도금의 두께 측정

③ 표면이나 표면 바로 밑의 결함 검출

④ 상기 모두 해당됨

202. 다음 특성 중 자성체로서 적용할 수 없는 것은?

① 높은 투자율                            ② 자기이력곡선이 없는 것

③ 자기이력곡선의 명확한 포화점이 있는 것 ④ 잔류자기가 있는 것

203. 다른 철이나 강의 조각들을 끌어당기는 자석 주위의 범위를 무엇이라 하는가?

① 맥스웰           ② 자장          ③ 보자성         ④ 교류

204. 자화되지 않은 자성물질 내의 자구(Magnetic domains)의 성질은?

① 전자의 전도를 용이하게 해준다.

② 방향이 불규칙적이고 서로 중립시킨다.

③ 일정한 방향이다.

④ 물질 내에서 북극과 남극을 뚜렷하게 생성시킨다.

205. 자력 특성을 나타내는 금속의 원자는 영구자석으로 알려진 가장 작은 영역으로 분류

된다.  이것을 무엇이라 하는가?

① 격자 구조                           ② 세포(cells)

③ 자구(domain)                        ④ 유성의 회전(planetary spin)

206. 와류탐상검사에서 시험편은 검사 코일의 어떤 작용에 의해 연결되나?

① 코아 연결        ② 자기 포화         ③ 코일의 자장        ④ 자구

207. 누설자속시험을 적용할 수 있는 가장 적합한 시험은?

① 압연에 의한 표면의 좁은 심(Seam) 결함

② 두꺼운 벽의 동관(튜브)

③ 열간-압연한 거친 표면의 강자성 파이프의 표면과 내면 균열

④ 광택 있는 강철 환봉 제품에서의 얕은 반점

208. 장비의 정확도, 용량 또는 계량 능력을 결정하기 위하여 장비나 장치 또는 다이얼의

출력 또는 판독을 비교하는 과정을 무엇이라 하는가?

① 보정(Calibration)                       ② 미분(Differentiation)

③ 적분(Integration)                       ④ 위상 전환

209. 자기포화되어 투자율의 변화를 억제한 모든 자성체는 어느 정도의 자력을 보유하는데

이것을 무엇이라 하나?

① 항자력         ② 잔류자기            ③ 자기이력곡선       ④ 자기이력 상실

210. 철물질을 검사할 때 물질 내의 자속은 작지만 시험할 수 있는 부위가 표면 결함에서

금속의 외부로 통과한다.  이 자속(Flux)을 무엇이라 하는가?

① 공기속                                ② 누설 자속(Leakage Flux)

③ 유도속                                ④ 알맞는 답안이 없음

211. 시험체 내의 서로 인접하여 있는 결함의 신호를 분리할 수 있는 능력을 무엇이라

하는가?

① dynamic range                         ② 감도

③ 직선성                                 ④ 불연속부 분해능

212. 물질의 자속밀도(B) 대 검사 코일의 자력(H)의 비(B/H ratio)는 물질의 무엇을 결정

하는 데 사용되는가?

① 전도도          ② 저항           ③ Lift-off          ④ 투자율

213. 물질의 잔류자장(Remanence)을 0으로 하는 데 필요한 자력(H)의 값으로 정의되는

것은?

① 항자력          ② 자화력         ③ 반자기력         ④ 중복값