2005년 자기탐상산업기사 4회

1. KSD 0213 자분탐상시험방법의 분류 중 자분의 종류에 따른 분류를 쓰시오?(6)

형광자분, 비형광자분

2. 환봉 표면의 자계의 강도를 50[Oe]가 되도록 할 때 직경 5㎝인 시험체에 가하는 교류전류[A]는?(5)

,

3. 한국산업규격에서 규정하는 C형 시험편은 어떤 경우에 사용하는가?(4)

용접부의 그루브 면 등의 좁은 부분에서 치수적으로 A형 표준시험편의 적용이 곤란한 경우에 A형 표준시험편 대신 사용한다.

4. ASME에서 규정에서 링시험편에 1400[A]의 전파정류와 습식자분을 적용하였을 경우 표면으로부터 최소한 몇 개 이상의 구멍이 나타나야 시험장치의 성능이나 탐상감도가 적정하다고 평가할 수 있는가?(5)

3개,  건식자분일 경우 4개

5. ASME CODE에서 규정하는 다방향 자화법을 적용하여 탐상할 경우 보고서에 포함해야 할 스케치의 내용에 대해 기술하시오?(5)

시험품의 기하학적 형상, 케이블의 배열 및 접속, 각회로의 자화전류와 적정한 자장강도가 얻어진 시험부위를 나타내는 시험품의 각각 다른 기하학적 형상에 대한 사항

6. ASME 코드에 따른 모든 비파괴시험은?(6)

- 제작사, 제조자, 설비자의 책임하에 요건에 합치되는 (가. 비파괴시험절차 ) 및 시험원 인증 방법을 확립하고

- 감독관이 만족할 만큼 (나. 문서화 ) 된 (다. 절차서  )에 따라 행해져야 한다.

- 특수한 조건하에서 행하는 비파괴시험은 그 조건에서 평가 가능한 시험 결과를 얻을 수 있도록 (가)를 확립하고 그 에 따른 시험으로 결함을 검출할 수 있음을 (나)하여야 한다.

교류전류를 자화전류로 사용하여 탐상한 후 결함이 나타나면 표면불연속지시, 나타나지 않으면 표면하 불연속지시이다.

7. 자분탐상 시험결과 나타난 자분모양이 기계적인 힘 등에 의하여 오목한 부위에 모인 자분모양과 같이 누설자계 이외의 원인으로 생성되는 자분모양을 무엇이라 하는가?(5)

표면거칠기지시

8. 압력용기의 용접부를 열처리 후에 자부탐상 시험하고자 한다. 극간법과 프로드법 중에서 올바른 시험방법을 선택하고 그 이유를 답하시오?(5)

- 시험방법 : 극간법

- 이유 : 프로드법을 사용하면 전극에 의한 아크로 제품에 아크 스트라이크가 발생할 수 있으며 그로인해 미세균열이나 결함이 발생할 수 있기 때문이다.