자기탐상 산업기사 필답(2004. 4회)

1.  ASME Sec 5, Art7에서 자화방법 4가지를 쓰고 설명하시오(8)

프로드법 : 자화는 휴대용 프로드를 시험하는 부위의 표면에 눌러 전기적인 접촉을 시켜 실시한다. 아크 발생 방지를

위해 손잡이에 원격조정 스위치가 장착된 프로드를 사용하며 시험부위에 적절하게 위치한 후 통전시킨다.

선형자화법 : 부품이나 시험할 부품의 일부를 둘러 감싼 여러 번 감긴 고정코일(케이블)을 통해 전류를 통과시켜

자화시킨다. 고정코일의 경우 시험동안 코일의 내면 근청에 부품을 놓는다.

원형자화법 : 직접통전법의 경우 시험할 부품에 전류를 통과시켜 자화한다. 부품내의 전류방향에 수직인 원형자장을 형성.

요크법 : 부품표면에 개방된 불연속부 검출에 사용되며 교류 또는 전자석 요크 혹은 영구자석 요크를 사용해야 한다.

2. 표면불연속지시, 표면하불연속지시 자분모양을 설명하시오(5)

표면불연속지시 : 대부분의 표면불연속 지시는 예리하고 명확한 지시모양으로 나타난다.

표면하 불연속지시 : 표면에 개방된 불연속보다 명확하지 않는 지시모양이 나타난다.

예리하기 보다는 오히려 폭이 넓고, 자분은 느슨하게 부착되어 있다.

3. 용접부 시험시 주의사항을 모두 쓰시오(5)

1) 용접후의 열처리 등의 지정이 있을 때, 합격여부 판정을 위한 시험은 최종 열처리 후에 한다.

2) 용접부의 열처리 후 압력용기의 내압시험 종료 후 등에 하는 시험의 자화방법은 원칙적으로 극간법으로 하고 프로드법을 사용하면 안된다.

4. ASME Sec 5, Art7 규정중 다음의 빈칸을 기록하시오(4)

비형광 자분탐상에서 빛의 조도는 ( 1,000  )lx 이상이며, 형광자분탐상에서 시험자는 어두움

적응을 ( 5 )분 적용하며 자회선조사장치는 (  5  )분간 예열, 자외선 강도는 38㎝ 떨어진

거리에서 ( 1,000㎼/㎠  )이상 되어야 한다.

5. 코일법에서 계산문제 (코일권수 5회)(5)

L : 254㎜,  D : 50.8㎜

코일권수가 5회이므로

6. EA~2000을 설명하시오(3)

축통전법으로 자화하며 교류전류 2,000A를 사용할 것

7. 자화방향이 시험면에 평행하게 되어야 하는 이유를 설명하시오(5)

자계의 방향이 탐상면과 평행이 아니면 표면에서 드나드는 자속선에 따라 자분이 부착하고 흠에 의한 자분모양이 불명료하게 되어 시험이 곤란하게 된다. 극간법의 자극 근처, 코일법에서의 시험체 끝에 가가운 부분 등은 시험할 수 없다.

8. 의사지시 모양의 종류 5가지를 쓰고 설명하시오(10)

1)자기펜자국:잔류법에서 시험체가 서로 접촉했을 때 또는 다른 강자성체와 접촉했을 때 생기는 누설자속에 의해 생성

2)전류지시:큰 전류가 흐르는 자화케이블 등이 시험면에 접촉하면 그 부위가 국부적으로 자화되기 때뭉에 생기는 굵고 흐린 자분모양으로 케이블을 따라 나타난다.

3)단면급변지시:시험체의 모양에 따라 자기회로의 단면적이 급변하고 있는 부부에 생기는 누설자소에 의해 형성되는 흐려진 자분모양

4) 자극지시:극간법에서 자극의 접촉부 및 그 주병에 국부적으로 생기는 고밀도의 누설자속에 의해 형성되는 자분모양

5) 표면거칠기지시:미세한 요철부에 생기는 누설자속에 의해 형성되는 자분모양과 자부이 오목부분에 채워져서 생기는 자분모양