자기탐상 기사(2004, 1회)

1. ASME Sec Ⅴ Art 7(2001)에 의거 두께 3, 폭 4인치, 길이가 18인치인 각 봉을  축통전법으로 자화할 때 자화전류는?(5점)

자화전류 : 최대 대각선 기준으로 계산, 5인치×(300~800A) =1,500~4,000A

2. 일련의 가공 또는 조립공정 중에서 자분탐상검사 하는 시기를 정할 때 고려할 사항 2가지는?(6점)

1)시험체는 원칙적으로 모든 가공 및 처리공정을 완료한 상태에서 시험한다. 다만 표면처리에 의해 흠의 검출이 곤란해질 우려가 있을 때는 처리 전에라도 시험한다.

2)구르는 축 등의 조립품과 같이 시험 후에 자분을 완전히 제거할 수 없고 그것이 제품의 성능에 영향을 미칠 우려가 있을 경우는 조립 전에 부품으로 시험하여 조립한 상태에서 시험해서는 안된다.

3. 자화전류에서 직류, 맥류, 충격류에 대해 설명하시오.(8점)

1) 교류 및 충격류를 사용하여 자화하는 경우 원칙적으로 표면 흠의 검출에 한한다.

2) 교류를 사용하여 자화하는 경우는 원칙적으로 연속법에 한한다.

3) 직류 및 맥류를 표면의 흠 및 표면 근접의 내부의 흠을 검출할 수 있다.

4) 직류 및 맥류를 사용하여 자화하는 경우는 연속법 및 잔류법에 사용할 수 있다.

5) 충격전류를 사용하여 자화하는 경우는 잔류법에 한한다.

4. 중심도체로 파이프, 링등의 시험체 안쪽벽에 위치시켜 자화할 경우 ASME 규격에서 유효 자화 구역 설정방법은?(5점)

중심도체 지름의 4배인 구간을 유효자화 구역으로 해야 한다.

5. KS에서 C형 표준시험편을 사용하는 이유는?(5점)

용접부의 그루부면 등의 좁은 부분에서 치수적으로 A형 표준시험편의 적용이 곤란한 경우에 A형 표준시험편 대신 사용하는 것으로 권위 있는 기관에서 검정 받은 것이어야 한다.

6. 잔류법으로 자분탐상할 때 시험체가 서로 접촉하거나, 강자성체에 접촉되어 나타나는 지시는?(4점)

자기펜 흔적

7. ASME Sec Ⅴ Art 7(2001)에 규정된 자계 강도가 적당함을 증명하기 위한 3가지중 2가지만 쓰고 각각의 특징을 간력하게 기술하시오. (6점)

1)파이형 자장지시계 : 동도금되지 않는 면을 시험표면에 위치한 후 자력을 발생시킴과 동시에 자분을 적용했을 때 자장지시계의 동 도금면을 가로질러 선명한 자부의 경계선이 나타나면 자장강도는 적절한 것이다.

2) 인공결함 심 : 인공결함 면이 시험되는 표면을 향하도록 부착한 후 자력발생과 동시에 자분을 적용했을 때 30% 깊이의 결함을 나타내는 자분의 선명한 경계선이 심의 표면에 형성되면 자장강도는 적절한 것이다.

8. 자분탐상결과 나타난 자분모양을 기록하는 수단등 지시의 위치, 형태, 방향, 길이 및 지시사이의 간격의 영구적인 기록이 요구될 때, 하나 또는 그 이상의 방법으로 기록하는데, 그 기록방법 3가지는? (6점)

사진, 전사, 스케치