자기탐상 산업기사 2004, 1회

1. KS D 0213 시험기록 중 P-1500Ⓓ의 의미는? (6점)

직류전류 1500A를 사용하여 프로드 자화시키며 시험 완료후 탈자한다.

2. 용접부 오목한 부위 시험할 때 표면상태, 스케일등의 지시는 무엇인가?(6점)

표면거칠기지시

3. A형 표준시험편(A1-7/50)의 사용방법(주의사항 포함) 과 자분적용방법은? (6점)

가. 사용방법 :인공 흠이 있는 면이 시험면에 잘 밀착되로록 적당한 점착성 테이프롤 사용하여 시험면에 붙인다. 점착성 테이프가 표준시험편의 인공 흠의 부분을 덮어서는 안된다.

나. 자분적용방법 : 연속법으로 적용한다.

4. 자화방법 선택시 고려할 사항(6)

1) 자계의 방향을 예측되는 흠의 방향에 대하여 가능한 직각으로 한다.

2) 자계의 방향을 시험면에 가능한 평행으로 한다.

3) 반자계를 적게 한다.

4) 시험면을 태워서는 안될 경우는 시험체에 직접 통전하지 않는 자화방법을 선택하는 것이 좋다.

5. ASME, MIL 규격 인공표면 하 불연속 링 시험편의 세 번째 구멍의 깊이는?

0.21인치

6. 탈자 후 잔류자장강도 측정방법 2가지는?

1)가우스미터, 자속계

2) 곤충핀, 클립, 자기컴퍼스, 철분, 검자기 등

7. 코일 내부에 제품을 넣고 탈자를 시도하는데 교류전류를 감소시킬 수가 없다. 이런 일정한 교류전류를 이용하여 탈자 할 경우 가능한 방법 2가지는?

코일에 전류를 흐르게 한 다음 코일로부터 시험품을 서서히 후퇴시키는 방법

코일에 전류를 흐르게 한 다음 시험체로부터 코일을 서서히 후되시키는 방법

8. 자분탐상 시험결과 판독할 수 잇는 수준의 지시를 얻기 위해서 시험체에 형성된 자장은 충분한 강도와 적절한 방향을 가져야 한다. ASME 규격에 의해 적절한 자장의 강도를 설정하는데 이용되는 실용적인 방법 2가지는?

파이형 자장지시계 사용, 인공흠 심 이용