자기탐상 기사 필답( 99년)

1. 다음 그래프에서 직류 충격전류, 교류, 반파직류를 쓰시오

2. 축통전법으로 반지름 4㎝ 길이 12㎝ 인 봉을 120A로 자화 시킬 때 표면에서의 자계 강도는 ?

또는

3. KSD 0213 보고서 내용 10가지를 쓰시오

규격참고

4. 의사지시 여부 확인 방법 3가지를 쓰시오

1) 자기펜 자국은 탈자 후 재시험하면 자분모양이 사라진다.

2) 전류지시는 전류를 작게 하거나 잘류법으로 재시험하면 자분모양이 사라진다.

3) 표면거칠기 지시는 시험면을 매끈하게 하여 재시험을 하면 자분모양이 사라진다.

4) 재질경계 지시는 매크로 시험, 현미경시험 등 자분탐상 이외의 시험으로 확인할 수 있다.

5. 축통전법으로 자화시킬 때 (형광습식) 자화, 자분의 적용, 관찰을 내용에 맞게 쓰시오

( 원형자화법에 한하며 전류는 120A)

00년 문제 참고

6. 코일법으로 시험체를 자화시킬 때 반자계의 정의와 반자계를 줄이기 위한 조건은?

정의 : 시험품을 자화시켰을 때 시험품에 생긴 자극에 의하여 발생하는 자장으로, 유효자장의 크기를 감소시키는 자장, 시험체의 양 끝단부에 생긴 자극에 의해 발생하는 자장

대책 : 시험체의 길이를 길게한다(양끝단부에 단철봉을 덧붙인다.)

코일의 길이를 길게 한다.

교류전류를 사용한다.

7. 좋은 자분이란?

1) 투자율 : 투자율이 높아 쉽게 자화되고 탈자되어야 한다.

2) 보자력 : 보자력은 낮아야 한다. 보자력이 높게 되면 시험면에 서로 달라 붙어 이동성이 낮아진다.

3) 자분입도 : 미세자분과 조대한 자분이 적당히 혼합된 자분을 사용한다.

4) 침강속도 : 현탁성을 뜻하는데 자분의 입도, 밀도, 분산상태 및 분산매의 점도 등에 좌우되고 침강속도 분      포로 평가한다. 침전하지 않는 입자량이 많을수록 현탁성이 좋은 것이 된다.