2005년 기사4회

1. ASME code에 따라 자분탐상시험을 할 때 사용되는 슬롯심 시험편은 수년전부터 미국 및 일본에서 제작, 사용되고 있다. 선형 슬롯심을 사용하는 주된 목적을 쓰시오

자장강도의 적정성을 인증하기 위해서 사용된다.

2. 자분탐상시험에서 중심도체를 사용하는 자화방법의 특성을 3가지만 기술하시오

1) 부품에 전기적 접촉이 필요 없어 아크가 발생할 가능성이 없다.

2) 원주방향 자장이 전도체 주위의 모든 표면(안쪽표면, 바깥쪽표면 등)에서 발생한다.

3) 잔류법에 적용되는 것이 이상적이다.

4) 필요한 전류를 줄이기 위해 다중 권수가 사용될 수 있다.

5) 경량부품은 중심도체로 지지할 수 있다.

3. KSD 0213 “철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류”에서 규정하고 있는 B형 대비시험편을 이용하여 잔류법으로 검사를 수행한 결과 아무런 지시가 나오지 않았다면 그 이유에 대하여 간단히 설명하고 어떻게 변경해야 적절한 방법인지 기술하시오

- 자장이 적절한 방향에 있을 때 잔류자장이 관련 불연속부 지시를 만드는데 충분한 자장강도를 갖고 있지 못하기 때문에 표면 하 홀에 대한 지시를 검출하지 못한다.

- 연속법으로 적용하며 반파직류를 사용한다.

4. 자분탐상시험에서 건식법을 적용할 때 시험체의 온도 , 결함위치가 표면일때와 내부일  때, 자분의 분산매, 시험체의 표면상태로 나누어 습식법과 비교하여 각각 설명하시오

가. 시험체의 온도 : 건식자분 - 315℃(내열성이 있다), 습식자분 -인화점93℃(화재위험을 최소화하기 위해)

나, 결함위치(표면, 내부) : 건식-표면직하불연속 검출에 우수, 습식-건식보다 작은 불연속 및 표면불연속검출

다. 자분의 분산매 : 습식처럼 경유나 물 분산매를 사용하지 않고 건식자분 자체로 적용한다.

라. 시험체의 표면상태 : 자분 및 시험면을 충분히 건조한 후 적당량의 자분을 조용히 뿌리거나 살포한다.

5. ASME에서 자분탐상시험을 했을 때 시험결과에 따라 서면 보고서의 작성은 어떤 기준에 따라야 하는지 기술하시오

시험기관 및 구매자/사용자 사이의 합의에 따라 작성해야 한다.

6. ASME에 따라 두께 1인치(2.54㎝) 인 평판용접부위를 프로드법으로 100%자분탐상시험하고자 한다 그림과 같이 극의 위치가 A, B, C, D일 때 자화방법(3가지)과 자화전류를 구하시오

가. 자화방법 : A~B, A~C, B~C의 순서로 한다.(자화전류치가 작은 부분부터 큰 부분으로)

나, 자화전류 : A~B(4*100~125), A~C(6*100~125), B~C(8*100~125)

	4인치
6 인치	A B C D

7. 직경이 2인치, 길이가 10인치인 철강재료의 환봉을 코일법으로 시험할 때 코일의 권선수를 5회로 한다면 코일에 적용한 전류량[A]을 계산하시오

코일권수가 5회이므로

8. KS D 0213 에 따라 철강재료의 자분탐상시험시 시험보고서에 기록하여야 할 사항을 아래에 열거하였다. “가”에서 “차”까지 빈곳에 알맞은 내용을 적으시오

1) 시험체 : 품명, (가. 치수 ), 열처리 상태 및 표면상태를 기재한다

2) 시험조건

-. (나. 시험장치 ) : 명칭, 형식 및 제조자명을 기재한다.

-. 자분의 모양 : 제조자명, 형번, 입도, 형광 비형광 구별 및 (다. 색  )를 기재한다.

-. (라. 자분 )의 분산매 및 검사액 중의 자분 분산농도를 기재한다.

-. 자분의 (마. 적용시기  )을 기재한다.

-. 자화전류 (바.종류  )을 기재한다.

-. 자화전류치 및 (사. 통전시간 )을 기재한다.

-. 자화방법을 기재한다.

-. 표준시험편 : 사용한 표준시험편의 명칭 또는 시험면의 유효자계 강도를 기재한다.

-. (아. 시험결과  ) : 자분 모양의 유무, 위치등을 기재한다.

3) 기타

-. 시험기술자 : 시험을 담당한 기술자의 성명 및 자격을 기재한다.

-. (자. 시험년월일   )

-. (차.  시험장소   )