2005년 자기탐상 기사 1회

1. MT시험결과 나타난 지시가 아래와 같이 추정시 의사모양인지 확인하는 방법?(8)

- 자기펜 자국 : 탈자 후 재시험

- 전류지시: 전류를 작게하거나 잔류법으로 재시험

- 표면거칠기 지시: 시험면을 매끈하게 하여 재시험

- 재질경계지시: 매크로시험, 현미경시험 등 자분탐상시험 이외의 시험으로 확인

2. 시험체의 가동 중 발생 가능한 균열 3가지는?(3)

피로균열, 응력부식균열, 크맆균열

3. MT에서 케로신 페트롤리움 하이드로 카본의 용도를 설명하시오(3)

- 자분을 계면활성제의 사용 없이도 경유액에 현탁되고 분산시킬 수 있다.

- 경유액은 부품 및 사용장비의 부식을 방지한다.

4. 링시험편은 중심도체 자화법을 이용한 건식, 습식형광 비형광 자분탐상검사에서 전반적 성능, 감도 평가에 이용된다. 1,400A의 자화전류와 건식자분을 사용시 ASME 코드에서 몇 개 이상의 구멍이 나타나야 시험장치 성능이나 탐상감도가 적정하다고 평가할 수 있는가?(3)

건식 : 4개, 습식 : 3개

5.KS규격에서 모양, 집중성에 따라 자분탐상검사 결과 얻은 자분모양 4가지를 분류하시오(8)

1) 균열에 의한 자분모양  2) 독립한 자분모양   3) 연속한 자분모양   4)분산된 자분모양

6. KSD0213에서 규정하는 A형 시험편 사용 후 세척방법과 보관방법은?(6)

- 세척방법 : 용제로 세척한 후 손가락 끝으로 시험편 면에 닿지 않도록 깨끗한 탈지면이나 종이 등으로 용제를                제거하고 건조

- 보관방법 : 방청기를을 발라서 습도가 낮은 곳에 보관한다.

7. ASME코드에 따라 MT 시험 수행시 시스템 성능점검에 사용되는 시험편의 명칭 크기, 특징은?(6)

1) 파이형 자장지시계 : 두께 3㎜, 폭 25㎜의 8개의 저탄소강파이조각을 노내브래이징하고 동으로 도금

자장강도의 적절성을 알아보기 위해 사용되며 건식자분과 함께 한다.

2) 인공흠심 : 두께 0.05㎜ 가로세로 19*19㎜, 30%깊이로 인공결함을 만든 저탄소강 박판

B(직선형6㎜결함), C(원형 직경13㎜결함), R형이 있다.

자장강도의 적절성을 알아보기 위해 사용되며 습식자분과 함께 한다.

8. 8각 자장지시계 사용 측정결과가 불만족하게 되는 원인 2가지(측정행위는 올바른 자세였음)(6)

1) 불충분한 자장   2) 시험재료의 자기적 특성

9. 표면직하 결함 자부탐상검사시 자화전류 종류, 자분종류에 따라 검출감도가 다르게 나타난다. 전류와 자분종류를 선택하시오(그래프)(4)

교재 참고