2005년 자기탐상산업기사 1회

1. C형 표준시험편은 어떤 경우에 사용하는가?(6)

용접부의 그루브 면 등의 좁은 부분에서 치수적으로 A형 표준시험편의 적용이 곤란한 경우에 A형 표준시험편 대신 사용한다.

2. 1m 거리에서 100 ㏓의 조도일 때 500㏓가 되려면 광원에서 시험품 표면까지의 거리는 얼마이어야 하는가?(5)

조도는 거리가 멀어질수록 제곱으로 감소한다.

,  , ,

3. C ∧ 3000 중 ∧이 의미하는 뜻은?(5)

코일법으로 자화하며 충격전류 3,000A를 자화전류치로 사용한다.

4. KSD 0213 시험에 기록할 사항을 쓰시오(10) 규격참고

1) 시험체 :

2) 시험조건 :

3) 시험장치 :

4) 자분의 종류 :

5) 자분의 분산매 :

6) 자화시기 :

7) 통전시간 :

5. 자외선 조사등에서 스위치, 케이블, 안정기외의 2가지 구성요소는?(4)

고압수은등, 필터

6. 직류전류를 사용하여 결함을 발견하였다. 이 지시가 표면불연속인지 표면하불연속인지 확인하는 방법은?(5)

교류전류를 자화전류로 사용하여 탐상한 후 결함이 나타나면 표면불연속지시, 나타나지 않으면 표면하 불연속지시이다.

7. 습식자분탐상용 분산매가 갖추어야할 특성 5가지는?(5) (ASME SE 709)

1) 자분의 유동성을 방해하지 않기 위해서 점도는 38℃에서 3㎟/s 이하이고, 용액이 최저 사용온도에서 5㎟/s미만이어야 한다.

2) 최소인화점은 화재위험을 최소화하기 위해 93℃ 이어야 한다.

3) 불쾌한 냄새가 없어야 한다.

4) 형광자분과 함께 사용할 때 고유형광성이 낮아야 한다.

5) 무반응성 : 현탁자분을 열화시키지 않아야 한다.

8. 습식자분탐상시험 분산매(조정수)의 알카리성은 얼마를 초과할 수 없는가?(5)

pH 6.0~10.5 이므로 10.5를 초과할 수 없다.