	한국YK비파괴연구소(주)

	한국YK비파괴연구소(주)

99.4.18(1)

금속

1. Fe과 합금을 이루어 □=□변태가 비가역적인 변태를 일으키는데 가장 적합한 합금 원소는?

① Ni ② Cr ③ Al ④Ti

2. 마그네슘과 아연의 공통점은?

① 무게가 가벼운 금속이다.

② 단위격자가 HCP 격자구조를 가지고 있다.

③ 대기 중에서 내식성능이 우수한 금속재료이다.

④ 가격이 저럼한 금속이다.

3. WC 분말과 CO분말을 압축성형하여 수소 분위기 속에서 약 1400℃로 소결시키면 매우 단단한 금속이 되어 바이트와 같은 공구에 이용되는 금속은?

① 초경합금 ② 고속도강 ③ white metal ④ monel metal

4. 함유 베어링(oiless bearing)은 대개 어떠한 방법으로 제조 되는가?

① 전착법 ② 박야금법 ③ 분말야금법 ④ 일방향응고점

5. □황동을 냉간 가공 후 재결정온도 이하의 온도로 풀림 열처리 할 때 일어 나는 현상이 아닌 것은?

① 가공상태보다 경화되는 저온풀림 경화 현상이 일어난다.

② 냉간 가공으로 인하여 결정격자에 적충 결함이 생겨 이고에 Zn이 집적되어 경화한다.

③ 동합금 스프링재의 열처리에 이용한다.

④ 황동의 표면 또는 깊은 곳에서 탈아연 현상이 일어난다.

6. 구리 합금의 상(相)중 저온소둔경화(低溫燒鈍硬化)가 일어나는 것은?

① □고용체②□고용체③□고용체④□고용체

7. 고력황동(high strength brass)을 열거한 내용 중 틀린 것은?

① 7:3 황동에 Sn을 넣어 관, 판 등을 만들어 증발기, 열교환기에 사용한다.

② 6:4 황동에 Fe, Mn, Ni, Al등을 첨가 한 것이다.

③ 방식성과 내해수성을 좋게 한 것이다.

④ 속칭 manganese bronze라한다.

8. 강의 잔류응력을 가장 심하게 발생하는 열처리는?

① quenching ② annealing ③ normalizing ④ tempering

9. Ms점은 동일조건하에서 오스테나이트 입자으 크기에 따하 어떻게 변화하는가?

① 입자의 크기가 크면 상승한다.

② 입자의 크기가 크면 강화한다.

③ 입자의 크기에 무관

④ 실험적으로 관찰이 불가능

10. 섬유강화금속을 옳게 표시한 것은?

① ABS ② PVC ③ FRM ④ CAV

11. BCC금속의 단위격자 소속 원자수가 2, 배위수가 8, 근접 원자간 거리가 [eqn: SQRT { 3}/2a]일 때 충전율(%)은?

① 46 ② 68 ③ 74 ④ 82

12 구상흑연주철에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 저탄소, 저규소의 주철이다.

② 주방상태에서 흑연이 구상으로 정출한다.

③ 흑연의 구상화는 구리, 철을 첨가한다.

④ 인장강도는 20kgf/mm2

13. 다음 중 자석강이 아닌 것은 어느것인가?

① vanity강 ② Koster강 ③ MK강 ④ NKS강

14.  AU-Ag-Cu합금에서 Zn을 첨가하는 주목적이 아닌 것은?

① 탈산

② 공랭시 일어나는 경화의 완화

③ 용접 저하

④ 결정압의 미세화

15. 내식강에서 예민화를 방지하고 안정화를 촉진시키기 위해 첨가하는 원소로 가장 적합한 것은?

① Ni, V  ② Fe, Cu ③ Sn, B ④ T, Cb

16. 오스테나이트계 스테인레스 스틸의 특성으로 맞지 않는 것은?

① 내식성이 우수하다.

② 내충격성이 크다.

③ 강자성이며 인성이 나쁘다.

④ 기계가공성이 좋다.

17. Fe-C상태도에서 오스테나이트 구역을 확대시키는 합금 원소는?

① Cr ② Sn ③ W ④ Mn

18. ESD합금의 주원소는?

① Al-Zn-Ni ② Al-Zn-Ti ③ Al-Zn-Si ④ Al-Zn-Mg

19. 탄소강 중에 포함되어 있는 인(P)의 영향을 설명한 것이다. 틀린 것은?

① 강 중의 인은 철의 일부분과 결합하여 FE3P화합물을 만들어 입계에편석하기 쉽다.

② 인은 탄소강의 경도, 인장 강도를 감소시키며 고온 취성을 일으켜 파괴의 원인이 된다.

③ 인으로 인한 해는 강 중의 탄소량이 많을수록 크며, 공구강에서는 약 0.025%이하가 허용된다.

④ 상온에서의 충격치를 저하시키는 사온 취성의 원인이 된다.

용접

1. 자동아크용접의 심선 이송방식 중 서브머니드 아크 용접에 적용하는 방식은 어느 것인가?

① 아크 전압제어 송급방식

② 정속도 송급방식

③ 전류제어 송급방식

④ 정전류 송급방식

2. 내용적으로 40l의 산소용기에 140기압의 산소가 들어 있다. 350번 팁을 사용하여 혼합비 1:1의 표준 불꽃으로 작업하면 몇 시간 작업할 수 있는가?

① 6시간

② 9시간

③ 13시간

④ 16시간

3. 숏 피닝(shot peening)의 목적으로 가장 적합한 것은?

① 용접 후의 표면처리방법으로 변형을 방지한다.

② 용접부의 잔류응력을 강하게 한다.

③ 표면의 도료를 떨어낸다.

④ 모재의 재질을 시험한다.

4. 용착 금속에 생기는 은점은 다음 중 어느 원소에 의해 주로 생기는가?

① 수소 ② 질소 ③ 산소 ④ 일산화탄소

5. 아크 쏠림(a가 blow) 방지방법으로 다음 중 가장 적합한 것은?

① 직류 역극성으로 극성을 선택한다.

② 접지점(ground)을 용접부로부터 멀리한다.

③ 아크 길이를 길게 하여 용접한다.

④ 직류 정극성으로 극성을 선택한다.

6. 고탄소강의 용접에서 예열 또는 후열을 하는 주된 목적으로 다음 중 가장 적합 한 것은?

① 경도 및 인정 강도를 높이기 위해

② 비드를 균일하게 하기 위해

③ 급랭 경화를 방지하기 위해

④ 수소를 확산시키기 위해

7. 테르밋 용접법에 대한 것중 틀린 것은?

① 전기가 필요없다.

② 용접시간이 길고, 용접 후 변형이 크다.

③ 차축, 레일, 선박 등 큰 단면의 맞대기 용접에 이용된다.

④ 용접이음부의 홈은 가스 절단한 그대로가 좋고, 특별한 모양의 홈을 필요로 하지 않는다.

8. 용접기의 용접전류가 12.A, 전압이 30V일 때 전력은?

① 3.6kW ② 36kW ③ 4kW ④ 0.4kW

9. 산소-아세틸렌으로 가스 절단이 가장 용이한 금속은?

① 스테인리스강 ② 주철 ③ 탄소강  ④ 알류미늄

10. 구리의 용접이 철강의 용접에 비하여 어려운 이유로서 적합하지 않은 것은?

① 구리는 용융될 때 심한 산화를 일으키며 가스를 흡수하여 기공을 만들기 때문

② 수소와 같이 확산성이 큰 가스를 석출하고, 그 압력 때문에 더욱 약점이 조성 되기 때문에

③ 열전도율이 낮고 냉각효과가 적어 균열이 발생하기 쉽기 때문에

④ 가스 용접이나 그 밖의 용접방법으로 환원성 분위기 속에서 용접을 하면 산화 구리는 환원될 가능성이 커지기 때문에

11. TIG 용접법에서 직류 전류를 사용하여 용접을 할 때 나타나는 현상에 대한 설명이 틀린 것은?

① 정극성에서 전자는 전극에서 모재쪽으로 흐른다.

② 역극성에서 용접하면 아크의 자기 제어가 나타난다.

③ 역극성으로 접속하면 비드폭이 좁고 용입이 깊어진다.

④ 역극성으로 접속하면 전극이 녹을 때가 있다.

12. 가스 용접에서 사용되는 중압식 토치는 아세틸렌의 압력(kgf/cm2)이 얼마인가?

① 0.07이하

② 0.07∼1.3

③ 3∼5

④ 5∼10

13. 용접에서 실디드 가스를 사용하는 이유는 다음중 어떤 가스로부터 보호하기 위함인가?

① 산소 ② 수소 ③ 헬륨 ④ 아르곤

14. 용접봉의 피복재에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 아크를 안정시킨다.

② 합금 원소를 첨가할 수 있다.

③ 슬래그의 유동성을 적게 한다.

④ 용착 금속을 보호한다.

15. X선 투과 시험법에 의해 용접부의 검사를 할 때 방사선의 인체에 해를 줌으로써 이것을 차단하는데 사용되는 가장 효과적인 금속은?

① Cu ② Mg ③ Al ④ Pb

16. 다음 중 전기저항 용접법에 속하지 않는 것은?

① 플래시 비트 용접

② 프로젝션 용접

③ 심 용접

④ 맨 스터드 용접

17. 다음은 피복 아크 용접 때의 모재측 발열량의 크기를 순서대로 표시한 것이다. 옳은 것은?

① 직류 역극성 > 교류>직류 정극성

② 교류>직류 역극성>직류 정극성

③ 교류>직류 정극성>직류 역극성

④ 교류 정극성>교류>직류 역극성

18. 다음 중 아크 용접법에 속하지 않는 것은?

① 피복 아크 용접

② 서브머지드 아크 용접

③ 전자빔 용접

④ 원자수소 용접