□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

한국YK비파괴연구소 (KNRI)   ◐ Homepage : www. knri. co. kr   ◐ E-mail : younkk7@lycos.co.kr)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1.침투탐상시험(PT)

1)원리: 모세관 현상

2)과정:전처리-침투-세척-현상-관찰-후처리

(5분)       (5분)

3)특징:표면개구 결함, 모든 재료 검사(다공재료 불가)

4)종류

①염색, 형광침투액(자외선, 미세 결함)

②현상액 제거에 따라: 수세, 용제, 휴유화성(매우높다)

③현상처리:무현상, 습식,건식, 속건식

5)후유화성 침투탐상:유화시간 중요, 폭이 넓고 얇은 결함 검출

6)각공정

①전처리:녹.스케일 제거, 그라인딩(개구결함 봉쇄), 세제1, 증기탈유, 수증기세척, 용제세척

②침투:솔로칠한다, 분산, 담금, 온도 16∼52℃(60F∼125F)

③세척:수세압력 3∼5kg/cm□, 형광 침투는 자외선 등이제거

④현상

⑤관찰:거짓지시 원인: 중력에 의한 지시, 전처리 불량, 세척 불량

2.자분탐상 검사

1)원리:자속에 의한 결함 검출

①투자율: 재료를 자화하기 쉬운 정도

②보자력:자속밀도를 0으로 하는데 필요한 저장의 세기

③자기포화:자속밀도 더 이상 증가되지 않는 범위

④탈지: 자력을 없애는 것

2)자화 이력 곡선(D-H곡선 Hysterisis Carve):자장의 세기와 자속밀도

3)플레밍의 오른손 법칙: 전류와 자장의 방향

4)자성체의 분류

①강자성:자장에 강하게 작용

②상자성:자장에 약간영항

③반자성:비금속재료, 자장에 전혀 영향 안 받음

5)자분:형광, 비형광자분, 습식, 건식

6)자화 방법(연속법, 잔류법)

①직접자화:축통전, 직각, 프로드법

②간접자화:전류, 자속관통법, 극간, 코일

7)자외선등

①3,300∼3,900A°( 3,650A°)

②330∼390nm

③강도:90feet candle

④세기:800∼1,000□/Cm□(800□/Cm□)

⑤암실 밝기:10Lux

8)공정:전처리-자화-자분 적용-관찰-탈자-후처리

3.와전류 탐상(ET)

1)원리:시험체를 통한 전자 유도에 의한 전압 전류의 변화를 감지하여 결함 검출.

2)와전류 침투 깊이는 37%가 되는 시험체 깊이

3)침투깊이:투자율, 전기 전도율, 교류 주파수 클수록 적다.

4)검지코일종류:관통, 프로브형, 내삽형

5)탐상장치:시험코일-평형	회로(발진기)-증폭기-위상기-동기검파기-신호 감지(처리)-기록계

6)와전류 적용

①탐상, 재질, 치수, 형상 시험

7)공정:전처리-장치 예비 운전-탐상시험조건설정-시험

8)시험 주파수:

①재질 시험:5HZ∼수백KHZ

②탐상시험:0.3KHZ∼수MHZ

4.초음파탐상검사(UT)

1)초음파란: 사람이 들을수 없는 주파수의 음

·가청 주파수:20HZ∼20KHZ

·초음파 주파수:20KHZ이상

2)UT에 이용되는 주파수:1∼5MHZ

3)초음파 이용:거리측정, 표면 세척, 얇은판용접, 전기 전자

4)UT가 높은 주파수의 음파를 사용하는 이유

①지향성을 좋게 하여 빔을 가느다랗게 한다.

②파장을 짧게 하여 결함에서 잘 반사되게

③거리 분해 능력을 좋게 하여 결함식별성 향상

5)초음파발생:압전재료(수정,타탄산바륨,지르코틴산,유산리듐)에고주파 전원을 가하면 압전재료가 전압이 가해진 방향으로수축과팽창을 한다.

①송신:압전재료의 수축과 팽창에 의해 발생된 초음파 에너지를 필요한 에너지를 발사

②수신: 반사된 전압을 측정하여 초음파 에너지를 식별

전기적 에너지↔압전재료↔기계적 진동 에너지

6)초음파 종류

①종파:수직탐상, 모든 물질 진행, 진동 방향과 전파 방향 동일

②횡파:사각탐상, 고체에서 진행, 수직, 종파 속도의½배

※음속과 파장, 주파수 관계

·      c    ·      c

n = □□□      f = □□□

f            n

7)초음파 탐상의 종류:투과법, 펄스반사법,공전법

①펄스반사법 : 수직,사각탐상법

ㄱ)수직:종파사용, 저면, 결함에코우 나타난다,판재,봉재

ㄴ)사각:횡파사용, 용접부,저면에코없고숲모양에코있다.

8)UT의 특징

①소모품: 건전지, 접촉매질,탐촉자

②내부 결함, 검출용이

③두꺼운 판재 결함 검출

④초음파와 직각인 미세 결함 검지