2008년4회 기사 필답

1. 침투탐상검사에 사용되는 침투액중 이원성침투액의 특징을 쓰시오

2. 보고서 작성에 반드시 포함되어야 할 "시험기록" 기재사항 8가지를 쓰시오 (5점)

답 : 1)시험연월일

2)시험체

3)시험방법의 종류

4)탐상제

5)조작방법

6)조작조건

7)시험결과

8)시험기술자

3.침투탐상시험과 관련

가. 가시광선의 파장범위는?

나.근자외선 영역의 파장범위는?   320~400nm

다.1Å은 몇 nm인지 쓰시오?  0.1nm

4.물베이스 유화를 사용하는 경우 유화시간은 몇 분 이내로 규정하고 있는가?   2분

5. 직경의 비가 1:2:3인 3개의 모세관을 침투탐상액이 담겨있는 용기에 세웠을 경우 모세관     현상에 의해 의해 탐상액이 관속으로 올라온 높이의 비는 어떻게 되는지 설명하시오?

6.보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec V. Art6. AppⅢ)에 따라 대기온도    가 0℃인 겨울에 야외에서 강용접부의 표면을 탐상시험하려고 한다.

이와같은 온도에서 탐상시험할 때 절차서에 반드시 포함되어야 할내용을 쓰시오.

7.보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec V. Art6)에 따른 건식현상제의 적용    방법에 대해 설명하시오.

1)

2)

8.침투탐상검사에서 대비시험편을 사용하는 목적을 2가지만 쓰시오

1)탐상제의 성능점검

2)조작 방법의 적합여부

9. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec V. Art6)에 규정된 세척방법에 따른 탐상법의 종류 3가지를 쓰시오

10. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec V. Art6)에 탐상제에 함유된 염      소.불소성분의 양은 엄격히 규제하여 사용해야 하는 시험체의 재질을 2가지만 쓰시오

1) 오오스테 나이트강 스테인레스강

2) 티타늄

11.침투탐상검사 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 규정한 다음 시험체의

표준침투시간은?

1)알루미늄 주조품 :  5분

2)마그네슘 압출품 : 10분

3)플라스틱 제품   : 5분