자기비파괴검사기능사 08년 제 5회 필기 A

1. 두께가 1/2인치인 시험체에, 간격 5인치인 프로드를 사용하여 자화시키고자 할 때 다음 중 필요한 자화전류로 옳은 것은?

가. 50A  나. 100A  다. 125A  라. 500A

2. 다음 중 자계 강도의 단위는?

가. Oersted  나. Weber  다. 옴(Ohm)  라. 모(Mho)

3. 다음 중 자분탐상시험의 용어에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 투자율이란 재료가 자화되는 정도를 말한다.

나. 자계란 단위 면적당 자력선의 수를 의미한다.

다. 자기이력곡선은 전압축과 전류축으로 구성된다.

라. 포화자계란 자계가 제거된 후에 재료내에 남아 있는 자계를 말한다.

4. 지구의 남북 방향을 지시하는 것으로, 자침이라고도 하며 누설자기의 발생부에 놓으면 자침이 움직여 자기의 존재를 알 수 있는 계측기는?

가. 가우스 미터(Gauss meter)

나. 자속계(Flux meter)

다. 간이형 자기 검출기(Field indicator)

라. 자기 컴파스(Compass indicator)

5. 다음 중 시험체에 유도전류를 발생시켜 그 전류가 만드는 자계에 의해 시험체를 자화하는 방법으로서 원주방향의 결함이 잘 검출되는 방법은?

가. 극간법  나. 코일법  다. 전류관통법  라. 자속관통법

6. KS 규격에서 정한 자분탐상검사에 사용되는 형광습식자분의 농도 범위로 옳은 것은?

가. 0.2~2g/l  나. 2~3g/l  다. 3~5g/l  라. 2~10g/l

7. 다음 중 자분탐상시험의 3가지 기본탐상 순서로 옳게 나열된 것은?

가. 관찰->자분적용->탈자

나. 탈자->자분적용->관찰

다. 자화->자분적용->관찰

라. 자화->세척처리->관찰

8. 강자성체의 자분탐상시험에서 균열이 검출되었을 때 다음 중 균열에 자분이 모이는 원인은?

가. 표피효과 때문에  나. 도플러효과 때문에

다. 항자력이 발생하므로  라. 누설자속이 발생하므로

9. 다음 중 자속밀도의 단위가 아닌 것은?

가. H/m  나. Wb/m제곱  다. Gauss  라. Tesla

10. 코일법으로 시험체의 직격 50.8mm, 길이 152.4mm인 환봉을 자화전류 1500A로 검사하고자 할 때 코일의 권수는 몇 회가 적합한가?

가. 5  나. 10  다. 50  라. 100

11. 다음 중 야외 현장의 높은 곳에 위치한 용접부에 가장 적합한 자분탐상검사방법은?

가. 코일법  나. 극간법  다. 프로드법  라. 전류 관통법

12. 두께 100mm 인 강판 용접부에 대한 내부 균열의 위치와 깊이를 검출하는데 가장 적합한 비파괴검사법은?

가. 방사선 투과시험  나. 초음파탐상시험

나. 현상제가 있고 침투액이 불연속의 크기보다 조금 작게 올라온 그림

다. 현상제가 있고 침투액이 불연속의 크기보다 아주 작게 올라온 그림

라. 현상제가 있고 침투액이 불연속의 크기보다 조금 크게 올라온 모양

23. 다음 중 시험체의 표면이 열려 있는 결함의 검출에 가장 적합한 비파괴검사법은?

가. 침투탐상시험  나. 초음파탐상시험  다. 방사선투과시험  라. 중성자투과시험

24. 다음 중 와전류탐상시험에서 와전류의 분포 및 강도의 변화에 영향을 주는 인자와 가장 거리가 먼 것은?

가. 시험체의 전도도

나. 시험체의 크기와 형태

라. 접촉 매질의 종류와 양

라. 코일과 시험체 표면사이의 거리

25. 다음 중 금속 내부 불연속을 비파괴검사하는데 적합한 시험법만의 조합으로 옳은 것은?

가. 와전류탐상시험, 누설시험

나. 방사선투과시험, 누설시험

다. 초음파탐상시험, 침투탐상시험

라. 방사선투과시험, 초음파탐상시험

26. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 다음과 같은 경우 올바른 평가는?

“동일 직선상에 길이가 10mm와 30mm인 2개의 선형지시가 10mm 간격으로 존재”

가. 연속한 지시로서 길이는 40mm 이다.

나. 연속한 지시로서 길이는 50mm 이다.

다. 독립한 2개의 지시길이가 각각 20mm와 30mm이다.

라. 독립한 2개의 지시길이가 각각 10mm와 30mm이다.

27. 철강 재료의 자분 탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 규정된 전류지시에 의한 의사모양을 재시험 하는 방법의 설명으로 옳은 것은?

가. 전류를 크게 하거나 잔류법으로 재시험한다.

나. 전류를 크게 하거나 연속법으로 재시험한다.

다. 전류를 작게 하거나 잔류법으로 재시험한다.

라. 전류를 작게 하거나 연속법으로 재시험한다.

28. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 표준시험편의 명칭 표시가 다음과 같을 때 옳은 것은?

“A2-60/100"

가. A는 인공흠의모양을 나타낸다.

나. 2는 인공흠의 크기를 나타낸다.

다. 60은 인공흠의 지름을 나타낸다.

라. 100은 판의 두께를 나타낸다.

29. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 의한 자화방법과 그 부호가 틀린 것은?

가. 축통전법: EA  나. 전류관통법: B  다. 극간법: M  라. 코일법: P

30. 항공우주용 자기탐상 검사방법(KS W 4041)에는 검사결과를 기록하도록 규정하고 있으며 기록된 모든 결과는 식별.분류하여 발주자가 이용할 수 있도록 하여야 하

다. 검사액의 밀도가 낮아 투명하다.

라. 검사액의 색깔이 밝고 깨끗하다.

40. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 일반적인 용접부를 연속법으로 탐상시험할 때 예측되는 결함의 방향에 대하여 직각인 방향의 자계 강도(A/m)범위는 얼마로 규정하고 있는가?

가. 70~115  나. 500~1000  다. 1200~2000  라. 2400~3600

41. 외부인이 자신의 공개되지 않은 자원에 접근하는 것을 막고 네트워크 내의 자원을 보호해 주는 것은?

가. OLE  나. PnP  다. OS/2  라. RISC

42. 외부인이 자신의 공개되지 않은 자원에 접근하는 것을 막고 네트워크 내의 자원을 보호해 주는것은?

가. Gateway  나. Firewall  다. DNS  라. Network Adapter

43. 컴퓨터 통신에서 사용자 혹은 프로세스의 실체가 사실인지의 여부를 확인하는 것을 무엇이라 하는가?

가. 일관성(Coherence)  나. 인증(Authentication)

다. 무결성(integrity)  라. 접근제어(Access Control)

44. 통신프로토콜 모델 중 OSI-7 계층에 해당하지 않는 것은?

가. 인터넷계층  나. 물리계층  다. 네트워크계층  라. 응용계층

45. 다음 중 호스트가 aaa인 한국 정부기관의 소속이 fruddndml 도메인 명으로 옳은 것은?

가. aaa.com  나. aaa.co.kr  라. aaa.go.kr  라. aaa.ac.kr

46. 열간가공한 재료 중 Fe, Ni 과 같은 금속에 S과 같은 불순물이 모여 가공중에 균열이 생겨 열간가공을 어렵게 하는 것은 무엇 때문인가?

가. S에 의한 가공 메짐성 때문이다.

나. S에 의한 청열 메짐성 때문이다.

다. S에 의한 냉간 메짐성 때문이다.

라. S에 의한 적열 메짐성 때문이다.

47. 해드필드(hadfield)강은 상온에서 오스테나이트 조직을 가지고 있다. Fe 및 C 이외에 주요 성분은 무엇인가?

가. Ni  나. Cr  다. Mn  라. Mo

48. 금속의 동소 변태를 설명한 것 중 옳은 것은?

가. 특수원소를 첨가하여 자성의 성질이 변화되는 현상이다.

나. 탄성한도와 인장변형이 변화되는 현상이다.

다. 큐리점이 급격히 상승하는 것이다.

라. 고체상태에서 원자배열의 변화이다.

49. 냉간 가공의 일종으로, 금속 재료의 표면에 강이나 주철의 작은 입자를 고속으로 분사시켜, 표면층을 가공 경화에 의하여 경도를 높이는 방법은?

가. 하드 페이싱  나. 쇼트 피이닝  다. 금속 용사법  라. 금속 침투법

50. 3~5%Ni, 1%Si 를 첨가한 Cu 합금으로 C 합금이라고도 하며 강력하고 전도율이 좋아 용접봉이나 전극재료로 사용되는 합금은?

가. 톰백(tombac)  나. 문쯔메탈(muntz metal)

다. 길딩메탈(gilding metal)  라. 코슨합금(corson alloy)

51. Cu와 Pb의 합금으로 고속 항공기 및 자동차의 베어링메탈로 사용되는 합금은?

다. 자분탐상시험  라. 침투탐상시험

13. 다음 중 일반적인 절대온도(K) 환산식으로 옳은 것은?

가. K=273+℃  나. K=273-℃  다. K=460+℃  라. K=460-℃
14. 다음 중 “금속학적 연속성이 파단되었음”을 나타내는 비파괴검사에 적합한 용어는?

가. 겹침  나. 수축  다. 이음매  라. 불연속

15. 방사선투과시험이 곤란한 납과 같이 비중이 높은 재료의 내부결함 검출에 가장 적합한 검사법은?

가. 적외선시험(IRT)  나. 음향방출시험(AET)

다. 와전류탐상시험(ET)  라. 중성자투과시험(NRT)

16. 다른 비파괴검사법과 비교하여 와전류탐상시험의 장점에 대한 설명으로 틀린것은?

가. 시험을 자동화 할 수 있다.

나. 비접촉 방법으로 할 수 있다.

다. 시험체의 도금두께 측정이 가능하다.

라. 형상이 복잡한 것도 쉽게 검사할 수 있다.

17. 코일의 감은 수가 10회, L/D비가 3인 강봉을 자분탐상시험-코일법으로 검사할 때 요구되는 전류(A)는?

(단, L은 봉의 길이, D 는 봉의 외경이다.)

가. 30  나. 700  다. 1167  라. 1500

18. 시험체의 내부와 외부의 압력차에 의해 유체가 결함을 통해 흘러 들어가거나 나오는 것을 감지하는 방법으로 압력 용기나 배관 등에 주로 적용되는 비파괴 검사법은?

가. 누설검사  나. 침투탐상시험  라. 자분탐상시험  라. 초음파탐상시험

19. 초음파탐상시험에 사용되는 “초음파”에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 파장이 짧아 빛과 같이 직진성을 갖는다.

나. 음파보다 낮은 주파수 성분을 가지고 있다.

다. 고체 내에서는 일반적으로 종파와 횡파 2종류의 초음파가 존재한다.

라. 초음파가 전달되는 물질의 종류와 초음파의 종류에 따라서 초음파의 전파속도가 결정된다.

20. 다음 중 자분탐상시험법에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 자분탐상시험은 강자성체에 적용된다.

나. 비철재료의 내부 균열 및 표면 직하 균열에 검출 감도가 높다.

다. 제한적이지만 표면이 열리지 않은 불연속도 검출할 수 있다.

라. 시험체가 매우 큰 경우 여러번으로 나누어 검사할 수 있다.

21. 차폐되지 않은 지역에서 방사선투과시험을 할 때 6mm떨어진 거리에서의 선량율이 12mSv/h 이면 이 동위원소의 거리가 24m 일때 선량율(mSv/h)은 얼마인가?

가. 0.75  나. 1  다. 3  라. 48

22. 침투탐상시험시 다음 그림 중 지시모양을 관찰하기 가장 좋은 것은?

(단, 그림에서 빗금친 부분은 침투액이 존재하는 것을 나타내며, 검게 표시된 부분은 지시모양, 검은 점들은 현상액이 존재하는 것을 의미한다.

가. 현상제가 없고, 불연속 속에 침투액이 있는 그림

며 별도로 지정하지 않은 경우 그 기록은 몇 년간 보존하도록 규정하고 있는가?

가. 1년  나. 2년  다. 3년  라. 5년

31. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 일반적인 퀜칭한 부품을 잔류법으로 탐상시험할 때 필요한 자계 강도(A/m)의 범위로 옳은 것은?

가. 100~200  나. 800~1200   다. 2400~3600  라. 6400~8000

32. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 모양 및 집중성에 따라 자분모양을 분류한 것에 해당되는 것은?

가. 균열에 의한 자분모양  나. 용입부족에 의한 자분모양

다. 기공에 의한 자분모양  라. 게재물  혼입에 의한 자분모양

33. 철강재료의 자분탐상 시험 방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 “A1-7/50"표준시험편의 인공흠에는 원형과 직선형이 이싸. 각각의 인공흠 크기(mm)로 옳은 것은?

가. 원형의 직격: 5mm  직선형의 길이: 6mm

나. 원형의 직경: 10mm  직선형의 길이: 6mm

다. 원형의 직경: 10mm  직선형의 길이:10mm

라. 원형의 직경: 5mm  직선형의 길이: 10mm

34. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 시험체의 재질, 표면상황 및 흠의 성질에 따라 자분은 어떠한 성질을 갖는 것이어야 하는가?

가. 적당한 분산성이 있어야 한다.

나. 자성을 쉽게 잃는 것이어야 한다.

라. 거친 입도를 가진 입자이어야 한다.

라. 색조를 갖지 않는 것이어야만 한다.

35. 항공우주용 자기탐상 검사방법(KS W 4041)에서 습식법과 연속법으로 검사하는 경우 자화전류의 지속시간은 어느 정도로 규정하고 있는가?

가. 0.5~1초의 자화전류로 2쇼트 이상 통해야 한다.

나. 2~3초의 자화전류로 2쇼트 이상 통해야 한다.

다. 60~90초의 자화전류로 1쇼트 이상 통해야 한다.

라. 120~180초의 자화전류로 1쇼트 이상 통해야 한다.

36. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 용접부의 열처리 후 또는 압력용기의 내압 시험 종료 후에 하는 시험의 자화방법은 원칙적으로 어느 방법으로 하도록 규정하고 있는가?

가. 극간법  다. 프로드법  다. 직각통전법  라. 자속관통법

37. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 형광자분에 사용되는 자외선조사장치의 파장 범위로 옳은 것은?

가. 200~240nm  나. 240~280nm  다. 280~320nm  라. 320~400nm

38. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 전류를 이용하는 방식에 따른 시험 장치의 분류가 아닌 것은?

가. 직류식  나. 정류식  다. 통전전류식  라. 충격전류식

39.철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 “현탁성이 좋다”는 의미의 설명으로 옳은 것은?

가. 입자의 침강 속도가 빠르다.

나. 침전되지 않은 입자량이 많다.

가. Y 합금  나. 켈밋 합금  다. 두랄루민  라. 콘스탄탄

52. 금속을 가는 선으로 늘릴 수 있는 성질은?

가. 연성  나. 탄성  다. 취성  라. 자성

53. 다음 중 경질 자석에 속하는 것은?

가. Si 강판  나. Nd 자석  다. 센더스트  라. 퍼멀로이

54. 다음의 특수원소 중 탄화물 형성 원소가 아닌 것은?

가. Ni  나. Ti  다. Ta  라. W

55. 오일리스 베어링(Oilless bearing)의 특징이라고 할 수 없는 것은?

가. 다공질의 합금이다.

나. 원심 주조법으로 만들며 강인성이 좋다.

다. 급유가 필요하지 않은 합금이다.

라. 일반적으로 분말야금법으로 제조한다.

56. 다음 중 반자성체에 해당하는 금속은?

가. 철(Fe)  나. 니켈(Ni)  다. 안티몬(Sb)  라. 코발트(Co)

57. 불안정한 마텐자이트 조직을 A1변태점 이하에서 열처리 하여 인성을 부여하는 것은?

가. 풀림  나. 불림  다. 담금질  라. 뜨임

58. 아크 용접시 아크 길이가 너무 길어 질 때 일어나는 현상이 아닌 것은?

가. 스패터 발생이 많다.

나. 아크가 불안정 하다.

다. 용입이 깊다.

라. 용융금속이 산화 및 질화되기 쉽다.

59. 용접할 2개의 금속 단면을 가볍게 접촉시켜 대전류를 통하여 집중적으로 가열하고 불꽃 비산을 반복시켜 용접면을 가열하고 적당한 온도에서 강한 압력을 주어 압접하는 방법은?

가. 프로젝션 용접  나. 점 용접  다. 심용접  라. 플래시 버트 용접

60. 두께 6mm 강판을 AW 300인 교류 아크 용접기로 지름 3.2mmdydwjqqhd을 사용하여 용접전류 100A로 맞대기 용접하였을 때 허용 사용률은 몇 % 인가?

(단, 정격사용률은 40% 이다.)
가. 90%  나. 180%  다. 270%  라. 360%

-오타 있을 수 있습니다.-

by sim