국가기술자격검정 필기시험문제
2009년 기능사 제1회 필기시험				수검번호	성명
자격종목 및 등급(선택분야)	종목코드	시험시간	문제지형별
자기비파괴검사기능사	7473	1시간	B
※ 답안카드 작성시 시험문제지 형벌누락, 마킹착오로 인한 불이익은 전적으로 수험자의 귀책사유임을 알려드립니다.

1. 자분탐상시험시 주의해야 할 사항으로 옳은 설명은?

가. 비형광 자분탐상시험은 어두워야 하므로 모든 빛을

차단하여야 한다.

나. 자외선은 인체의 눈에 치명적 손상을 주므로 시험

체를 직접 눈으로 관찰하는 것은 금지되어야 한다.

다. 가연성 물질을 사용하므로 항상 추운 곳에서 검사

를 실시해야 한다.

라. 탐상장치의 전기회로에 대한 절연 여부를 일상 점

검 하여야 한다.

2. 자분탐상시험의 직각통전법은 시험체의 축에 대하여

어느방향으로 전극을 대고 직접 통전하여 전류 주위

에 생기는 원형자계를 이용하여 시험체를 자화하는

방법인가?

가. 30도 방향	나. 45도 방향

다. 60도 방향	라. 직각 방향

3. 통전법으로 직경이 7인치인 소형 부품을 원형자화하

려고 한다. 다음 중 적정한 전류값[A]은?

가. 1200     나. 2000    다. 4000     라. 6300

4. 자분탐상시험시 일반적으로 형광자분을 사용하는 것

이 비형광자분을 사용하는 것보다 좋은 점은?

가. 세척성이 양호하다.    나. 검출성이 양호하다.

다. 제거성이 양호하다.    라. 자화성이 양호하다.

5. 코일을 이용한 선형자화법에서 부품을 1회에 검사

할 수 있는 최대 길이는?

가. 6 인치	나. 8 인치

다. 16 인치	라 18 인치

6. 다음 중 원칙적으로 연속법만 사용하며, 잔류법으로

사용할 수 없는 전류는?

가. 직류	나. 반파정류

다. 교류	라. 충격전류

7. 자석의 철심에 자계를 주어 발생된 자속을 시험체에

투입하는 자화방식을 무엇이라 하는가?

가. 프로드법	나. 통전법

다. 전류관통법	라. 극간법

8. 다음 중 전류관통법에 의하여 자화된 파이프에 자계

가 가장 강한 부분은?

가. 파이프 끝부분	나. 파이프의 내부표면

다. 파이프 중심부분	라. 파이프의 외부표면

9. 다음중 극성이나 방향이 주기적으로 바뀌는 전류를

무엇이라 하는가?

가. 직류	나. 교류

다. 반파직류	라. 쇄도전류

10. 다음 중 프로드법에서 자주 발생하는 의사지시는?

가. 경계지시	나. 전극지시

다. 오염지시	라. 전류지시

11. 케로신 등을 사용하여 자분 용액을 제조할 때 탱크

전체용량의 얼마 정도를 채우는 것이 이상적인가?

가. 탱크 용량의 [eqn: {1} over {3}]	나. 탱크 용량의 [eqn: {1} over {5}]

다. 탱크 용량의 [eqn: {1} over {7}]	라. 탱크 용량의 [eqn: {1} over {9}]

12. 다음은 각종 비파괴시험의 특징에 대해 기술한 것이

다. 옳은 것은?

가. 강재의 표면결함 검출에는 초음파탐상시험이 가장

적합하다.

나. 강재의 내부균열 검출에는 자분탐상시험이 가장

적합하다.

다. 파이프 등의 표면결함 고속검출에는 와전류탐상

시험이 가장 적합하다.

라. 용접부의 언더컷 검출에는 음향방출시험이 가장

적합하다.

13. 형광침투제의 특성으로 올바른 것은?

가. 가열시에만 관찰할 수 있다.

나. 유화시간은 중요하지 않다.

다. 일광에서 바로 관찰할 수 있다.

라. 자외선등으로 비추어야만 관찰할 수 있다.

14. 비파괴검사에 대한 다음 설명중 틀린 것은?

가. 방사선투과시험은 초음파탐상시험보다 더 두꺼운

것을 검사할 때 사용되는 방법이다.

나. 초음파탐상시험은 원리적으로 반사법이 많이 이용

되고 있다.

다. 표층부 결함의 검출에는 일반적으로 자분탐상시험,

침투탐상시험 및 와전류탐상시험 등이 있다.

라. 용접부의 블로홀 검출에 적합한 비파괴검사법은 일

반적으로 방사선투과시험이 많이 이용된다.

15. 다음중 와전류탐상시험으로 측정하기 어려운 경우

는?

가. 재질 검사	나. 피막두께 측정

다. 표면직하의 결함 위치 라. 내부 결함의 깊이와 형태

16. 비파괴검사법 중 물질과 상호작용하여 물질에 따라

투과하고 흡수하는 정도가 다른 성질을 이용하는

시험법은?

가. 방사선 투과시험	나. 초음파탐상시험

다. 자분탐상시험	라. 침투탐상시험

17. 방사선투과시험시 X선의 관전압에 해당되는 동일한

투과능력의 동위원소에서의 대등한 에너지를 무엇이

라 하는가?

가. 필요 에너지	나. 최소 에너지

다. 등가 에너지	라. 최대 에너지

18. 자분탐상시험 결과로 나타날 수 있는 것으로 부품의

수명에 나쁜영향을 주는 불연속을 무엇이라 하는가?

가. 결함	나. 의사 지시

다. 건전 지시	라. 단면 급변 지시

19. 다른 비파괴검사법과 비교했을 때 와전류탐상시험의

장점으로 틀린 것은?

가. 검사결과의 기록이 용이하다.

나. 표면 아래 깊숙한 위치의 결함 검출이 용이하다.

다. 비접촉법으로 검사속도가 빠르고 자동화에 적합하다.

라. 결함크기 변화, 재질변화 등의 동시검사가 가능하다.

20. 다음중 자분탐상시험의 자화방법 선택시 우선적으로

고려해야 할 사항은?

가. 제품의 용도	나. 예상 결함의 방향

다. 시험체의 인장강도	라. 검사품의 무게

21. 다음 중 표면의 열린 결함 검출에 가장 효율이 높은

비파괴검사법은?

가. 중성자투과시험법       나. 방사선투과시험법

다. 초음파탐상시험법	라. 침투탐상시험법

22. 공기 중에서 초음파의 주파수가 5㎒일 때 물속

에서의 파장은 몇 ㎜ 가 되는가?

(단, 물에서의 초음파 음속은 1500m/s 이다.)

가. 0.1	나. 0.3     다. 0.5     라. 0.7

23. 시험체를 자르거나 큰 하중을 가하여 재료의 기계적,

물리적 특성을 확인하는 시험방법은?

가. 파괴 시험	나. 비파괴시험

다. 위상분석시험	라. 임피던스시험

24. 압연봉 내의 비금속 개재물이 압연방향으로 납작하고

길게 늘어진 것을 무엇이라 하는가?

가. 겹침(Lap)	나. 파열(Burst)

다. 적층(Lamination)	라. 스트링거(Stringer)

25. 다음 중 침투탐상시험용 수세성이 형광침투액이

후유화성 형광침투액과 다른 점은 무엇인가?

가. 비철금속에만 적용한다.

나. 유화제가 필요하지 않다.

다. 전처리를 하지 않아도 된다.

라. 현상하기 전에 수세가 필요하다.

26. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류

(KS D 0213)에 따라 다음 조건과 같은 경우 올바른

평가는?

[조건]

- 선형지시가 거의 일직선 상에 놓여 있다.

- A, B, C, D 인 선형지시의 길이는 각각

10,15,9,13㎜ 이다.

- 지시 A 와 B 사이 거리는 3.5㎜

B 와 C 사이 거리는 1.5㎜.

C 와 D 사이 거리는 3㎜ 이다.

- 분류된 지시길이가 25㎜ 이상인 경우 불합격

으로 한다.

가. 지시 A, B ,C, D 는 연속한 지시로 불합격이다.

나. 지시 A는 합격이고, B, C, D는 연속한 지시이므로

불합격이다.

다. 지시 A 와 D는 독립한 지시로 합격이고, B, C 는

연속한 지시이나 길이가 24㎜ 이므로 합격이다.

라. 지시 A 와 D는 독립한 지시이므로 합격이고, B, C

는 연속한 지시이므로 불합격이다.

27. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류

(KS D 0213)에서 시험품의 구멍 등 관통시킨 도체

에 전류를 보내는 전류관통법의 기호로 옳은 것은?

가. EA	나. ER	다. B	라. C

28. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류

(KS D 0213)에 따라 검사를 수행할 때의 설명으로

옳은 것은?

가. 충격전류를 사용한 연속법에서는 자화조작 종료 후

자분을 적용한다.

나. 잔류법으로 비형광 습식자분의 농도가 2~10[g/L]

인 것을 사용한다.

다. 습식법에서 검사액이 흐르지 않고 표면에 머물러

있는 경우 흐름이 없는 바로 그시간에 검사하여야

한다.

라. 건식법으로 자분을 적용할 때는 시험면에 진동이

생기지 않도록 하여야 한다.

29. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류

(KS D 0213)에서 자화방법 중 극간법의 부호를

나타내는 것으로 옳은 것은?

가. C	나. M	다. I	라. P

30. 항공우주용 자기탐상 검사방법(KS W 4041)에서 현

탁액의 오염시험은 일반적으로 최소 몇 일마다 실시

하도록 규정하고 있는가

가. 30일	나. 60일	다. 90일	라. 120일

31. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류

(KS D 0213)에서 C형 표준시험편의 인공결함에 관

한 설명으로 옳은 것은?

가. 인공 홈은 짧은 곡선형으로 되어 있다.

나. 인공 홈은 10㎛ 간격으로 수 개가 배열되어 있다.

다. 인공 홈의 크기가 다른, 수 개의 원형으로 되어 있다.

라. 인공 홈의 치수는 깊이 8±1㎛, 나비 50±1㎛ 이다.

32. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류

(KS D 0213)에서 자분모양의 분류에 대한 설명 중

틀린 것은?

가. 자분모양의 분류는 “자분적용→전처리→자화→자분

모양의 관찰“의 순서로 홈을 검출한 후에 실시한다.

나. 자분모야의 분류는 시험면에 생긴 자분모양이 의사

모양이 아닌 것을 확인한 다음에 실시한다.

다. 독립한 자분모양은 선상과 원형상의 2종류로 분류

된다.

라. 거의 동일 직선상에 연속으로 존재하고 서로의 거

리가 2mm 이하인 자분모양은 연속한 자분모양으

로 분류된다.

33. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류

(KS D 0213)에서 A형 표준시험편의 판 두께가 100㎛

인 경우 표준시험편의 홈의 깊이(㎛)만으로 나열된 것

은?

가. 5, 15, 30	나. 12, 20, 40

다. 15, 30, 60	라. 25, 50, 100

34. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류

(KS D 0213)에서 형광자분을 사용할 때 나타난 지

시를 관찰하기 위하여 사용되는 기구는 다음 중 어

는 것인가?

가. 형광등	나. 백열등

다. 자외선등	라. 적외선등

35. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류

(KS D 0213)에서 자분의 적용을 B형 대비시험편에

는 연속법으로 제한하는 이유는?

가. 대비시험편의 인공 홈이 시험면에서 깊은 곳에 있는

내부 홈이기 때문이다.

나. 대비시험편이 사각으로 만들어져 있어 잔류법을 적

용하기 어렵기 때문이다.

다. 건식법을 대비시험편 관통구멍의 홈에 사용할 수

없기 때문이다.

라. 습식 자분의 사용시 대비시험편에 잔류법을 사용

할 수 없기 때문이다.

36. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류

(KS D 0213)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 연속법, 잔류법 모두 검출 정밀도가 충분한 경우

일반적으로 연속법이 작업능률이 우수하다.

나. 연속법, 잔류법 모두 검출 정밀도가 충분한 경우

일반적으로 잔류법이 작업능률이 우수하다.

다. 일반적으로 건식법, 습식법 중에서 작은 물품의 탐

상에는 건식법이 작업하기 쉽다.

라. 일반적으로 건식법, 습식법 중에서 작은 물품의 탐

상에는 습식법이 작업하기 쉽다.

37. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류

(KS D 0213)에서 자화할 때 고려하여야 할 적합한

내용을 설명한 것으로 옳은 것은?

가. 반자계를 크게 하여야 한다.

나. 자계의 방향은 시험할 면과 가능한 한 수직이 된게

한다.

다. 시험면을 태워서는 안될 경우 시험체에 직접 통전

하지 않는 자화방법을 선택하는 것이 좋다.

라. 자계의 방향은 예측되는 홈의 방향에 대하여 가능한

한 수평으로 한다.

38. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류

(KS D 0213)에서 외부로 새고 있는 잔류자기를 조

사하는데 사용되는 것 중 정량적인 측정에 적합한

것은?

가. 철분	나. 곤충핀

다. 자기컴퍼스	라. 가우스미터

39. 강재 석유저장탱크의 구조(KS B 6225)에 따라 용접

부에 대한 자분탐상시험을 실시할 때의 설명으로 옳

은 것은?

가. 자화 방법은 교류 극간법으로 한다.

나. 장치로는 직류 프로드 자화장치를 사용한다.

다. 검사 재료는 원칙적으로 건식 비형광자분을 사용한다.

라. 특별한 경우를 제외하고는 자분의 적용은 건식법으

로 한다.

40. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류

(KS D 0213)에서 A형 표준시험편의 표시가 다음과

같을 때 숫자 7/50 에 대한 설명으로 옳은 것은?

A1-7/50(원형)

가. 사선의 오른쪽은 인공 홈의 깊이를, 왼쪽은 판의

두께를 나타낸다.

나. 사선의 왼쪽은 인공 홈의 깊이를, 오른쪽은 너비를

나타낸다.

다. 사선의 왼쪽은 인공 홈의 깊이를, 오른쪽은 판의

두께를 나타낸다.

라. 사선의 오른쪽은 인공 홈의 깊이를, 왼쪽은 너비를

나타낸다.

41. 다음은 무엇에 대한 설명인가?

- 윈도우 운영체제에서 지원되는 기능

- 워드 프로세서, 스프레드 시트와 같은 응용프로그램

간에 객체의 연결을 지원

가. PnP	나. OLE

다. GUI	라. C/S computing

42. 다음이 설명하고 있는 웹 검색방식은?

- 사용자로 하여금 모아놓은 여러 개의 검색엔진을 중

원하는 검색엔진 하나를 선택해서 검색할 수 있게

한다.

가. 키워드 검색방식	나. 메타형 검색방식

다. 웹디렉토리 방식	라. 연산자 검색방식

43. 다음 중 인터넷의 IP주소로 사용할 수 없는 것은?

가. 64.23.36.25	나. 222.254.22.5

다. 124.25.21.4	라. 201.258.22.35

44. 운영체제를 제어프로그램과 처리프로그램으로 분류

할 때 제어프로그램에 해당되는 것은?

가. explorer          나. compiler

다. service program  라. data management program

45. 교육기관 관련 도메인 중 고등학교를 의미하는 것은?

가. kg     나. es     다. ms     라. hs

46. 보통의 금속은 응고할 때 수축하나 반대로 팽창하는

금속은?

가. In     나. La     다. Sn     라. Ce

47. 니켈 합금 중 콘스탄탄(Constantan) 합금이란?

가. Ni-Cu 합금으로 60~70%Ni 합금이다.

나. Ni-Cu 합금으로 40~50%Ni 합금이다.

다. Ni-Fe 합금으로 60~70%Fe 합금이다.

라. Ni-Fe 합금으로 60~70%Fe 합금이다.

48. Al 표면에 방식성이 우수하고 치밀한 산화 피막이

만들어지도록 하는 방식 방법이 아닌 것은?

가. 수산법	나. 산화법

나. 황산법	라. 크롬산법

49. 다음 중 시효경화성이 있고, Cu 합금 중 가장 큰

강도와 경도를 가지며, 고급 스프링이나 전기 접점,

용접용 전극등에 사용되는 것은?

가. 베릴륨 구리 합금	나. 규소 청동 합금

다. 망간 구리 합금	라. 티탄 구리 합금

50. 공구용 합금강 재료로서 구비해야 할 조건으로 틀린

것은?

가. 강인성이 커야 한다.

나. 내마멸성이 커야 한다.

다. 열처리와 공작이 용이해야 한다.

라. 고온에서의 경도는 낮아야 한다.

51. 금속의 상변태에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 어떤 결정구조에서 다른 결정 구조로 바뀌는 것을

상변태라고 한다.

나. 상변태를 일으키기 위해서는 핵 생성과 핵 성장이

필요하다.

다. 순철에서의 자기 변태는 A₃이며, 동소 변태는 A₂

와 A₄변태가 있다.

라. 핵 성장은 본래의 상으로부터 새로운 상으로 원자

가 이동함으로써 진행된다.

52. ϒ고용체와 시멘타이트와의 공정조직을 무엇이라고

하는가?

가. 펄라이트	나. 오스테나이트

다. α고용체	라. 레데뷰나이트

53. 탄소강에 함유된 원소 중에서 철강에 미치는 영향이

옳은 것은?

가. S : 상온메짐의 원인이 된다.

나. Si : 연신율 및 충격값을 감소시킨다.

다. Cu: 고온메짐의 원인이 된다.

라. P: 부식에 대한 저항을 증가시킨다.

54. 냉간 가공된 금속 재료를 가열하여 어떤 처리를 함

으로서 가공에 의해서 변화한 금속의 성질이 가공

전의 상태로 되돌아 가는가?

가. 풀림(Annealing)	나. 담금질(Quenching)

다. 뜨임(Tempering)	라. 불림(Normalizing)

55. 균일한 조직으로 된 합금 속에 처음에 응고한 부분

과 나중에 응고한 부분에서 농도차가 일어나는 것을

무엇이라고 하는가?

가. 개재물	나. 시효경화

다. 편석	라. 백점

56. 순금속의 용해온도가 가장 낮은 것은?

가. Ag     나. Al     다. Li     라. Mg

57. 두 금속 간에 완전한 치환형 고용체를 형성하기 위

하여 정의되는 흄-로터리 이론에 대한 설명으로 틀

린 것은?

가. 원자가가 같은 것

나. 결정구조가 같을 것

다. 전기음성도가 비슷할 것.

라. 원자반경의 차가 15% 이상일 것

58. 피복금속 아크 용접에서 E4327의 피복제 계통은?

가. 일미나이트계	나. 고산화티탄계

다. 철분저수소계	라. 철분산화티탄계

59. 불변압식 가스용접 토치에서 팁의 크기를 맞게 설명

한 것은?

가. 혼합가스의 분당 가스 소비량으로 나타낸다.

나. 산소의 분당 소비량으로 나타낸다.

다. 아세틸렌가스의 소비량으로 나타낸다.

라. 용접이 가능한 판의 두께로 나타낸다.

60. 용접의 용착법에서 스킵법(Skip method)의 설명으

로 가장 적합한 것은?

가. 공작물을 가접 또는 지그로 고정하여 변형의 발생

을 방지하는 법

나. 용접하기 전에 변형할 각도 만큼 반대 방향으로 각

을 주는 방법

다. 비이드를 좌우 대칭으로 하여 변형을 방지하는 방법

라. 용접 길이를 짧게 나누어 간격을 두면서 용접하여

변형을 적게 하는 방법