2008년 1회 MT기사 필답

1.철강재료 시험체를 교류 극간법 자화방법으로 탐상하였다. 탐상코일에 코팅 제거 못한 경우 취해야할 조치 및 이유는?

조치

이유

2. ASME Sec V Art7에서 자계강도 확인을 하려한다. 홀효과 가우스미터 측정방법 2가시 쓰시오

3. 내경 1“, 외경2” 길이10“ 인 파이프를 코일법으로 검사한다 권선수를 5회 감았을때, A는?

4. ASME Sec V25 SE-709에서 장비 점검을 주기적으로 점검해야 할 대상 4가지 쓰시오.

5.

1) A형 시험편의 사용목적

2) A형 시험편 홈 모양 2가지 그리시오

3) C형 시험편 판의 두께는?

4) B형 시험편은 어떤자화방법으로 연속법으로 하는가?

6. 의사지시 5가지

7.자분탐상 시험하여 표면아래 선상 결함이 나타났다. 재검사하여 표면 균열로 판정되었다.

재판정한 결과를 KS D 0213 으로 서술하시오.

8. 외경4“ 관용접부 자분탐상 했을때 <보기>중에서 검출하기 적합한 결함 3가지,검출하기적합한 이유

<보기> 치수변경, 기공, 루트균열, 개재물, 용입부족, 언더컷, 오버랩, 크래이터 균열

결함3가지

검출하기 적합한 이유

9.보일러 압력용기 ASME Sec V  Art25 SE-709에서 판독가능한 지시을 만들기 위해 시험체에 형성된 자계 측정방법?  ???

10. 탈자후 정량화된 잔류기기 측정기 2가지 쓰시오.

11. 습식자분에서 기름 분산매(경유 현탁액) 장점 2가지 쓰시오.

답  자분을 계면활성제를 사용하지 않고 경유에 현탁시키고 분산시킬 수 있다.

경유는 검사장치와 검사품의 부식을 방지한다.