2005년 제 1 회 초음파 비파괴 검사 기사 필답 문제

1. KS B 0817에서 규정하는 시험 결과의 평가 방법 항목 5가지만 쓰시오.(5점)

(1) 흠집의 에코높이 (2)건전부의 제1회 바닥면 에코(B₁)에 대한 흠집 에코높이 F₁과의 비 F₁/BG

(단 아랫첨자 G임)

(3)흠집이 있는 부분에서의 제 1회 바가면 에코(B₁)에 대한 흠집 에코높이 F₁과의 비 F₁/BF

(단 아랫첨자 F임)

(4)등가 결함 지름

(5)흠집의 지시 길이

(6)흠집의 지시 높이

(7)흠집의 넓이

(8)흠집의 위치

(9)감쇠(일정 높이 이상의 바닥면 에코의횟수 또는 단위 길이당 감쇠값으로 표시 한다.)

(10) (1)~(9)까지의 적당한 항목의 조합

2. KS B 0896 에따라 강 용접부를 경사각 탐상을 할때 탐상 감도를 정하는 방법을 기술하시오(6점)

STB-A2 형 시험편에서

(1)공칭 굴절각 60˚또는 70˚ 일때 : ∅4×4㎜의 표준구멍의 에코 높이가 H 선에 일치하도록 게인을

조정하여 ,필요에 따라 감도 보정량을 더하여 탐상 감도로 한다

(2)공칭 굴절각 45˚ 일때 : ∅4×4㎜의 표준구멍의 에코 높이가 H 선에 일치하도록 게인을 조정한후

감도를 6 dB 높이고 필요에 따라 감도 보정량을 더하여 탐상 감도로 한다.

RB-4를 사용하는 경우 : 표준 구멍의 에코 높이가 H 선에 일치하도록 게인을 조정하고 탐상 감도로 한다.

3. 초음파 탐상 시험의 보고서에 기록해야할 시험의 조건 5 가지는?(5점)

(단, KS B 0817 에 따라 작성)

4. 경사각 초음파 탐상시험에서 탐상 방향을 선정 하는 경우 기본적으로 고려해야 할 사항에 대해

4가지만 쓰시오 (8점)

(1)발생 예상되는 결함의 위치 및 방향을 예상

(2)결함의 초음파 반사면에 수직선을 세워 그 수직선과 교차하는 시험체 표면을 탐상면으로 한다

(3)시험체 구조상 (2)에서 표면을 탐상면으로 할수없을 경우 1회 반사법을 탐상면 으로 한다

(4)횡파사각탐촉자를 사용하는 경우 굴절각  40˚이상  70˚ 이하의 범위에서 결함면을 수직에 근사한

방향으로 초음파가 부딪히는 것이 가능한 굴절각을 선정한다.

(5)결함의 발생위치 전체를 미칠수 있도록 탐촉자의 주사범위를 결정한다.

5. 재료의 밀도를 ρ 라하고 종파속도(Cl)(아랫첨자 l) 와 횡파속도(CT)(아랫첨자 T)를 측정했을때

프아송비(μ) 영률(E) 전단 탄성계수(G)을 알 때 다음을 계산하시오.(4점)

(1) ρ  ,E ,μ를 이용한 종파속도를 계산 하시오

(2) ρ  ,E ,μ를 이용한 횡파속도를 계산 하시오.