6. 초음파 탐상 시험의 적산효과를 설명 하시오 (5점)

동일 진행 거리를 가지면서 여러 진행 경로를 가지는 음파들의 중복에 의해 결함 에코 높이가

점점 높아지고 적층된는 현상.

강판의 수직탐상에서 흔히 볼 수 있는 현상으로 판이 얇을수록,결함이 작을수록,결함이 시험체

중심에 존재 할수록 많이 발생한다.

7. 초음파 탐상시험의 예비 탐상중 산업기사로부터 결함의 존재를 확인받고 결함의 종류 판별과

결함의 정량적 평가에 접근하려한다. 결함의 정량적 평가 방법을 3가지만 쓰시오 (6점)

8. 초음파 탐상시험에서 시험체의 표면 거칠기로부터 감도와 분해능 저하를 줄이는 방법 3 가지만쓰시오(6점)

(1)표면을 매끈하게 한다

(2)탐상기의 Gain을 올린다

(3)저주파수 탐촉자를 사용한다

(4)초음파 출력이 높은 탐촉자를 사용한다

(5)탐촉자의 표면에 보호막을 사용하여 피검재와의 접촉을 개선해준다.