				수검번호	성명
자격종목 및 등급(선택분야) 방사선비파괴검사산업기사	종목코드 2611	시험시간 2시간	문제지형별 A

제 1과목 : 방사선투과시험원리

1. 방사선의 강도를 나타내는 단위로[R/h]가 쓰인다.      이것의 정확한 의미는?

가. 시간당 감마선       나. 시간당 엑스선

다. 시간당 렌트겐       라. 시간당 존재하는 방사선

2. 엑스선을 이용한 방사선투과검사를 다음 설명중 틀     린 것은?

가. 필터는 방사선을 경화시킴으로 과잉의 피사체 콘        트라스트를 줄이게 된다.

나. 필터는 방사선을 경화시키므로 보다 투과력이 높        게 된다.

다. 필터의 사용은 전압을 올리는것과 비슷한 효과가        있다

라. 필터를 사용하면 산란선을 제거하여 방사선을 경        화시키므로 촬영시간을 단축할 수 있다.

3. 방사선투과시험으로 불연속의 깊이를 알고자 할 때     사용되는 검사법은?

가. 자동 방사선투과시험

나. 미세 방사선투과시험

다. 중성자 방사선투과시험

라. 파라렉스 방사선투과시험

4. 비파괴검사에 사용하기 위해 co-60은 무엇을 방출     하는가?

가. 알파선   나. 열전자  다. 감마선   라. X선

5. 방사선투과시험에서 필름에 200룩스의 광을 입사시     켰더니 100룩스가 투과되었다. 사진농도는 얼마나      되는가?

가. 0.1      나. 0.3     다. 0.6      라. 1.0

6. 피사체 콘트라스트에 영향을 미치는 인자는?

가. 관전류              나. 필름의 종류

다. 방사선의 선질       라. 스크린의 종류

7. 어떤 방사성 동위원소의 붕괴상태가 6.9□10[eqn: `^{ -3 }]/일      이다. 이 동위원소의 반감기는?

가. 10일     나. 50일    다. 70일    라. 100일

8. 방사선 투과선에 대한 산란선 비율이 감소하면 결함

상의 콘트라스트는 어떻게 되는가?

가. 증가한다.         나. 감소한다.

다. 변화하지 않는다.

라. 산란선의 에너지가 높아짐에 따라 증가한다.

9. 방사선의 관리에 관한 설명이 잘못된 것은?

가. 사용후 선원이 용기내에 있는지 확인한다.

나. 작업개시전 작업주변의 방사선량을 측정 기록한         다.

다. 사용전 선원용기, 안전장치 등이 정상인지 확인한        다.

라. 일시적 사용시 관리구역내 일반인 출입을 개방한        다.

10. 다음 중 동위원소에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 원자번호가 같고 질량수가 다른 것

나. 양성자수가 같고 중성자수가 다른 것

다. 양성자수가 같고 질량수가 다른 것

라. 핵의 전하수가 같고 궤도전자수가 다른 것

11. 방사선투과시험시 명료도에 영향을 미치는 사항을       열거한 것 중 관계가 먼 것은?

가. 필름의 입상성      나. 형광 증감지의 입상성

다. 시험체의 두께차    라. 필름과 증감지의 밀착

12. 비파괴평가 방법 중 정량적 비파괴평가에 가장 적      합 한 것은?

가. 방사선투과검사     나. 초음파탐상검사

다. 자분탐상검사       라. 음향방출시험

13. 방사선투과시험 선원의 크기가 2mm, 선원에서 시      험편까지의 거리가 60cm, 시험편과 필름사이의 거      리가 1cm라면 기하학적 불선명도는?

가. 0.03mm   나. 2mm   다. 0.2mm  라. 0.66mm

14. 다음 중 소멸가스가 필요한 검출기는?

가. 포켓전리함          나. 비례계수관

다. G-M 계수관         라. 신틸레이션 계수관

15. 다음 중 형광 투시법의 단점으로 옳은 것은 ?

가. 검사요원에 대한 주기적인 교육이 요구된다.

나. 스크린에서 밝은 빛을 발산한다.

다. 불연속이 확대되어 나타난다.

라. 미세한 불연속은 검출이 어렵다.

16. 방사선의 강도가 X선 축에서 어느 정도의 경사를 가 질 때 최대의 경사효과를 얻을 수 있는가 ?

가. 약 45□    나. 약 30□    다. 약 20□    라. 약 10□

17. 초음파탐상시험시 매질내 입자의 운동방향과 파의 진행방향이 직각일 때의 파동 형태는 ?

가. 판파   나. 종파   다. 횡파    라. 표면파

18. 다음 중 에너지에서 물질로 또는 물질에서 에너지로 변환하는 관계를 나타내는 현상끼리 바르게 짝지은   것은 ?

가. 전자쌍생성 - 양전자 소멸

나. 양전자 소멸 - 내부전환

다. 내부전환 - 전자포획

라. 전자포획 - 전자쌍생성

19. 와전류탐상시험에서 지시에 영향을 주지 않는 것은 ?

가. 시험품의 전도도

나. 시험품의 탄성계수

다. 시험품의 투자율

라. 시험품의 시험 코일간 거리

20. 투과사진의 농도 D1의 부분에 농도 D2의 결함상이   존재하는 경우에 투과사진 상에서 결함의 존재를

인지할 수 있느냐 하는 것은 결함에 의한 농도차

□D =D2 - D1과 결함의 존재를 인지할 수 있는 최소의 농도차 즉 식별한계 콘트라스트 □Dmin 와의 관계이다.   다음 중 결함이 식별되지 않는 것은 ?

가. □□D□ > □□Dmin□

나. □□D□ = □□Dmin□

다. □□D□ < □□Dmin□

라. □□D□□□□Dmin□ = 1

제 2과목 : 방사선투과검사

21. X선관의 냉각장치가 작동되지 않는 상태로 X선 발생 장치를 사용시 다음 중 가장 큰 손상을 받는 곳은 ?

가. 유리관(tube envelope)  나. 필라멘트(filament)

다. 양극판(anode plate)    라. 표적판(target)

22. 방사선투과검사의 노출조건은 노출도표에 의거한다.  그렇다면 X선 노출도표에는 있으나 □선 노출도표에는    없는인자는 다음 중 어느 것인가 ?

가. 필름의 종류                  나. 관전압

다. 시험체 두께                  라. 필름농도

23. 다음 중 X선관의 초점 크기에 직접적으로 관련되는     것은?

가. 음극의 집속컵 크기      나. 양극의 크기

다. X선관내의 진공도        라. 관전압

24. 주강품내에 직경 5mm인 gas cavity가 있을 때 X선초점과 Cavity간 거리는 60cm이고 Cavity와 필름간   거리가 30cm일 때 필름상에 나타나는 gas cavity의     직경은 ? (단, 선원은 점선원으로 가정한다.)

가. 2.5 mm                     나. 3.3 mm

다. 7.5 mm                     라. 10.0 mm

25. 필름관찰기면의 밝기가 500Lux이고 투과사진을 투과한 후의 밝기가 50Lux라면 이 투과사진의 농도는 ?

가. 0.5         나. 1.0      다. 1.5     라. 2.0

26. 현상제의 구성 성분은 환원제, 억제제, 보항제, 경화제 등으로 구성되어 있다. 다음 중에서 경화제는 ?

가. 페니돈(phenidone)

나. 하이드로퀴논(hydroquinone)

다. 아황산나트륨(sodium sulfate)

라. 글루터알데히드(gluteraldehyde)

27. 두께 30mm 강용접부를 선원.필름간 거리 30cm에서 Ir-192 40Ci로 1분간 노출을 주어 적절한 사진농도   를 얻었을 때 이 선원으로 5개월 후에 선원.필름간 거    리 60cm에서 같은 농도를 얻기 위한 노출시간은 ?

가. 4분      나. 8분     다. 16분      라. 32분

28. 다음 중 덮개의 일종으로 필요한 부분만 방사선을 보내어 산란방사선의 영향을 줄이는 것이 아닌 것은 ?

가. 콜리메타             나. 다이아프램

다. 콘                   라. 납 증감지

29. 다음 중 촬영 필름의 적절한 현상을 위한 3가지 기본 용액은 ?

가. 현상액, 정착액, 물

나. 정지액, 초산액, 물

다. 현상액, 정지액, 과산화수소

라. 초산액, 정착액, 정지액

30. 다음 중 용접부결함이 아닌 것은 ?

가. 용입부족                    나. 파이프

다. 수축관                       라. 융합부족

31. 두개의 X선 발생장치에서 관전압 및 관전류를 동일하게 하여도 같은 피사체에 대한 투과선량이 다르게 되  는 이유를 설명한 것이다. 다음 중 틀린 것은 ?

가. 사용한 필름의 감도

나. 고전압 발생방식의 차이

다. X선 관의 구조

라. 관전류 측정에 따른 오차

32. 필름특성곡선에 대한 설명이다. 잘못된 것은 ?

가. 기울기는 필름콘트라스트에 영향을 준다.

나. 필름의 속도(speed)는 필름특성곡선으로 서로        비교하여 나타낼 수 있다.

다. 필름특성곡선상에서의 기울기는 항상 일정하다.

라. H & D 곡선이라 부르기도 한다.

33. 방사선투과시험시 산란선을 억제하는 기구는 ?

가. 조사범위 조절장치     나. 형광증감지

다. 계조계                     라. 투과도계

34. 선원과 투과도계 사이의 거리가 투과도계- 필름간 거리의 2.5f배 이상이라 할 때 기하학적 반음영의 값은   얼마 이하이어야 하는가 ? (단, f는 선원크기로 mm 단  위이다.)

가. 0.2mm                     나. 0.4mm

다. 2.5mm                     라. 5.0mm

35. 방사선투과검사시 카세트 뒷면에 납글자 B를 부착하는데 이것은 어떤 이유인가 ?

가. 투과도계가 필름 쪽에 부착되었음을 나타내기          위하여

나. 계조계를 부착할 수 없음을 나타내기 위하여

다. 후방 산란선의 영향을 나타내기 위하여

라. 이중벽투과 이중상 관찰시 B쪽에서 검사함을           표시하기 위하여

36. X선 발생장치를 사용하기 전에 충분히 예열을 하는         가장 큰 이유는 ?

가. 제어장치를 보호하고 작동을 원할하게 하기 위해

나. 안전장치의 정상작동을 점검하기 위해

다. 고전압 회로의 과열방지를 위해

라. X선관의 수명을 연장시키기 위해

37. 용접부와 같은 공업용 방사선투과검사에 사용되는 동위원소 중 에너지 준위가 가장 낮은 것은 ?

가. Co-60                        나. Cs-137

다. Ir-192                        라. Tm-170

38. 다음 중 필름콘트라스트와 관계가 없는 것은 ?

가. 현상시간                  나. 현상액의 양

다. 현상온도                  라. 현상액의 강도

39. 방사선투과시험시 다음 중 수동현상과정의 순서가 올바르게된 것은 ?

가. 현상-정착-수세-정지-건조

나. 현상-정지-정착-수세-건조

다. 정착-현상-수세-정지-건조

라. 현상-건조-정지-정착-건조-수세

40. 150□400kVp 정도의 X선 발생장치로 방사선투과시험을 할 때 다음 물질 중에서 산란선을 제거하기 위해 필름의 앞, 뒤면에 사용되는 것은 ?

가.알루미늄           나.카드뮴

다. 종이              라. 납

제 3과목 : 방사선안전관리 및 관련규격

41. 방사선투과시험시 개인 방사선안전관리를 위하여 필요한 방어용 기기들로 조합된 것은 ?

가. 도시메터, 납장갑, 원격조정기

나. 도시메터, 필름뺏지, 알람모니터

다. 필름뺏지, 서베이메터, 납벽돌

라. 비상용 납용기, 필름뺏지, 원격조정기

42. 1 MeV □선에 대한 공기 및 연조직의 질량에너지 흡수계수는 각각 0.028cm2/g, 0.0308cm2/g 이다. 이  감마선의 세기가 200R/h인 장소에서 15분간 연조직     이 피폭받은 흡수선량은 몇 rad인가 ?

가. 0.957rad                   나. 31.55rad

다. 47.85rad                   라. 191.40rad

43. KS B 0845에서 흠의 종류 중 용접 이음부의 강도 저하에 미치는 영향을 나타낸 것 중 틀린 것은 ?

가. 둥글기를 띤 블로홀은 단면적의 감소

나. 용입불량은 응력 집중

다. 파이프는 응력집중

라. 갈라짐은 단면적의 감소

44. 컴퓨터에 있어서 TCP와 UDP 등의 패킷 전달 서비스 를 제공하며 경로 설정을 담당하는 것은 ?

가. ARP    나. SMTP    다. FTP       라. IP

45. ASME 규격에서는 후방산란선을 확인하기 위하여 납 글자 "B"를 사용하는데 이 납글자의 최소 크기는 ?

가. 두께 1/32인치, 높이 1/3인치

나. 두께 1/16인치, 높이 1/3인치

다. 두께 1/16인치, 높이 1/2인치

라. 두께 1/8인치, 높이 1/2인치

46. 방사선투과 촬영시 사용되는 ASME 투과도계에서      2-1T에 대한 등가감도는 ?

가. 0.7%    나. 1.4%    다. 1.0%    라. 2.0%

47. 방사선 작업종사자의 피폭선량을 측정하기 위한 검출기가 아닌 것은 ?

가. 서베이메터                  나. 필름 뺏지

다. TLD 뺏지                    라. 포켓 선량계

48. KS B 0845에서 촬영배치 공식 L1 = L3 x n에서 40□필름을 사용시 선원과 투과도계간의 거리 L1은 최  소 얼마로 하여야 하는가 ?(단, A급)

가. 20□   나. 40□   다. 80□   라. 160□

49. 다음 중 인터넷 검색엔진의 종류가 아닌 것은 ?

가. Yahoo  나. Galaxy   다. 심마니    라. MIME

50. ASME 규격에서 규정한 X-선(단일 필름)촬영시 필름농도허용범위로서 올바른 것은 ?

가. 1.8□4.0                    나. 2.0□4.0

다. 1.3□3.5                    라. 1.8 이상

51. 방사선 차폐용 물질로 경제적이고 효과적인 것은 ?

가. 텅스텐      나. 납       다. 철      라. 동

52. 방사선작업 종사자가 긴급작업에 종사하게 되거나 사고의 진압 등 피해의 확대를 방지하기 위하여 불가피  하게 작업에 참여하게 되는 경우 허용될 수 있는 유효  선량은 ?

가. 5Sv    나. 10Sv     다. 0.5Sv    라. 0.1Sv

53. ASCII 코드에 관한 설명 중 옳지 않은 것은 ?

가. 대문자와 소문자를 구별한다.

나. 256개의 문자표현이 가능하다.

다. 영문자 하나를 7비트로 표현한다.

라. 1비트의 패리티 비트를 갖고 있다.

54. KS B 0550에 의한 투과도계의 구조에 관한 설명이 틀린 것은 ?

가. 금속선으로 구성한 지름이 다른 5개의 철사를        쓴 일 반형이 있다.(철선형 투과도계)

나. 금속선으로 구성한 동일지름의 9개의 철사를 쓴       띠형이 있다.(철선형 투과도계)

다. 장방형의 판에 지름이 다른 3개의 관통구멍을         만든사각형이 있다.(유공형 투과도계)

라. 원형의 판에 지름이 다른 2개의 관통구멍을 만         든 원형이 있다.(유공형 투과도계)

55. KS B 0845에 의하면 모재두께가 25mm이하이고, 결함의 긴지름이 0.5mm인 1개의 결함이 존재시 결함점   수는 ?

가. 0      나. 1          다. 2        라. 3

56. 방사선 작업자 자신이 직접 판독할 수 있는 선량계는        ?

가. 필름뱃지        나. TLD 뱃지

다. 포켓도시메터   라. 알람모니터(Alarmmonitor)

57. 원자력법에 의거 Ir-192인 경우 방사성 동위원소로써 취급되어져야 할 최소 수량은 ?

가. 1□105 Bq                   나. 1□104 Bq

다. 1□103 Bq                   라. 1□102 Bq

58. ASME 규격의 기하학적 불선명도에 대한 것으로 선원의 크기가 2□이고 피사체 두께가 20□일 때 기하학적불선명도를 2.0□이하로 하려면 선원 필름간의 거리는 얼마 이상이어야 하는가 ?

가. 20□      나. 40□    다. 60□    라. 80□

59. 컴퓨터가 처리할 내용을 지시하는 명령어의 집합을    무엇이라 하는가 ?

가. 보조기억장치             나. 중앙처리장치

다. 시스템 분석               라. 프로그램

60. KS B 0845에 규정된 투과도계가 아닌 것은 ?

가. 08F        나. 32F     다. 64F     라. 02F

제 4과목 : 금속재료 및 용접일반

61. 다음 용접법 중 정전압 특성을 이용한 용접봉 송       급방식이 아닌 것은?

가. 이산화탄소 용접          나. MIG 용접

다. TIG 용접                라. 서브머지드 용접

62. 서멧(cermet)의 특징이 아닌 것은?

가. 고속절삭에 적당하다.

나. 절삭속도의 광범위한 변화에 적당하다.

다. 고온경도가 높고 내마모성, 내식성 등이 우수하          다.

라. 강 및 주철 절삭에 부적당하고 브레이징이 불가          능하다.

63. 용착된 금속의 클랭을 방지하는 목적이 아닌 것은?

가. 용착금속 중에 가스나 슬래그가 떠오를 수 있는         시간을 주기 위함

나. 모재와 용착금속이 자유로이 팽창, 수축하도록         하기 위함

다. 담금질 경화를 방지하기 위함

라. 슬래그제거를 쉽게하기 위함

64. 피복 금속아크 용접시 다음의 용접 전원 중에서 용      입이 가장 깊은 것은?

가. AC   나. ACHF   다. DCSP   라. DCRP

65. 응력- 변형선도에서 최대하중점을 표시한 것은?

가. B    나. C    다. D    라. E

66. 그림에서 각축의 단위 길이를 □, □, □ 라 했을 때      정방정계는?

가. a=b=c, □=□=□=90□

나. a=b□c, □=□=□=90□

다. a□b=c, □=□=□□90□

라. a=b=c, □=□=90, □=120□

67. 화학적 표면경화법이 아닌 것은?

가. 고주파 담금질         나. 침탐법

다. 질화법                라. 시안화법

68. 순수한 카바이트 1kg에서는 이론적으로 약 몇 □의      아세틸렌을 발생하는가?

가. 280□   나. 290□   다. 326□     라. 348□

69. 소결전기 접점 재료의 구비조건 중 틀린 것은?

가. 접촉저항 및 고유저항이 커야한다.

나. 비열 및 열전도율이 높아야 한다.

다. 용착 현상이 적어야 한다.

라. 열 및 충격에 잘 견디어야 한다.

70. Ni-Cr 계 합금의 특징 중 틀린 것은?

가. 전기 저항이 대단히 작다.

나. 내식성이 크고 산화도가 적다.

다. Fe 및 Cu 에 대한 열전 효과가 크다.

라. 내열성이 크고 고온에서 경도 및 강도의 저하가         적다.

71. 접합하려고 하는 한쪽의 부재에 둥근 구멍을 뚫고      그곳에 용접하여 이음 하는 용접은?

가. 플레어 용접               나. 비드 용접

다. 플러그 용접               라. 슬롯 용접

72. 주철에 나타나는 스테다이트조직의 3원 공정물이       아닌 것은?

가. MnS   나. Fe    다. Fe3P    라. Fe3C

73. 용접 금속에 흡수된 수소가스의 악영향은?

가. 선상조직                  나. 시효경화

다. 청열취성                  라. 적열취성

74. 다음 그림과 같은 홈 A, B, C 부 명칭으로 모두 올     바른 것은?

가. A : 베벨 각도   B : 홈 각도  C : 루트 각도

나. A : 개선 각     B : 베벨각도 C : 루트 면

다. A : 홈 각도  B : 베벨 각도   C : 루트 면

라. A : 홈 각도  B : 베벨 각도   C : 루트 간격

75. X선으로 반사법을 이용하여 금속의 결정구조를 측      정할 때 결정되어 면간 거리를 나타내는 식은?

단, d : 면간거리, n : 정정수, □ : 파장

가. d=n□/2sin□          나. d=2sin□/n□

다. d=n□sin□            라. d=□sin□

76. 점용접시 전극소재에 요구되는 성질이 아닌 것은?

가. 피 용접재와 합금이 잘 될 것

나. 전기 전도도가 높을 것

다. 고온에서 경도가 높을 것

라. 열 전도도가 높을 것

77. 황금색으로 모양이 곱고 연성이 커서 장식용에 많      이 쓰이는 것으로서 아연이 5∼20% 포함된 구리합      금은?

가. 포금                   나. 몬쯔메탈

다. 톰백                   라. 델타메탈

78. 용접 작업시 홈을 만드는 주된 이유는?

가. 용입을 양호하게 하기 위하여

나. 용접변형을 최소화 하기 위하여

다. 잔류응력의 발생을 억제하기 위하여

라. 용융속도를 높이기 위하여

79. 단위포의 모서리 길이의 단위인 1□과 같은 것은?

가. 10-8cm 나. 10-8mm  다. 10-4cm  라. 10-4mm

80. 부재를 접합하는 용접이음의 다섯가지 기본형에 속      하지 않는 것은?

가. T 이음                   나. 모서리 이음

다. 원통 이음                 라. 겹치기 이음

해답

1. 다  2. 라  3. 라 4. 다 5. 나  6. 다 7. 라 8. 가 9. 라 10.라

11. 다  12. 나  13. 가  14. 다  15. 라  16. 다  17. 다  18. 가  19. 나  20. 다

21. 라  22. 나  23. 가  24. 다  25. 나  26. 라  27. 다  28. 라  29. 가  30. 다

31. 가  32. 다  33. 가  34. 나  35. 다  36. 라  37. 라  38. 나  39. 나  40. 라

41. 나  42. 다  43. 라  44. 라  45. 다  46. 나  47. 가  48. 다  49. 라  50. 가

51. 나  52. 다  53. 나  54. 나  55. 가  56. 다  57. 나  58. 나  59. 라  60. 다

61. 가  62. 라  63. 가  64. 다  65. 라  66. 가  67. 나  68. 다  69. 라  70. 다

71. 다  72. 가  73. 가  74. 가  75. 가  76. 가  77. 다  78. 가  79. 라  80. 라