2002년 2회 방사선산업기사필답

1. 180Kvp X선 장치에 대해 기능사 자격을 갖춘 기술자가 촬영을 할려고 한다. 노출도표     상의 명시 되어야 할 인자 4가지를 쓰라.(8점)

2. 필름의 구성 4단계를 쓰라.(8점)

□

□

□

□

3. KS B 0845에서 투과사진의 필요조건의 확인과 결함점수에 대한 항목 괄호넣기.(10점)

4. KS B 0845에서 A급, B급의 상질 적용 구분에 대해 설명하시오.(4점)

5. 이중벽 단면 촬영시 투과도계가 필름쪽에 두는 이유는?(4점)

6. 다음 물음에 답하시오.(10점)

① ASME CODE에 의거하여 강두께 25mm 맞대기이음 촬영에서 2-2T일때 식별할 수        있는 최소식별 선경의 크기는?

② 등가계수의 감도는?