2002년 기능사 일반검정 제 2 회

방사선비파괴검사기능사

1. 다음 중 비파괴검사에 대한 설명으로 올바른 것은 ?

가. 미세한 표면균열 검출감도는 방사선투과검사가 가장

우수하다.

나. 자분탐상시험에서는 선형자장보다 원형자장이 탈자하

기 어렵다.

다. 침투탐상시험에서는 결함의 폭이 깊이보다 클 경우에

검출감도가 높다.

라. 와전류탐상시험을 이용하면 결함의 종류, 크기, 깊이

를 정확히 판정할 수 있다.

2. 침투탐상시험시 과잉 침투액 제거에 대한 설명 중 옳은

것은 ?

가. 수세성 침투액을 쓸 경우에는 침투시간 경과후 제거

한다.

나. 후유화성 침투액을 쓸 경우에는 유화제를 적용하기

전에 제거한다.

다. 증기 세척기를 써서 제거한다.

라. 용제제거성 침투액을 쓸 경우에만 제거한다.

3. 새로 도입한 3Ci의 Ir-192선원이 1년후에는 얼마나 되겠는

가 ?(단, Ir-192의 반감기는 75일)

가. 약 195.3mCi            나. 약 102.9mCi

다. 약 72.6mCi             라. 약 60.5mCi

4. 산란 방사선의 양은 어떤 경우에 감소하는가 ?

가. 입사 방사선의 에너지가 감소할 경우

나. 산란각이 감소할 경우

다. 방사선의 조사면적이 증가할 경우

라. 입사 방사선의 에너지가 증가할 경우

5. 다음 중 비파괴시험이 아닌 것은 ?

가. 전자유도시험           나. 중성자투과시험

다. 인장강도시험           라. 누설자속시험

6. 방사선투과시험시 기하학적 불선명도에 영향을 주는 주요

원인의 설명으로 틀린 것은 ?

가. 필름과 선원과의 거리   나. 초점 또는 선원의 크기

다. 필름의 입상성          라. 필름과 시험체와의 거리

7. X선 발생장치에서 고유 여과 특성의 원인은 ?

가. X선관의 창(Window)을 구성하는 재질

나. 관전압 변동

다. 초점에서 필름까지의 거리 변화

라. 표적 물질의 종류

8. Ir-192의 □선원에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

가. 강의 촬영범위는 대략 3 ∼ 75mm이다.

나. 반감기는 약 75일이다.

다. 에너지는 대략 0.2 ∼ 0.6MeV이다.

라. 알루미늄에 대한 반가층은 약 0.85cm 이다.

9. 다음 중 투과도계에 관한 설명으로 잘못된 것은 ?

가. 크게 유공형과 선형으로 나눌 수 있다.

나. 가급적 선원 쪽 시험면 위에 배치한다.

다. 시험유효 범위의 양 끝에 투과도계의 가는 선이 바깥

쪽이 되도록 한다.

라. 재질의 종류로는 유공형 투과도계가 선형에 비하여

제한을 받는다.

10. 방사선투과시험을 할 때 사용되는 투과도계는 ?

가. 투과사진의 상질을 결정하는 기준으로 쓰인다.

나. 투과사진의 농도차를 측정하는 기준으로 쓰인다.

다. 투과사진의 농도를 보정하는데 쓰인다.

라. 투과사진의 노출시간을 결정하는데 쓰인다.

11. 방사선투과시험의 원리에 대한 설명 중 틀린 것은 ?

가. 방사선투과시험에는 X선과 감마선이 많이 사용되고

있다.

나. X선 및 감마선은 시험체를 투과하는 성질이 있다.

다. X선 및 감마선의 투과력은 시험체를 구성하는 원소와

두께에 따라 달라진다.

라. 시험체에 방사선의 산란이 다를 경우 투과사진 상에

는 농담(濃淡)이 되어 나타난다.

12. 다음 중 X-선 장비에서 노출 인자가 아닌 것은 ?

가. 관전압                  나. 현상시간

다. 선원-필름간 거리(SFD)   라. 콘트라스트

13. 그림과 같이 200mA.sec의 노출로 R형 필름의 농도가 2.0

이면 S형 필름으로 같은 농도의 사진을 얻으려면 노출 조

건은 어떻게 변하는가 ?

가. 200 mA.sec

나. 500 mA.sec

다. 700 mA.sec

라. 1000 mA.sec

14. 거리 3m, 15mA에 0.5분의 노출을 주어 얻은 사진과 동일

한 사진을 얻기 위해 거리는 동일하고 노출시간을 1.5분

으로 조건을 바꾸면 필요한 관전류는 ?

가. 15mA       나. 5mA       다. 3mA       라. 1mA

15. 방사선투과시험한 필름의 농도가 3.0일 때 다른 조건은

변화시키지 않고 농도를 2.0으로 하려면 ?

가. 촬영시간을 단축한다.    나. 촬영시간을 늘린다.

다. 촬영시간을 2배로 한다.  라. 촬영시간과는 관계없다.

16. 공업용 X선 필름의 성능 특징에 관하여 틀린 설명은 ?

가. 저감도 필름은 관용도가 낮다.

나. 저감도 필름으로는 높은 콘트라스트를 얻을 수 있다.

다. 고감도 필름은 입상성이 좋아 정밀 시험에 적합하다.

라. 형광 증감지용 필름은 미세한 결함의 검출에 적합하

지 않다.

17. 현상된 필름의 기저 부분의 유제가 고르지 못한 주된 이

유는 ?

가. 현상액의 온도가 낮을 때

나. 현상액의 온도가 높을 때

다. 정착액의 강도가 약할 때

라. 정착액의 강도가 강할 때

18. 다음 중 현상처리 과정에서 원인이 되어 생기는 인공결함

과 형태가 맞게 짝지어진 것은 ?

가. 구겨짐 표시 - 주변보다 낮은 농도의 초생달 형태

나. 압흔 - 주위보다 낮은 농도 형태

다. 정전기 표시 - 나무가지 형태의 검은 선

라. 반점 - 뚜렷한 원형상의 반점 형태

19. 방사선투과시험시 필름을 수동현상할 때 최대효과를 얻기

위한 용액의 온도 범위는 ?

가. 12 ℃ - 16 ℃           나. 18 ℃ - 22 ℃

다. 24 ℃ - 28 ℃           라. 30 ℃ - 40 ℃

20. 다음 중 방사선 투과사진의 감도에 영향을 미치는 피사체

콘트라스트의 인자가 아닌 것은 ?

가. 방사선 선질             나. 필름의 종류

다. 산란방사선              라. 시험체의 두께차

21. 필름의 저장시 필름위 한 부분을 무거운 물건으로 압력을

주었더니 방사선사진 촬영후 현상시 인공 결함이 생겼다.

이 경우 나타날 수 있는 현상으로 적절한 인공 결함은 ?

가. 초생달 무늬             나. 안개 현상

다. 누런 얼룩 현상          라. 검은 얼룩점 무늬

22. 방사선투과사진 촬영시 필름의 양측에 밀착시켜 방사선

에너지를 유효하게 하는 것은 ?

가. 계조계                  나. 밀도계

다. 증감지                  라. 투과도계

23. □선원으로 투과시험을 할 경우 두꺼운 시험체에 대해서

Ir-192보다는 Co-60 선원이 더 유리한 이유는 ?

가. 에너지가 크므로         나. 선량율이 크므로

다. 가격이 저렴하므로       라. 감광작용이 크므로

24. 방사선 발생장치를 장시간 사용하지 않고 보관할 때 적절

한 조치 사항은 ?

가. 방사창을 기름칠하여 둔다.

나. 타게트를 분해, 방수처리하여 보관한다.

다. 최소한 1개월에 한번 정도 예열한다.

라. 35 ℃인 창고에 보관한다.

25. 다음 중 단강품에 주로 이용되지 않는 비파괴검사법은 ?

가. 방사선투과검사          나. 초음파탐상검사

다. 침투탐상검사            라. 자분탐상검사

26. 필름뱃지로 방사선 작업자의 저(低)에너지 X선 피폭선량

을 측정할 때 가장 큰 오차의 원인이 되는 것은 ?

가. 에너지 의존성           나. 방향 의존성

다. 잠상퇴행                라. 온도 의존성

27. 방사선량의 단위중 정(正)또는 부(負)의 전기량이 공기

1 [ kg] 에 대하여 2.58x10-4쿨롬(coulomb)일 때 그것을 단

위로 X선 또는 □선량을 표시하는 것은 ?

가. 1 R(렌트겐)             나. 1 Sv(서베이)

다. 1 Gy(그레이)            라. 1 joule(줄)

28. 방사선 작업인의 피폭선량 측정에 적합하지 않는 측정기

는 ?

가. 포켓도시메타            나. 필름뱃지

다. GM 서베이메타           라. 열형광선량계

29. 방사성 동위원소를 사용하는 작업실에서 핵종 미상의 동

위원소를 엎질렀다. 표면 오염 여부를 측정하려면 ?

가. Scintillation counter로 측정한다.

나. Survey meter로 측정한다.

다. Smear test를 한다.

라. X2-test를 한다.

30. 방사선 안전관리에 관한 법령에서 검사 또는 검진할 항목

에 해당되지 않는 것은 ?

가. 적혈구수                 나. 백혈구수

다. 혈색소의 양              라. 대장

31. 필름뺏지나 TLD를 사용할 때의 준수사항에 대한 설명 중

틀린 내용은 ?

가. 뺏지는 고온에 가까이 하지 않아야 한다.

나. 뺏지의 이상유무를 확인시 물로 씻어 본다.

다. 뺏지에 손상이 있을 때 작업을 중지하여야 한다.

라. 방사선 작업시 뺏지를 목과 허리사이의 작업복에 부

착한다.

32. 동위원소 취급시 반감기란 중요한 특성인데 6반감기가 경

과한 후 에너지의 강도는 초기 강도의 약 몇 %정도로 떨어     지겠는가 ?

가. 2%         나. 3%        다. 6%       라. 1%

33. KS B 0845에서 규정하는 강용접부의 제 2종 흠(결함)이

아닌 것은 ?

가. 슬러그 말아넣음           나. 용입 부족

다. 융합 불량                 라. 수축공

34. 양면 개선된 알루미늄 T형 용접부를 KS D 0245 규격에

따라 방사선투과검사시 필요한 계조계의 종류는?

(단, T1 : 6mm, T2 : 11mm)

가. A형

나. B형

다. C형

라. D형

35. 주강품의 방사선투과시험 방법을 규정한 KS D 0227에 의

거 화상의 질이 A급인 경우 투과사진에서 시험부의 결함

이외의 부분에 대한 사진농도 범위는 ?

가. 1.0 이상 3.5 이하로 함이 좋다.

나. 0.5 이상 1.0 이하로 함이 좋다.

다. 3.0 이상으로 함이 좋다.

라. 0.5 이하로 함이 좋다.

36. KS 규격에서 4F 투과도계 선지름의 계열에서 선지름은 어

떠한 관계를 이루고 있는가 ?

가. 등비수열                 나. 등차수열

다. 조화수열                 라. 계차수열

37. KS B 0845에 규정한 투과도계의 사용에 대한 설명으로 올

바른 것은 ?

가. 일반적으로 시험부 선원쪽의 표면 유효길이내 양끝

부근에 각 1개를 놓는다.

나. 투과도계의 가는 선이 시험체의 안쪽에 놓이도록 조

치하여야 한다.

다. 특별히 투과도계를 필름쪽에 놓을 때는 투과도계 각

각의 부분에 B의 기호를 붙인다.

라. 시험부 유효길이가 투과도계 나비의 5배 이상인 경우

중앙에 1개를 둘 수 있다.

38. 알루미늄 평판 맞대기 용접부의 방사선투과시험시 초점과

투과도계 사이의 거리는 원칙적으로 최소한 시험부 유효

길이의 몇 배이상 인가 ?

가. 2배        나. 3배       다. 5배       라. 7배

39. 모재두께 10mm, 투과두께 13.7mm인 알루미늄 맞대기용접

부를 KS D 0242에 의거하여 방사선투과검사할 때 요구되

는 계조계 종류와 비교해야 할 두께로 올바른 것은 ?

가. Ⅱ형의 3mm와 Ⅰ형의 4mm부분

나. Ⅱ형의 4mm와 Ⅱ형의 5mm부분

다. A형의 4mm와 A형의 5mm부분

라. D3형의 3mm와 D3형의 4mm부분

40. KS D 0242에서 알루미늄 용접부의 투과사진을 등급분류

할 때 등급 분류에 포함할 결함이 아닌 것은 ?

가. 균열                 나. 용입불량

다. 언더컷               라. 융합불량

41. KS D 0242에서 모재 두께가 38 □이며 양쪽 블록집이 있는

알루미늄 평판맞대기 용접부를 방사선투과검사하고자 한다.

이 때 요구되는 투과도계 식별도는 몇 %이하이어야 하는가     ?

가. 2.0%      나. 1.6%      다. 1.25%     라. 1%

42. 상온에서 비중이 약 1.74인 금속은?

가. Zn        나. Hg        다. Sn        라. Mg

43. 강 자성체에 속하지 않는 금속은?

가. 철        나. 코발트    다. 구리      라. 니켈

44. 금속의 일반적인 특성을 설명한 것 중 틀린 것은?

(수은은 제외)

가. 고체상태에서 결정을 구성한다.

나. 양도체이다.

다. 금속광택을 가진다.

라. 전연성이 없다.

45. 금속의 가공경화를 가장 옳게 설명한 것은?

가. 경도 및 인장강도가 증가하고 연신율이 저하 한다.

나. 경도 및 인장강도가 저하하고 연신율이 증가 한다.

다. 점성 및 취성이 크며 기계 가공성이 아주 양호하다.

라. 취성 및 인성이 증가하고 연신율이 증가한다.

46. 이온화 경향이 가장 큰 것은?

가. Cr        나. K        다. Sn       라. H

47. 현미경 조직시험을 위한 일반적인 시료준비 순서는?

가. 시료채취 → 부식 → 연마

나. 시료채취 → 연마 → 부식

다. 연마 → 시료채취 → 부식

라. 부식 → 시료채취 → 연마

48. 샤르피 충격시험기에 의해 측정하는 시험으로 옳지 않은

것은?

가. 파면율                 나. 충격값

다. 피로한도               라. 흡수에너지

49. 주철중에 나타나는 탄소량은 주로 어떤 형태 인가?

가. 흑연 + 화합탄소        나. 인 + 흑연

다. 망간 + 화합탄소        라. 텅스텐 + 화합탄소

50. 철-탄소계 평형 상태도에서 탄소량을 약 0.8%(S점)함유

한 강은?

가. 림드강                 나. 공석강

다. 케프트강               라. 자석강

51. 공구강의 구비조건으로 옳지 않은 것은?

가. 열처리 난이성이 클 것

나. 내마멸성이 클 것

다. 열처리변형이 적을 것

라. 상온 및 고온에서 경도가 클 것

52. 구리에 납 30 - 40%를 가한 합금은?

가. 켈밋                    나. 에드미럴티 포금

다. 델타 메탈               라. 콜슨

53. 원자로에서 생산되고 있는 플루토늄의 원소기호는?

가. Th        나. Pu       다. Cn        라. Us

54. AW- 200 인 용접기로, 무부하 전압 70V, 아크 전압 30V 인

교류 용접기의 역률과 효율은 얼마 정도나 되겠는가 ?

(단, 내부 손실은 3kW로 한다.)

가. 역률 60.8 %, 효율 56.2 %

나. 역률 56.2 %, 효율 60.8 %

다. 역률 64.3 %, 효율 66.7 %

라. 역률 66.7 %, 효율 64.3 %

55. 가스용접 작업 중 불꽃에 산소의 양이 많게 될 경우 발생

하는 결과와 가장 관계가 깊은 것은 ?

가. 용접부에 기공이 생긴다.

나. 아세틸렌 소비가 많아진다.

다. 용접봉의 소비가 많아진다.

라. 용제의 사용이 필요없게 된다.

56. 응력제거 열처리법 중 노내 및 국부 풀림의 유지 온도와

시간으로 가장 적당한 것은 ?(단, 판두께 25 □의 보일러용     압연강재이다.)

가. 유지온도 400 ±25 ℃, 유지시간 1시간

나. 유지온도 400 ±25 ℃, 유지시간 2시간

다. 유지온도 625 ±25 ℃, 유지시간 1시간

라. 유지온도 625 ±25 ℃, 유지시간 2시간

57. 윈도우즈98에서 시스템 도구 메뉴에서 처리할 수 없는 기

능은 ?

가. 디스크 검사             나. 디스크 조각 모음

다. 디스크 정렬             라. 디스크 정리

58. 중앙처리장치에 속하는 것으로만 짝지워진 것은 ?

가. 기억장치, 제어장치      나. 연산장치, 입력장치

다. 기억장치, 입력장치      라. 제어장치, 연산장치

59. 인터넷 접속 방식에서 모뎀을 이용해 접속하지만 자신의

PC가 인터넷에 직접 접속되는 것과 같은 효과의 접속 방

식은 ?

가. LAN 접속                나. 터미널 접속

다. IPX                     라. SLIP/PPP 접속

60. 컴퓨터에서 속도가 빠르기 때문에 캐시 메모리로 주로 쓰

이는 것은 ?

가. DRAM      나. SRAM      다. PROM      라. EPROM

종목명 : 방사선비파괴검사기능사

1 나  2 가  3 나  4 라  5 다  6 다  7 가  8 라  9 라 10 가

11 라 12 나 13 다 14 나 15 가 16 다 17 다 18 라 19 나 20 나

21 가 22 다 23 가 24 다 25 가 26 가 27 가 28 다 29 다 30 라

31 나 32 가 33 라 34 나 35 가 36 나 37 가 38 가 39 라 40 다

41 다 42 라 43 다 44 라 45 가 46 나 47 나 48 다 49 가 50 나

51 가 52 가 53 나 54 다 55 가 56 다 57 다 58 라 59 라 60 나