2002년 제2회 방사선비파괴검사 필답시험

1. KS-B-0845(1999)에서 선원과 감광재료의 조합규정을 정하지 않은 이유는? (5점)

2. x선에 의한 투과사진을 판독하던중 투과사진상의 한 부분에 결함으로 추정되는 이상한 모양을 한 것이 있어 정확을 기하기 위하여 재촬영을 실시하고자 한다. 재촬영시 고려해야할 사항을 3가지만 쓰시오? (9점)

3. KS-B-0845(1999)에서투과사진의 필요조건에서 상질 평가시 모재 두께만을 기준으로 택한 이유는?(5점)

4. ASME sec v Art 2. 두께 10mm, 외경 70mm의 강관원둘레 용접부 촬영을 하고자 한다. (9점)

① 촬영기법 및 최소촬영회수

② 촬영배치도를 그리고 투과도계및 인식부호의 위치를 말하라.

③ 필름농도 및 허용농도의 범위와 허용범위를 벗어났을 때 조치는?

5. ASME 규격에서 (7점)

① 후방산란을 확인하는 방법은?

② 불합격조건은?

6.KS-D-0227에서 ( )넣기 (10점)

① 1.2일반사항중의 1.2(3)항중에서 "방사선투과시험방법"

② 1.2일반사항중의 1.2(4)항중에서 "제품의 모양이 복잡하고"

③ 1.2일반사항중의 1.2(4)항중에서 "평판시험체"

④ 1.2일반사항중의 1.2(5)항중에서 "시방"

⑤ 1.2일반사항중의 1.2(5)항중에서 "당사자"