mA가 바뀌는 노출선도 보는법

1  2   4  6  8  10 12  14 16 18 20 22 24 26  28 30 32 34 36 38  40

5

12

30

60

100

120

140

LGS 205

Film: FUJI #100

Screens: Lead

FFD: 700㎜

Density:2.0

강두께(㎜)

mAm

100kV

120kV

140kV

160kV

180kV

200kV

①

②

③

④

그림 Exposure Diagram LGS 205

1. 단위가 mAm이기 때문에 1분으로 생각해야 합니다.(시험 칠때는 약으로 계산하지 말고 정확히 계산요

2. kV랑 mAm랑 선이 정확히 만나는곳 읽어주는 것이 좋음

5mA 밑으로 잡는 것이 좋음    (대부분은 5mA밑으로 사용함)

예 ① 검사제품 두께 10㎜일 때 160kV에서 5mA(약) 1분 주면됨 (③120kV에서 65mA는 너무 많음)

예 ② 검사제품 두께 16㎜일 때 200kV에서 5mA(약) 1분 주면됨 (④140kV에서 60mA는 너무 많음)

3. 대부분 거리의 변동이 생기므로 다시 계산해야함 (계산공식은 꼭 적어 주어야함.)

mA1 T1

D12

=

mA2 T2

D22

예 ① 검사제품 두께 10㎜일 때 160kV에서 5mA(약) 1분   / 거리가 600㎜으로 바뀜) 대부분 전류는 고정됨

X는=44초

5mA×60초

7002

=

5mA×X

6002

예 ② 검사제품 두께 16㎜일 때 200kV에서 5mA(약) 1분  / 거리가 800㎜으로 바뀜) 대부분 전류는 고정됨

X는=78초

초점

투과도계

필름

계조계

FFD

L3

시험부의 유효길이 표시

투과도계

투과도계

L1

L2

5mA×60초

7002

=

5mA×X

8002

4. 촬영방법 스케치

A.내부선원 촬영방법

B.내부필름 촬영방법

C.이중벽 편면 촬영방법

D.이중벽 양면 촬영방법