분해되거나 조립된 피니언 축에 초음파탐상 시험을 실시하는 경우에는 KS

D 0248(탄소강 및 저합금강 단강품의 초음파탐상시험 방법)을 준용하며,

세부사항은 다음에 따를 것  (노동부고시 참고)

가. 피니언이 조립되는 축의 끝단에서 탐상하는 것을 원칙으로 한다.

나. 수직탐촉자는 공칭주파수 2 또는 2.25㎒, 진동자의 공칭지름 10㎜ 또는

0.5인치를 사용함을 원칙으로 한다.

다. 접촉매질은 글리세린, 겔(Gel), 점도 SAE 30이하의 기계유 등으로 한다.

라. 측정범위는 500㎜로 설정하며 STB-A1 표준시험편을 사용하여 교정한다.

마. 기준감도는 대비시험편(PSB-1)이나 적정경도를 유지하도록 열처리하여

새로 제작된 피니언축을 사용하여 제1회 밑면에코 높이(BG1)를 스크린

높이의 80%로 조정한 값(dB)으로 한다.

바. 밑면에코소실에 의한 재료의 검사는 기준감도 보다 12dB 올린 값을 평가

감도로 하고 제1회 밑면에코 높이(BG1)가 스크린 높이의 20% 이상일

경우 합격으로 한다.

사. 균열 등의 결함검사는 기준감도에 18dB 올린 값을 평가감도로 하고 결함

지시가 스크린높이의 20% 이하일때 합격으로 한다.